## Slide 1: ИЗУЧИТЬ Микроструктуры легированных сталей
Разработали студенты группы ДМ-2:
Колесников В.
Буравлёв А.
Микроанализ легированных сталей

## Slide 2: Лабораторная работа №6 Микроанализ легированных сталей Цель работы: Изучить микроструктуры легированных сталей после различных видов термической обработки. Ход работы: Протокол микроанализа легированных сталей
№ П/п | Наименование и марка стали | Термическая обработка | Микроструктура | 
 |  |  | Зарисовка* | Наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Slide 3: Марка стали: 12Х18Н10Т Структурные составляющие: аустенит, карбиды
Термообработка: 1080° С в течение 20 мин, охлаждение в воде; 600° С в течение 100 ч, охлаждение на воздухе.
Экстракционная реплика. Матрица представляет собой аустенит с участками различной травимости. В темных участках видны очень мелкие частицы TiC, образовавшиеся первыми. Крупные частицы образуют преимущественно цепочки.
Увеличение: x80000

## Slide 4: Марка стали: 12Х18Н10Т Структурные составляющие: аустенит, карбиды
Термообработка: 1080° С в течение 20 мин, охлаждение в воде. Испытание на длительную прочность при 600° С и напряжении 176 Мн/м2 (18 кГ/мм2) в течение 688 ч. Мелкие выделения TiC встречаются только внутри темных аустенитных участков в виде цепочек.
Увеличение: x80000

## Slide 5: Марка стали: 0Н9А Структурные составляющие: аустенит, феррит, цементит
Термообработка: 900° С в течение 90 мин, охлаждение на воздухе; 790° С в течение 30 мин, охлаждение в воде; 565° С в течение 120 мин, охлаждение на воздухе. Размеры образца 15*10*10 мм. Твердость 270 НV. Количество аустенита 1—2%. Ударная вязкость при —196° С 660 кдж/м2 (6,6 кГм/см2).
Структура после закалки и отпуска. Цементитные частицы выделяются на границах первичных игл мартенсита и первичных зерен аустенита.
Увеличение: x1500

## Slide 6: Марка стали: 0Н9А Структурные составляющие: аустенит, феррит, цементит
Термообработка: 900° С в течение 90 мин, охлаждение на воздухе; 790° С в течение 30 мин, охлаждение в воде; 600° С в течение 120 мин, охлаждение на воздухе. Размеры образца 15*10*10 мм. Твердость 260 НV. Количество аустенита —10%. Ударная вязкость при —196° С 115 кдж/м- (11,5 кГм/см2).
Структура состоит из феррит­ной матрицы, темных частиц цементита и светлых областей аустенита.
Увеличение: x5000