## Slide 1: Технология газовой сварки чугуна

## Slide 2: Цель урока:
Изучить технологию газовой сварки чу-гуна и её особенности, её преимущест-ва и недостатки, способы газовой свар-ки чугуна и область их применения, применяемые сварочные материалы.

## Slide 3: Актуализация опорных знаний ответить на вопросы:
Что представляет собой чугун?
Какие чугуны бывают?
Какие параметры и характеристики чугуна затрудняют его свариваемость?
Какие технологические приемы применяются при газовой сварке различных сталей?
Как подбирается режим газовой сварки?
Какие сварочные материалы применяются при газовой сварке сталей?

## Slide 4: Внимание! Правильные ответы:
Чугун-многокомпонентный железоуглеродистый сплав, содержащий более 2,14% углерода, до 5% кремния и некоторое количество марганца, серы, фосфора, зависящее от типа чугуна.
Белые, серые, ковкие и высокопрочные.
Повышенное содержание углерода, низкие пластические свойства и высокая жидкотекучесть.
Сварка только нормальным пламенем, не допуская перегрева и переохлаждения, предварительный подогрев и последующая термообработка, присадочная проволока с содержанием марганца и кремния по возможности на более высоких скоростях.
По толщине металла и его химическому составу.
Присадочная проволока с низким содержанием углерода и нейтральные флюсы.

## Slide 5: Тема урока: «Технология газовой сварки чугуна»
Способы газовой сварки чугуна.
Технологические приемы для улучшения условий свариваемости чугуна при газовой сварке.
Горячая сварка чугуна, флюсы, присадочные материалы, технология.
Холодная сварка чугуна, флюсы, присадочные материалы, технология.
Технология пайкосварки чугуна и её особеннос-ти, флюсы и материалы применяемые при пайкосварке

## Slide 6: Область применения газовой сварки чугуна:
Устранение дефектов в чугунных отливках и деталях после изготовления, в процессе эксплуатации и ремонтно-восстановительные работы.

## Slide 7: Чугунные детали

## Slide 9: Горячая сварка чугуна
Горячая сварка. При горячей сварке обязателен предварительный подогрев свариваемых деталей. Детали при нагреве должны находиться в жестком закрепленном каркасе, что позволит устранить возникающие при нагреве напряжения, которые впоследствии, при сварке, могут привести к образованию трещин. Если нагрев носит местный характер, то жесткий каркас можно не применять. Крупные детали нагреваются до температуры 500—700°С, а мелкие (небольшие) до 300—400°С.
При горячей сварке чугуна обязательно применение флюсов, действие которых трояко. Попадая в сварочную ванну, они предотвращают окисление кромок твердого металла, извлекают оксиды и неметаллические включения из расплавленного металла, а также способствуют образованию пленки, защищающей его от воздействия газов пламени и воздуха. Положительное влияние флюсов сказывается также в улучшении смачивания поверхности твердого металла жидким присадочным металлом.

## Slide 10: Холодная сварка. Холодная сварка не потребует предва-рительного нагрева деталей. Применима она в тех случаях, когда детали имеют возможность свободно расширяться без возникновения внутренних напряжений при нагревании (и охлаждении). При термическом способе жидкий чугун должен быстро удаляться присадочным прутком и тут же на кромки наносится флюс. Пламя, расплавляя кромки, удаляет жиры, которые могут глубоко проникнуть в пористый чугун. Сама газовая сварка осуществляется ацетиленкислородным нормальным пламенем или пламенем с небольшим избытком ацетилена. Если ацетилена будет много, это приведет к образованию пор. Если же процесс сварки будет вестись медленно и пламя при этом будет окисляющим, то в шве будет большое количество оксидов и шлаковых включений.
Холодная сварка чугуна

## Slide 11: Пайкосварка чугуна
Это способ сварки без расплавления основного металла, поэто-му он применяется в основном на последних стадиях обработки детали. Более низкая температура сварки уменьшает возмож-ность появления деформаций, трещин, структур отбела (при ох-лаждении). При этом способе образуется такое же соединение, как и при пайке, т.е. жидкая ванна не образуется. Плавке подвергается только присадочный пруток. Низкотемпературная сварка чугуна осуществляется двумя способами: с латунными припоями и с чугунными присадочными прутками. Ведется сварка ацетиленокислородным пламенем. Допускается и использование газов-заменителей ацетилена.

## Slide 12: Сварочные материалы, применяемые при горячей газовой сварке чугуна
Пруток А (С = 3,0-3,5%, Si = 3,0-3,4%, S ≤ 0,08%, P ≤ 0,4%, Mn = 0,5 – 0,8%, Cr ≤ 0,05%, Ni ≤ 0,3%)
Пруток Б (С = 3,0-3,5%, Si = 3,5-4,0%, S ≤ 0,08%, P ≤ 0,5%, Mn = 0,5 – 0,8%, Cr ≤ 0,05%, Ni ≤ 0,3%)

## Slide 13: Материалы для горячей сварки чугуна
Флюс № 1 – бура прокаленная 100%
Флюс № 2 - бура прокаленная – 56%, углекислый натрий – 22%, углекислый калий – 22%
Флюс № 3 - бура прокаленная – 50%, сода двууглекислая – 47%, кремнезем – 3%
Флюс № 4 - углекислый натрий – 50%, сода двууглекислая – 50%
Флюс № 5 - бура прокаленная – 23%, углекислый натрий – 27%, Азотнокислый натрий – 50%

## Slide 14: Сварочные материалы, применяемые при холодной газовой сварке чугуна
В качестве присадочного материала могут применяться чугунные прутки марок НЧ-2 (углерод-3,0…3,5%, кремний-3,5…4,0%, марганец-0,6…0,7%, фосфор-0,2…0,4%, никель-0,4…0,6%, титан-0,15…0,2%, медь-не более 0,1%, сера - не более-0,05%) и УНЧ-2 (углерод-3,4…3,7%, кремний-3,5…3,8%, марганец-0,6…0,7%, фосфор-0,2…0,4%, никель-0,4…0,6%, титан-0,15…0,2%, медь-не более 0,1%, сера - не более-0,03%)

## Slide 15: Сварочные материалы для пайкосварки чугуна
Чаще пайкосварку чугуна осуществляют латун-ными припоями марок ЛО 59-1-03, ЛОМНА 49-05-10-4-04 с использованием флюсов ФПСН-1 или ФПСН-2
Пламя горелки устанавливают слегка окислитель-ное.
Режимы прогрева такие же как и при пайкосварке чугунными присадочными прутками

## Slide 16: Вопросы для закрепления новой темы:
1. Как уменьшить вероятность образования газовых пор
при газовой сварке чугуна?
2. Отчего в сварных соединениях чугуна возникают тре-
щины?
3. Чем отличается горячая сварка чугуна от холодной?
4. Почему нельзя при газовой сварке применять окисли-
тельное ацетиленово-кислородное пламя?
5. В каких случаях пайкосварка чугуна является единствен-
но возможной технологией восстановления дефектов в
чугунных отливках?

## Slide 17: Самостоятельная работа:
Записать в рабочую тетрадь таблицу с реко-мендациями по выбору рациональной техно-логии газовой сварки чугуна в отливках в за-висимости от характера и местоположения дефектов (т. 5.1., стр. 31 1.
Записать в тетрадь критерии выбора мощ-ности пламени сварочной горелки в зависи-мости от площади дефекта (стр. 33, 1).

## Slide 18: Домашнее задание:
Выучить по конспекту способы газовой сварки чугуна.
Критерии выбора того или иного способа газовой сварки.
Мероприятия по недопущению дефектов при сварке чугуна.
Порядок подготовки чугунных отливок к газовой сварке и выбор режима сварки.

## Slide 19: Тема урока исчерпана!
Что вам понравилось?
Что не понравилось?
Как вы оцениваете урок по 10-ти бальной системе?
Какие вопросы остались непонятными?
Ваши дальнейшие пожелания по стилю и формату дальнейших уроков

## Slide 20: УРОК ОКОНЧЕН!
Благодарю за внимание