## Slide 1: ГБПОУ СМТ «СОРМОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.А.СЕМЕНОВА»
Раздел 1 «. Слесарные, слесарно-сборочные работы.»
ТЕМА: РАСПИЛИВАНИЕ
Разработал Серов В.С. мастер п/о , высшая категория

## Slide 2: Распиливание и припасовка
1. Сущность распиливания и припасовки.
2. Основные правила распиливания и припасовки деталей.
3. Типичные дефекты при распиливании и припасовке деталей, причины их появления и способы предупреждения.
Учебные вопросы:

## Slide 3: 1. Сущность распиливания и припасовки
Распиливание является разновидностью опиливания. При распиливании выполняется обработка напильником отверстия или проема для обеспечения заданных формы и размеров после того, как это отверстие или проем предварительно получены сверлением, обсверливанием контура с последующим вырубанием перемычек, выпиливанием незамкнутого контура (проема) ручной ножовкой, штамповкой или др.
Особенность операции распиливания- контроль качества обработки (размеров и конфигурации) производится специальными проверочными инструментами - шаблонами, выработками, вкладышами и т.д. (рис.1) наряду с применением универсальных измерительных инструментов.

## Slide 4: Продолжение 1 вопроса
Рис. 1. Шаблон и вкладыш:
а - шаблон; б - выработка; в - вкладыш
Припасовка - это слесарная операция по взаимной пригонке способами опиливания двух сопряженных деталей (пары).
Припасовываемые контуры пар деталей подразделяются на замкнутые (типа отверстий) и открытые (типа проемов).
Одна из припасовываемых деталей (с отверстием, проемом) называется проймой, а деталь, входящая в пройму, - вкладышем.

## Slide 5: 2. Основные правила распиливания и припасовки деталей
Правила распиливания
1. Рационально определять способ предварительного образования распиливаемых проемов и отверстий: в деталях толщиной до 5 мм - вырубанием, а в деталях толщиной свыше 5 мм - обсверливанием или рассверливанием с последующим вырубанием или разрезанием перемычек.
2. При обсверливании, рассверливании, вырубании или вырезании перемычек необходимо строго следить за целостностью разметочных рисок, оставляя припуск на обработку около 1 мм.
3. Следует соблюдать рациональную последовательность обработки проемов и отверстий: сначала обрабатывать прямолинейные участки поверхностей, а затем - сопряженные с ними криволинейные участки.

## Slide 6: Продолжение 2 вопроса
4. Процесс распиливания проемов и отверстий нужно периодически сочетать с проверкой их контуров по контрольному шаблону, вкладышу или выработке.
5. Углы проемов или отверстий необходимо обрабатывать начисто ребром напильника соответствующего профиля поперечного сечения (№ 3 или 4) или надфилями, проверяя качество обработ­ки выработками.
6. Окончательную обработку поверхностей отверстий следует выполнять продольным штрихом.
7. Для окончательной калибровки и отделки отверстия следует использовать просечки, протяжки и прошивки на винтовом или пневматическом прессе (рис.2).
Рис. 2. Прошивка цилиндрическая

## Slide 7: Продолжение 2 вопроса
8. Работу следует считать завершенной тогда, когда контрольный шаблон или вкладыш полностью, без качки, входит в проем или отверстие, а просвет (зазор) между шаблоном (вкладышем, выработкой) и сторонами контура проема (отверстия) равномерный.
Правила припасовки:
1. Припасовка двух деталей (пары) друг к другу должна выполняться в следующем порядке: вначале изготовляется и отделывается одна деталь пары (обычно с наружными контурами) - вкладыш, а затем по ней, как по шаблону, размечается и пригоняется (припасовывается) другая сопряженная деталь - пройма.
2. Качество припасовки следует проверять по просвету: в зазоре между деталями пары просвет должен быть равномерным.
3. Если контур пары деталей - вкладыша и проймы - симметричен, они должны при перекантовке на 180° сопрягаться без усилий, с равномерным зазором.

## Slide 8: 3. Типичные дефекты при распиливании и припасовке деталей, причины их появления и способы предупреждения
Дефект | Причина | Способ предупреждения
Перекос проема или отверстия по отношению к базовой поверхности детали | Перекос при высверливании или рассверливании. Недостаточный контроль при распиливании | Тщательно следить за перпендикулярностью инструмента базовой поверхности заготовки при сверлении и рассверливании про­ема (отверстия). В процессе работы систематически проверять перпендикулярность плоскости распиливаемого проема (отверстия) базовой поверхности детали
Несоблюдение формы проема (отверстия) | Распиливание вы­полнялось без про­верки формы проема (отверстия) по шаблону (вклады­шу). «Зарезы» за разметку при вырезании контура | Вначале распиливание выполнять по разметке (0,5 мм до линии разметки). Окончательную обработку проема (отверстия) производить с тщательной проверкой его формы и размеров измерительными инструментами или шаблоном (вкладышем)

## Slide 9: Продолжение 3 вопроса
Несовпадение симметричных контуров припасовываемой пары (вкладыша и проймы) при их перекантовке на 180° | Одна из деталей пары (контршаблон) изготовлена не симметрично | Тщательно выверять симметричность вкладыша при разметке и изготовлении
Одна из деталей пары (пройма) неплотно прилегает к другой (вкладыш) в углах | Завалы в углах проймы | Соблюдать правила обработки деталей. Прорезать ножовкой или распилить круглым напильником углы проймы
Зазор между припасовываемыми деталями больше допустимого | Нарушение последовательности припасовки | Соблюдать основное правило припасовки: вначале окончательно отделать одну деталь пары, а затем по ней припасовать другую