ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПОДГОТОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения
Подготовка вертикальных поверхностей

Отличительным требованием к поверхностям стен, предназначенных для облицовки, в наши дни является их исключительная ровность, отклонения от вертикали более 10 мм не допускаются. Местные неровности основания, определяемые двухметровой рейкой, не должны превышать ту же величину.

Бетонные поверхности с отклонениями от вертикали, превышающими 10 мм, выравнивают слоем цементного раствора без последующего заглаживания и затирки. Отклонения поверхности более 15 мм устраняют выравнивающим слоем цементного раствора, нанесенным по надежно закрепленной стальной сетке. Сетку крепят дюбелями, которые пристреливают строительно-монтажным пистолетом.

Выпуклости на поверхности более 10 мм срубают или устраняют выравнивающим наметом из цементного раствора. Впадины глубиной 15 мм и более заделывают цементным раствором. Предварительно дефектные места грунтуют 7-10% водным раствором ПВА.

Масляные пятна удаляют 3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированной соды. Остатки кислоты смывают чистой водой с помощью кисти.

Для надежного сцепления плитки с основанием на гладкую поверхность делают насечку в виде неглубоких бороздок, которые наносят с помощью пневматического или электрического молотка или скарпеля. Пыль с поверхности удаляют смоченными в воде кистями.

Кирпичные поверхности стен, столбов и перегородок, выложенные впустошовку (швы на глубину до 15 мм не заполнены раствором), выверяют. Отклонение поверхности от вертикали, а также местные неровности, превышающие установленные допуски, устраняют выравнивающим слоем цементного раствора.

Потеки затвердевшего раствора, грязь с поверхности кирпичной кладки счищают стальным шпателем с удлиненной ручкой или металлической щеткой. Пыль удаляют сжатым воздухом или щетками, смоченными водой. Непрочные участки кирпичной кладки и отдельные кирпичи с отслаиваемыми поверхностными частицами выявляют легким постукиванием молотком. Обнаруженные дефектные места отбивают, а поврежденные участки заделывают цементным раствором. Кирпичные поверхности, выложенные вподрезку (швы заполнены раствором), помимо очистки потеков раствора, грязи, пыли, отбивки отслаиваемых частиц насекают пневматическим молотком или ручными инструментами. Подготовка кирпичных поверхностей к облицовке завершается промывкой ее водой.

Поверхности кирпичных стен, столбов и перегородок перед облицовкой, настилаемой не на растворе, а на мастиках, предварительно оштукатуривают известкoвo-гипсовым раствором состава (в ч/по мас.) 1:0,5:3 (известь:гипс:песок). Для лучшего сцепления мастики с основанием накрывочный слой на оштукатуренную поверхность не наносят. Подготовку оснований в виде слоя штукатурки выполняют штукатуры.

Деревянные поверхности, облицовываемые керамической плиткой, имеют воздушную прослойку, отделяющую облицовочный слой от деревянной основы. Делается это потому, что при изменении влажности древесина подвергается короблению и растрескиванию. Воздушная прослойка предохраняет облицовку от повреждения при короблении деревянной основы.

Технология облицовки деревянных стен выглядит так.

К деревянным стенам, перегородкам прибивают бруски или деревянные шашки толщиной 2-2,5 см на расстоянии 40 см одну от другой. Всю древесину покрывают антисептическим составом, защищающим ее от гниения. К брускам или шашкам кренят полотнища гидроизоляционного материала (рубероида), натягивают и закрепляют гвоздями мелкоячеистую проволочную сетку, выверяя ее плоскость по вертикали и горизонтали. По натянутой сетке наносят цементно-песчаный раствор с добавками очесов и волокон низкосортного асбеста, способствующих лучшему удержанию его на сетке. Подготовленную поверхность оштукатуривают цементным раствором состава (в ч/по мас.) 1:3 (цемент:песок). При этом общая толщина штукатурного слоя на стальной сетке не должна превышать 20 мм. После оштукатуривания, как уже отмечалось, накрывочный слой не наносят.

Облицовывают оштукатуренную поверхность только по окончании схватывания раствора.

Крупнопанельные стены и перегородки заводского изготовления имеют гладкую и ровную поверхность. Их облицовывают плиткой на мастике слоем толщиной 2-3 мм. Поверхности стен и перегородок предварительно очищают шпателями или скребками от потеков раствора и грязи, протирают ветошью и промывают водой. Отдельные неровности - раковины и другие дефекты - заделывают раствором состава (в ч/по мас): цемент - 1, известь - 1, песок - 6. Неровности на поверхности гипсобетонных перегородок циклюют или выравнивают раствором, приготовленным на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем (ГЦПВ).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Состав технологических операций. Выявление дефектов поверхности; удаление выступающих мест; заделка впадин раствором; насечка неглубоких бороздок; подготовка деревянных поверхностей; установка марок и маяков; обмазка раствором металлической сетки; нанесение выравнивающего растворного намета.

Схема организации рабочего места. Рабочее место организуют так, чтобы необходимые материалы и инструмент были удобно размещены по фронту работ; была подведена электроэнергия для подключения электроинструментов.

Тележку или передвижной ящик с раствором располагают на расстоянии 1 м от стены и справа или слева от плиточника в зависимости от того, какой рукой наносят раствор.

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают после сдачи помещения под облицовочные работы.

Выявление дефектов поверхности. Прикладывая двухметровую контрольную рейку к поверхности в различных направлениях, выявляют неровности, впадины и другие дефекты, отмечая их цветным мелком. Местные неровности не должны превышать 10 мм.

Исправление дефектов поверхности. Выступающие места удаляют электрической сверлильной машиной с закрепленной в патроне стальной щеткой или шлифовальным кругом. При незначительных объемах работ выступающие места срубают скарпелем или зубилом.

Впадины глубиной 15 мм и более заделывают цементно-песчаным раствором. Предварительно такие места грунтуют 10% водным раствором поливинилацетатной дисперсии. Цементно-песчаный раствор наносят отделочным ковшом, совком или штукатурной лопаткой с сокола. Раствор разравнивают полутерком, не затирая поверхность для сохранения шероховатости.

Насечка бетонных или кирпичных поверхностей. Эта операция необходима для лучшего сцепления облицовки с основанием. Ее выполняют ручным пневматическим или электрическим молотком (рис.1, а); при небольших объемах работ - насечным молотком или бучардой (рис.1, б, в). Рабочий орган молотка подносят к гладкой бетонной поверхности или кирпичной кладке с полным заполнением швов и, нажав на курок, наносят 1000…1200 ударов на 1 м поверхности.

а - электромолоток, б - насечной молоток, в - бучарда

Рис.1. Механизированная насечка бетонной поверхности (а) и инструменты (б, в) для выполнения работ вручную

Пыль с насеченной поверхности удаляют кистью, смоченной в воде.

Подготовка деревянных поверхностей. К стенам или перегородкам 1 (рис.2) прибивают бруски 2 или деревянные шашки толщиной 2…2,5 см на расстоянии 400 мм друг от друга. Затем по брускам или шашкам натягивают толь или рубероид 3. Гвоздями закрепляют мелкоячеистую стальную сетку 4, выверяя ровность ее установки по вертикали и горизонтали.

1 - деревянная перегородка, 2 - бруски 20х30 мм, 3 - слой толя, 4 - тонкая проволочная сетка, 5 - грунт из цементного раствора, 6 - растворная прослойка, 7 - облицованная поверхность

Рис.2. Подготовка деревянных поверхностей

По натянутой сетке наносят цементно-песчаный раствор 5 с добавками очесов и волокон асбеста, способствующих удержанию раствора на сетке.

Воздушная прослойка, образованная брусками или шашками, предохраняет будущую облицовку от повреждения в случае коробления досок деревянной стены (перегородки). Поверхность стальной сетки оштукатуривают цементным раствором 6 состава 1:3 (цемент:песок) слоем толщиной не более 20 мм (без нанесения накрывочного слоя).

Раствор наносят с сокола (рис.3), удерживая его левой рукой над ящиком. Низ сокола прижимают штукатурной лопаткой к стене. Сокол под углом 15...20° к стене протягивают вверх, распределяя раствор тонким слоем по поверхности.

Рис.3. Нанесение штукатурного раствора на стальную сетку

Закрепление маяков и марок. В верхней части стены на расстоянии 25…30 см от примыкающей стены и потолка примораживают инвентарный маяк или забивают гвоздь (рис.4) так, чтобы шляпка его выступала над поверхностью на толщину растворного слоя. Затем опускают отвес, прижимая шнур к шляпке гвоздя. Внизу, ориентируясь по отвесу, примораживают маяк или забивают второй гвоздь на 30 см выше уровня пола. Так же провешивают стену у противоположного угла помещения.

Рис.4. Закрепление маяков и марок

По установленным маякам или забитым гвоздям натягивают шнур (горизонтально и по диагонали) и проверяют возможную толщину растворной прослойки (7...15 мм). При необходимости регулируют высоту шляпок гвоздей, добиваясь наименьшей равномерной толщины прослойки.

Нанесение выравнивающего растворного намета. При значительном количестве дефектов поверхности размером более 15 мм их устраняют выравнивающим наметом. Вначале наносят обрызг - пластичный раствор подвижностью 12...13 см для заполнения пор и пустот. Раствор наносят с сокола, совком или отделочным ковшом справа налево или наоборот (рис.5). Ковш удерживают правой или левой рукой, чтобы большой палец находился сверху ручки. Взмахом руки порцию раствора сбрасывают на обрабатываемую поверхность, придавая краю ковша такое положение, при котором бы раствор рассеивался веерообразной струей.

Рис.5. Приемы нанесения раствора отделочным ковшом

При небольшом объеме работ или в стесненных местах раствор наносят штукатурной лопаткой с сокола. Держат сокол в левой руке, а штукатурную лопатку - в правой. Порции раствора с сокола набрасывают горизонтальными рядами сверху вниз.

В зависимости от расположения оштукатуриваемой поверхности раствор наносят приемами слева направо (рис.6, а) или справа налево (рис.6, б).

Рис.6. Набрасывание раствора штукатурной лопаткой с сокола слева направо (а), справа налево (б)

Второй слой намета - грунт - наносят теми же приемами после схватывания слоя обрызга. Намет разравнивают заподлицо с маяками снизу вверх, передвигая полутерок вправо и влево (рис.7).

Рис.7. Разравнивание раствора полутерком

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Контроль качества. Поверхности, подготовленные под облицовку, не должны иметь открытых швов, сквозных трещин, отклонений от вертикали более 3 мм на 1 м высоты. Не допускаются неровности в виде выступов и углублений более 15 мм, высолы и жировые пятна.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Электрический или пневматический молоток; электрическая сверлильная машина; штукатурный агрегат СО-152. Бучарда; скарпель или зубило; молоток; проволочная щетка; кисть; штукатурная лопатка; сокол для штукатурных работ; растворная лопата; отделочный ковш; гибкий водяной уровень; строительный уровень; отвес; правило; совок; деревянный полутерок длиной 350…800 мм; стальная гладилка; правила усеночное и лузговое; царапка; ножницы для резки металла; инвентарные металлические марки для установки маяков; измерительный шнур; рулетка или складной метр; двухметровая контрольная рейка; тележка со сменной тарой или передвижные ящики для раствора.

Материалы. Цементно-песчаный раствор для заделки впадин и сплошного выравнивания бетонных и кирпичных поверхностей; 10% раствор поливинилацетатной дисперсии.

Расход материалов для подготовки 1 м деревянных поверхностей (подбивка сетки, оштукатуривание) следующий: цементный раствор - 0,33 м; металлическая сетка - 1,08 м; гвозди длиной 40 мм - 0,065 кг; вязальная проволока - 0,067 кг; коротковолокнистый асбест - 0,2 кг.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Насекают и шлифуют поверхности с помощью электроинструментов в диэлектрической обуви, резиновых перчатках и защитных очках.

В комплект средств индивидуальной защиты облицовщика-плиточника входят:

- перчатки резиновые;

- перчатки резиновые диэлектрические;

- напальчники резиновые;

- каска строительная;

- рукавицы с наладонниками из брезента;

- аптечка универсальная.

До начала работы облицовщика-плиточника инструктируют о безопасных приемах выполнения производственного задания. Облицовщик осматривает рабочее место, убирает ненужные материалы, проверяет исправность инструментов, инвентаря, приспособлений, надевает спецодежду.

Облицовщик, укладывающий плитку, должен работать в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу рук от разъедания раствором. Сортировку плитки и другие подсобные работы выполняют в плотных рукавицах, рубку и подтеску плиток - в защитных очках с небьющимися стеклами. Подтеску и рубку плиток на коленях выполнять запрещается. При работе с кислотой необходимо надевать резиновые перчатки и защитные очки. Помещения, где свеженастланные полы протирают раствором соляной кислоты, необходимо проветривать.

При работе в затемненных помещениях (санузлах, лестничных клетках) временное освещение должно иметь напряжение не выше 42 В. По окончании работы следует привести в порядок рабочее место, очистить инструменты, убрать строительный мусор.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСНр 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах

Состав работ:

для нормы 1:

01. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. 02. Заделка трещин цементным раствором. 03. Очистка поверхности стен от раствора.

для нормы 2:

01. Разборка кирпичной кладки вдоль трещин. 02. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. 03. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора. 04. Очистка поверхности стен от раствора.

Измеритель: 10 м трещин

|  |  | Заделка трещин в кирпичных стенах: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53-14-1 |  |  | цементным раствором |  |  |  |
| 53-14-2 |  |  | кирпичом |  |  |  |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат |  |  | Ед. измер. | 53-14-1 | 53-14-2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей |  |  | чел.-ч | 2,71 | 115,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  |  |  | 3,4 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч |  | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | - | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 402-9050 | Раствор цементный |  |  | м | 0,02 | - |
| 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 |  |  | м | - | 0,21 |
| 404-9001 | Кирпич |  |  | 1000 шт. | - | 0,38 |
| 411-0001 | Вода |  |  | м | 0,01 | 0,044 |

Трудовые затраты. Нормы времени на 1 м подготавливаемой поверхности и нормы выработки на 1 чел.-дн. при подготовке поверхности под облицовку следующие:

|  | Нормы времени, чел.-ч | Нормы выработки, м |
| --- | --- | --- |
| Насечка поверхностей: |  |  |
| механизированным способом: |  |  |
| кирпичных | 0,16 | 50 |
| бетонных | 0,30 | 26,7 |
| ручным способом: |  |  |
| кирпичных | 0,32 | 25 |
| бетонных | 0,59 | 13,5 |
| Срубание наплывов способом: |  |  |
| механизированным | 0,62 | 13 |
| ручным | 1,24 | 6,5 |
| Выравнивание дефектных мест: |  |  |
| стен | 0,3 | 26,6 |
| столбов, пилястр | 0,4 | 20 |
| Крепление сетки к каркасу с обмазкой раствором поверхностей: |  |  |
| стен и перегородок | 0,49 | 16,5 |
| столбов, пилястр, колонн | 0,74 | 10,8 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".