ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНЫХ ПОЛОВ. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ И ОТДЕЛКА ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство плиточных полов (заполнение швов и отделка плиточных покрытий).

Окончательная отделка облицовки

Для ускорения твердения прослойки между плитками и облицованной поверхностью швы в процессе облицовки зачастую оставляют незаполненными. Поэтому операцию по отделке готовой поверхности облицовки выполняют путем заделки швов, удаления следов раствора, мастики и других загрязнений.

Свеженастланный пол закрывают слоем опилок и устанавливают ограждение. Через 1-2 дня, когда по покрытию можно ходить, начинают заполнение швов цементным раствором состава 1:1. Смесь наносят на поверхность пола и разравнивают деревянным гребком, заполняя швы между плитками. Затем пол протирают влажными опилками. После схватывания раствора в швах поверхность очищают ветошью, смоченной в 3%-ном растворе соляной кислоты, и промывают водой.

Для предохранения готового пола от загрязнения при производстве последующих отделочных работ его покрывают влажными опилками слоем толщиной 1,5-2 см.

Способы устранения дефектов

Одной из причин появления у покрытий полов дефектов является нарушение требований СНиПа и технических условий при настилке.

Необходимо проверять соблюдение заданных толщины, отметок, плоскостей и уклонов; качество материалов, изделий и смесей; уплотнение слоя и плотность прилегания к нижележащему слою; заполнение швов; правильность примыкания пола к другим конструкциям; правильность рисунка пола из штучных материалов.

Отслоение уложенных плиток от растворной прослойки обнаруживают простукиванием покрытия. Глухой звук свидетельствует о наличии дефектного участка в покрытии.

Плитки могут отслаиваться из-за следующих причин: хождения по только что уложенному полу; использования для растворной прослойки "жирных" цементных растворов, подверженных значительным усадочным деформациям; превышения толщины растворной прослойки (более 15 мм), также обладающей усадочной деформацией; укладки плиток на растворную прослойку, начавшую схватываться; укладки запыленных или загрязненных плиток или не увлажненных с тыльной стороны.

Появление сплошных протяженных трещин в покрытии плиточных полов объясняется отсутствием деформационных швов в покрытии полов больших помещений или неправильным примыканием конструкций пола к стенам здания.

Отделение уложенной плитки вместе с раствором от основания может быть вызвано деформацией грунтового основания и уложенной по нему бетонной подготовки и отсутствием или неправильным выполнением амортизационной прослойки в конструкции междуэтажных перекрытий, испытывающих динамические нагрузки или вибрацию. Вначале плиточное покрытие приобретает сводчатую форму на большой поверхности, а затем отслаивается отдельными участками от основания.

Разрушение плиток покрытия появляется по следующим причинам: увеличения толщины растворной прослойки; укладки растворной прослойки на неувлажненное основание, отсасывающее влагу из уложенной прослойки, которая не приобретает достаточной прочности и разрушается под нагрузкой при эксплуатации пола; пренебрежения технологической значимостью покрытия только что уложенной плитки слоем увлажненных опилок.

Для устранения дефектов требуется частичный, а иногда и сплошной ремонт полов.

Поврежденные участки выявляют внешним осмотром и, как уже говорилось, простукиванием всей площади пола. Места, подлежащие ремонту, разбирают. Сначала молотком разбивают и удаляют одну плитку, последующие снимают с помощью скарпеля и молотка. Для повторного использования разбираемых плиток удары острия скарпеля направляют по раствору ниже тыльной стороны плитки. Остатки затвердевшего раствора с тыльной стороны осторожно скалывают ударами зубила и молотка, стараясь не повредить кромок очищаемых плиток. На разобранном участке покрытия с помощью механизированного или ручного инструмента удаляют растворную прослойку, после чего поверхность основания очищают от мусора и выравнивают стяжкой из бетона или раствора. При необходимости восстанавливают поврежденную гидроизоляцию. При проведении таких работ надо помнить о том, что уровень восстанавливаемого пола должен быть одинаковым с примыкающими участками покрытия. Это обеспечивается точной подгонкой нижележащих прослоек в конструкции пола под прежние отметки. Повторную укладку плиток и уход за покрытием выполняют в обычной технологической последовательности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ И ОТДЕЛКА ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Состав технологических операций. Приготовление пластичного цементного раствора; заливка швов между плитками; очистка и промывка покрытия пола.

Схема организации рабочего места. У места работ располагают все необходимые инструменты, приспособления, инвентарь и материалы.

Последовательность выполнения технологических операций. Работы начинают через 1...2 сут после укладки покрытия.

Приготовление пластичного цементного раствора. Для заполнения швов шириной 2 мм приготовляют пластичный цементный раствор состава 1:1 на мелкозернистом песке. Для заполнения швов шириной 1 мм приготовляют цементное молоко.

Заливка швов между плитками. Жидкий раствор или цементное молоко разливают ковшом (рис.1) и равномерно распределяют по покрытию щеткой (рис.1, б) или шпателем с резиновой вставкой (рис.1, в), заполняя швы. Излишки раствора удаляют до начала его схватывания.

Рис.1. Отделка плиточных покрытий:

а - заливка швов раствором, б - распределение раствора щеткой; в - то же, шпателем

Очистка и промывка покрытия пола. После схватывания раствора в швах покрытие протирают влажными опилками, ветошью (рис.2, а) и промывают водой. Следы схватившегося раствора или потеки краски счищают металлическим скребком (рис.2, б) ими удаляют 3%-ным раствором соляной кислоты.

Рис.2. Очистка покрытия:

а - протирка поверхности влажными опилками, б - удаление остатков схватившегося раствора

Для защиты от загрязнения при производстве последующих отделочных работ покрытие засыпают влажными опилками слоем толщиной 1,5...2 см, что способствует также твердению раствора.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Контроль качества. Швы должны быть заподлицо с поверхностью покрытия заполнены раствором (ширина швов - не более 2 мм). Не допускаются пропуски в заполнении швов. Покрытие не должно иметь загрязнений и заметных пятен.

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ (ПЛИТОК) И УНИФИЦИРОВАННЫХ БЛОКОВ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 4.27; 4.28; 4.43

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответст- венный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Чистота основания | Визуально | До устройства покрытий полов | Мастер | Перед устройством покрытий полов основание должно быть очищено от мусора, грязи, масел и т.д. |
|  | Соответствие материалов проекту, ГОСТу или техническим условиям | Внешний осмотр | То же | То же | Качество применяемых материалов должно соответствовать проекту и требованиям ГОСТа или технических условий Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Устройство покрытия | Устройство соединительной прослойки из раствора бетона, горячих мастик | Визуально | В процессе устройства покрытия | То же | Плиты (плитки) и унифицированные блоки следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона, горячих мастик |
|  | Смачивание плиток | То же | То же | То же | Пористые плиты (бетонные, цементно-песчаные, мозаичные и керамические) перед укладкой на прослойку из цементно-песчаного раствора должны быть погружены в воду или в водный раствор поверхностно-активных веществ на 15-20 мин (технический осмотр не реже четырех раз в смену) |
|  | Нанесение прослойки на тыльную сторону плит | То же | То же | То же | Материал прослойки должен быть нанесен на тыльную сторону шлакоситалловых плит с нижней рифленой поверхностью непосредственно перед укладкой плит вровень с выступающим рифлением (визуально, не реже четырех раз в смену) |
|  | Ширина швов между плитками и блоками | Инструментально Штангенциркуль | В процессе устройства покрытия | Прораб | Ширина швов между плитками и блоками не должна превышать 6 мм при втапливании плиток и блоков в прослойку вручную и 3 мм - при вибровтапливании плиток, если проектом не установлена другая ширина швов (не менее пяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытий или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем) |
|  | Удаление с покрытия прослойки | Визуально | То же | Мастер | Раствор или бетон, выступавший из швов, должен быть удален с покрытия заподлицо с его поверхностью до его затвердения, мастика горячая - сразу после остывания, мастика холодная - сразу после выступания из швов |
|  | Местные неровности поверхности покрытия полов | Инструментально Двухметровая рейка | То же | Прораб | Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади): покрытий по прослойке из песка, торцевых, из чугунных плит и кирпича 6 мм для всех остальных 4 мм |
|  | Уступы между смежными изделиями покрытий | Инструментально | То же | То же | Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов не должны превышать для покрытий (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади: кирпичных, торцевых, бетонных, асфальтобетонных, чугунных и стальных плит - 2 мм из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит - 1 мм |
|  | Отклонение плоскости покрытий от горизонтали или заданного уклона | Инструментально Уровеньстроительный | То же | То же | Отклонение от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Сцепление покрытий плиточных материалов с нижележащими элементами пола | Технический осмотр | После устройства покрытия | То же | При проверке сцепления покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания (простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50х50 см) |
|  | Качество поверхности покрытия | Визуально | То же | То же | Поверхность покрытия не должна иметь выбоин трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Инструменты, приспособления, инвентарь. Отделочный ковш; лопатка плиточная; растворная лопата; ведро; лейка; щетка; кисть-макловица; емкость для древесных опилок.

Материалы. Цемент; древесные опилки; ветошь; 3%-ный раствор соляной кислоты.

На отделку 100 м покрытия расход цементного молока - 0,03 м, опилок - 0,1 м.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности. Очищают покрытия раствором соляной кислоты в резиновых перчатках и защитных очках. При работе с кислотой не допускается употреблять дубовые опилки для очистки плиток.

Общие меры безопасности при устройстве полов

Для обеспечения безопасности работающих при устройстве полов до начала работ их необходимо ознакомить с проектом производства работ строительного объекта, с организацией рабочего места, обучить обращению с инструментами и механизмами, ознакомить с особенностями работы и применяемыми материалами, проинструктировать по правилам техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной техники. При этом необходимо руководствоваться СНиП "Техника безопасности в строительстве", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

При работе с ручным инструментом необходимо соблюдать следующие требования:

- режущий инструмент во всех случаях укладывать так, чтобы его лезвие было направлено вниз;

- при работе пилой направлять полотно пилы по риске с помощью упора (направлять пилу рукой запрещается);

- стамеску при работе направлять так, чтобы лезвие проходило вне руки и обрабатываемый предмет не поддерживать в направлении лезвия.

Распиливать ручной пилой материал, уложенный на колено, не допускается. При распиловке руки следует держать в стороне от пропила. При правке цикли во избежание пореза ее надо укрепить в тисках.

При заточке инструментов следует принять меры предосторожности, чтобы осколки от точильных камней не попали в глаза. Для этого следует надевать предохранительные очки и стоять при затачивании сбоку от вращающегося круга. Подводить затачиваемый инструмент к кругу нужно постепенно, чтобы избежать заклинивания инструмента и разрыва круга. Не допускается заточка на боковых плоскостях круга.

Рабочим, имеющим контакт с цементным раствором, рекомендуется использовать профилактические защитные мази и пасты: силиконовый крем, пасту ИЭР-2, пасту защитную "Церигель". Для защиты от пыли строительных материалов рекомендуется защитный силиконовый крем ПМС-30.

Для освещения рабочих мест в труднодоступных местах необходимо применять специальные переносные светильники заводского изготовления напряжением не выше 36 В, а в сырых местах - не выше 12 В.

В комплект средств индивидуальной защиты облицовщика-плиточника входят:

- перчатки резиновые;

- перчатки резиновые диэлектрические;

- напальчники резиновые;

- каска строительная;

- рукавицы с наладонниками из брезента;

- аптечка универсальная.

До начала работы облицовщика-плиточника инструктируют о безопасных приемах выполнения производственного задания. Облицовщик осматривает рабочее место, убирает ненужные материалы, проверяет исправность инструментов, инвентаря, приспособлений, надевает спецодежду.

Облицовщик, укладывающий плитку, должен работать в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу рук от разъедания раствором. Сортировку плитки и другие подсобные работы выполняют в плотных рукавицах, рубку и подтеску плиток - в защитных очках с небьющимися стеклами. Подтеску и рубку плиток на коленях выполнять запрещается. При работе с кислотой необходимо надевать резиновые перчатки и защитные очки. Помещения, где свеженастланные полы протирают раствором соляной кислоты, необходимо проветривать.

При работе в затемненных помещениях (санузлах, лестничных клетках) временное освещение должно иметь напряжение не выше 42 В. По окончании работы следует привести в порядок рабочее место, очистить инструменты, убрать строительный мусор.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудовые затраты. Норма времени на 100 м покрытия - 5,2 чел.-ч. Норма выработки на 1 чел.-дн. - 153 м.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 2.03.13-88 "Полы".

СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

СНиП 23-03-2003 "Защита от шума. Нормы проектирования".

СНиП 2.03.11-85 "Защита от коррозии. Нормы проектирования".

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения".

СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" с изм. N 2.

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

Приказ N 320 МЧС РФ от 8 июля 2002 г. "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности"

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 12.1.013-78*. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

________________

* Взамен действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.