МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН МИНИСТЕРСТВО

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Сыктывкарский автомеханический техникум»

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ»

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ

| Рассмотрено и принято на заседании предметно-цикловой комиссии______________20___г. протокол №______ Председатель ПЦК ____________ | Утверждаю: Зам. директора ГПОУ «САТ» _______ |
| --- | --- |

Комплект

контрольно-оценочных средств

учебной дисциплине ОП.02. Материаловедение

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Сыктывкар

2016

Комплект оценочных средств учебной дисциплины разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям и специальностям среднего профессионального образования (далее СПО). Утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 N 383, утв. Минюст (27.06.2014 N 32878).

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Организация - разработчик: ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»

Разработчики: Столяров А.В. - преподаватель специальных дисциплин

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 4 |
| - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ | 6 |
| - ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| - ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ | 9 |
| 3.2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 15 |
| 4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ | 78 |

1 Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03. Материаловедение обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

Умения:

У1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;

У2 выбирать способы соединения материалов;

У3 обрабатывать детали из основных материалов;

Знания:

З1 строение и свойства машиностроительных материалов;

З2 методы оценки свойств машиностроительных материалов;

З3 области применения материалов;

З4 классификацию и маркировку основных материалов;

З5 методы защиты от коррозии;

З6 способы обработки материалов.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании

и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного применения; | защиты лабораторных работ - экспертиза; тестирование – сравнение с эталоном; |
| выбирать способы соединения материалов; . | защиты лабораторных работ - экспертиза; тестирование – сравнение с эталоном; выполнение компетентно-ориентированного задания; |
| обрабатывать детали из основных материалов; | защиты лабораторных работ - экспертиза; тестирование – сравнение с эталоном; выполнение компетентно-ориентированного задания; постановка проблемного задания (защита проектов) |
| Знания: |  |
| строение и свойства машиностроительных материалов; | защиты лабораторных работ - экспертиза; тестирование – сравнение с эталоном; выполнение компетентно-ориентированного задания; постановка проблемного задания (защита проектов) |
| методы оценки свойств машиностроительных материалов; | защиты лабораторных работ - экспертиза; тестирование – сравнение с эталоном; деловая игра; (защита проектов) |
| области применения материалов. | защиты лабораторных работ - экспертиза; тестирование – сравнение с эталоном; выполнение компетентно-ориентированного задания; постановка проблемного задания (защита проектов) |
| классификацию и маркировку основных материалов; | защиты лабораторных работ - экспертиза; тестирование – сравнение с эталоном; выполнение компетентно-ориентированного задания; постановка проблемного задания (защита проектов) |
| методы защиты от коррозии; | защиты лабораторных работ - экспертиза; тестирование – сравнение с эталоном; выполнение компетентно-ориентированного задания; постановка проблемного задания (защита проектов) |
| способы обработки материалов; | защиты лабораторных работ - экспертиза; тестирование – сравнение с эталоном; выполнение компетентно-ориентированного задания; постановка проблемного задания (защита проектов) |

2. Формы текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Таблица 1

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущая | Промежуточная (итоговая ) аттестация |
| У1. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения | Лабораторная работа Практическое занятие | практическое задание (тестирование) |
| У2. Выбирать способы соединения материалов | практическое занятие | практическое задание (тестирование) |
| У3. Обрабатывать детали из основных материалов | практическое занятие | практическое задание (тестирование) |
| З1. Строение и свойства машиностроительных материалов | устный опрос | тестирование |
| З2. Методы оценки свойств машиностроительных материалов | тестирование контрольная работа | тестирование |
| З3. Области применения материалов | устный опрос | тестирование |
| З4. Классификацию и маркировку основных материалов | тестирование | тестирование |
| З5 Методы защиты от коррозии | устный опрос | тестирование |
| З6 Способы обработки материалов | устный опрос контрольная работа | тестирование |

3. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых при текущем контроле

Таблица 2

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 |
| Раздел 1. Основы материаловедения | ЛР ПР |  | ПР | УО, Т, КР | УО, Т, КР |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основы металловедения | ПР |  | ПР |  |  | УО, Т, КР | УО, Т, КР | УО, Т, КР |  |
| Раздел 3. Железоуглеродистые сплавы. |  | ЛР | ЛР |  |  | УО, КР |  |  | УО, КР |
| Раздел 4 Термическая и химико-термическая обработка |  | ЛР | ЛР |  |  | УО, КР |  |  | УО, КР |
| Раздел 5. Цветные металлы и сплавы |  | ЛР | ЛР |  |  | УО, КР |  |  | УО, КР |
| Раздел 6. Виды обработки металлов |  | ЛР | ЛР |  |  | УО, РЗ, Т, КР | УО, РЗ, Т, КР |  | УО, РЗ, Т, КР |
| Раздел 7. Неметаллические материалы. Композиционные материалы. | ПР |  | ПР |  |  | УО, Т, КР | УО, Т, КР | УО, Т, КР | ПР |
| Раздел 8. Материалы для сварки и пайки. | ЛР ПР |  | ПР | УО, Т, КР | УО, Т, КР |  |  |  |  |
| Раздел 9. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды | ЛР ПР |  | ПР | УО, Т, КР | УО, Т, КР |  |  |  |  |
| Раздел 10. Основы нанотехнологии. |  | ЛР | ЛР |  |  | УО, КР |  |  | УО, КР |

Условные обозначения:

УО – устный ответ

ПР – практическая работа

КР – контрольная работа

Т – тестирование

РЗ –решение задач

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений контролируемых при промежуточной (итоговой) аттестации

Таблица 3

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 |
| Раздел 1. Основы материаловедения | ПЗ |  | ПЗ | ИТ | ИТ |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основы металловедения | ПЗ |  | ПЗ |  |  | ИТ | ИТ | ИТ |  |
| Раздел 3. Железоуглеродистые сплавы. |  | ПЗ | ПЗ |  |  | ИТ |  |  | ИТ |
| Раздел 4 Термическая и химико-термическая обработка |  | ПЗ | ПЗ |  |  | ИТ |  |  | ИТ |
| Раздел 5. Цветные металлы и сплавы |  | ПЗ | ПЗ |  |  | ИТ |  |  | ИТ |
| Раздел 6. Виды обработки металлов |  | ПЗ | ПЗ |  |  | ИТ |  |  | ИТ |
| Раздел 7. Неметаллические материалы. Композиционные материалы. | ПЗ |  | ПЗ |  |  | ИТ | ИТ | ИТ | ПЗ |
| Раздел 8. Материалы для сварки и пайки. | ПЗ | ПЗ |  |  | ИТ |  |  | ИТ | ПЗ |
| Раздел 9. Материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды | ПЗ | ПЗ |  |  | ИТ |  |  | ИТ | ПЗ |
| Раздел 10. Основы нанотехнологии. | ИТ |  | ИТ | ИТ | ИТ |  |  |  |  |

Условные обозначения:

ПЗ – практическое задание   ИТ – итоговый тест

- Оценка освоения учебной дисциплины

Оценка индивидуальных образовательных достижений, обучающихся предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и промежуточной аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется оценка аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся в форме контрольной точки. Результаты текущего контроля складываются из результатов:

- работы студентов на занятиях, в т.ч. практических и лабораторных;

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы;

- контрольных работ.

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно выполнение всех контрольных, практических, лабораторных работ и полного перечня всех форм внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех видов работ, обучающихся используется следующая шкала оценки образовательных достижений:

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90-100 | 5 | отлично |
| 80-89 | 4 | хорошо |
| 70-79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

Итоговая оценка в конце первого семестра изучения дисциплины проводится по результатам текущего контроля по медиане качественных оценок.

Промежуточная аттестация в форме экзамена предполагает письменный ответ на два теоретических вопроса, проверяющих усвоение материала по разделам программы учебной дисциплины, и выполнение расчётного задания. При выставлении оценки за дифференцированный зачет результат текущего контроля не учитывается.

- Структура контрольных заданий для текущего контроля

Раздел 1. Основы материаловедения

Задание 1: Устный опрос

Проверяемые результаты обучения: З1, З2

- Перечислите физические свойства материалов

- Перечислите химические свойства материалов

- Что такое металлы, их классификация?

- Объясните схему образования кристаллов при затвердевании металлов.

- Как влияет скорость охлаждения на степень переохлаждения при кристаллизации чистых металлов?

- Что такое критическая точка?

- Как влияет скорость охлаждения на величину зерна при затвердевании металлов?

- Какие кристаллические решетки имеет железо?

- При каких температурах изменяется кристаллическая решетка железа?

- Что такое дендрит?

- Для какого вида анализа необходимо изготовить шлиф с зеркальным блеском? +

- Какие существуют методы дефектоскопии?

- Для чего используют дефектоскопию?

- В чем сущность люминесцентного метода?

- Как правильно называется процесс образования кристаллов в металлах при переходе их из жидкого состояния в твердое — кристаллизация или перекристаллизация?

- Какое свойство металлов характеризует относительное удлинение и относительное сужение?

- Как изменяется глубина отпечатка на образце в зависимости от твердости материала?

- Укажите характерные точки на диаграмме растяжения. Дайте определения прочности, твердости, пластичности, вязкости и жесткости

- Как обозначается твердость по Роквеллу? Расшифруйте все символы.

- Какие факторы влияют на значение ударной вязкости?

- Как изменяется прочность металла при увеличении его твердости?

- Понятие о сплавах.

- Способы получения сплавов

- Что такое компонент?

- Что такое фаза?

- Что такое система?

- Структурные составляющие сплавов: твердые растворы; механические смеси; химические соединения

- Что такое критические точки?

- Что такое ликвидус?

- Что такое солидус?

- Назовите основные типы сплавов

- Что такое первичная и вторичная кристаллизация?

- Охарактеризуйте железо и его свойства.

- Охарактеризуйте углерод и его свойства.

- Влияние углерода на свойства сталей и чугунов

- Структуры е железоуглеродистых сплавов: аустенит, феррит, перлит, цементит, ледебурит.

- Что такое сталь?

- Что такое чугун?

- Назовите полезные примеси

- Назовите вредные примеси

- Используя диаграмму состояния железоуглеродистых сплавов заполните таблицу:

| Точки | A | C | D | E | F | G | K | P | S | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % содержания углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Что такое термическая обработка

- Назовите параметры термической обработки

- Как выбирают вид термической обработки?

- Назовите виды охлаждающей среды

- Опишите превращения при  нагревании сталей

- Опишите превращения при  непрерывном охлаждении сталей.

- Отжиг: определение, назначение, виды, режимы и применение

- Нормализация: определение, назначение, режимы и применение

- Закалка: определение, назначение, виды, режимы и применение

- Отпуск: определение, назначение, виды, режимы и применение

- Можно ли закалить сталь 10

- Что такое химико-термическая обработка металлов.

- Виды химико-термической обработки

- Что такое цементация, карбюризатор?

- Азотирование: определение, назначение, виды, режимы и применение

- Цианирование: определение, назначение, виды, режимы и применение

- Диффузионная металлизация: определение, назначение, виды, режимы и применение

Задание 2: Тестирование

Проверяемые результаты обучения: З1, З2

Тема 1.1-1.2 Предмет материаловедения. Свойства металлов и сплавов.

1 вариант

1 Способность металлов в твердом состоянии иметь различные кристаллическое строение и свойства при разных температурах называется…

а) анизотропией

б) кристаллизацией

в) аллотропией

2. Российский ученый, восстановивший способ производства булата

|  | а) Чернов А.К. б) Аносов П.П. в) Тиме И.А |
| --- | --- |

3. Кристаллическая решетка, в которой атомы располагаются по вершинам элементарной ячейки и в центрах ее граней. называется …

|  | а) гранецентрированной б) объемно центрированной в) гексагональная плотноупакованная |
| --- | --- |

4.  К физическим свойствам металлов относятся …

а) твердость, прочность, упругость

б) окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость, жаростойкость (окалиностойкость)

в) цвет, плотность, плавкость, электро- и теплопроводность, теплоемкость, магнитные и другие свойства

5. К химическим свойствам металлов относятся …

а) твердость, прочность, упругость

б) окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость, жаростойкость (окалиностойкость)

в) цвет, плотность, плавкость, электро- и теплопроводность, теплоемкость, магнитные и другие свойства

6. Анализ, позволяющий изучать строение металла, видимое без увеличения или при небольшом увеличении, при этом выявляются крупные дефекты, называется …

а)  Макроскопический

б)  Микроскопический

в)  Дефектоскопия

7.  Анализ, позволяющий определить форму и размеры зерен, выявить микродефекты, изменения в строении металла в результате обработки, называется …

а)  Макроскопический

б)  Микроскопический

в)  Дефектоскопия

8.Способность металла оказывать сопротивление   ударным нагрузкам называется …

а) прочность

б) вязкость

в) пластичность

9. Свойство металла восстанавливать свою форму после прекращения действия приложенных внешних сил.

а) твердость

б) упругость

в) пластичность

10. В испытуемый материал вдавливают шарик диаметром 2,5; 5 или 10 мм под определенной нагрузкой и по отпечатку на образце судят о твердости металла.

|  | а) метод Роквелла б) метод Бринелля в) метод Виккерса 2 вариант |
| --- | --- |

1. Процесс образования кристаллов в металлах при переходе из жидкого состояния в твердое называется …

а) анизотропией

б) кристаллизацией

в) аллотропией

2. Кристаллическая решетка, в которой атомы располагаются по вершинам элементарной ячейки и в центре ее. называется …

|  | а) гранецентрированной б) объемно центрированной в) гексагональная плотноупакованная |
| --- | --- |

3.  Кристаллическая решетка, представляющую собой призму с шестигранником в основании, в которой атомы расположены в три слоя. называется …

|  | а) гранецентрированной б) объемно центрированной в) гексагональная плотноупакованная |
| --- | --- |

4.   К физическим свойствам металлов относятся …

а) твердость, прочность, упругость

б) окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость, жаростойкость (окалиностойкость)

в) цвет, плотность, плавкость, электро- и теплопроводность, теплоемкость, магнитные и другие свойства

5. К механическим свойствам металлов относятся …

а) твердость, прочность, упругость

б) окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость, жаростойкость (окалиностойкость)

в) цвет, плотность, плавкость, электро- и теплопроводность, теплоемкость, магнитные и другие свойства

6. Анализ, позволяющий изучать строение металла, видимое без увеличения или при небольшом увеличении, при этом выявляются крупные дефекты, называется …

а)  Макроскопический

б)  Микроскопический

в)  Дефектоскопия

7. Анализ, позволяющий определить форму и размеры зерен, выявить микродефекты, изменения в строении металла в результате обработки, называется …

а)  Макроскопический

б)  Микроскопический

в)  Дефектоскопия

8..Способность металла оказывать сопротивление   ударным нагрузкам называется …

а) прочность

б) вязкость

в) пластичность

9. Свойство металла восстанавливать свою форму после прекращения действия приложенных внешних сил.

а) твердость

б) упругость

в) пластичность

10. Измерение осуществляют путем вдавливания в испытуемый металл стального шарика диаметром 1,59 мм или конусного алмазного наконечника с углом при вершине 120о

|  | а) метод Роквелла б) метод Бринелля в) метод Виккерса |
| --- | --- |

Критерий оценки:

Количество вопросов в тесте - 10

| количество правильных ответов | % правильных ответов | оценка |
| --- | --- | --- |
| 9 | 90 | отлично |
| 7 | 70 | хорошо |
| 5 | 50 | удовлетворительно |
| 1 | 5 | неудовлетворительно |

Задание 3:    Лабораторная работа

Проверяемые результаты обучения: У1

## Тема: «Определение твердости металлов методами Бринелля и Роквелла»

Порядок выполнения работы:

1. Изучить устройство и работу твердомеров типа ТШ и ТК;

2. Определить твердость на твердомерах типа ТШ и ТК образцов из оттоженной стали марок 10, 30, 45 и из закаленной стали марок 30, 45;

3. Заполнить протокол измерений, начертить схемы измерения.

Порядок определения твердости по Бринеллю

|  | - Определить диаметр шарика и нагрузку в зависимости от материала и толщины образца; - Закрепить шарик с оправкой во втулке шпинделя прибора. Установить на подвеску набор грузов; - Подготовить образец к испытанию: образец очистить от окалины и ржавчины, испытуемую поверхность обработать шлифовальной бумагой, шлифовальным кругом или напильником; - Установить образец на столик прибора, поднять столик до упора образца в ограничитель и включить электродвигатель (при снятии нагрузки электродвигатель выключается); - Опустить столик и снять испытуемый образец - Измерить диаметр отпечатка при помощи специальной лупы. Испытания провести трижды. Результаты измерений занести в протокол (таблица 1). |
| --- | --- |

Таблица 3                    Протокол измерения твердости по методу Бринелля

| Материал образца | Диаметр шарика, мм | Нагрузка, Н (кгс) | Время выдержки | Диаметр отпечатка, мм |  |  |  | Твердость по формуле | Твердость по таблице |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-е изм. | 2-е изм. | 3-е изм. | Сред. значение |  |  |

Порядок определения твердости по методу Роквелла

- Подготовить образец к испытанию: образец очистить от окалины и ржавчины, испытуемую поверхность обработать шлифовальной бумагой, шлифовальным кругом или напильником - Выбрать наконечник и нагрузку. Установить образец на предметный столик прибора и поднять до упора; - Установить 0 шкалы и нагрузить образец. Зафиксировать показания по шкале индикатора; - Опустить предметный столик. Передвинуть образец на предметном столике и провести не менее трех испытаний на одном образце (вычислить среднее значение); - Результаты измерений занести в протокол (таблица 2).

Таблица 2              Протокол измерения твердости по методу  Роквелла

| Материал образца | Шкала | Твердость НR____ |  |  |  | Перевод в твердость по Бринеллю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Среднее значение |  |

Форма отчета

Лабораторная работа № 1

Студента ____________группы_______________________________________

| ТЕМА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ РАБОТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение твердости на приборе Бринелля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начертите схему измерения твердости на приборе Бринелля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал образца | Диаметр шарика, мм |  | Нагрузка, Н (кгс) |  |  | Время выдержки |  | Диаметр отпечатка, мм |  |  |  |  |  |  | Твердость по формуле | Твердость по таблице |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-е изм |  | 2-е изм | 3-е изм |  | Сред. значение |  |  |  |
| Измерение твердости на приборе Роквелла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начертите схему измерения твердости на приборе Роквелла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал образца |  | Шкала |  | Твердость НR____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевод в твердость по Бринеллю (таблица 2) |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | Среднее значение |  |  |  |  |
| Вывод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

1. Каким способом определяю твердость по Бринеллю?

2. Каким способом определяю твердость по Роквелла?

3. Какой метод подходит для определения твердости металлов у которых НВ450, почему?

4. Какой метод определяет твердость более точно?

5. Сколько шкал у прибора Роквелла и какие?

6. Что такое твердость?

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Задание 4: Лабораторная работа

Проверяемые результаты обучения: У1

## Тема: « Построение диаграмм состояния сплавов»

Порядок выполнения работы:

1. Изучить структурные составляющие железоуглеродистых сталей

2. По процентному содержанию углерода определить температуры плавления, начала и конца кристаллизации, температуру вторичной кристаллизации;

3. По диаграмме состояния сплавов железо-углерод, укажите параметры основных точек, структуру сплава в каждой области. Кратко опишите, что собой представляет феррит, аустенит, цементит, ледебурит. Опишите, какие процессы произойдут со сплавом с заданным процентом содержания углерода при охлаждении его от 1600 °С до 20°С.

4. Используя, марочник сталей, определить:  основные механические и технологические свойства сплава; для каких деталей используется данный сплав

Задание для выполнения практической работы

| Номер варианта | Содержание углерода, % |
| --- | --- |
| 1 | 2,7 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,1 |
| 9 | 2,1 |
| 10 | 1,7 |
| 11 | 1,9 |
| 12 | 1,3 |
| 13 | 0,4 |
| 14 | 2,8 |
| 15 | 0,6 |
| 16 | 2,6 |
| 17 | 1,0 |
| 18 | 4,3 |
| 19 | 5,2 |
| 20 | 1,4 |

Форма отчета

| ТЕМА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ РАБОТЫ: |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: |  |  |
| ### 1. Кратко опишите, что собой представляет феррит, аустенит, цементит, ледебурит, перлит. |  |  |
| Структурная составляющая | Характеристика |  |
| Аустенит |  |  |
| Феррит |  |  |
| Цементит |  |  |
| Перлит |  |  |
| ледебурит |  |  |

2. Опишите линии диаграммы

| Название | Буквенное обозначение | Определение |
| --- | --- | --- |
| Ликвидус |  |  |
| Солидус |  |  |
| Линия первичной кристаллизации |  |  |
| Линия вторичной кристаллизации |  |  |

| 3. По диаграмме состояния сплавов железо-углерод, укажите параметры основных точек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точки | A | C | D | E | F |  | G | K |  | P | S | Q |
| Процент содержания углерода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Опишите, какие процессы произойдут со сплавом с заданным процентом содержания углерода при охлаждении его от 1600 °С до 20°С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание углерода, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура плавления, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура первичной кристаллизации (интервал), оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура начала вторичной кристаллизации, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Определить структурные составляющие сплава в каждом интервале температур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Интервал температур |  |  |  |  |  | Структурные составляющие |  |  |  |  |  |  |
| 6. Определить название сплава по структурным составляющим: доэвтектоидная, эвтектоидная, заэвтектоидная ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Вывод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

- Какая сталь называется доэвтектоидной, эвтектоидной и заэвтектоидной?

- Какую структуру называют  аустенитом?

- Какую структуру называют цементитом?

- Какую структуру называют ферритом?

- Какую структуру называют перлитом?

- Что такое ликвидус?

- Что такое солидус?

8. Какие точки называются критическими?

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Задание 5:    Практическое занятие

Проверяемые результаты обучения: У1

Тема: «Способы получения сплавов»

Порядок выполнения работы:

1.Изучить теоретическую часть.

2. Начертить диаграмму состояний железо-цементит, провести на ней ординату, соответствующую заданному сплаву, обозначить на ней все критические точки.

3. Рядом с диаграммой справа начертить кривую охлаждения данного сплава, показав связь критических точек на диаграмме и кривой охлаждения.

4. Описать сущность превращений, происходящих в сплаве при медленном охлаждении от температуры в жидком состоянии до комнатной. Обязательно пояснить причины вызывающие превращения.

5. На ординате сплава отметить точку, соответствующую заданной температуре и провести через нее коноду. Пользуясь правилом отрезков, определить состав фаз, их количество и процентное содержание компонентов.

Задание:

Упрощенная диаграмма состояния сплавов железо—цементит

Варианты заданий:

| № варианта задания | С,% | № варианта задания | С,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 0,16 0,30 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,14 2,30 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 2,60 3,00 3,30 3,60 4,00 4,30 4,60 5,00 5,30 5,60 6,00 6,40 |

Отчет о работе  должен содержать: цель работы, содержание работы, выполненные задания и выводы по работе.

Контрольные вопросы:

1. Что характеризуют диаграммы фазового равновесия?

2. От каких внешних условий зависит состояние сплава?

3 Сформулируйте правило фаз?

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Задание 6: Практическое занятие

Проверяемые результаты обучения: У1, У3

Тема: «Выбор режимов закалки и отпуска углеродистой стали»

Порядок выполнения работы:

1.Изучить теоретическую часть, кратко записать определения закалки и отпуска, как способов термообработки, цель и технологию проведения

2.Назначить режимы закалки и отпуска, используя диаграмму «Железо-цементит» и марочник сталей  Форма выполнения задания представлена в таблице 6. Пояснения к выполнению задания даны в таблице 3

Таблица 3                     Определение режимов термообработки

| Марка стали | Размер детали, мм | Название и назначение стали | Содержание углерода | Режимы закалки |  |  |  | Режимы отпуска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура закалки, ˚С | Время нагрева, мин | Время выдержки, мин | Охлаждающая среда | Вид отпуска | Температура отпуска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

3.Построить график термообработки в произвольном масштабе.

Задание:

Задание для выполнения практической работы

| № варианта | Марка материала детали |
| --- | --- |
| 1 | У7 |
| 2 | 45 |
| 3 | 50 |
| 4 | 75 |
| 5 | У13 |
| 6 | 40 |
| 7 | 50 |
| 8 | У8 |
| 9 | 70 |
| 10 | 35 |

Форма отчета

| ТЕМА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ РАБОТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Конспект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Описать характеристику сплава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка сплава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное название сплава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание углерода, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Определить название стали по структурным составляющим: доэвтектоидная, эвтектоидная, заэвтектоидная ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Заполнить таблицу отчета согласно пояснений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка стали | Размер детали, мм | Название и назначение стали | Содержание углерода |  |  | Режимы закалки |  |  | Режимы отпуска |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура закалки, ˚С | Время нагрева, мин | Время выдержки, мин | Охлаждающая среда | Вид отпуска | Температура отпуска |  |

| 4. Построить график термической обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Вывод : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Что такое закалка?

- Назовите виды закалки

- Что такое отпуск?

- Назовите виды отпуска

- Можно ли закалить сталь 20?

- Как определить температуру закалки доэвтектоидной стали?

- Как определить температуру закалки заэвтектоидной стали?

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Задание 7:    Практическое занятие

Проверяемые результаты обучения: У1, У3

Тема: «Изучение структуры стали после термической и химико-термической обработки»

Порядок выполнения работы:

1. Выбрать и обосновать наиболее рациональный вид термической обработки и (или) химико-термической) обработки для достижения  свойств заданной детали. Изложите его сущность

2. Начертите стальной угол диаграммы «Fe-Fe3C», обозначить фазовые состояния, критические точки, нанести ординату марки стали заданной детали

3. На ординате отметить температуру нагрева для соответствующих этапов принятого технологического процесса термической обработки

4. Выбрать и обосновать вид охладителя для каждого вида термической обработки

5. Начертить (справа от диаграммы) график технологического процесса термической обработки (нагрев-выдержка-охлаждение) в координатах «температура-время». Описать все структурные превращения в обрабатываемой стали на каждом этапе технологического процесса (при нагреве, выдержке и охлаждении).

Задание для выполнения практической работы

| Номер вариант | наименование детали | марка стали | требуемые свойства, HRC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зубило | У7 | 58 |
| 2 | Напильник | У12 | 65 |
| 3 | Шестерня | 20 | 60 |
| 4 | Валик | 15 | 42 |
| 5 | Ось | 45 | 40 |
| 6 | Болт стяжной | 50 | 21 |
| 7 | Штанга толкателя клапана | 45 | 28 |
| 8 | фланец | 40 | 19 |
| 9 | втулка распорная | 10 | 62 |
| 10 | шестерня распределительного вала | 35 | 25 |

Отчет должен содержать цель работы, конспект, выполненное задание согласно порядка действия, график термической обработки и выводы о проделанной работе. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Как влияет скорость охлаждения на продукты распада аустенита?

- Какая скорость охлаждения называется критической скоростью закалки?

- Какая температура называется мартенситной точкой?

- Чем различаются отжиг I и II рода?

- Чем отличается нормализационный отжиг от обычных видов отжига и в чем его преимущества?

- Как влияет критическая скорость закалки на выбор охладителя?

- Какая структура стали получается после изотермической закалки?

- Для каких изделий наиболее целесообразно проводить закалку с обработкой  холодом?

- Зачем после закалки проводят отпуск?

- Перечислите основные виды отпуска.

- Перечислите основные виды химико-термической обработки.

- Можно ли провести закалку стали марки 15?

- Как провести упрочнение стали марки 20?

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Раздел 2 Основы металловедения

Задание 8:    Устный опрос

Проверяемые результаты обучения: З3, З4, З5

- Классификация чугунов.

- Влияние постоянных примесей на свойства и структуру чугуна.

- Белый чугун. Его структура, свойства, применение.

- Серый чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение.

- Ковкий чугун. Методы получения ковкого чугуна. Его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение.

- Высокопрочный чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение.

- Антифрикционные чугуны, маркировка, и применение.

- Расшифровать маркировку чугунов СЧ-10, КЧ50-5; ВЧ35; ЖЧХ-0,8

- Классификация сталей

- Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, свойства и применение

- Углеродистые инструментальные стали, их, маркировка по ГОСТу, свойства и применение

- Расшифровать марки сталей: Ст3кп, 45; 08; У12, А12

- Влияние легирующих элементов на свойства сталей.

- Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, маркировка по ГОСТу, применение.

- Инструментальные легированные стали, их состав, свойства, маркировка по ГОСТу.

- Стали и сплавы с особыми свойствами, маркировка по ГОСТу, применение

- Расшифровать маркировку: 30ХГСА, ХВГ, 18Х2Н4ВА; ШХ15, Х, Х9

- Сплавы на основе меди, их маркировка, свойства и применение.

- Сплавы на основе алюминия, их маркировка, свойства и применение

- Расшифровать обозначение Л90, БрАЖ-9, ЛО-70-1, Л85, БрС30; БрО10Ц42

- Какие сплавы называют латунями?

- Как маркируют латуни и бронзы по ГОСТу?

- Как влияет олово на свойства оловянной бронзы?

- Расшифруйте марку бронзы БрКМцЗ-1. Укажите ее свойства и область применения.

- Какими свойствами обладает бериллиевая бронза?

- Какими свойствами обладают алюминиевые сплавы типа АМц и АМг?

- Как маркируют дюралюмины?

- Какой термической обработке подвергают алюминиевые сплавы?

- Какие сплавы называют силуминами? Назовите область их применения.

- Как маркируют баббиты?

- Сравните свойства баббитов и бронз как антифрикционных материалов.

- Расшифруйте марки Л90, БрАЖ9-4. Укажите названия сплавов по способу обработки

- Как влияют легирующие элементы на критическую скорость закалки?

- Как влияют легирующие элементы хром и никель на свойства стали?

- Как влияют легирующие элементы на прокаливаемость стали?

- Расшифруйте марки сталей 18ХГТ, 37ХНЗА и 4Х5В2ФС.

- Из каких процессов состоит их термическая обработка? Укажите область применения.

- Выберите марки стали для рессоры, штампа, фрезы.

- Расшифруйте марки сталей Р18 и Р10К5Ф5. В чем заключается их термическая обработка?

- Какие стали называют жаропрочными?

- Назовите сплавы с особыми физическими свойствами.

- Что такое коррозия?

- Чем отличается химическая коррозия от электрохимической?

- При каких условиях возникает химическая коррозия?

- Какая сталь лучше сопротивляется коррозии: сталь 20 или сталь 60 и почему?

- Какие металлы чаще всего применяют для гальванических покрытий?

- Какие требования предъявляют к металлическим покрытиям?

- В чем сущность оксидирования стали?

- Для обработки каких материалов применяют твердые сплавы типов ТК и ВК?

- Как подразделяют твердые сплавы по способу их получения?

- Из каких этапов состоит технология получения порошковых материалов?

- Как классифицируют порошковые материалы по назначению?

- В чем заключаются преимущества порошковых конструкционных материалов по сравнению с обычными?

- Как подразделяют фрикционные порошковые материалы в зависимости от металлической основы?

- Чем пористые фильтры лучше обычных?

- Перечислите области применения композитов.

- Расскажите о строении композитов.

- Какая матрица у композитов типа МКМ и ПКМ?

- Какой материал обозначают буквами САП?

- Каким методом получают волокнистые металлические композиты?

- Какие материалы называют пластмассами?

- В чем состоит сущность реакций полимеризации и поликонденсации? Какая между ними разница?

- Какие пластмассы называются термопластичными, термореактивными?

- Как классифицируют пластмассы?

- Зачем в пластмассы вводят наполнители?

- Перечислите общие свойства пластмасс.

- Укажите достоинства пластмасс как конструкционных материалов.

- Перечислите основные термореактивные полимеры, которые находят наиболее широкое применение в промышленности.

- Какие пластмассы называются слоистыми?

- Назовите состав, свойства и область применения гетинакса.

- Какие пластмассы обладают высокими диэлектрическими свойствами?

- Какими свойствами обладают фторопласты? Назовите область их применения.

- Какие материалы называются резиной?

- Какое исходное сырье используют для получения синтетических каучуков?

- Каково назначение основных составляющих резиновых смесей?

- Сколько серы входит в состав мягкой и твердой резины?

- В чем заключается сущность процесса вулканизации?

- Из каких основных процессов состоит технология получения резиновых изделий?

- Перечислите основные свойства резиновых изделий.

- Сущность процесса коррозии.

- Виды коррозии: химическая и электрохимическая коррозия.

- Экономический ущерб коррозии

- Металлические и неметаллические способы защиты металлов от коррозии

- Износостойкие, их состав, свойства, методы нанесения покрытий, применение

- Коррозионно-стойкие покрытия, их состав, свойства, методы нанесения покрытий, применение

Критерий оценки:

| 5 баллов - | Отличное знание всего программного материала. Последовательное, обоснованное и не имеющее ошибок изложение материала устного задания |
| --- | --- |
| 4 балла - | Хорошее знание всего программного материала. Правильное изложение материала |
| 3 балла - | Знание основного программного учебного материала в объеме курса обучения. Изложение материала с незначительными ошибками |
| 2 балла - | Слабое понимание основного программного учебного материала Изложение материала с грубыми ошибками |

Задание 8:    Тестирование

Проверяемые результаты обучения: З3, З4

Вариант 1

I вариант

| А) Определить название стали | БСт0 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
|  | 08кп | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
|  | 45 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
|  | У10 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
| Б) Определить название стали | А12 | 1 | Углеродистая инструментальная высококачественная сталь |
|  |  | 2 | Автоматная сталь повышенной и высокой обрабатываемости резанием |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
|  | 60Г | 1 | Углеродистая инструментальная высококачественная сталь |
|  |  | 2 | Автоматная сталь повышенной и высокой обрабатываемости резанием |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
|  | У13А | 1 | Углеродистая инструментальная высококачественная сталь |
|  |  | 2 | Автоматная сталь повышенной и высокой обрабатываемости резанием |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
| В) Расшифровать обозначение цифр | СЧ10 | 1 | Временное сопротивление на растяжении |
|  |  | 2 | Предел прочности и относительное удлинение |
|  |  | 3 | Содержание углерода, в сотых долях процента |
|  | ВЧ35 | 1 | Временное сопротивление на растяжении |
|  |  | 2 | Предел прочности и относительное удлинение |
|  |  | 3 | Содержание углерода, в сотых долях процента |
|  | КЧ50-5 | 1 | Временное сопротивление на растяжении |
|  |  | 2 | Предел прочности и относительное удлинение |
|  |  | 3 | Содержание углерода, в сотых долях процента |
| С) Расшифровать обозначение цифр | У13А | 1 | Содержание углерода в сотых долях процента |
|  |  | 2 | Содержание углерода в десятых долях процента |
|  |  | 3 | Порядковый номер |
|  | Ст3 | 1 | Содержание углерода в сотых долях процента |
|  |  | 2 | Содержание углерода в десятых долях процента |
|  |  | 3 | Порядковый номер |
|  | А40 | 1 | Содержание углерода в сотых долях процента |
|  |  | 2 | Содержание углерода в десятых долях процента |
|  |  | 3 | Порядковый номер |

Вариант 2

| А) Определить название стали | БСт6 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
|  | 30 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
|  | 10кп | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
|  | У10 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
| Б) Определить название стали | 70Г | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Автоматная сталь повышенной и высокой обрабатываемости резанием |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
|  | У11 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Автоматная сталь повышенной и высокой обрабатываемости резанием |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
|  | А35 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Автоматная сталь повышенной и высокой обрабатываемости резанием |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
| В) Расшифровать обозначение цифр | СЧ10 | 1 | Временное сопротивление на растяжении |
|  |  | 2 | Предел прочности и относительное удлинение |
|  |  | 3 | Содержание углерода, в сотых долях процента |
|  | КЧ33-8 | 1 | Временное сопротивление на растяжении |
|  |  | 2 | Предел прочности и относительное удлинение |
|  |  | 3 | Содержание углерода, в сотых долях процента |
|  | ВЧ40 | 1 | Временное сопротивление на растяжении |
|  |  | 2 | Предел прочности и относительное удлинение |
|  |  | 3 | Содержание углерода, в сотых долях процента |
| С) К какой группе относятся стали? | БСт0 | 1 | С гарантированными механическими свойствами и химическим составом |
|  |  | 2 | С гарантированными механическими свойствами |
|  |  | 3 | С гарантированным химическим составом |
|  | Ст6 | 1 | С гарантированными механическими свойствами и химическим составом |
|  |  | 2 | С гарантированными механическими свойствами |
|  |  | 3 | С гарантированным химическим составом |
|  | ВСт3 | 1 | С гарантированными механическими свойствами и химическим составом |
|  |  | 2 | С гарантированными механическими свойствами |
|  |  | 3 | С гарантированным химическим составом |

3 вариант

3 вариант

| А) Определить название стали | 20 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
|  | 05 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
|  | ВСт3 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
|  | У7 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь |
| Б) Определить название стали | А40 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Автоматная сталь повышенной и высокой обрабатываемости резанием |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
|  | 40Г | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Автоматная сталь повышенной и высокой обрабатываемости резанием |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
|  | У7 | 1 | Углеродистая инструментальная сталь |
|  |  | 2 | Автоматная сталь повышенной и высокой обрабатываемости резанием |
|  |  | 3 | Углеродистая конструкционная качественная сталь с повышенным содержанием марганца |
| В) Расшифровать обозначение цифр | СЧ45 | 1 | Временное сопротивление на растяжении |
|  |  | 2 | Предел прочности и относительное удлинение |
|  |  | 3 | Содержание углерода, в сотых долях процента |
|  | ВЧ40 | 1 | Временное сопротивление на растяжении |
|  |  | 2 | Предел прочности и относительное удлинение |
|  |  | 3 | Содержание углерода, в сотых долях процента |
|  | КЧ33-8 | 1 | Временное сопротивление на растяжении |
|  |  | 2 | Предел прочности и относительное удлинение |
|  |  | 3 | Содержание углерода, в сотых долях процента |
| С) Расшифровать обозначение букв | 08кп | 1 | Высококачественная сталь |
|  |  | 2 | Степень раскисления |
|  |  | 3 | Автоматная сталь |
|  | У12А | 1 | Высококачественная сталь |
|  |  | 2 | Степень раскисления |
|  |  | 3 | Автоматная сталь |
|  | А40 | 1 | Высококачественная сталь |
|  |  | 2 | Степень раскисления |
|  |  | 3 | Автоматная сталь |

Критерий оценки:

Количество вопросов в тесте - 13

| количество правильных ответов | % правильных ответов | оценка |
| --- | --- | --- |
| 12 | 90 | отлично |
| 9 | 70 | хорошо |
| 6 | 50 | удовлетворительно |
| 1 | 5 | неудовлетворительно |

Задание 9:    Практическое занятие

Проверяемые результаты обучения: У1, У3

Тема: «Применение конструкционных и инструментальных материалов»

Порядок выполнения работы:

1.Изучить теоретическую часть, обратить внимание на маркировку сталей согласно ГОСТа.

2.Расшифровать марки сталей согласно индивидуального задания

3. Выписать из марочника сталей химический став стали, применение ее в машиностроении

4. По компьютерной программе «Инженерный справочник» определить механические свойств сталей, согласно задания

Задание для практической работы:

Расшифровать марки сплавов. Описать химический состав, свойства и применение, используя Марочник сплавов.

| Вариант | Марки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сталей | чугунов | сплавов |
| 1 | 15кп Бст3 У11А | СЧ10 ВЧ100 | 20Х Р9К10 |
| 2 | Ст4 08 У8ГА | КЧ30-6 АЧС-1 | Р12 40ХН |
| 3 | БСт3 40 У8Г | СЧ15 КЧ45-7 | 12Х18Н9 ШХ6 |
| 4 | 60Г ВСт4 У8А | ВЧ35 СЧ20 | Р9К5 Т15К6 |
| 5 | Ст5 20кп У8 | КЧ45-7 ВЧ40 | 60С2ХФА 25ХГМ |
| 6 | БСт0кп 30 У7ГА | ВЧ50 КЧ65-3 | 10ХСНД 65С2ВА |
| 7 | ВСт5 45 У13 | СЧ25 КЧ33-8 | Р6М5 30ХГСА |
| 8 | ВСт3кп 60Г У10А | ВЧ60 КЧ50-5 | 10Г2С1Д ШХ9 |
| 9 | БСт4пс 65 У10 | ВЧ70 КЧ70-2 | 20ХГМ ХВГ |
| 10 | Ст3 65Г У10ГА | СЧ35 КЧ35-10 | ШХ15 110Г13Л |

Отчет должен содержать цель работы, конспект, выполненное задание согласно задания и выводы о проделанной работе

Контрольные вопросы:

1. Что обозначает буква А в маркировках сталей

2. Содержание углерода в стали 08

3. Содержание углерода в стали ХВГ

4. Обозначение легирующих элементов и их содержание в стали.

5. По каким признакам классифицируют стали?

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Раздел 3 Железоуглеродистые сплавы.

Задание 11:    Устный опрос

Проверяемые результаты обучения: З3, З6

- Назначение и сущность литейного производства.

- Краткие сведения о технологии получения отливок в разовых формах.

- Модели и их назначение.

- Назначение стержней.

- Формовочные материалы и стержневые смеси.

- Литниковая система и ее назначение. Технология ручной и машинной формовки. Требования, предъявляемые к литейным сплавам.

- Примеры литых деталей в автомобилестроении и дорожной технике

- Что собой представляют формовочные и стержневые смеси? Из каких материалов их
приготовляют и какие требования предъявляют к ним?

- Для чего предназначаются литниковые системы и из каких элементов они состоят?

- Какие приемы ручной формовки используются при изготовлении крупных отливок?

- В  чем  состоит  сущность  уплотнения формовочной смеси прессованием, встряхиванием, пескометом и вакуумной формовкой?

- В какой последовательности осуществляется изготовление литейных форм на автоматических машинах и линиях?

- В чем состоит сущность основных способов изготовления стержней на автоматических машинах?

- Какие процессы являются заключительными при изготовлении отливок? В  чем их сущность?

- Какие причины приводят к образованию наружных дефектов в отливках?

- Какие причины приводят к образованию внутренних дефектов в отливках?

- Какие методы дефектоскопии используются для выявления внешних и внутренних
дефектов в отливках?

- Укажите основные методы исправления дефектов в отливках.

- В чем заключается сущность изготовления отливок литьем в оболочковых формах?

- Какую последовательность операций необходимо соблюдать при изготовлении отливок литьем по выплавляемым моделям?

- В чем состоят особенности изготовления отливок в кокилях? Для чего предназначаются
теплозащитные кокильные покрытия?

- В чем заключается сущность изготовления отливок литьем под давлением? Укажите
основные параметры процесса.

- В чем заключаются особенности изготовления    отливок    центробежным    литьем? Рассмотрите    последовательность    получения отливок.

- Какие используются способы изготовления  отливок  под  регулируемым  давлением?
Укажите их особенности.

- В чем заключаются особенности получения отливок непрерывным и электрошлаковым
литьем? Рассмотрите сущность этих способов.

- Какие критерии следует учитывать при выборе рационального способа изготовления
литых заготовок?

Критерий оценки:

| 5 баллов - | Отличное знание всего программного материала. Последовательное, обоснованное и не имеющее ошибок изложение материала устного задания |
| --- | --- |
| 4 балла - | Хорошее знание всего программного материала. Правильное изложение материала |
| 3 балла - | Знание основного программного учебного материала в объеме курса обучения. Изложение материала с незначительными ошибками |
| 2 балла - | Слабое понимание основного программного учебного материала Изложение материала с грубыми ошибками |

Задание 12:    Лабораторная работа

Проверяемые результаты обучения: У2,У3

Тема: «Технология изготовления литейных форм»

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с общими сведения о литейном производстве. Заполнить таблицу

2. Заполнить таблицу

3. Составить технологический процесс изготовления разовой формы детали

Задание для практической работы:

Задание.  Составить технологический процесс изготовления формы по разъемной модели.

.

Форма отчета

| ТЕМА: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ РАБОТЫ: |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: |  |  |
| ### Заполнить таблицу |  |  |
| Состав модельного комплекта |  | Определение |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

| Составить технологический процесс изготовления формы по разъемной модели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отливка (заготовка) |  | Модель |  |
| № п/п | Наименование операции эскиз Оборудование |  | Рабочий инструмент |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| Вывод : |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Сущность литейного производства

- Перечислить инструмент для формовки в разовые формы.

- Что такое литниковая система?

- Что такое  литниковая модель?

- Что такое стержневой ящик

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Раздел 6 Виды обработки металлов

Задание 13:    Устный опрос

Проверяемые результаты обучения: З3, З6

1. Какое влияние оказывает пластическая деформация в холодном состоянии на структуру и свойства металла?

2. Что такое наклеп?

3. Опишите явление возврата и рекристаллизации

4. Опишите влияние нагрева и температурного режима при обработке давлением

5. Какое нагревательное оборудование используют при пластической деформации?

6. Что такое ковка?

7. Назовите основные операции ковки и их назначение

8. Что такое штамповка, ее виды?

9. Что такое штамп?

10. Что такое прокатка?

11. Какое оборудование применяется при прокатке?

12. Как классифицируются прокатные станы?

13. Что такое волочение?

14. В чем сущность волочения?

15. Что такое прессование, ее сущность?

16. Какие материалы можно обрабатывать прессованием?

Критерий оценки:

| 5 баллов - | Отличное знание всего программного материала. Последовательное, обоснованное и не имеющее ошибок изложение материала устного задания |
| --- | --- |
| 4 балла - | Хорошее знание всего программного материала. Правильное изложение материала |
| 3 балла - | Знание основного программного учебного материала в объеме курса обучения. Изложение материала с незначительными ошибками |
| 2 балла - | Слабое понимание основного программного учебного материала Изложение материала с грубыми ошибками |

Задание 12:    Лабораторная работа

Проверяемые результаты обучения: У2,У3

Тема: «Применение пластических свойств металлов при обработке давлением»

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с основными операциями свободной ковки.

2. Выбрать температурный интервал нагрева заготовки согласно  своего индивидуального задания по марке стали.

3. Составить технологический процесс для ковки несложной поковки с указанием инструмента.

4. Составить отчет  о работе

ЗАДАНИЕ:

| Выбрать температуру нагрева заготовки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка сплава |  |  |
| Температура нагрева |  |  |
| Составить технологический процесс ковки |  |  |

Отчет должен содержать: цель работы, конспект, выполненное задание, технологический процесс ковки и выводы о проделанной работе (форма отчета прилагается)

Ответить на контрольные вопросы.

###### Контрольные вопросы

- Что называют свободной ковкой?

- Перечислить оборудование для ручной ковки.

- Описать кузнечный горн

- Перечислить основные операции свободной ковки

- Назвать виды топлива, применяемого при свободной ковке

Форма отчета

Студента ____________группы___________________________________________

| ТЕМА: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ РАБОТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Конспект |  |  |  |  |  |  |  |
| Схемы операций ковки |  |  |  |  | Назначение операции |  |  |
| 1. Выбрать температуру нагрева заготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка сплава |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура нагрева |  |  |  |  |  |  |  |
| Составить технологический процесс ковки |  |  |  |  |  |  |  |
| № оп | Наименование операции |  |  | Оборудование |  | Рабочий инструмент |  |
| Вывод : |  |  |  |  |  |  |  |

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Раздел 8: Материалы для сварки и пайки.

Задание 13:    Устный опрос

Проверяемые результаты обучения: З4, З6

Контрольные вопросы:

1. Что такое сварка?

2. Назовите вилы сварки?

3. Чем  характеризуется свариваемость материалов?

4. Что является источником теплоты при дуговой сварке?

5. Назовите источники сварочного тока

6. Что такое сварочная ванна?

7. что такое электрод?

8. По какому признаку выбирают электроды?

9. Назовите режимы дуговой сварки

10. Назовите пространственные положения при ручной сварке

11. Типы сварных соединений?

12. Виды разделки кромок

13. особенности дуговой сварки под слоем флюса

14. Особенности дуговой сварки в газовой среде

- 15. Достоинства и недостатки процесса сварки.

16.. Область применения  электродуговой сварки в автотранспортных организациях.

17. Требования к сварочным швам

18.  Как контролируют сварочные соединения?

19.Сущность газовой сварки

20. Газы, применяемые для сварки и резки.

21. Сварочное пламя и его структура.

22. Аппаратура для газовой сварки: баллоны, горелки, вентили, редукторы, ацетиленовые генераторы.

23.Краткие сведения о технологии газовой сварки. Применение газовой сварки при ремонте деталей.

24. Газовая резка: сущность, оборудование, технологии.

25. Правила техники безопасности при газовой сварке и резке

26. Правила техники безопасности при дуговой сварке.

Критерий оценки:

| 5 баллов - | Отличное знание всего программного материала. Последовательное, обоснованное и не имеющее ошибок изложение материала устного задания |
| --- | --- |
| 4 балла - | Хорошее знание всего программного материала. Правильное изложение материала |
| 3 балла - | Знание основного программного учебного материала в объеме курса обучения. Изложение материала с незначительными ошибками |
| 2 балла - | Слабое понимание основного программного учебного материала Изложение материала с грубыми ошибками |

Задание 14:    Лабораторная работа

Проверяемые результаты обучения У2, У3

Тема: «Применение оборудования и материалов для электродуговой сварки»

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с основными теоретическими сведениями , где подробно описано, как разработать технологический процесс ручной электродуговой сварки.

2. Руководствуясь методическими указаниями и примером расчета основных параметров режима электродуговой сварки, сделать расчет для своего варианта, пользуясь информационно-справочными данными.

3. Указать тип сварного соединения и записать его обозначение на чертеже

Задание для практической работы:

| № варианта | Марка стали | Временное сопротивление при растяжении в, МПа | Толщина свари- ваемой стали δ, мм | Длина шва l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10Г2С1 | 500 | 1,5 | 400 |
| 2 | 08ГДН | 400 | 2,0 | 300 |
| 3 | 15Г | 420 | 2,5 | 650 |
| 4 | 18ХГТ | 1000 | 10,0 | 270 |
| 5 | 15 | 400 | 3,5 | 230 |
| 6 | 15Г2СФ | 560 | 11,0 | 460 |
| 7 | 14ХГС | 500 | 4,5 | 180 |
| 8 | 12ГН2МФАЮ | 850 | 8,0 | 260 |
| 9 | 16Г2АФ | 600 | 10,5 | 500 |
| 10 | 12Г2СМФ | 700 | 6,0 | 240 |

Тема: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

1. Электродуговой сваркой называется______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Зарисуйте и опишите схему ручной дуговой сварки плавящимся электродом с покрытием

3. Зарисуйте и дайте характеристику основных типов сварных соединений согласно ГОСТ 5264-80

| Тип соединения | Условное обозначение | Характеристика | Схема сварного соединения |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ:

| Марка стали |  |  | Временное сопротивление при растяжении в, МПа |  | Толщина свариваемой стали δ, мм |  |  | Длина шва l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование соединения | Услов. обозначение | Форма подготовки кромок |  | Толщина металла , мм |  | Зазор b, мм | Выполнение шва |  |

Расчет основных параметров режима электродуговой сварки

| № | Определяемая величина | Буквенное обозначение, ед. измерения | Расчетная формула или источник информации | Численная величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип сварного шва | С... | табл. 9 |  |  |
| 2 | Тип электрода | Э... | табл. 11 |  |  |
| 3 | Диаметр электрода | dэ, мм | табл. 10 |  |  |
| 4 | Марка электрода |  | табл. 13 |  |  |
| 5 | Коэффициент пропорциональности | К, А/мм | табл. 10 |  |  |
| 6 | Сила сварочного тока | Iсв, А | Iсв = Кdэ |  |  |
| 7 | Длина дуги | Lд, мм | Lд = 0,5(dэ + 2) |  |  |
| 8 | Напряжение дуги | Uд, В | Uд =  + Lд |  |  |
| 9 | Площадь поперечного сечения | S, мм2 | S = bδ |  |  |
|  |  |  | S = δ(b – 1)+0,5(δ2 + 1) |  |  |
| 10 | Масса наплавленного металла | Qн, г | Qн = 10-3lSγ |  |  |
| 11 | Коэффициент наплавки | αн, г/А·ч | табл. 13 |  |  |
| 12 | Основное время горения дуги | tо, ч | tо = Qн/Iсвн |  |  |
| 13 | Скорость сварки | Vсв, м/ч | Vсв = 10-3l/tо |  |  |
| 14 | Полное время сварки | Тп, ч | Тп = tо/М |  |  |
| 15 | Длина электрода | lэ, мм | табл. 10 |  |  |
| 16 | Число слоев | n | табл. 12 |  |  |
| 17 | Масса расплавленного металла | Qр, г | Qр = 10-3dэ2(lэ – lог)n/4 |  |  |
| 18 | Коэффициент потерь | δ, % | δ = 102(Qр – Qн)/Qр |  |  |
| 19 | Расход электроэнергии на сварку | # A, кВтч | A = Iсв Uд tо |  |  |

Отчет должен содержать: цель работы, конспект, выполненное задание, и выводы о проделанной работе.

###### Контрольные вопросы

- 1. Сущность процесса сварки

- 2. основные типы сварных швов

- 3. Методы контроля сварных швов

- 4.Достоинства и недостатки процесса сварки.

5. Требования к сварочным швам

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Тема 6.1.

Виды обработки металлов

Задание 15:    Устный опрос

Проверяемые результаты обучения: З3, З4,З6

Контрольные вопросы:

- Понятие о процессе резания.

- Движения при резании металлов.

- Классификация основных способов обработки металлов резанием

- Элементы резания

- Что такое скорость, глубина резания, подача

- Что такое главное движение и движение подач

- Физические основы процесса резания металлов.

- Классификация металлорежущих станков

- Виды стружек

- Что такое стойкость инструмента

- Особенности процесса фрезерования.

- Схемы шлифования.

- Сущность и область применения строгальных станков, применение долбежных станков.

- Общие сведения о процессе протягивания, его назначение.

- Что такое шлифование, особенности процесса

- Назовите виды шлифования

- Что такое строгание, особенности процесса?

- Что такое долбление, особенности процесса?

- Что такое протяжка, особенности процесса?

- Что такое сверление, особенности процесса?

- какой инструмент применяется при обработке отверстий?

- Назовите основные элементы спирального сверла

- Назовите основные поверхности спирального сверла

Критерий оценки:

| 5 баллов - | Отличное знание всего программного материала. Последовательное, обоснованное и не имеющее ошибок изложение материала устного задания |
| --- | --- |
| 4 балла - | Хорошее знание всего программного материала. Правильное изложение материала |
| 3 балла - | Знание основного программного учебного материала в объеме курса обучения. Изложение материала с незначительными ошибками |
| 2 балла - | Слабое понимание основного программного учебного материала Изложение материала с грубыми ошибками |
| 2 балла - | Слабое понимание основного программного учебного материала Изложение материала с грубыми ошибками |

Задание 15:    Решение задач

Проверяемые результаты обучения: З3, З4

1. Определить угол резания токарного резца, если угол заострения 600, а задний угол 120

2. Определить скорость резания при сверлении отверстия диаметром 6 мм, если шпиндель станка делает 450 об/мин

3. Определить скорость резания при сверлении отверстия диаметром 10 мм, если шпиндель станка делает 350 об/мин

4. Расшифровать обозначение 2135, 1К62

5. Определите силу резания, скорость резания и эффективную мощность резания, затрачиваемую при точении стали, имеющей предел прочности 60 кг/мм2. Условия: глубина резания t = 4 мм, подача S= 0,7 мм/об, резец — Т15К6, сечение державки 16х25

6. Определите скорость резания и основное время при сверлении сквозного отверстия глубиной 100 мм  в чугунной заготовке. Диаметр сверла равен 20 мм, подача S=0,3 мм/об, твердость чугуна 200 НВ; стойкость инструмента Т=30 мин. Приведите схему сверления.

7. Определить скорость резания и основное время при токарной обработке за один рабочий ход стального валика (σв=750 МПа) диаметром 50 мм, длиной 300 мм.

Условия обработки: глубина резания t=2 мм; подача s=0,2 мм/сек; главный угол в плане φ=45о . Приведите схему обработки

8. Требуется  нарезать на горизонтально-фрезерном станке, имеющем делительную головку с характеристикой N=40, цилиндрическое зубчатое колесо с прямыми зубьями и числом зубьев z=19. Изобразите кинематическую схему делительной головки с установленной на ней заготовкой, а на шпинделе станка фрезой. Укажите тип фрезы и опишите методику нарезания зубьев колеса.

9. Определите составляющие силы резания Pz, Px и Py при обработке валика из конструкционной стали на токарном станке с глубиной резания t=3 мм, подачей s=0,3 мм/об, со скоростью резания V=200 м/мин. Определите мощность электродвигателя для данной обработки, приняв КПД станка η=0,8. Нарисуйте и поясните схему разложения Р на Pz, Px и Py

10. Определить скорость резания и основное время при токарной обработке за один рабочий ход стального валика диаметром 100 мм, длиной 500 мм из стали 40Х (σв=750 МПа). Обработка производится за один рабочий ход  (i=1)  резцом с пластиной твердого сплава Т15К6. Глубина резания t=2 мм и подача s=0,4 мм/об, главный угол в плане φ=45о Приведите схему обработки.

11. Определите скорость резания и основное время при фрезеровании плиты длиной 300 мм цилиндрической прямозубой фрезой с подачей на 1 зуб Sz=0,05 мм. Частота вращения фрезы n =100 мин -1. Диаметр фрезы 100 мм, глубина резания t = 5 мм. Число зубьев фрезы z = 10. Приведите схему фрезерования

Критерий оценки:

| 5 баллов - | Правильное решение задачи: получен правильный верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его размерности, при наличии исходный уравнений в «общем виде» - в «буквенных» обозначениях |
| --- | --- |
| 4 балла - | Отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись размерности полученной величины |
| 3 балла - | Задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины, записаны все необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить правильный ответ |
| 2 балла - | Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи, грубые ошибки в исходных уравнениях. |

Задание 16:    Тестирование

Проверяемые результаты обучения: З3, З4, З6

1 вариант

| - Расшифровать марку стали по назначению Сталь Ст3пс | А) углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества Б) углеродистая конструкционная качественная сталь В) автоматная сталь |
| --- | --- |
| - Что обозначают цифры в маркировке- сталь У12 | А) Порядковый номер Б) Содержание углерода в десятых долях процента В) Содержание углерода в десятых долях процента |
| - Определить слесарный инструмент | А) кернер Б) чертилка В) рейсмас |
| - Каким напильником выполняют чистовую обработку? | А) личным Б) драчевым В) бархатным |
| - Определить слесарный инструмент | А) зенкер Б) сверло В) метчик |
| - Образование снятием стружки отверстий в сплошном материале с помощью режущего инструмента – сверла, совершающего вращательное и поступательное движения относительно своей оси называется … | А) Рассверливание Б) Сверление В) зенкерование |
| - Массивное чугунное основание, на котором смонтированы основные узлы станка… | А) Передняя бабка Б) задняя бабка В) станина |
| - Виды резцов в зависимости от направления движения подачи | А) правый Б) левый В) прямой |
| - С поверхности заготовки детали снимается определенный слой металла, толщина которого называется | А) припуском на обработку Б) обработка резанием В) шероховатостью |
| - Определить вид резца по назначению | А) отрезной Б) проходной отогнутый В) проходной прямой |

2 вариант

| - Расшифровать марку стали по назначению Сталь 45 | А) углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества Б) углеродистая конструкционная качественная сталь В) автоматная сталь |
| --- | --- |
| - Что обозначают цифры в маркировке- сталь Ст3пс | А) Порядковый номер Б) Содержание углерода в десятых долях процента В) Содержание углерода в десятых долях процента |
| - Определить слесарный инструмент | А) кернер Б) чертилка В) рейсмас |
| - Каким напильником выполняют окончательную обработку? | А) личным Б) драчевым В) бархатным |
| - Определить слесарный инструмент | А) зенкер Б) сверло В) метчик |
| - Определить вид удара молотком | А) кистевой Б) локтевой В) плечевой |
| - Чугунная коробка, внутри которой расположены главный рабочий орган станка — шпиндель и коробка скоростей называется … | А) Передняя бабка Б) задняя бабка В) станина |
| - Виды резцов в зависимости от направления движения подачи | А) правый Б) левый В) прямой |
| - Удаление с заготовки припуска металлорежущим инструментом называется ,,, | А) припуском на обработку Б) процессом резания В) шероховатостью |
| - Определить вид резца по назначению | А) отрезной Б) подрезной В) проходной прямой |

3 вариант

| - Расшифровать марку стали по назначению Сталь А12 | А) углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества Б) углеродистая конструкционная качественная сталь В) автоматная сталь |
| --- | --- |
| - Что обозначают цифры в маркировке- сталь 45 | А) Порядковый номер Б) Содержание углерода в десятых долях процента В) Содержание углерода в десятых долях процента |
| - Определить слесарный инструмент | А) кернер Б) чертилка В) рейсмас |
| - Каким напильником снимают большой припуск? | А) личным Б) драчевым В) бархатным |
| - Определить слесарный инструмент | А) зенкер Б) сверло В) развертка |
| - Определить вид удара молотком | А) кистевой Б) локтевой В) плечевой |
| - Для поддержания конца длинных заготовок в процессе обработки, а также для закрепления и подачи стержневых инструментов (сверл, зенкеров, разверток) предназначена | А) Передняя бабка Б) задняя бабка В) станина |
| - При обработке твердых и маловязких материалов с низкой скоростью резания (например твердые стали) образуется | А) Сливная стружка Б) Элементная стружка В) стружка надлома |
| - Расшифровать маркировку станка 2А135 | А) Вертикально-сверлильный, усовершенствованный по сравнению с базовой, максимальный диаметр сверления Б) Токарно-винторезный, усовершенствованный по сравнению с базовой, высота центров 200 мм В) Горизонтально фрезерный станок, усовершенствованный по сравнению с базовой, рабочий стол №2 |
| - Определить вид резца по назначению | А) отрезной Б) проходной отогнутый В) проходной прямой |

Критерий оценки:

Количество вопросов в тесте - 10

| количество правильных ответов | % правильных ответов | оценка |
| --- | --- | --- |
| 9 | 90 | отлично |
| 7 | 70 | хорошо |
| 5 | 50 | удовлетворительно |
| 1 | 5 | неудовлетворительно |

Задание 17:    Лабораторная работа

Проверяемые результаты обучения: У2, У3

Тема: «Обработка металлов давлением»

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с методическими указаниями.

2.Изучить основные способы обработки металлов давлением с помощью ручного инструмента.

3.Изучить основные способы обработки металлов давлением с помощью технологического оборудования.

4.Изучить и зарисовать виды в плане основных типов прокатных станков и геометрию одного из них по заданию преподавателя

Форма отчета

| ТЕМА: |  |
| --- | --- |
| ЦЕЛЬ РАБОТЫ: |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: |  |
| ### Конспект |  |

| Рисунок | Профиль прокатки |  |
| --- | --- | --- |
| Формы заготовок | Назначение |  |
| Вывод : |  |  |

###### Контрольные вопросы

- Назовите основные поверхности прокатных валков

- Назовите температуру нагрева различных материалов для прокатки

- Назовите составные части гидравлического молота

- Как классифицирую поковки?

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Раздел 7: Неметаллические материалы. Композиционные материалы.

Задание 18:   Лабораторная работа

Проверяемые результаты обучения: У2, У3

Тема: «Изготовление изделий из неметаллических материалов»

Порядок выполнения работы:

1. Изучить устройство и работу оборудования и инструмента.

2. Ознакомиться с правилами техники безопасности.

3. По чертежу детали и таблице установить температуру, давление р и время выдержки при прессовании.

4 Рассчитать необходимое усилие прессования Р, МН, по формуле Р = p * S пр

5.  Начертить эскизы обработки в выбранной последовательности переходов.

Задание для практической работы:

###### Режимы прессования пластмассовых изделий

| ###### Пластмасса | ###### Давление прессования р,МПа | ###### Температура, оС | ###### Выдержка в форме, мин/мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Полиэтилен | ###### 10...25 | ###### 140...160 | ###### 1...2 |
| ###### Полистирол | ###### 10...25 | ###### 170...220 | ###### 1...2 |
| ###### Пресс-порошок К-15-2 | ###### 10...25 | ###### 180...200 | ###### 1...1.2 |
| ###### Пресс-порошок К-! 7-2 | ###### 10...25 | ###### 180...200 | ###### 1...1.2 |

###### Контрольные вопросы

1. Что собой представляет пластмасса?

2. В чем отличие термопластов от реактопластов?

3. Чем отличаются сложные пластмассы от простых?

4. Какие компоненты входят в сложные пластмассы?

5. Какие пластмассы называются композиционными?

6. Перечислите основные способы получения изделий из пласт-масс в вязкотекучем состоянии.

7. Назовите несколько наиболее распространенных термопластов и реактопластов.

Критерии оценки:

Зачет: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений, в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, вычисления и сделаны выводы

Не зачет: работа выполнена не полностью, объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно

Задание 19:    Контрольная работа

Проверяемые результаты обучения: З1-З6

Алгоритм определения варианта контрольной работы

| номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер по списку | 1, 11, 21 | 2, 12, 22 | 3, 13, 23 | 4, 14, 24 | 5, 15, 25 | 6, 16, 26 | 7, 17, 27 | 8, 18, 28 | 9, 19, 29 | 10, 20,30 |

1 вариант

1. Что такое твердость? Определение твердости металлов  методом и Роквелла

2. Опишите заданный процесс термической обработки углеродистой стали: отжиг

3. Расшифруйте марки сплавов: 15кп; Бст3; У11А; ВЧ35; КЧ35-10

4. Опишите, какие процессы произойдут со сплавом с заданным процентом содержания углерода при охлаждении его от 1600 С до 20°С. Содержание углерода 0,4%

5. Назначение и сущность литейного производства

2 вариант

1. Виды кристаллических решеток металлов

2. Опишите заданный процесс термической обработки углеродистой стали: нормализация

3. Расшифруйте марки сплавов: Ст4; 08; У8ГА; СЧ20;КЧ45-5

4. Опишите, какие процессы произойдут со сплавом с заданным процентом содержания углерода при охлаждении его от 1600 С до 20°С. Содержание углерода 0,8%

5. Элементы режимов резания

3 вариант

1. Что такое твердость? Определение твердости металлов  методом Бринелля

2. Опишите заданный процесс термической обработки углеродистой стали: закалка

3. Расшифруйте марки сплавов: ВСт4кп; 45; У12А; СЧ10; КЧ30-6

4. Опишите, какие процессы произойдут со сплавом с заданным процентом содержания углерода при охлаждении его от 1600 С до 20°С. Содержание углерода 1,2%

5. Классификация металлорежущих станков

4 вариант

1 Кривые нагревания и охлаждения металлов. Понятие «критические точки»

2. Опишите заданный процесс термической обработки углеродистой стали: отпуск

3. Расшифруйте марки сплавов: 60Г; ВСт4; У8А; ВЧ100; КЧ37-12

4. Опишите, какие процессы произойдут со сплавом с заданным процентом содержания углерода при охлаждении его от 1600 С до 20°С. Содержание углерода 3,5%

5. Основные типы сварных швов

5 вариант

1. Классификация и маркировка легированных сталей

2. Опишите заданный процесс химико-термической обработки углеродистой стали: цементация

3. Расшифровать условное обозначение 2135; 30ХГСА; Сталь 45; Р18

4. Назначить режим закалки и отпуска  для стали 45 (выбор обосновать)

5. Сущность процесса сварки

6 вариант

1.  Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали

2. Основные виды шлифования

3. Расшифровать условное обозначение: 1К62; Т15К6; 7635; СЧ 454.

4. Назначить режим закалки и отпуска  для стали 30 (выбор обосновать)

5. Композиционные материалы

7 вариант

1. Легкие  сплавы. Их применение

2. Классификация пластмасс по составу

3. Расшифровать: А12; НВ140; НRС 35; СЧ10; ВЧ40

4. Назначить режим закалки и отпуска  для стали 60 (выбор обосновать)

5. Сущность газовой сварки

8 вариант

1. Классификация., маркировка и применение углеродистых сталей

2. Основные узлы  токарно-винторезного станка, их назначение

3. Расшифровать обозначение: БрАЖ9-4; 2150; АЛ1; Л90;30ХГСА

4. Назначить режим закалки и отпуска  для стали У10А (выбор обосновать)

9 вариант

1. Углы заточки токарных резцов

2. Сущность процесса коррозии. Экономический ущерб коррозии

3. Определить угол резания токарного резца, если угол заострения 600, а задний угол 120

4. Назначить режим закалки и отпуска  для стали У8 (выбор обосновать)

5. Физические основы процесса резания металлов

10 вариант

1. Спиральное сверло. Конструкция, назначение и геометрия

2. Специальные способы литья

3. Определить скорость резания при сверлении отверстия диаметром 6 мм, если шпиндель станка делает 450 об/мин

4. Расшифровать: ВК6;  ТТ7К12; 40Х; 30ХГС; 2335

5. Сверление, конструкция спирального сверла

Критерий оценки:

| 5 баллов - | Работа выполнена в полном объеме, без ошибок и недочетов или имеет не более одного недочета |
| --- | --- |
| 4 балла - | Работа выполнена в полном объеме, но в ней имеются: не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более трех недочетов |
| 3 балла - | Работа выполнена правильно не менее половины или допустил: не более двух грубых ошибок, или не более одной грубых ошибок и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов |
| 2 балла - | Если правильно выполнено менее половины работы или число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой выставляется «3» |

5.2 Задания для промежуточной аттестации

IV.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Оценка освоения дисциплины предусматривает форму контроля -  дифференцированный зачет

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Контроль проверки теоретических знаний

Инструкция для обучающихся

Внимательно прочитайте задания и подготовьте ответ (устно)

Время выполнения задания – 20 мин

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Коррозионностойкие стали: их состав, маркировка, возможные режимы обработки, область применения.

- Механические свойства металлов.

- Расшифруйте маркировки: У7, 79НМ, 15ХСНД, 18Х2Н4МА.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Испытания металлов на твердость.

- Цементуемые стали: состав, свойства, маркировка, применение.

- Расшифруйте маркировки: У12А, ХН70Ю, ШХ4, 12Х18Н10Т.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Латуни: состав, свойства, маркировка, применение. Влияние цинка на свойства латуней.

- Способы охлаждения сталей.

- Расшифруйте маркировки: У8А, 15ХФ, Н12К8М4Г2, 30ХГСА.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Физические свойства металлов.

- Высокопрочные стали: состав, свойства, маркировка, применение.

- Расшифруйте маркировки: У12, Х13Ю4, 03Н18К9М5Т, 15Х28.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Улучшаемые стали: состав, термическая обработка, назначение.

- Закалка стали.

- Расшифруйте маркировки: ШХ9, ХН70Ю, 38ХН3МФА, 14Г2.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Стали для режущих инструментов: виды, состав, свойства, область применения, маркировка.

- Отпуск стали.

- Расшифруйте маркировки: У8, 45Х14Н14В2М, 20ХР, 14ХГС.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Классификация металлов и сплавов.

- Пружинные стали: виды, состав, свойства, область применения, маркировка.

- Расшифруйте маркировки: ШХ15, 18ХГТ, 36Х18Н25С2, 03Х18Н12.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Закалка стали: режимы закалки;  закаливаемость, прокаливаемость.

- Меры борьбы с коррозией.

- Расшифруйте маркировки: У9, 12Х17, Х27Ю5Т, Н12К8М3Г2.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Отжиг стали: назначение, разновидности, получаемая структура.

- Влияние примесей стали на ее свойства.

- Расшифруйте маркировки: У13, 15Х11МФ, 45ХН, 38ХН3МФА.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Классификация сталей.

- Антифрикционные сплавы: состав, свойства, маркировка, область применения.

- Расшифруйте маркировки: 15Х, 81НМА, 40ХФА, Н10Х11М2Т.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Нормализация: определение, цель, сущность процесса, область применения.

- Определение твердости методом Бринелля.

- Расшифруйте маркировки: У7А, Х23Ю5, 20Х, 30ХГСНА.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Дефекты кристаллических решеток.

- Углеродистые качественные стали: состав, свойства, маркировка, область применения.

- Расшифруйте маркировки: 35Х, 35Г2, 14Г2АФ, 40ХГСН3ВА.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

- Основные типы кристаллических решеток.

- Шарикоподшипниковые стали: состав, свойства, маркировка, область применения.

- Расшифруйте маркировки: 50ХН, У9, 12ХН3А, 30ХГСШ.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

- Отжиг стали. Цель отжига. Виды отжига и характеристика.

- Износостойкие стали: состав, свойства, маркировка, область применения.

- Расшифруйте маркировки: У13А, 25ХГМ, ШХ15СГ, 15Х25ТЛ.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

- Титан и его сплавы.

- Технологические свойства металлов.

- Расшифруйте маркировки: У7, 20ХН3А, 15Х25Т, 40ХН2СМА.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

- Кристаллизация.

- Классификация легированных сталей.

- Расшифруйте маркировки: ШХ4, 35ХГС, 42НХТЮА, 12Х18Н12Т.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

- Жаростойкие стали: состав, термическая обработка и свойства.

- Дефекты кристаллических решеток.

- Расшифруйте маркировки: У7, 79НМ, 15ХСНД, 18Х2Н4МА.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

- Кристаллизация металлов.

- Легирующие элементы и их влияние на свойства стали.

- Расшифруйте маркировки: У12А, ХН70Ю, ШХ4, 12Х18Н10Т.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

- Классификация конструкционных сталей.

- Магний и его сплавы.

- Расшифруйте маркировки: У8А, 15ХФ, Н12К8М4Г2, 30ХГСА.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

- Подшипниковые стали: применение, состав, свойства.

- Структура сплавов: компоненты, механические смеси, химические соединения, твердые растворы.

- Расшифруйте маркировки: У12, Х13Ю4, 03Н18К9М5Т, 15Х28.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

- Химические свойства металлов.

- Автоматные стали: применение, состав, свойства.

- Расшифруйте маркировки: ШХ9, ХН70Ю, 38ХН3МФА, 14Г2.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

- Медь и ее сплавы.

- Определение твердости методом Роквелла.

- Расшифруйте маркировки: У8, 45Х14Н14В2М, 20ХР, 14ХГС.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

- Диаграмма состояния «железо-углерод». Структуры и фазы системы.

- Инструментальные углеродистые стали: применение, состав, свойства.

- Расшифруйте маркировки: У9, 12Х17, Х27Ю5Т, Н12К8М3Г2.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

- Основные легирующие элементы, используемые в конструкционных сталях. Влияние легирующих элементов на свойства сталей

- Антифрикционные сплавы.

- Расшифруйте маркировки: У7А, Х23Ю5, 20Х, 30ХГСНА

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося - 25

Время выполнения задания – 20мин.

Оборудование: учебные столы, стулья

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно ответит на основные и дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие погрешности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными умениями ответил на основные и дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся только имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно или вообще не освоил умения по разрешению производственной ситуации.

6. Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение» и «Горюче-смазочные материалы»

- объемные модели металлической кристаллической решетки;

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- схематическое изображение твердомеров Бринелля и Роквелла;

- образцы неметаллических материалов.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

- Барташевич А.А. Материаловедение. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.

- Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2008.

- Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева Ю.М. – М.: Высш. шк., 2006.

- Материаловедение: Учебник для СПО. / Под ред. Батиенко В.Т. – М.: Инфра-М, 2006.

- Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008.

- Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для НПО. / Заплатин В.Н. – М.: Академия, 2008.

- Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008.