Министерство образования и молодежной политики

Чувашской Республики

Государственное образовательное учреждение

начального профессионального образования

«Профессиональное училище №11»

## Ассортимент пальтовых тканей

#### Преподаватель РГОУ НПО «Профессиональное училище №11»

#### г. Мариинский Посад

Пособие предназначено мастерам и преподавателям специальных предметов, которые преподают материаловедение по профессиям «Портной» в образовательных учреждениях начального профессионального образования

Рецензент:

Мартьянова Н.Н.  преподаватель  РГОУ НПО «Профессиональное училище №11» г. Мариинский Посад

#### г. Мариинский Посад

2005

Введение

Предлагаемый материал разработан по предмету «Материаловедение швейного производства». При изготовлении швейных изделий используют ткани, трикотажные полотна, нетканные полотна, натуральную и искусственную кожу, пленочные, комплексные, клеевые материалы, натуральный и искусственный мех, швейные нитки, фурнитуру.

Знание свойств и классификации швейных материалов, умение разбираться в ассортименте швейных материалов, оценивать качество, являются необходимыми условиями для изготовления качественной одежды, правильного выбора методов обработки и режимов обработки материалов в процессе изготовления одежды.

Данный материал поможет ответить на вопросы, связанные со свойствами пальтовых материалов:

- какие свойства следует принимать во внимание при выборе материала для конкретного вида изделия?

- какие свойства материала влияют на выбор параметров и режимов обработки при изготовлении изделий?

- как поведут себя материалы при эксплуатации одежды, во время чистки?

Учащиеся смогут ориентироваться в свойствах, ассортименте и качестве пальтовых материалов, правильно выбирать способы и средства по уходу за одеждой при ее эксплуатации.

Пальто предназначены для защиты человека от пониженных температур, атмосферных осадков. Назначение одежды определяет требования, предъявляемые к материалам для этой одежды. Женские пальто являются  многослойными комплексными изделиями, внешний вид, потребительские и эксплуатационные свойства которых в значительной степени зависят от качества применяемых материалов. Для оценки качества пальтовых материалов, определения режимов их обработки в швейном производстве и условий эксплуатации женских пальто необходимо определение следующих показателей: износостойкость, поверхностная плотность, разрывная нагрузка, воздухопроницаемости. Материалы, применяемые для женских пальто, должны обладать хорошими теплозащитными свойствами и высокой стойкостью окраски к действию света и воды

Ассортимент швейных материалов огромен. Наиболее правильной для использования в швейном производстве является классификация материалов по их основному эксплутационному признаку – назначению (таблица 1). Все материалы одинакового назначения независимо от химической природы сырья и способов производства по своим свойствам должны быть аналогичны друг другу.

# Таблица 1

## Классификация швейных материалов по их назначению

| Уровень классификации | Содержание |
| --- | --- |
| класс | ### Швейные материалы для одежды бытового назначения |
| подкласс | ### Назначение швейных материалов по видам одежды (пальтовые, плащевые и т.д.) и роли в швейном изделии (материал верха, подкладочный, прокладочные материал и т.д.) |
| группа | ### Вид швейного материала по способу производства (ткань, трикотажное полотно и др.) |
| подгруппа | ### Сырьевой состав материала |
| вид | ### Сезонный признак (для одежды зимней, демисезонной, летней) |
| подвид | ### Половозрастной признак (для одежды мужской, женской, детской) |

Ассортимент материалов для пальто включает ткани чистошерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные, трикотажные полотна; комплексные материалы; искусственный мех и кожу; натуральные мех и кожу (схема 1).

В качестве материалов верха для женских пальто при индивидуальном пошиве применяются ткани шерстяные и полушерстяные с вложением химических волокон, формоустойчивое  трикотажное полотно из синтетических волокон, трикотажное полотно 1 группы растяжимости из шерстяной пряжи, многослойные стеганые и дублированные материалы, натуральная и искусственная кожа и замша.

Шерстяные ткани используют при пошиве пальто, как правило, эти изделия эксплуатируются в холодное время года. Связано это со свойствами шерстяных тканей, которые обладают достаточной толщиной, рыхлостью, пушистостью, объемностью, и замечательными теплозащитными свойствами. Хорошие гигиенические качества, достаточная износостойкость, способность длительное время сохранять заданную объемную форму – все это дополняет положительную характеристику шерстяных тканей. Однако чистошерстяные ткани дороги.

Весьма разнообразен волокнистый состав шерстяных тканей. Вырабатываются чистошерстяные ткани. Наряду с тонкой, полутонкой, полугрубой и грубой овечьей шерстью используют шерсть ангорских и кашмирских коз, ламы, верблюда.

схема 1

Классификация пальтовых тканей

хлопчатобумажные

шелковые

трикотажные полотна

шерстяные

джинсовые

бархат

ратин

бархат

велюр

вельвет

фланель

вельвет-рубчик

драп

вельвет-корд

букле

сукно

жаккардовые

Огромен ассортимент смешанных шерстяных тканей с химическими, искусственными и натуральными волокнами. В них добавляют вискозные, капроновые, лавсановые нитроновые волокна, а также хлопок и шелк, прикручивают козий и кроличий пух. Встречаются трех- и четырехкомпонентные ткани. В шерстяные нити добавляют высокоэластичные полиуретановые волокна для придания тканям несминаемости, повышенной эластичности.

Чистошерстяные и полушерстяные ткани для женских пальто по структуре делится на камвольные, тонкосуконные и драпы: вырабатывают их жаккардовым, мелкоузорчатым переплетением, с рельефными ткацкими рисунками, с ворсовой поверхностью. Поверхностная  плотность тканей в пределах 200- 500 г/м2.

Камвольные ткани – тонкие, плотные, суховатые на ощупь, с видимым рисунком переплетения на поверхности. Они обладают достаточной прочностью, высокой упругостью и формоустойчивостью и вырабатываются из гребенной пряжи.  Суконные ткани вырабатывают из пряжи аппаратного прядения. Это более толстые и рыхлые ткани с войлочным настилом на лицевой поверхности. Иногда застил полностью перекрывает рисунок переплетения. В производстве тканей используют одинарную и крученую пряжу, пряжу фасонной крутки и комплексные нити. Камвольные ткани имеют на лицевой стороне четкий рисунок переплетения. Это габардины, диагонали, крепы, букле и пальтовые ткани нового ассортимента.

Поверхностная плотность камвольных тканей колеблется в зависимости от их назначения от 190 до 450 г/м2. Поверхностная плотность у суконных тканей варьируется от 200 до 800 г/м2. Линейное заполнение камвольных тканей колеблется в пределах 50 – 110%. В отдельных случаях оно достигает 130-140%. Линейное заполнение суровых тканей колеблется от 60 до 150%.

Габардин - классическая гладкоокрашенная плотная упругая ткань диагоналевого переплетения с мелким выпуклыми рубчиком, идущим слево на право под углом 45-780  Габарит артикул 1511 применяется для форменной одежды, имеет рубчик под углом 300, в полушерстяных габардинах возможен наклон ручек под углом в 450. Поверхностная плотность 270-440 г/м2 .

Диагональ - классическая гладкоокрашенная чистошерстяная плотная эластичная ткань диагоналевого переплетения с мелким двойным рубчиком, идущим под углом 75-78 0.

Креп - гладкоокрашенная плотная чистошерстяная или полушерстяная ткань типа костюмного крепа, но более толстая.

Букле – классическая гладкоокрашенная ткань для женского пальто с мелко рельефной лицевой  поверхностью, полученная за счет переплетения или применения фасонной пряжи. Она бывает чистошерстяная и полушерстяная, сложного и мелкоузорчатого переплетения, обладает повышенной растяжимостью. В новом ассортименте габардиноподобные и  камвольно-суконные ткани, на изнаночную поверхность которых выводится аппаратная пряжа, подвергающаяся ворсованию.

Тонкосуконные пальтовые ткани вырабатываются простыми однослойными, крупноузорчатыми переплетенными из однониточной, крученой и фасонной чистошерстяной или смешанной шерстяной различной линейной плотности пряжи, которая может сочетаться с хлопчатобумажной пряжей или химическими нитями. Лицевая сторона ткани обычно имеет четкий рисунок  мелко- или крупно- узорчатого переплетения, клетки или полоски из фасонной пряжи, может быть дублирован. Выпускают пальтовые ткани с коротким запрессованным ворсом, аналогичные по оформлению лицевой стороны с драпом, но уступающие по плотности, добротности.

Колористическое оформление пальтовых тканей эффектное, многообразное, нарядное, чем драповые. К классическим мужским тканям относят: твид, шеврон. К женским – букле.

Твид - плотная меланжевая ткань низкой линейной плотности, содержащая мёртвый волос.

Шеврон – плотная пёстрая ткань со стропилообразующим  рисунком  переплетения.

Букле  тонкосуконного  производства  массивнее  и  рельефнее,  чем  камвольные.

Драп -  наиболее  толстые,  плотные,  массивные  и  добротные  ткани  суконного  производства,  предназначенные  для  пальто. Вырабатывают  драп  из  аппаратной  однониточной  или  крученой  пряжи  линейной  плотности  62,5 – 166  текс,  иногда  плотными,  но  обычно  сложными  переплетениями.  В  зависимости  от  вида  переплетения  драпы   делятся  на  однослойные,  выработанные  из  двух   систем  нитей, полуторослойные  (т. е.  драп   двухлицевых  переплетений  из  3  систем)  и  двухслойные  -  двухслойных  переплетений  из  4-5  систем  нитей.

По волокнистому составу драпы делятся на чистошерстяные содержащиеся 90 % и более шерсти, полушерстяные, выработанные из смешанной пряжи с добавлением химических волокон или на хлопчатобумажной основе. По назначению драпы делятся на мужские и женские. Мужские драпы более тяжелые, плотные, толстые и строгие в цветном оформлении. Колористическое оформление женских драпов более разнообразно.

Классическими чистошерстяными драпами являются: велюр – двухлицевая ткань с низкостриженым, мягким, бархатным ворсом; ратин – схожая с велюром ткань, имеющая после специальной обработки на своей поверхности рельефные валики, расположенные по диагонали; кастор – ткань атласного переплетения с вильной валкой и запрессовкой ворса, из-за чего поверхность приобретает некоторый блеск.

Большое количество полушерстяных драпов используют для пошива мужского и женского пальто.

Сукна чистошерстяные и полушерстяные вырабатываются простыми полотняными или саржевыми переплетениями и сильно уваливаются. При этом войлокообразный настил полностью скрывает переплетение ткани, а поверхность ткани делает матовой.

Перспективными тканями для пальто являются чистошерстяные или полушерстяные ткани с использованием верблюжьей шерсти, шерсти ламы, ангорских и кашмирских коз. Ткани вырабатывают в гладкоокрашенном или меланжевом оформлении, с различной высотой ворса, облегченными, с пониженной материалоемкостью.

Трикотажные полотна для пальто должны иметь хорошую формоустойчивость, толщину 2,2 – 5,0 мм., поверхностную плотность не более 660 г/м2. Для производства данной одежды применяют тканеподобные трикотажные полотна, получаемые следующими переплетениями: ластик, кулирная гладь, неполный ластик, комбинированное сочетание ластика с кулирной гладью. При этом на поверхности полотна вывязывают рельефные узоры в виде полос, клеток, кос и т.р. Используют самые разные пряжи и нити: высокообъемную пряжу, пряжу с начесом и многоцветным эффектов, комбинированную пряжу ровничного типа и прочие.

Для пальто вырабатывают двухслойный трикотаж, который завидно отличается своей формоустойчивостью, несминаемостью, прочностью, теплозащитными свойствами, уменьшенной растяжимостью.

Применяют ворсовые трикотажные полотна, а также полотна, отделанные под замшу.

Перспективным направлением является применение тканевязанного трикотажа, получаемого введением дополнительных нитей основы и утка в структуру трикотажа. Изнаночная сторона полотна внешне похожа на ткань, а лицевая – на трикотаж всевозможного структурного и колористического оформления. По комплексу свойств такое трикотажное полотно соответствует ткани.

Применение для одежных материалов химических волокон и нитей значительно расширило их ассортимент и позволило увеличить прочность, износостойкость, пылеемкость, уменьшить усадку. Однако при изготовлении пальто из материалов с вложением химических волокон необходимо учитывать снижение их влагоемкости, термостойкости, незначительную сутюживаемость и принимать меры для предотвращения стягивания швов плотных строчек, прорубаемости нитей ткани швейной иглой, тепловой усадки, изменение окраски и внешнего вида тканей от воздействия высоких температур.

Для подкладки женских пальто используют подкладочные ткани различных волокнистых составов.

В соответствии с моделью пальто в качестве утепляющей подкладки могут применять искусственный мех (350-440г\м2) и полушерстяные подкладочные ткани (300-400г\м 2).

Для придания отдельным деталям пальто необходимых стабильных форм применяют различные виды прокладочных материалов.

Для изготовления прокладок применяют нетканое иглопробивное полотно из химических волокон (100г\м2) или нетканное прокладочное клееное полотно из химических волокон (70-80г\м2) , а также бортовые ткани из льнолавсаной и льняной пряжи.

При изготовлении пальто с окантованными срезами деталей для окантовывания используют различные подкладочные ткани или трикотажное полотно из капроновых нитей.

При изготовлении женских пальто широко применяются также меховые полуфабрикаты (воротники и отделочные элементы, из натурального и искусственного меха).

Обработка чистошерстяных тканей в швейном производстве не вызывает затруднений. Шерстяные ткани в большинстве случаев хорошо настилаются, легко режутся и благодаря шероховатой поверхности не смещаются. Необходимо учитывать только, что ткани, имеющие небольшую плотность, сильно растягиваются, а это может приводить к их перекосу в настиле и под лапкой швейной машины. При наличии ворса и жаккардового рисунка надо следить за направлением полотен в настиле. Ткани повышенной плотности имеют сильную осыпаемость и прорубаемость иглой, и это обстоятельство следует учитывать при пошиве изделий. Повышенную осыпаемость срезов имеют также полушерстяные камвольные ткани с большим вложением синтетических волокон. Эти ткани также плохо сутюживаются и оттягиваются при влажно-тепловой обработке. Наличие синтетических волокон в шерстяных тканях требует повышенного внимания при соблюдение режимов влажно-тепловой обработки. Превышение температуры глажения приводит к оплавлению волокон, изменению цвета ткани, сокращению ее линейных размеров. При переработке в швейном производстве шерстяных тканей с вложением ПУ нитей необходимо учитывать повышенную растяжимость и релаксацию полотна, а также повышенную усадку полотна в процессе влажно-тепловой обработки. Для уменьшения отрицательного эффекта следует уменьшать температуру влажно-тепловой обработки и количество операций ВТО. Кроме того, перед настиланием полотен и после их настилания рекомендуется проводить отлежку материала.

Больших затрат требует влажно-тепловая обработка плотных камвольных тканей из крученой пряжи. Такие ткани обладают способностью отходить, т.е. через некоторое время после окончания утюжки из-за большой упругости возвращаться в исходное положение.

При неосторожной утюжке, особенно на камвольных тканях, могут образовываться ласы. При небольшой плотности шерстяные ткани дают усадку при смачивании. При этом многие камвольные ткани из крученой пряжи уменьшают размеры не только при первом, но и при повторном смачивании.

Гладкая поверхность камвольных тканей делает особенно заметными в изделиях все недостатки пошива, поэтому выполнение швейных операций требует большой тщательности.

Словарь:

Букле - ткань волнистой поверхностью, похожей на мелкий каракуль, вырабатывается из  пряжи фасонной или креповой крутки.

Габардин - легкая шерстяная, полушерстяная, шелковая или хлопчатобумажная ткань. Имеет мелкие наклонные рубчики.

Драп - тяжелая, плотная с густым ворсом шерстяная или  полушерстяная ткань из пушистой пряжи.

Кашемир - легкая шерстяная, полушерстяная  или хлопчатобумажная ткань с наклонными рубчиками.

Ратин - плотная мягкая  шерстяная ткань с коротким завитками густого ворса на поверхности.

Шевиот - плотная слегка ворсистая ткань из шерстяной или смешанной  (с хлопком, вискозным волокном) пряжи.

Подкладочные материалы:

Атлас - плотная шелковая, полушелковая или хлопчатобумажная мягкая ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью.

Саржа - хлопчатобумажная  шелковая ткань с наклонными рубчиками на лицевой поверхности, применяется для подкладки.

Сатин - хлопчатобумажная или шелковая ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью.

Контрольные вопросы:

- Как классифицируют ткани по видам сырья?

- Какими свойствами обладают шерстяные ткани?

- Какие виды шерстяных тканей вы знаете?

- Вызывает ли трудности в швейном производстве  обработка шерстяных тканей?

- Перечислите ассортимент пальтовых материалов. Какие требования предъявляются к пальтовым тканям?

Литература:

- Н. А. Савостицкий, Э.К.Амирова. Материаловедение швейного производства – Ростов-на-Дону, Феникс, 2002

- Е. П. Мальцева.  Материаловедение швейного производства – Ростов-на-Дону, Феникс, 2001

Содержание:

- Введение

- Классификация швейных материалов по их назначению

- Словарь

- Модели пальто

- Контрольные вопросы

- Литература