| ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 3 «Наплавка уширенных валиков на пластины в наклонном и горизонтальном положении». |  |  |
| --- | --- | --- |
| Упражнения: 1.Слесарная обработка деталей. 2.Выбор режима сварки. 3.Выполнение валиков уширенных на пластины в наклонном и горизонтальном положении | Оснащение: источники питания сварочной дуги; электрододержатель со сварочным кабелем; сварочные маски; перчатки брезентовые; костюм сварочный брезентовый; щетка металлическая; молоток-шлакоотделитель; пластины из углеродистой стали размером 250*150*10 мм; электроды марки УОНИИ-13/55, МР-3 - диаметром 3,4 мм. |  |
| Порядок выполнения | Инструкционные указания и пояснения | Эталон выполнения работы. |
| Инструкция по технике безопасности при выполнении сварочных работ. | Ответить на вопросы по выполнению техники безопасности перед началом, во время и по окончанию сварочных работ, мероприятия по пожарной безопасности, электробезопасности и ТБ в аварийных ситуациях. Проверить сварочный кабель, электрододержатель и заземление. | Брезентовый костюм, перчатки брезентовые, сварочная маска, шапка, специальные ботинки или сапоги. |
| Подготовка рабочего места сварщика. | Подготовить рабочее место сварщика, отрегулировать сварочное оборудование подобрать сварочный ток. |  |
| Наплавить уширенный валик в наклонном положении пластин. | Выполнить наплавку уширенных валиков в наклонном положении пластин «слева направо», «справа налево», «от себя», «на себя». Угол наклона пластин: 150,300, 450,600. Положение электрода: углом назад, углом вперед, наклон вправо, наклон влево. |  |
| Наплавить уширенный валик на пластины в горизонтальном положении | Выполнить наплавку уширенных валиков в горизонтальном положении пластин «на себя» и «от себя», «слева направо», «справа налево», Положение электрода: углом назад, углом вперед, наклон вправо, наклон влево. Примечание: смотреть раздел «Наплавка уширенных валиков в наклонном положении». Производить наплавку валиков, совмещая три движения электродом: Движение 1-равномерная и непрерывная подача электрода к детали по мере его плавления. Движение 2- передвижение электрода вдоль валика по направлению сварки. При этом электрод необходимо наклонять под углом 15-300 к оси, перпендикулярной плоскости сварки. Движение 3-колебательное движение концом электрода вправо и влево валика. Поддерживать постоянную длину дуги 2-3 мм, но не допускать коротких замыканий электрода с деталью, так как возможно «примерзание» электрода. Нормальная ширина валика, зависящая в основном от диаметра электрода, должна быть (2-4мм) диаметра электрода. Произвести уширенную наплавку валиков в вертикальном положении пластин горизонтальными швами «справа налево» и «слева направо». Положение электрода: углом назад, углом вперед, наклон вправо, наклон влево. Примечание: смотреть раздел | 1—поступательное движение электрода. 2—движение электрода вперед. 3—движение электрода вправо ,влево, |
| Наплавить уширенные валики в вертикальном положении пластин горизонтальными швами. | Произвести уширенную наплавку валиков в вертикальном положении пластин горизонтальными швами «справа налево» и «слева направо». Положение электрода: углом назад, углом вперед, наклон вправо, наклон влево. Примечание: смотреть раздел «Наплавка уширенных валиков в наклонном положении пластин». Производить наплавку валиков, совмещая три движения электродом. Движение 1 Равномерная и непрерывная подача электрода к пластине по мере его плавления. Поддерживать нормальную длину дуги ( 2-4 мм ), но не допускать короткого замыкания электрода с пластиной. Движение 2 Перемещать электрод вдоль кромок по направлению сварки при наклоне электрода под углом 15-300 у оси, перпендикулярной плоскости сварки. Капли металла при расплавлении электрода должны перемещаться в направлении его оси и попадать на расплавленный металл сварочной ванны. Движение 3 Колебательное движение конца электрода совершается поперек шва. Оно необходимо для получения валика нужной ширины. Нормальная ширина валика, зависящая в основном от диаметра электрода, определяется так: В= (2-4мм) dэ, где В—ширина валика, мм; Dэ—диаметр электрода, мм Наплавленный валик должен иметь геометрические размеры, приведенные на рисунке. |  |
| Зачистить уширенные валики на пластинах . | Зачистить уширенные валики на пластинах при движении электрода «справа налево», «слева направо», « на себя», «от себя»; осуществить контроль путем внешнего осмотра. Сравнить с эталоном: Ширина валика должна быть (2-4) dэ. Высота валика должна быть (2-3)мм. Выполнять колебательные движения электродом: - зигзагообразные; - полумесяцем (выпуклость в сторону сваренного участка); - полумесяцем (выпуклость в сторону не сваренного участка). |  |
| Самоконтроль. | Самостоятельно проконтролировать правильность своих действий. |  |
| Сдать работу на проверку мастеру п/о |  |  |

Мастер п/о            Назарова К.С.