| ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА№ 7 «Сварка угловых, тавровых и нахлесточных соединений в нижнем положении пластин в соответствии с ГОСТами». |  |  |
| --- | --- | --- |
| . Упражнения: 1.Слесарная обработка деталей. 2..Выбор режима сварки. 3. Сварка стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений в вертикальном положении пластин в соответствии с ГОСТами | Оснащение: источники питания сварочной дуги; электрододержатель со сварочным кабелем; сварочные маски; перчатки брезентовые; костюм сварочный брезентовый; щетка металлическая; молоток-шлакоотбиватель; пластины из углеродистой стали 250*150*10 мм; электроды марки УОНИИ-13/55, МР-3С – диаметром 3,4 мм. |  |
| Порядок выполнения | Инструкционные указания и пояснения | Эталон выполнения работы |
| Инструкция по технике безопасности при выполнении сварочных работ | Ответить на вопросы по выполнению техники безопасности перед началом, во время и по окончанию сварочных работ, мероприятия по пожарной безопасности, электробезопасности и ТБ при аварийных ситуациях. |  |
| Подготовка рабочего места сварщика. | Подготовить рабочее место сварщика, отрегулировать сварочное оборудование и подобрать сварочный ток. |  |
| Сварка углового и таврового соединения пластин в наклонном положении пластин. | Подготовить пластины к сварке. Собрать пластины на прихватки отступив от пластины на 30-40мм (расстояние между прихватками 100-200мм). Выполнить сварку углового соединения пластин с увеличением наклона пластин (15, 30, 45, 60, градусов). Силу тока следует уменьшить на 5-10% по сравнению сваркой в нижнем положении. Выполнить сварку таврового соединения пластин. Угол наклона пластин соответствует ГОСТу: 15,30, 45, 60 градусов. Силу тока следует уменьшить на 5-10% по сравнению со сваркой в нижнем положении. Зачистить сварные швы. |  |
|  | Осуществить контроль сварных швов путем внешнего контроля. Швы должны иметь хороший внешний вид, одинаковую высоту и ширину по всей длине. |  |
| Сварка нахлесточного соединения односторонним швом. | Собрать пластины на прихватки Выполнить сварку нахлесточного соединения односторонним швом в наклонном положении пластин при различном положении электрода: Угол – 90 градусов Угол - 30 градусов Угол – 45 градусов | Вертикальное Расположение электрода расположение электрода «углом назад» |
| Сварка нахлесточного соединения двухсторонним швом. | Величина нахлестки должна равняться 5-ти минимальным толщинам пластины. Выполнить сварку нахлесточного соединения двухсторонним швом в наклонном положении аналогично сварке нахлесточного соединения односторонним швом. Расположение электрода «углом вперед» Выполнить зачистку швов, осуществить контроль путем внешнего осмотра. Эталон сварки пластин |  |
| Самоконтроль. | Самостоятельно проконтролировать правильность своих действий. |  |
| Сдать работу на поверку мастеру производственного обучения. |  | . |

Мастер п/о                             Назарова К.С.

| ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА№ 8 «Сварка стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений в вертикальном положении пластин в соответствии с ГОСТами». |  |  |
| --- | --- | --- |
| Упражнения: 1.Слесарная обработка деталей. 2..Выбор режима сварки. 3. Сварка стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединений в вертикальном положении пластин в соответствии с ГОСТами | Оснащение: источники питания сварочной дуги; электрододержатель со сварочным кабелем; сварочные маски; перчатки брезентовые; костюм сварочный брезентовый; щетка металлическая; молоток-шлакоотбиватель; пластины из углеродистой стали 250*150*10 мм; электроды марки УОНИИ-13/55, МР-3С-диаметром - 3,4 мм. |  |
| Порядок выполнения | Инструкционные указания и пояснения | Эталон выполнения работы |
| Инструкция по технике безопасности при выполнении сварочных работ. | Ответить на вопросы по выполнению техники безопасности перед началом, во время и по окончанию сварочных работ, мероприятия по пожарной безопасности, электробезопасности и ТБ при аварийных ситуациях. |  |
| Подготовка рабочего места сварщика. | Подготовить рабочее место сварщика, отрегулировать сварочное оборудование и подобрать сварочный ток. |  |
| Зажечь (возбудить) сварочную дугу. | Зажечь дугу способом «чирканья», замкнуть сварочную цепь, коснувшись концом электрода поверхности изделия, отвести электрод быстро, но на небольшое расстояние. Зажечь дугу способом «впритык», Соприкосновение электрода к детали должно быть кратковременным, в противном случае он может привариться к детали. |  |
| Подготовить пластины к сварке. | Взять металлическую щетку и произвести зачистку пластин на расстоянии не менее 200мм до металлического блеска.. Собрать пластины на прихватки, отступив от кромки пластины 30-40мм ( расстояние между прихватками 100-200мм). Зачистить места прихваток |  |
| Выполнить сварку встык в вертикальном положении пластин при различном положении электрода. | Произвести сварку встык без подготовки кромок и с разделкой кромок в вертикальном положении пластин при различном положении электрода «снизу вверх» и «сверху вниз». Направление сварки «снизу вверх». Направление сварки «сверху вниз». Зачистить сварные соединения и осуществить контроль путем внешнего осмотра. Эталон сварки пластин. |  |
| Самоконтроль. | Самостоятельно проконтролировать правильность своих действий. |  |
| Сдать выполненную работу мастеру п/о. |  |  |

Мастер п/о            Назарова К.С