| ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА№ 1 «Наплавление ниточных валиков на пластины в нижнем положении» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Упражнения: 1. Слесарная обработка деталей. 2. Выбор режима сварки. 3. Наплавлять ниточные валики на пластины в нижнем положении пластин. |  | Оснащение: источники питания сварочной дуги; электрододержатель со сварочным кабелем; сварочные маски; перчатки брезентовые; костюм сварочный брезентовый; щетка металлическая; молоток-шлакоотделитель; пластины из углеродистой стали 250*150*10 мм; электроды марки УОНИИ-13/55, МР-3С- диаметром - 3,4 мм. |  |
| Порядок выполнения | Инструкционные указания и пояснения |  | Эталон выполнения работы |
| Инструкция по технике безопасности при выполнении сварочных работ. | Ответить на вопросы по выполнению техники безопасности перед началом, во время и по окончанию сварочных работ, мероприятия по пожарной безопасности, электробезопасности и ТБ при аварийных ситуациях. |  |  |
| Подготовка рабочего места сварщика. | Подготовить рабочее место сварщика, отрегулировать сварочное оборудование и подобрать сварочный ток. |  |  |
| Подготовить пластину к наплавке | Взять в руки пластину, внимательно осмотреть ее. Взять металлическую щетку и произвести зачистку поверхности на ширину 20 мм до металлического блеска. |  |  |
| Зажечь сварочную дугу и поддерживать устойчивое ее горение до полного сгорания электрода. | Вставить электрод в электрододержатель. Зажечь дугу способом «чирканья», замкнуть сварочную цепь, коснувшись концом электрода поверхности изделия, отвести электрод быстро, но на небольшое расстояние. Зажечь дугу способом «впритык». Соприкосновение электрода с деталью кратковременно. |  |  |
| Наплавить ниточный валик «слева направо», «справа налево». | Выполнить наплавку валиков при нижнем положении пластин «слева направо», «справа налево». Положение электрода: углом вперед, углом назад, наклон вправо, наклон влево. Вертикальное расположение электрода, угол равен 90градусов. Положение электрода углом назад, Угол наклона равен 30-60градусов. Положение электрода углом вперед, Угол наклона равен 30-60градусов. |  |  |

| Наплавить ниточный валик в наклонном положении пластин | Выполнить наплавку валиков при наклонном положении пластин способом ведения электрода углом назад, углом вперед, наклон вправо, наклон влево. Угол наклона пластин: 15, 30, 45, 60 градусов. |  |
| --- | --- | --- |
| Наплавить ниточные валики в вертикальном положении пластин. | Выполнить наплавку валиков в вертикальном положении пластин «слева направо», «справа направо», Положение электрода: «от себя» и «на себя». |  |
| Отличие заключается в одном: инструкционная карта должна иметь дополнительную графу – указания по самоконтролю, которая позволяет учащемуся самостоятельно проконтролировать правильность своих действий. | Выполнить наплавку валиков на пластины, расположенные вертикально, способом ведения электрода «снизу вверх» и « «сверху вниз». |  |
| Самоконтроль. | Самостоятельно проконтролировать правильность своих действий. |  |
| Сдать работу на проверку мастеру производственного обучения. |  |  |

Мастер п/о                          Назарова К.С.

| ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 «Наплавка уширенных валиков на пластины в нижнем положении». |  |  |
| --- | --- | --- |
| Упражнения: 1. Слесарная обработка деталей. 2. Выбор режима сварки. 3. Выполнение валиков уширенных на пластины в нижнем положении. | Оснащение: источники питания сварочной дуги; электрододержатель со сварочным кабелем; сварочные маски; перчатки брезентовые; костюм сварочный брезентовый; щетка металлическая; молоток-шлакоотделитель; пластины из углеродистой стали размером 250*150*10 мм; электроды марки УОНИИ-13/55, МР-3С диаметром - 3,4 мм. |  |
| Порядок выполнения | Инструкционные указания и пояснения | Эталон выполнения работы. |
| Инструкция по технике безопасности при выполнении сварочных работ. | Ответить на вопросы по выполнению техники безопасности перед началом, во время и по окончанию сварочных работ, мероприятия по пожарной безопасности, электробезопасности и ТБ в аварийных ситуациях. Проверить сварочный кабель, электрододержатель и заземление. | Брезентовый костюм, брезентовые перчатки, сварочная маска, шапка, специальные ботинки или сапоги. |
| Подготовка рабочего места сварщика. | Подготовить рабочее место сварщика, отрегулировать сварочное оборудование и подобрать сварочный ток. |  |
| Зажечь сварочную дугу и Поддерживать устойчивое ее горение до полного сгорания электрода. | Вставить в электрододержатель электрод. Зажечь дугу способом «впритык». Соприкосновение электрода с деталью кратковременно. Зажечь дугу способом «чирканья», замкнуть сварочную цепь, коснувшись концом электрода поверхности изделия, отвести электрод быстро, но на небольшое расстояние. |  |
| Выполнить наплавку уширенных валиков в нижнем положении пластин «слева направо», «справа налево». . | Выполнить наплавку уширенных валиков в нижнем положении пластин «слева направо», «справа налево» Положение электрода: углом назад, углом вперед, наклон вправо, наклон влево. |  |
|  | Производить наплавку валиков, совмещая три движения электродом: Движение 1-равномерная и непрерывная подача электрода к детали по мере его плавления. Движение 2- передвижение электрода вдоль валика по направлению сварки. При этом электрод необходимо наклонять под углом 15-300 к оси, перпендикулярной плоскости сварки. Движение 3-колебательное движение концом электрода вправо и влево валика. Поддерживать постоянную длину дуги 2-3 мм, но не допускать коротких замыканий электрода с деталью, так как возможно «примерзание» электрода. Нормальная ширина валика, зависящая в основном от диаметра электрода, должна быть (2-4 ) диаметра электрода. |  |
| Наплавить уширенный валик на пластины в нижнем положении «на себя» и « от себя». | Выполнить наплавку уширенных валиков в нижнем положении пластин «на себя» и «от себя» Положение электрода: углом назад, углом вперед, наклон вправо, наклон влево. (Смотреть: наплавка уширенных валиков в нижнем положении «слева направо» и «справа налево»). Производить наплавку валиков, совмещая три движения электродом: Движение 1-равномерная и непрерывная подача электрода к детали по мере его плавления. Движение 2- передвижение электрода вдоль валика по направлению сварки. При этом электрод необходимо наклонять под углом 15-300 к оси, перпендикулярной плоскости сварки. Движение 3-колебательное движение концом электрода вправо и влево валика. Поддерживать постоянную длину дуги 2-3 мм, но не допускать коротких замыканий электрода с деталью, так как возможно «примерзание» электрода. Нормальная ширина валика, зависящая в основном от диаметра электрода, должна быть (2-4мм) диаметра электрода. |  |
| Зачистить уширенные валики на пластинах в нижнем положении. | Зачистить уширенные валики на пластинах в нижнем положении при движении электрода «справа налево», «слева направо», « на себя», «от себя». Осуществить контроль путем внешнего осмотра Сравнить с эталоном: 1. Ширина валика должна быть(2-4мм) диаметра электрода. 2. Высота валика должна быть (2-3мм) диаметра электрода. 1. Выполнять колебательные движения электродом: - Зигзагообразные; - Полумесяцем (выпуклость в сторону сваренного участка); - Полумесяцем (выпуклость в сторону не сваренного участка). |  |
| Самоконтроль. | Самостоятельно проконтролировать правильность своих действий. |  |
| Сдать работу на проверку мастеру п/о. |  |  |

Мастер п/о                          Назарова К.С.