## Slide 1: УСТАНОВКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Цель работы
Входной контроль
Лекция
Кейс
Карта
оценки
освоения компетенций
Рефлексия
1 2 3 4 5 6
Ямные пропарочные камеры конструкция, принцип действия, показатели работы, достоинства и недостатки

## Slide 2: ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
1 2 3 4 5 6
Расширить знание об установках периодического действия и сформировать понятие о конструкции и принципе работы ямной пропарочной камеры, пропарочной камеры профессора Л.А. Семенова и определить наиболее эффективную камеру для ТВО бетона в условиях современного производства.

## Slide 3: ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
1 2 3 4 5 6

## Slide 4: Входной контроль
1 2 3 4 5 6
3
2
4
1

## Slide 5: ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
1 2 3 4 5 6
Кассетная установка для ТВО бетона, устройство принцип работы.

## Slide 6: ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
1 2 3 4 5 6
Распределение температур при прогреве изделий в кассетной установке.

## Slide 7: ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
1 2 3 4 5 6
Эжекторное пароснабжение в кассетной установке

## Slide 8: ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
1 2 3 4 5 6
Тепловлажностная обработка железобетонных изделий ее сущность и назначение.
Теплоносители для ТВО бетона их виды.
График режима ТВО.

## Slide 9: Ямная пропарочная камера
1 2 3 4 5 6
Пропарочные камеры ямного типа применяются при производстве железобетонных изделий. В основном они делаются прямоугольной формы, реже со скруглёнными углами для улучшения циркуляции теплоносителя. Высота камер не более 4 м, ширина от 1,5 м до 4 м, длина 7-13 м. Обычно ямную камеру заглубляют на 0,5-2 м

## Slide 10: ВИДЫ ЯМНЫХ КАМЕР
1 2 3 4 5 6
Ямная пропарочная камера конструкции Гипростройиндустирии
Ямная пропарочная камера профессора
Л.А. Семенова

## Slide 11: ЯМНАЯ КАМЕРА КОНСТРУКЦИЯ ПРИНЦИП РАБОТЫ
1 2 3 4 5 6
К основным конструктивным элементам пропарочных камер относятся ограждения (пол, стены, крышки и потолок), системы разводки пара и вентиляции.

## Slide 12: ЯМНАЯ КАМЕРА КОНСТРУКЦИЯ ПРИНЦИП РАБОТЫ
1 2 3 4 5 6
Пол камеры выполняют из монолитного бетона или железобетонных плит с гидроизоляцией по подготовке из теплоизоляционного материала. Толщина монолитного бетона или железобетонных плит – 12-20 см, а слоя утеплителя – 30-40 см. Углы выполняют овальными для улучшения циркуляции теплоносителя и ликвидации мертвых зон имеющих низкую температуру. Для стока конденсата он должен иметь уклон 0,005-0,01.
Стены камеры могут быть кирпичными, бетонными или железобетонными – наиболее прочными и стойкими к механическим воздействиям в процессе загрузки изделий. Толщина наружной стены: из кирпича 380 мм; из железобетона 300-400 мм. Толщина внутренней стены: из кирпича 250 мм; из железобетона 150-200 мм.

## Slide 13: ЯМНАЯ КАМЕРА КОНСТРУКЦИЯ ПРИНЦИП РАБОТЫ
1 2 3 4 5 6
Крышу камеры выполняют деревянными или бетонными по металлической сетки, внутри заполняют утеплителем. Низ крышиы по периметру оборудуют уголком, заходящим в швеллеры стенок камеры, чтобы обеспечить её герметичность. Крыша камеры должны иметь уклон 0,005-0,01 для стока конденсата.
Поверх камеры устанавливают затвор, которые заполняют песком или водой. Затворы предназначены для предупреждения утечки паровоздушной смеси или пара через неплотности между крышкой и стенами камеры, а так же между составными крышками.

## Slide 14: ЯМНАЯ КАМЕРА КОНСТРУКЦИЯ ПРИНЦИП РАБОТЫ
1 2 3 4 5 6
Система разводки пара обычных камер ямного типа состоит из кольцевых паропроводов диаметром 50-60 мм, расположенных на высоте 150-300 мм от уровня пола. В трубах расположенных, на расстоянии 150-200 мм обеспечивающие равномерное распределение пара по площади камеры. специальные отверстия диаметром 3-5 мм.
Для отвода конденсата в канализацию используют трубы диаметром 50мм. отвод может быть общим и отдельным для каждой камеры.

## Slide 15: ЯМНАЯ КАМЕРА КОНСТРУКЦИЯ ПРИНЦИП РАБОТЫ
1 2 3 4 5 6
К основным конструктивным элементам пропарочных камер относятся ограждения (пол, стены, крышки и потолок), системы разводки пара и вентиляции.

## Slide 16: ЯМНАЯ ПРОПАРОЧНАЯ КАМЕРА ПРОФЕССОРА Л.А. СЕМЕНОВА
1 2 3 4 5 6

## Slide 17: ЯМНАЯ ПРОПАРОЧНАЯ КАМЕРА ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
1 2 3 4 5 6
Достоинства: ямные камеры удобны в эксплуатации, имеют хороший коэффициент использования и малые теплопотери.
Недостатки: часто наблюдающееся парение, вследствие недостаточной герметичности крышек, что ухудшает санитарно-гигиенические условия в цехе.

## Slide 18: Инструкция по работе над кейсом
1 2 3 4 5 6
Посмотрите кейс два раза: один раз, чтобы ознакомиться, второй раз,
чтобы хорошо разобраться в фактах.
Примените уже имеющиеся у Вас знания и полученную информацию
к обозначенным проблемам (при необходимости обратитесь к информации,
данной в приложениях) и составьте основательный анализ имеющейся ситуации.
Разработайте план выхода из сложившейся ситуации, пути решения проблем.
Предложите свое решение членам группы.
Обсудите в группе каждое решение.
Определите критерии, по которым можно сделать вывод, что проблема решена
Выберите наиболее приемлемое решение.
Подготовьте аргументы в защиту вашей точки зрения.

## Slide 19: КАРТА ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
1 2 3 4 5 6
Компетенции | Ваша оценка
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | 
ПК 2.1. Осуществлять эксплуатацию технологического оборудования для производства неметаллических строительных изделий и конструкций. | 
ПК 2.2. Определять неполадки в работе оборудования, подбирать технологическое оборудование по заданным условиям. | 
ПК 2.4. Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска продукции. | 

## Slide 20: РЕФЛЕКСИЯ
1 2 3 4 5 6
Продолжите предложения:
Сегодня на занятии я узнал………………..
Что дала полученная информация для моей профессиональной деятельности………………
Сегодняшнее занятие привлекло меня тем что………
Занятие показалось мне интересным так как………….