## Slide 1: Тема программы: Готовность фронта работ для оштукатуривания и требования к качеству поверхностей, подлежащих к оштукатуриванию
Тема урока:
Подготовка поверхностей под оштукатуривание

## Slide 2: Цель урока: Расширить производственные представления о подготовке различных поверхностей под оштукатуривание.
Способы подготовки поверхностей под оштукатуривание зависят от материалов, из которых сделаны строительные конструкции потолков и стен.

## Slide 3: Требования к подготовке поверхности
• Очистка поверхности:
от пыли, грязи, жировых и битумных пятен осуществляется пескоструйным аппаратом или водой под напором;
от соли, копоти и потеков очищают металлическими электрифицированными щетками;
от краски очищают металлическими скребками, паяльной лампой или специальными пастами.
• Создание шероховатости на поверхности для лучшего сцепления с раствором.

## Slide 4: Подготовка кирпичных, бетонных, каменных поверхностей:
кирпичные, бетонные, каменные поверхности нарезают, насекают или обрабатывают пескоструйным аппаратом, кирпичные поверхности с заполненными швами процарапывают или равномерно насекают на глубину 10-15 мм;

## Slide 5: Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание:
-деревянные поверхности.
Доски шириной более 100 мм надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели размером 5-12 мм. Для придания поверхности шероховатости набивают драночные щиты с размером ячеек 45x45 мм (в свету);

## Slide 6
Набивка драни и применяемые инструменты:
а) штукатурный нож,
б) штукатурный молоток,
в) расположение драниц,
г) набивка драни;
1 – простильная дрань,
2 – выходная дрань

## Slide 7: Подготовка : гипсовых и гипсобетонных; сборных железобетонных плит и перекрытий.
гипсовые или гипсобетонные перегородки обрабатывают стальными щетками;
сборные железобетонные плиты перекрытий.
Места примыкания одной плиты к другой (пазы)проконопачивают, утопив в них паклю, вымоченную в тесте из гипсового вяжущего, на глубину 15-20 мм.

## Slide 8: Подготовка железных поверхностей под оштукатуривание
Стальные балки. Для лучшего сцепления перед укладкой штукатурного раствора балки обматываются или оплетаются проволокой или затягиваются сеткой
Обтягивание стальной балки сеткой:
1 — балка; 2 — хомуты; оплетают проволокой 3—стальная сетка.
Металлические сетки: а — тканая гладкая,
б — плетеная, в — саржевого плетения

## Slide 9: Подготовка стыков из разнородных поверхностей под оштукатуривание
Стыки разнородных поверхностей во избежание образования трещин затягивают металлической сеткой с ячейками размером 10×10 – 30×30 мм. Сетка должна заходить по обе стороны стыка на 40-50 мм.
Подготовленный к оштукатуриванию стык поверхностей из дерева и кирпича

## Slide 10: Желаю успеха в работе! Дмитриева Е.С.