## Slide 1
<number>
Тема урока: Технология сварки конструкций из сталей
ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум
Разработала: Кравцов М. А. мастер производственного обучения

## Slide 2
<number>
Цель занятия
Приобретение теоретических знаний по выполнению сварки сталей для применения их в профессиональной деятельности

## Slide 3: Свариваемость сталей
<number>

## Slide 4
<number>
Свариваемость – способность стали (металла) или сочетания металлов образовывать при установленной технологии сварки соединение, отвечающее эксплуатационным требованиям.

## Slide 5
<number>
Любые металлы при сварке плавлением могут образовывать сварные соединения удовлетворительного качества.

## Slide 6: Физическая свариваемость
<number>

## Slide 7: Технологическая свариваемость
Стойкость к образованию горячих и холодных трещин
<number>

## Slide 8: Технологическая свариваемость
Отсутствие пор и шлаковых включений
<number>

## Slide 9: Технологическая свариваемость
Отсутствие оксидных пленок на поверхности металла
<number>

## Slide 10
<number>
Разница между металлами, обладающими хорошей и плохой свариваемостью, заключается в том, что при сварке последних необходима более сложная технология :
строгое соблюдение параметров режима;
предварительный подогрев, термическая обработка,
специальная подготовкака кромок,
последующая термообработка и т.д.).

## Slide 11: Свариваемость стали зависит от ее химического состава
Наибольшее влияние на свариваемость стали оказывает количество содержащегося в ней
углерода
легирующих компонентов
<number>
С увеличением содержания углерода
и ряда легирующих элементов свариваемость сталей ухудшается.

## Slide 12
<number>

## Slide 13
<number>
Общие свойства низколегированной сталей
1. Склонность к образованию закалочных структур
2. Увеличенный коэффициент линейного расширения

## Slide 14
<number>
Особенности сварки низколегированных сталей
Электроды для сварки низколегированных сталей имеют низководородное фтористо-кальциевое покрытие. Широко применяют электроды типа Э70 ГОСТ 9467-75.
Сварку выполняют постоянным током при обратной полярности.
Металл, наплавленный электродами, должен соответствовать следующему химическому составу, %:
С до 0,10 ; Mn 0.8…1,2 ;
Si 0,2…0.4; Cr 0,6…1,0 ;
Mo 0,2…0.4 ; Ni 1,3…1,8 ;
S до 0,03 ; Р до 0,03%

## Slide 15
<number>
Особенности сварки низколегированных сталей
Сварочный ток выбирают в зависимости от марки и диаметра электрода, при этом учитывают положение шва в пространстве, вид соединения и толщину свариваемого металла.
Сварку технологических участков нужно производить без перерывов, не допуская охлаждения сварного соединения ниже температуры предварительного подогрева и нагрева его перед выполнением следующего прохода выше 200С°.

## Slide 16
<number>
Для сварки популярных низколегированных сталей 15ХСНД и 14Г2 используют сварочные электроды Э55 и Э50А, которые перед использованием необходимо прокаливать. При сварке сталей 09Г2С, 14Г2 и 10Г2С1 используются электроды, имеющие в своем составе 18 процентов углерода. Этими электродами являются: Э42; Э46 и Э50А.
Марки электродов для сварки низколегированных сталей
Для сварки таких видов сталей можно использовать электроды марок:
УОНИ 13/55; АНО-4; АНО-25; ОЗС-6;
ТМУ-21У; ПСК-50 и СК-50.

## Slide 17
<number>
Схема технологического процесса изготовления конструкций из низкоуглеродистых сталей

## Slide 18
<number>
Схема технологического процесса изготовления конструкций из низкоуглеродистых сталей
1.Подготовке материалов и деталей к сварке
2. Сборка
3. Режим сварки
4. Техника сварки

## Slide 19
<number>
Особенности технологии сварки среднелегированных сталей
Свариваемость таких сталей зависит от содержания углерода и легирующих компонентов и ухудшается с ростом содержания углерода и легирующих компонентов. Стали кремне-марганцевой группы 15Г2С, 18Г2С и 25Г2С сваривают электродами типа Э60А марки УОНИ-13/65. Перед сваркой кромки тщательно зачищают от грязи, ржавчины и окалины. Сварку выполняют предельно короткой дугой. Изделие перед сваркой подогревают до температуры 200° С, электроды перед сваркой прокаливают при 400° С в течение одного часа

## Slide 20
<number>
Марки электродов для сварки среднелегированных сталей

## Slide 21
<number>
Общие свойства высоколегированной сталей
1. Склонность к образованию закалочных структур
2. Пониженный коэффициент теплопроводности
3. Увеличенный коэффициент линейного расширения
4. Насыщение металла шва водородом

## Slide 22
<number>
Спасибо за внимание