## Slide 1: Методы и средства статических механических испытаний
Испытания на растяжение, на статический изгиб, на кручение, на ползучесть, на длительную прочность

## Slide 2: Динамические величины
К динамическим величинам относят следующие:
масса;
сила;
давление;
механическое напряжение;
момент силы (крутящий момент);
массовый расход вещества;
работа;
мощность.

## Slide 3: Сила – физическая величина, являющаяся мерой взаимодействия объектов.
В механике силы характеризуются тремя признаками: значением (модулем); направлением и точкой приложения.
Сила – величина векторная

## Slide 4: Единицы силы
Единицей силы в системе СИ является ньютон.
1 ньютон (Н) – сила, которая придает массе в 1 кг в направлении действия силы ускорение 1 м/с2
Сила в системе СИ является производной единицей.
В системе МКГСС единицей силы является
1 кгс – сила, которая телу массой в 1 кг придает ускорение, равное ускорению свободного падения
9,81 м/с2.
1 кгс ≈ 9,81 Н.

## Slide 5: Механическое напряжение
Механическое напряжение – физическая величина, характеризующая интенсивность воздействия силы на единицу поверхности.
σ = F/S, где
F – сила; S – площадь поперечного сечения образца.
В системе СИ единицей механического напряжения является паскаль.
1 Па = Н/м2
Наряду с паскалем допустима к применению единица 1 кгс/мм2 ≈ 9,81 МПа.

## Slide 6
Крутящий момент — это векторная величина, равная векторному произведению радиус-вектора, проведенного от оси вращения к точке приложения силы, на вектор этой силы. Характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело.
В системе СИ единицей момента силы является 1 Н·м
1 Н·м — момент, который производит сила 1 Н на рычаг длиной 1 м.

## Slide 7: Шкала сил воспроизводится с помощью силоизмерительных машин, механических и гидравлических преобразователей
Средства измерения, предназначенные для измерения сил, называются динамометрами

## Slide 8: По принципу действия динамометры разделяются на
механические
В основе их действия лежит зависимость деформации упругого элемента от значения прилагаемого усилия.
гидравлические
Представляют собой устройство, трансформирующее приложенное услилие в гидравлическое давление, измеряемое тем или иным способом.
электрические
Измерительные преобразователи различных типов позволяют получить зависимость прилагаемого усилия и одной из электрических величин.

## Slide 9: Виды конструкций динамометров
Механический динамометр
гидравлический динамометр
1 – упругий элемент;
2- стрелочный указатель
1 и 3 –мембраны; 2 – поршень;
4 – полость; 5 – трубопровод;
6 – манометр.

## Slide 10: По степени точности
Образцовые динамометры
Рабочие динамометры

## Slide 11: Механические испытания
Статические
динамические

## Slide 12: Испытание на растяжение.
Испытание проводится на специальных разрывных машинах.

## Slide 13: Виды образцов, применяемых при испытании на растяжение

## Slide 14: Схема крепления образца в захватах машины
1 и 4- преобразователи;
2 – образец; 3 – нагружающее устройство;
5 – регистрирующее устройство.

## Slide 15: Диаграмма растяжения

## Slide 16: Виды диаграмм растяжения различных материалов

## Slide 17: Определение предела текучести физического по диаграмме

## Slide 18: Статическое испытания на сжатие

## Slide 19: Виды диаграмм при испытании на сжатие

## Slide 20: Виды разрушения при испытании на сжатие
а) хрупкое; б) вязкое.

## Slide 21: Испытание на кручение

## Slide 22: Виды образцов для испытания на кручение

## Slide 23: Вид диаграммы при испытании на кручение

## Slide 24: Виды разрушения образца при испытании на кручение

## Slide 25: Схема испытания на статический изгиб

## Slide 26: Вид испытания на статический изгиб

## Slide 27: Испытание на длительную прочность и ползучесть
Результатами испытания являются:
предел длительной прочности;
предел ползучести (напряжение, при котором скорость или деформация ползучести за определенный промежуток времени не превышает заданного значения).
Испытания проводят при температурах до 1200 0С.

## Slide 28: Оборудование для испытания на ползучесть

## Slide 29: Вид кривых ползучести
Участок ОА – упругопластическая деформация;
Участок АВ – скорость ползучести постоянна и минимальна; участок ВС – скорость ползучести увеличивается и образец разрушается.

## Slide 30: Контрольные вопросы:
Какие основные динамические величины Вы знаете?
В каких единицах измеряются сила и механическое напряжение?
Какие основные виды механических статических испытаний Вы знаете? Дайте краткую характеристику каждому из них.

## Slide 31: Литература:
Зайцев С.А., Грибанов Д.Д. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. М.: Академия 2017.
Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений.- М.: Академия, 2008.
Зайцев С.И., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. – М.: Издательский центр Академия, 2018 - 464 с.
Шишмарев В.Ю. Средства измерений. – М.: Академия, 2018.
Шишмарев В.Ю. Измерительная техника. – М.: Академия, 2010.