## Slide 1: Механические методы испытаний железобетонных материалов и конструкций.
МДК 04.02 Реконструкция зданий
Группа: СЭЗ-15-5
Выполнила: Уфимцева Юлия
Преподаватель: Медянцева Екатерина Дмитриевна
БУ «Югорский политехнический колледж»
Югорск
2020г

## Slide 2: Механические методы испытания материалов и конструкций.
Неразрушающие механические методы определения прочности материала в конструкциях классифицируют по виду испытаний.
· пластической деформации;
· упругого отскока;
· отрыва;
· отрыва со скалыванием;
· скалыванием ребра;
· ударного импульса.

## Slide 3: Метод пластической деформации.
Основан на оценке местных деформаций вызванных приложением к конструкции сосредоточенных усилий. Определяется зависимость размера отпечатка на поверхности конструкции, полученного от вдавливания статическим или динамическим воздействием от прочностных свойств материала.
Испытание проводят в следующей последовательности: прибор располагают так, чтобы усилие прикладывалось перпендикулярно к испытываемой поверхности. Производят измерение диаметров отпечатков через листы копировальной и белой бумаги. Фиксируют значения в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора и вычисляют среднее значение на участке конструкции.

## Slide 4
Простейшим из них является способ определения прочности молотком И.А. Физделя. При локтевых ударах (в момент нанесения удара локоть руки прижат к поверхности испытываемой конструкции) молотка по поверхности конструкции на последней остаются отпечатки — лунки, по среднему диаметру которых в соответствии с тарировочной кривой определяют прочность материала.Точность этого способа невелика, так как сила удара не регламентирована.

## Slide 5
Большую точность дают ударные приборы, позволяющие сравнивать размеры лунок на поверхности конструкций. При ударе эталонным молотком К.П. Кашкарова получается одновременно два отпечатка — на эталоне и конструкции. Отношение диаметров получаемых отпечатков зависит от твердости материала и практически не зависит от скорости, направления и силы удара, наносимого молотком.
К приборам этого же типа относится и склерометр СД-2.

## Slide 6: Метод упругого отскока.
Основан на установлении зависимости между параметрами, характеризующими упругими свойствами материала, и параметрами, определяющими прочность на сжатие.
Существует два принципиальных метода. Один основан на отскакивании бойка от ударника-наковальни, другой на отскакивании от поверхности испытуемого материала.

## Slide 7
В практике строительства наибольшее применение получил первый метод. Он реализован в молотке Шмидта. При испытании фиксируют значение косвенной характеристики в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. Затем вычисляют среднее значение косвенной характеристики на участке конструкции. При испытании расстояние от мест проведения испытания до арматуры должно быть не менее 50 мм.

## Slide 8: Метод отрыва.
Основан на определении значения условного напряжения при отрыве. При испытании методом отрыва участки располагают в зоне наименьших напряжений арматуры.
Испытание проводят в следующей последовательности:
· очищают поверхность;
· приклеивают диск;
· прибор соединяют с диском;
· прикладывают плавно нагрузку и фиксируют показание;
· измеряют площадь проекции поверхности отрыва на плоскости диска с погрешностью ±0,5 см2;
Результаты испытаний не учитывают, если при отрыве была обнаружена арматура, или площадь поверхности отрыва составила менее 80 % площади диска.

## Slide 9: Прибор метода отрыва:

## Slide 10: Метод отрыва со скалыванием.
Основан на определении предела прочности по усилию извлечения, установленного в бетон анкера, или отрыву из массива некоторой его части.
Испытания проводят в следующей последовательности:
· в бетоне сверлят или пробивают скважину;
· в шпуре закрепляют анкерное устройство;
· прибор соединяют с анкерным устройством;
· плавно увеличивают нагрузку и фиксируют показание прибора и глубину вырыва с точностью не менее 1 мм.

## Slide 11
Для испытания бетона на отрыв и скалывание применяют прибор ГПНВ-5 или ПОС – 50МГ4 «Скол» с помощью которых вырывают заделанные в бетон разъемные конусы или стержни

## Slide 12: Метод отрыва со скалыванием ребра.
Основан на использовании значение усилия местного разрыва, необходимого для скалывания участка бетона на ребре конструкции. При испытании на участке не должно быть трещин, околов бетона, наплывов или раковин глубиной более 5 мм.
Участки должны располагаться в зоне наименьших напряжений, вызываемых эксплуатационной нагрузкой.
Испытание проводят в следующей последовательности;
· закрепляют прибор на конструкции;
· прикладывают нагрузку и фиксируют показание силоизмерителя прибора;
· измеряют фактическую глубину скалывания.

## Slide 13
Для испытания бетона на отрыв и скалывание применяют прибор ПОС – 50МГ4 «Скол» .

## Slide 14: Метод ударного импульса.
Для испытания бетона методом ударного импульса применяют приборы: электронный измеритель прочности бетона ИПС-МГ4, универсальный измеритель прочности строительных материалов ОНИКС-2,5 и другие.

## Slide 15: Спасибо за внимание!