## Slide 1: Видеоурок
Преподаватель Д.Н. Матюхов
по
МДК 01.02.
Технология производства сварных конструкций

## Slide 2
Тема урока:
Аттестация сварочного оборудования, сварочных материалов.
Цели урока:
образовательные:
- изучить порядок и требования аттестации сварочного оборудования и сварочных материалов для применения в своей профессиональной деятельности;

## Slide 3
Вопросы для изучения
1. Общие сведения об аттестации сварочных материалов и сварочного оборудования.
2. Аттестация сварочных материалов.
3. Аттестация сварочного оборудования

## Slide 4
Нормативные документы регламентирующие аттестацию сварочных материалов и сварочного оборудования
- РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;
- РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»

## Slide 5
Аттестацию сварочных материалов проводят в целях:
- проверки соответствия фактических технологических свойств и характеристик сварочных материалов свойствам и характеристикам, указанным в сопроводительной документации, и требованиям действующих стандартов, технических условий и других нормативных документов для сварочных материалов;
- определения возможности применения аттестуемых сварочных материалов для проведения работ при изготовлении, реконструкции, монтаже и ремонте технических устройств путем проверки соответствия фактических свойств и характеристик сварочных материалов, свойств наплавленного металла и металла шва требованиям действующих для технических устройств нормативных документов.

## Slide 6
Виды аттестуемых сварочных материалов
Шифр СМ | Наименование
Эп | Электроды плавящиеся для дуговой сварки
Эн | Электроды неплавящиеся для дуговой сварки
Пс | Проволока сварочная сплошного сечения
Пп | Проволока порошковая и ленты порошковые
Гз | Газы защитные
Гг | Газы горючие
Ф | Флюсы сварочные

## Slide 7
Порядок проведения испытаний при аттестации СМ
Вид аттестации | Общие испытания |  |  |  | Практические |  | Специальные | 
 | 1-й этап |  | 2-й этап |  | испытания |  | испытания | 
 | СМпр | СМпо | СМпр | СМпо | СМпр | СМпо | СМпр | СМпо
Первичная | + | + | + | + | + | + | + | +
Периодическая | + | - | + | - | + | - | - | +
Дополнительная | + | - | + | - | + | - | + | +
Внеочередная | + | - | + | - | + | - | + | -

## Slide 8
Контролируемые параметры СМ при общих испытаниях
№ этапа | № параметра | Наименование контролируемого параметра СМ | Виды СМ: |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Эп | Эн | Пс | Пп | Гз | Гг | Ф
1 | 1 | Наличие сертификата и ТУ | + | + | + | + | + | + | +
 | 2 | Наличие этикетки на каждой упаковке | + | + | + | + | + | + | +
 | 3 | Срок годности | + | + | + | + | + | + | +
2 | 1 | Сохранность упаковки | + | + | + | + | + | + | +
 | 2 | Геометрия и состояние поверхности | + | + | + | + | - | - | +
 | 3 | Прочность покрытия | + | - | - | - | - | - | -
 | 4 | Прочность проволоки | - | - | + | + | - | - | -
 | 5 | Химический состав | - | - | + | - | + | + | +
 | 6 | Влажность | + | - | - | + | - | - | +

## Slide 9
Контролируемые параметры при практических испытаниях сварочно-технологических свойств
№ п/п | Наименование контролируемого параметра СМ | Виды СМ |  |  |  |  |  | 
 |  | Эп | Эн | Пс | Пп | Гз | Гг | Ф
1 | Род тока, полярность | + | + | + | + | - | - | +
2 | Возбуждение дуги | + | + | + | + | - | - | -
3 | Стабильность горения дуги | + | + | + | + | + | - | +
4 | Качество формирования шва | + | - | + | + | + | - | +
5 | Эластичность дуги | + | - | + | + | - | - | +
6 | Производительность наплавки, г/А ч | + | - | + | + | + | - | +
7 | Отделяемость шлаковой корки | + | - | - | + | - | - | +
8 | Санитарно-гигиенические показатели* | + | + | + | + | + | + | +

## Slide 10
Аттестация сварочного оборудования
Аттестацию сварочного оборудования проводят в целях проверки его возможности обеспечивать заданные технологические характеристики для различных способов сварки, определяющие требуемое качество сварных соединений при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.
Требования РД 03-614-03 предусматривают первичную, дополнительную, периодическую и внеочередную аттестации.

## Slide 11
Аттестация сварочного оборудования
Порядок проведения испытаний СОпр и СОпо

## Slide 12
Аттестация сварочного оборудования
Виды сварочного оборудования
Шифр вида СО | Назначение
А | Оборудование для дуговой сварки
В | Оборудование для газовой сварки
С | Оборудование для контактной сварки
D | Оборудование для сварки полимерных материалов

## Slide 13
Аттестация сварочного оборудования
Типы сварочного оборудования для дуговой сварки вида А
Шифр СО | Тип СО | Назначение
1 | 2 | 3
А1 | ТД | Трансформатор для ручной дуговой сварки
А2 | ТДФ | Трансформатор для механизированной сварки под флюсом
A3 | ВД, ВДУЧ | Выпрямитель для ручной дуговой и механизированной сварки под флюсом и в защитных газах (в том числе высокочастотный)
А4 | УДГ | Установки для сварки неплавящимся электродом
А5 | ПДГ | Полуавтомат для механизированной сварки в активных газах
А6 | ПДФ | Полуавтомат для механизированной сварки под флюсом
А7 | ПДИ | Полуавтомат для механизированной сварки в инертных газах
А8 | ПДУ | Полуавтомат для механизированной сварки в активных и инертных газах
А9 | ПДО | Полуавтомат для механизированной сварки открытой дугой
А10 | АДФ | Автомат для механизированной сварки под флюсом
A11 | АДГ | Автомат для механизированной сварки в защитных газах
А12 | АДФГ | Автомат для механизированной сварки в защитных газах и под флюсом
А13 | АДО | Автомат для сварки открытой дугой
А14 | АД | Агрегат для ручной дуговой и механизированной сварки под флюсом и в защитных газах
А15 | ПД | Преобразователь для ручной дуговой и механизированной сварки под флюсом и в защитных газах

## Slide 14
Контрольные вопросы
1. Какой документ регламентирует аттестацию сварочных материалов?
2. Какой документ регламентирует аттестацию сварочного оборудования?
3. С какой целью проводят аттестацию сварочных материалов?
4. С какой целью проводят аттестацию сварочного оборудования?
5. Какие сварочные материалы подлежат аттестации?
6. Какие виды аттестации СМ предусматривают Требования РД 03-613-03?
7. В чем заключается процедура аттестации СМ?
8. Какие виды аттестации СО предусматривают Требования РД 03-614-03?
9. Какие виды испытаний при аттестации сварочного оборудования предусматривает Требования РД 03-614-03?

## Slide 15: Спасибо за внимание!