## Slide 1: Комитет образования и науки Курской области Областное бюджетное профессиональное образовательное учереждение «Рыльский аграрный техникум» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» ПРЕЗЕНТАЦИЯ УРОКА НА ТЕМУ: «Виды каменной кладки» по ПМ.05 МДК 05.01 «Технология каменных работ» Студент группы 3/1 СЭЗС: Сапегина М.С Руководитель: Шевцова Л.А.
<number>

## Slide 2: Материалы для каменной кладки
<number>
Силикатный кирпич применяют для стен с относительной влажно­стью не более 75%, марки кирпича - 75, 100 и 150. Кирпич изготовляют посредством автоклавной обработки.
Полнотелый глиняный кирпич имеет размеры 250 х 120 х 65 мм и модульный (утолщенный) - 250 х 120 х 88 мм, масса кирпича 3,6...5 кг. Плотность 1,6—1,8 т/м3, марки кирпича 75, 100, 150, 200, 250 и 300, водопоглощение до 8%. Кирпич изготовляют пластическим прессованием с последующим обжигом. Основной недостаток - высокая теплопроводность.
Пустотелый, пористый и дырчатый кирпичи имеют при тех же раз­мерах в плане высоту 65, 88, 103 и 138 мм (в 1,25, 1,5 и 2 раза большую высоту по сравнению с полнотелым кирпичом), меньшую плотность - 1,35... 1,45 т/ м3. Марки кирпича - 75, 100 и 150. Применение этой разновидности кирпичей позволяет уменьшить массу стеновых изделий до 30%.

## Slide 3
Керамические и силикатные пустотелые камни имеют размеры: •обычные - 250 х 120 х 138 мм, укрупненные - 250 х 250 х 138 мм и модульные - 288 х 138 х 138 мм. Толщина камня соответствует двум кирпичам, уложенным на постель, с учетом толщины шва между ними. Поверхность камней бывает гладкой и рифленой.
Камни бетонные и гипсовые стеновые выпускают сплошными и пустотелыми. Их изготовляют из тяжелых, облегченных и легких бе­тонов и гипсобетона с размерами 400 х 200 х 200 мм, 400 х 200 х 90 мм и массой до 35 кг.
Пустотелые и силикатные кирпичи нельзя применять для кладки стен ниже гидроизоляционного слоя, для кладки цоколей, стен мокрых помещений.
<number>

## Slide 4: Растворы для каменной кладки
цементные растворы — применяют для конструкций ниже поверхности земли, в сильно загруженных столбах, простенках, в армированной кладке. Состав от 1: 2,5 до 1: 6, марки раствора от 100 до 300. Минимальный расход цемента на 1 м3 песка - для подземной части зданий не менее 75 кг, для надземной части - 125 кг. Портландцемент и шлакопортландцемент применяют только в растворах высоких марок для ответственных конструкций, в армированной кладке, в кладке подземных конструкций, в грунтах, насыщенных водой, или при зимних кладках, выполняемых методом замораживания;
известковые растворы используют в сухих местах и при небольшой нагрузке. Они обладают большой подвижностью, пластичностью, обеспечивают наибольшую производительность труда. Применяют составы от 1: 4 до 1: 8 и марки 4, 10 и 25;
смешанные или сложные растворы — цементно-известковые и цементно-глиняные состава от 1: 0,1: 3 до 1: 2: 15, марки растворов 10, 25, 50, 75 и 100. Такие растворы применяют для кладки большинства строительных конструкций. Второе вяжущее отодвигает начало схватывания, улучшает удобоукладываемость и пластичность, но значительно снижает прочность раствора. В объемной дозировке смешанных растворов первая цифра обозначает расход цемента, вторая - известкового или глиняного теста, третья — песка.
<number>

## Slide 5: Производственный инструмент и приспособления
    а —кельма;
    6 — молоток-кирочка;
    в —растворная лопата;
    г —расшивка вогнутая и выпуклая;
    д—причальные скобы;
    е—причальный шнур в корпусе;
    ж—промежуточный маяк;
    з —уголковый шаблон;
    и —шаблон из двух линеек;
    к —отвес; л —правило;
    м —порядовка для внутренних углов;
    н —порядовка для наружных углов;
    1—причальный шнур;
    2 —фиксатор;
    3 —раздвижные линейки;
    4 — прижимный винт;
    5 — крюки-держатели;
    б—скоба с винтовым зажимом.
<number>

## Slide 6: Контрольно-измерительный инструмент
    а —складной метр; б—рулетка длиной 2 м;
    в —рулетка длиной 20 м; г —уровень; д —шаблон для сортировки кирпича и камней;1—корпус; 2—ампулы; 3 — крышка
<number>

## Slide 7: Инвентарь
а – установка для приема и выдачи раствора;
б - бункер с челюстным затвором;
в – растворный ящик;
г – подхват-футляр;
д –самозатягивающийся захват;
ж – переносной светильник ;
е – бак.
<number>

## Slide 8: Подмости
а —шарнирно-панельные в верхнем (/) и нижнем (II) положениях; б—универсальные панельные самоустанавливающиеся; в—панельные; г—площадки-подмости; д—рычажные с гидроприводом; 1 —настил; 2 —откидная опора (для кладки 2-го яруса); 3 —то же, для кладки 3-го яруса;4 —стропы для перевода опор из горизонтального в вертикальное положение; 5 — диагональная связь для закрепления опор; 6 — наружные рычаги; 7 — шарнир; 8 — гидропривод.
<number>

## Slide 9: Виды каменных кладок
Кирпичная кладка может быть из обыкновенного и силикатного кирпича. Применяется: для стен подвалов, цоколей подпорных стен, для стен 1-2-х этажных зданий.
Мелкоблочная кладка - выполняется из естественных или искусственных камней правильной формы с m≤16 кг (керамических, бетонных, шлакобетонных, гипсовых, силикатных камней, из известняка, туфа и др.).
Бутовая кладка - это кладка из природных каменей неправильной формы. Применяется: для стен подвалов, цоколей подпорных стен, для стен 1-2-х этажных зданий.
Бутобетонная кладка - выполняется из камня неправильной формы и бетона. Применяется: для фундаментов и стен подвалов. Ведется обычно в траншеях или в опалубке.
Крупноблочная кладка - это кладка из блоков (бетонных, керамзитобетонных, шлакобетонных, кирпичных). Применяют для устройства фундаментов, стен подвалов..
<number>

## Slide 10: Элементы каменной кладки
Ложок - длинная боковая грань камня.
Тычок - короткая боковая грань камня.
Постель - нижняя и верхняя грани.
Ложковый ряд - ряд камней в стене, уложенных ложком вдоль стены.
Тычковый ряд- ряд камней, уложенных поперек стены наружу тычком.
Наружной верстой называется наружный, по отношению к фасаду, ряд камней.
Внутренней верстой называется внутренний, по отношению к фасаду, ряд камней.
Забуткой называется заполненное пространство между верстами (при кладке стен
толщиной в 2 или более кирпичей.
<number>

## Slide 11: Виды расшивки швов
Швом называется заполненное полностью или частично раствором пространство между укладываемыми камнями.
Кладка в пустошовку. При этом шов на 1 – 1,5 см с наружной стороны не заполняется раствором для лучшего сцепления кладки.
Кладка под расшивку - ведется со специальной обработкой наружной части швов. Эта часть может быть: выпуклой, вогнутой, прямоугольной, треугольной. В этом случае пространство между камнями полностью заполнено раствором, и стенка не штукатурится.
<number>

## Slide 12: Правила разрезки каменной кладки
1 правило: монтаж камней перпендикулярен к силам, действующим на них. (Необходимо исключить условия сдвижки камней и излома).
2 правило: массив кладки должен быть разделен швами только перпендикулярно или параллельно верстовым рядам кладки. (Невыполнение этого правила приводит к расклиниванию рядов или скалыванию частей камня).
3 правило: необходима «перевязка» вертикальных швов, т.е. исключить совпадение в смежных рядах кладки поперечных и продольных швов. (Несоблюдение этого правила разделит весь массив на отдельные столбики, они могут деформироваться под действием нагрузки, что приведет к разрушению массива).
а — воздействие на горизонтальный ряд кладки наклонной силы; б—правильное расположение вертикальных плоскостей разрезки кладки; в —то же, неправильное;
г —кладка с перевязкой вертикальных швов
<number>

## Slide 13: Кладка кирпичных стен 1. Способ «вприжим»
<number>
Кельмой разравнивают растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят новый кирпич к месту укладки. После этого опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпичей. Избыток раствора, выжатый из шва на лицевую сторону кладки, подрезается кельмой. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов раствором, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.

## Slide 14: Кладка кирпичных стен 2. Способ «вприсык»
<number>
Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели. Придвигая кирпич к уже уложенному, постепенно выправляется его положение и он прижимается к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. При таком методе кладка получается менее прочной, но более теплой, скорость производства работ повышается, трудоемкость снижается.

## Slide 15: Организация рабочего места каменщиков
<number>

## Slide 16: Организация труда каменщиков
Каменщик высокой квалификации выкладывает маяки, закрепляет порядовку, устанавливает причалку, выкладывает версты.
Каменщик низкой квалификации подает и растилает раствор, раскладывает кирпичи и блоки.
Каменщик средней квалификации выкладывает забутку.
Кладку ведут звеньями рабочие по 2, 3, 4, 5 человек в зависимости от видов кладки.
<number>

## Slide 17: Общие правила перевязки швов
1) Независимо от системы перевязки кладку стен начинают и заканчивают тычковым рядом.
2) Тычковые ряды прокладывают также под опорными частями балок, прогонов, плит.
3) В тычковых рядах используют только целый кирпич (так как эти ряды служат для перевязки продольных швов кладки).
4) При кладке стремятся делать толщину швов минимальной (верт. - 8 мм, горизонт. - 10 мм.), чтобы получить большую прочность стен.
<number>

## Slide 18: Виды кладок
1) Сплошная:
-неармированная,
-армированная.
2) Кладка с облицовкой.
3) Облегченная.
Швы допускаются:
mах -15 мм, min - 8…10 мм.
12 мм горизонтальные швы,
10 мм вертикальные швы, т.е.
Кладку стен ведут кратной половине кирпича (250х120х65).
Расчетная толщина стен вместе со швами:
½ кирпича - 120мм
1 кирпич -250 мм
1,5 кирпича - 380 мм
2 кирпича - 510 мм
2,5 кирпича - 640 мм
3,0 кирпича - 770 мм
<number>

## Slide 19: Сплошная кладка
<number>
<number>
Наиболее распространенными системами перевязки швов кирпичной кладки являются:
для стен и простенков - двухрядная и многорядная;
для столбов и узких простенков /до 1м/- четырехрядная
При двухрядной (цепной, однорядной) перевязке швов каждый ложковый ряд чередуется с одним тычковым рядом
При многорядной /шестирядной, пятирядной/ перевязке каждые пять ложковых рядов чередуются с одним тычковым рядом кирпича.

## Slide 20: Кладка с облицовкой.
<number>
При облицовке каменной кладки лицевым кирпичом (рис. 46) вначале выкладывают кирпичную облицовочную версту. Первый ряд облицовки делают из целых кирпичей, уложенных тычком, а три следующих — из цельных кирпичей уложенных ложком либо из половинок кирпича, уложенных тычком. Затем выкладывают внутреннюю часть стены из двух рядов камней по цепной системе перевязки.

## Slide 21
Качество – совокупность свойств, определяющих степень пригодности строительной продукции для использования ее по назначению. Качество готовых работ проверяют в соответствии с «Инструкцией по оценке качества строительно-монтажных работ».
Допустимые отклонения определяются сборником СНиП (раздел: Правила производства и приемки работ).
Качество определяется обычно 3-мя основными показателями:
-технологический показатель характеризует надежность продукции, т.е.
способность ее сохранять заданные свойства на протяжении
определенного времени.
-художественно- эстетический - оценивает внешний и внутренний вид
продукции.
-социологический - степень соответствия строительной продукции уровню
жизни населения.
Допуск - разность между наибольшим и наименьшим допустимыми размерами.
Посадка- величина допустимого зазора между двумя сопрягаемыми конструкциями.
<number>