## Slide 1
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Электромашиностроительный колледж»
Тема ВКР:
«Разработка технологического процесса сборки и сварки металлоконструкции «Аппарат автосцепки»
Выполнил: студент
группы 412 Комаров К.А.
Руководитель:
Шилов В.Б.

## Slide 2: Основные цели и задачи
Цель проекта-разработать технологический процесс сборки и сварки металлоконструкции «Аппарат автосцепки».
К задачам проекта отнесено :
Составление требований к конструкции;
Выбор материала для конструкции
Анализ технологичности сварной конструкции;
Составление маршрута и разработка технологического процесса с разработкой сборочных и сварочных операций;
Разработка контроля качества и мероприятий по предупреждению сварочных деформаций и напряжений;
Экономические расчеты;
Оформление сборочного чертежа, спецификации, плана цеха ,операционной карты.

## Slide 3: Описание сварной конструкции
Металлоконструкция «Аппарат автосцепки» предназначена для сцепления вагонов между собой или с тепловозом, работает на растяжение как тяговый орган, должна воспринимать ударные нагрузки при сцеплении
Конструкция построена по типу рамы из листовых прямой и двух гнутых пластин с цилиндрической бонкой в стыке гнутых пластин проката, которые усилены четырьмя наборами внутренних ребер жесткости и двумя внешними ребрами. Детали соединены одним стыковым соединением, остальные сварные соединения –тавровые.
«Аппарат автосцепки»

## Slide 4: Свойства основного и сварочного материалов
Химический состав стали: 09Г2 в % ГОСТ 5632-72
Сварочные материалы | 
Проволока | Св-08Г2С
Газовая смесь | «смесь Ar – CO2» (смесь аргона и углекислого газа)
Технологические свойства
Марка стали | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu
09Г2 | 0,12 | 0,17 - 0,37 | 1,4 - 1,8 | 0,3 | 0,04 | 0,035 | 0,3 | 0,3
Свариваемость | Без ограничений
Способы сварки | РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС
Флокеночувствительность | Не чувствительна
Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна
Заменители | 09Г2С,10Г2,09Г2Д,09Г2Т.

## Slide 5: Схема технологического процесса

## Slide 6: Поузловая сборка конструкции
Узел 2
Узел 3
Окончательная сборка
Узел 1

## Slide 7: Параметры сварки для типов швов
Параметры режима сварки сварных швов.
Тип и размеры сварного шва | Проходы | Параметры процесса сварки |  |  | 
 |  | Диаметр проволоки dэл, мм | Сила сварочного тока, Iсв, А. | Напряжение на дуге, Uд, В | Скорость сварки, Vсв, м/ч.
C25, S20 мм F=104 мм2 | 1 проход | 1.2 | 143 | 21 | 5.3
 | следующие проходы | 1.6 | 240 | 25 | 9
T3, ∆8 F=80 мм2 | 2 прохода | 1.2 | 143 | 21 | 3.9
T3, ∆6 F=48 мм2 | 1 проход | 1.2 | 143 | 21 | 11.8
T8, ∆8 и ∆10 F=139 мм2 | 1 проход | 1.2 | 143 | 21 | 3.8
 | следующие проходы | 1.6 | 240 | 25 | 6.6

## Slide 8: Сварочное оборудование
Характеристики сварочного оборудования.
Напряжение питающей сети: | 380 В ±15%
Частота питающей сети: | 50 Гц
Потребляемая мощность MIG: | 23.4 кВА
Потребляемый ток: | 37 А
Сварочный ток MIG: | 30–500 А
Рабочее напряжение MIG: | 16.0–48.0 В
ПН (40°C): | 60%
Сварочный ток MIG (ПН 100%): | 380 А
Напряжение холостого хода MIG: | 73 В
Подающий механизм: | Выносной
Диаметр сварочной проволоки MIG: | 1/1.2/1.6 мм
Максимальная масса катушки: | 15 кг
Скорость подачи проволоки: | 1.5 – 18.0 м/мин
Количество роликов: | 4 шт.
Габариты: | 655×330×1030 мм
Вес: | 57.2 кг
Тип: | Инверторный полуавтомат
Инверторный сварочный полуавтомат СВАРОГ MIG 500 DSP (J06).

## Slide 9: Контрольные операции
Для металлоконструкции «Аппарат автосцепки» целесообразно использовать следующие виды контроля качества:
- визуально-измерительный контроль(ВИК);
капиллярный метод контроля(КМК).
Мероприятия по снижению деформаций и напряжений:
для коротких швов – на проход (рисунок 12) ; для средних -от середины к краям (рисунок 13)
Рисунок 12 – Короткие швы варятся методом на проход.
Рисунок 13 – Средние швы варятся методом от середины к краям
наложение симметричных швов;
сварка концентрированным источником тепла (механизированная сварка);
сопутствующий подогрев для медленного остывания после завершения сварки;
использовать качественные сборочно-сварочные приспособления;
назначить минимально допускаемые по расчету сечения сварных швов, в то же время обеспечивавшие необходимую прочность и плотность конструкции, так как увеличение сечения швов ведет к увеличению объемов металла, создающего напряжения и деформации;
использовать способы сварки с минимальным тепловложением.

## Slide 10: Конструкторская часть
Взаимное ориентирование деталей осуществляется в универсальных сборочных приспособлениях
СВУ-05-02 вращатель сварочный универсальный
Кондуктор

## Slide 11: План цеха
1-5: оборудование заготовительного участка;
6: сборочно-сварочные посты;
7: камера дробеструйной очистки;
8: участок ОТК;
9: участок окраски;
10: склад готовой продукции.

## Slide 12
Экономическая часть
№ п/п | Наименование статей | Сумма, руб | 
 |  | П/а | РДС
1 | Комплектующие и вспомогательные материалы | 21922 | 22668
2 | Основная заработная плата | 613,3 | 797,9
3 | Дополнительная заработная плата | 245,32 | 319,16
4 | Социальные отчисления | 257,58 | 335,11
5 | Цеховые расходы, ВСЕГО: | 815,68 | 334,42
 | Амортизация и текущий ремонт зданий | 334,42 | 435,09
 | Заработная плата АУП | 217,65 | 387,51
 | Прочие расходы | 16,31 | 21,22
6 | Ремонт, содержание и эксплуатация оборудования | 686,89 | 893,64
 | Амортизация оборудования | 419 | 545,12
 | Эксплуатация оборудования (сил. электроэнергия, текущий ремонт | 209,5 | 272,56
 | Износ инструмента, приспособления | 54,95 | 71,49
 | Прочие расходы (вспомогательный материал) | 3,43 | 4,46
7 | Общие расходы (охрана труда, экология и т.п.) | 34,34 | 44,68
8 | Себестоимость выпуска продукции (работ) | 24575,11 | 26119,69
9 | Внепроизводственные расходы | 6,13 | 7,97
10 | Общая себестоимость | 24581,24 | 26127,66
11 | Плановая прибыль | 6145,31 | 6531,91
12 | Оптовая цена | 30726,55 | 32659,57
13 | НДС | 6145,31 | 6531,91
14 | Отпускная цена | 36871,86 | 39191,48

## Slide 13
Охрана труда
Допущенному сварщику для выполнения сборочно-сварочных работ по металлоконструкции «Аппарат автосцепки» необходимо соблюдать перечень инструкций по охране труда – ИОТ.
№1 ИОТ при проведении инструктажа;
№2 ИОТ при работах с электрогазосварочным оборудованием;
№3 ИОТ при работах со стропальным и такелажным оборудованием;
№4 ИОТ при слесарных и механосборочных работах;
№5 ИОТ при проведении контроля выпускаемой продукции;
№6 ИОТ использование средств индивидуальной защиты.

## Slide 14: Выводы
В результате работы над дипломным проектом выполнено:
Сборочный чертёж конструкции, и спецификация.
Требования к изготовлению сварной металлоконструкции.
Маршрутная технологию изготовления сварной металлоконструкции "Аппарат автосцепки".
Проведён анализ технологичности конструкции и предложены мероприятия по её повышению.
Назначены мероприятия по контролю качества, снижению напряжений и деформации.
Разработаны мероприятия по технике безопасности, охране среды, противопожарные.
Выполнены расчёты:
Свариваемости основного металла сварной металлоконструкции.
Параметры режима для двух видов сварки.
Сравнения двух видов сварки.
Назначено:
Сборочное и сварочное оборудование.
Разработана операционная карта.
Разработанный технологический процесс представляется наиболее оптимальным при данных условиях производства.