Ручная обработка древесины

# Лабораторная работа №5

# Соединение деревянных деталей

Цель работы: Ознакомится с основными видами столярных соединений.

Теоретическая часть

Основными типами соединения деталей являются шиповые соединения на клею. Основные соединения предусмотрены 29 типов соединений, из них 20 соединений шиповых.

Шиповые соединения на клею применяют при изготовлении миллионов современных спаренных рам, а клеевые соединения в комбинации с шиповыми применяют широко при изготовлении мебели.

Соединяют деревянные детали и металлическими гвоздями, шурупами, болтами, металлическими специальными скрепами и др.

Изготовленное из древесины изделие представляет собой конструкцию из деталей, сборочных единиц, комплексов.

Деталь — изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций. В каждой строительной детали прямоугольной формы различают основные элементы: пласть, кромку, торец, ребро.

Пласть — продольная широкая сторона детали, а также любая сторона детали квадратного сечения. Пласть, отличающаяся наибольшей чистотой в отношении качества древесины и обработки, называется лицевой, а ей противоположная — оборотной.

Торец — концевое поперечное сечение пиломатериала.

Кромка — продольная узкая сторона детали.

Ребро — линия пересечения пласти и кромки.

Сборочная единица — изделие, составные части которого подлежат соединению между собой сборочными операциями.

Комплекс — два или более специфицированных изделия, не соединенных сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

К основным конструктивным элементам столярных соединений относят: брусок, рамку, щит, коробку (ящик).

Брусок — пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины. Брусок может быть изготовлен из массивной древесины или склеен по ширине, толщине из тонких пластин или листов шпона. Склеенные бруски более формоустойчивы. Бруски бывают разных размеров, сечений и формы.

Рамка — конструктивный узел, состоящий из четырех брусков, образующих чаще всего квадрат или прямоугольник. Сложные рамки имеют и средние бруски. Детали рамок могут быть по сечению прямолинейными и профильными. Обычно рамки соединяют различными клеевыми соединениями на шипах.

Рамка должна быть прочно склеена под прямым углом, без перекосов. Правильность сборки рамки проверяют угольником по внутренним кромкам брусков и по диагоналям внутри рамки.

Щиты бывают различной конструкции: дощатые или массивные, склеенные на гладкую фугу, переклейные, полые, древесностружечные и  древесноволокнистые.

Коробка состоит из четырех деталей, соединенных широкими сторонами на шипах. Коробка, имеющая дно (полик), называется ящиком. Полики изготавливают из клееной фанеры или древесноволокнистой плиты толщиной 3—5 мм.

Шип — выступающая часть на торце одной заготовки, входящая в соответствующее ей по форме углубление (проушину или гнездо) Другой.

Цельный шип составляет одно целое с заготовкой, а вставной выпилен отдельно от нее. Шип «ласточкин хвост» имеет профиль в виде равнобочной трапеции с большим основанием на торцовой грани шипа.

Гнездо — отверстие или углубление в заготовке, предназначенное для шипа.

Проушина — гнездо, находящееся на торце заготовки и открытое с двух или трех сторон.

Гребень — выступ на кромке заготовки, соответствующий по размерам и профилю пазу.

Паз — углубление на боковой поверхности заготовки, предназначенное для соединения с гребнем или рейкой.

Рейка — вставная планка, применяемая в кромочных клеевых соединениях.

При изготовлении изделия надо рационально выбирать способ соединения и в частности соединение шипами. Необходимо подбирать шип в зависимости от формы, размеров и назначения соединяемых деталей, помня о том, что каждый из них отвечает определенным конструктивным требованиям. Правильный выбор шипового соединения позволяет получить изделие наибольшей прочности и более красивого вида. При выборе типа шипового соединения надо помнить, что, например, соединение двойным шипом прочнее соединения одинарным, так как площадь соприкосновения со стенками шипа (гнезда) больше. А соединение на круглый шип менее прочно соединения на плоский; цельный и вставной шипы по прочности равноценны. Соединение на шип «ласточкин хвост» применяется в случаях работы деталей изделия на разрыв.

Каждый тип соединения деталей используют при изготовлении какого-либо определенного изделия, но довольно часто при изготовлении изделия применяют несколько типов соединений деревянных деталей между собой.

Приведем основные типы соединений и  их условные обозначения согласно ГОСТ 9330—76.

Угловые концевые (Таблица 1).

Угловые срединные (Таблица 2).

Угловые ящичные (Таблица 3).

По кромке (Таблица 4).

Таблица 1. Шиповые угловые соединения

| Наименование соединения | Обозначение соединения |  | # Эскиз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловое концевое на шип открытый сквозной одинарный | # УК-1 |  |  |  |
| Угловое концевое на шип открытый сквозной двойной | # УК-2 |  |  |  |
| Угловое концевое на шип одинарный несквозной с полупотёмком | # У К-4 |  |  |  |
| Угловое концевое на шип одинарный несквозной с потёмком | # УК-6 |  |  |  |
| Угловое конце вое на шип круглый вставной сквозной и несквозной | УК-8 |  |  |  |
| Угловое концевое на ус со вставным плоским шипом сквозным |  | У К-11 |  |  |

Таблица 2. Шиповые серединные соединения

| Наименование соединения | Обозначение соединения |  | # Эскиз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловое серединное на шип одинарный несквозной | # УС-1 |  |  |  |
| Угловое серединное на шип одинарный сквозной | # УС-3 |  |  |  |
| Угловое серединное в паз и гребень несквозной | # УС-5 |  |  |  |
| Угловое серединное в паз несквозной | # УС-6 |  |  |  |
| Угловое серединное на шипы круглые вставные (шканты)несквозные | УС-7 |  |  |  |
| Угловое серединное на шип «ласточкин хвост» несквозной |  | # УС-8 |  |  |

Таблица 3. Шиповые ящичные угловые соединения.

| Наименование соединения | Обозначение соединения | # Эскиз |
| --- | --- | --- |
| Угловое ящичное на шип прямой открытый | # УЯ-1 |  |
| Угловое ящичное на шип «ласточкин хвост» открытый | # УЯ-2 |  |
| Угловое ящичное на шип круглый вставной(шкант) открытый | # УЯ-3 |  |

Таблица 4. Соединения по кромке.

| Наименование соединения | Обозначение соединения | # Эскиз |
| --- | --- | --- |
| По кромке на рейку | # К-1 |  |
| По кромке в четверть | # К-2 |  |
| По кромке в паз и гребень прямоугольный | # К-3 |  |
| По кромке на гладкую фугу | # К-6 |  |

### Выполнение шипового соединения

Прежде чем приступить к разметке  элементов шипового соединения, следует проверить правильность строгания детали в размер.

Разметку элементов шипового соединения начинают с разметки высоты шипа и глубины проушины.

Для этого кладут все бруски лицевыми (контрольными) сторонами вверх, выравнивая их концы. Лицевые стороны метят карандашом.

Один брусок тщательно размечают, оставляя припуски на оторцовку (2—3 мм) брусков, затем под угольник переносят линии разметки на другие бруски. В результате на одной плоскости всех брусков будут линии разметки (риски). Эти линии разметки должны быть перенесены под угольник и на все оставшиеся стороны так, чтобы риска на четвертой стороне совпала бы с риской на первой стороне. Это условие разметки совершенно обязательно.

В такой же последовательности производят разметку брусков и у противоположного торца, с учетом длины детали.

Для разметки шипов и проушин настраивают рейсмус на два размера так, чтобы сразу можно было получить толщину шипа.

Риски должны быть прямолинейными, хорошо видимыми, но не слишком глубокими. Разметку всех брусков производят только от лицевой стороны. Это делается для того, чтобы все имеющиеся небольшие дефекты оказались бы на внутренней стороне, и после склеивания их удаляют зачисткой.

Для запиливания шипов и проушин лучше применять остро за точенную мелкозубую ножовку с небольшим разводом зубьев (например, обушковую ножовку). Работа эта ответственная, и инструмент должен быть хорошим и правильно подобранным для работающего.

При запиливании шипа и проушины по риске на шипе и сторонах проушины оставляют видимой половину риски. Линия пропила проходит по части древесины, отпадающей в отход (рис. 1, а, б). Заплечики шипа запиливают с небольшим отклонением линии пропила в сторону детали (с поднутрением) с тем, чтобы обеспечить лучшее прилегание заплечиков к плоскости смежного бруска.

Древесину в проушинах выдалбливают долотом, подобранным предварительно под размер проушины. Долбление производят встречное, т. е. с двух сторон до половины толщины бруска.

При правильной выработке элементов соединения долотом их зачистки стамесками не потребуется. Следует помнить, что на шероховатой поверхности пропила при вколачивании шипа в проушину клей задерживается лучше, чем на поверхности, зачищенной стамеской.

Рис. 2. Выполнение элементов	шипового соединения:

а — разметка   и запиливание шипа;

б —разметка и запиливание проушины.

После выработки элементов соединения на всех брусках производят пробную сборку. Шип должен плотно входить в проушину, только тогда обеспечивается прочное склеивание деталей. Убедившись в хорошей собираемости, подгонке шипов и проушин, замечают карандашом смежные детали: первые две — одной линией, две вторые — двумя и т. д. Затем производят сборку на клею, а после просушки изделия зачистку и, если требуется, его отделку.

Соединение на гвоздях

По сечению стержня гвозди делятся на круглые и квадратные, дающие более прочные соединения. Головки гвоздей имеют различную форму: плоскую, коническую, полукруглую, фасонную.

В столярном и строительном деле применяются гвозди: строительные круглые с плоской головкой диаметром 0,8—1,6 мм, длиной 8—50 мм; толевые круглые диаметром 2—3,0 мм, длиной 20— 40 мм; тарные диаметром 1,6—3,0 мм, длиной 25—80 мм; обойные круглые диаметром 1,6—2,0 мм, длиной 8—25 мм.

В гвоздевых соединениях из древесины хвойных и мягких лиственных пород гвозди d  ≤ 6 мм забивают без предварительного рассверливания отверстия. При соединении деталей из лиственницы и древесины твердых пород, применяя гвозди d > 6 мм, надо предварительно рассверливать отверстия диаметром, равным 0,7 толщины гвоздя на глубину не менее половины его длины. Забивать гвозди в мерзлую и сырую древесину не следует, так как они корродируют и соединение ослабевает.

Для древесины, богатой дубильными веществами (ольха, дуб и др.), надо применять оцинкованные гвозди, так как стальные быстро корродируют.

Для элементов соединений, не пробиваемых насквозь гвоздями, независимо от толщины расстояние между осями гвоздей должно быть равным или более  15 d. Расстояние вдоль волокон древесины от гвоздя до торца элемента должно быть не менее 15 d.

Гвозди, вбитые в торец детали, держатся очень слабо. Гвозди следует вбивать так, чтобы они пробивали годичные слои, а не входили между ними.

Если нужно забивать гвоздь в таком месте, где его головка не должна быть видна, ее предварительно расплющивают с боков до толщины гвоздя. Расплющенные головки ставят вдоль волокон, что делает ее менее заметной.

В мастерских при креплении на гвоздях тонких раскладок применяют гвозди без головок, в виде шпилек. Гвоздь забивают примерно на 2/3 его длины и затем кусачками откусывают головку. После этого окончательно забивают шпильку, утапливая ее в древесину.

При забивании гвоздя его плотно удерживают пальцами левой руки у головки, а не у острия. Удары по головке наносят центром бойка вдоль оси стержня.

В производственных условиях, при больших объемах работ, применяются автоматические переносные гвоздезабиватели.

### Соединения на шурупах

Шурупы применяют для соединений отдельных деталей, крепления скобяных и фурнитурных изделий.

Длина шурупов колеблется между 6 и 120 мм, а диаметр — от 1,5 до 10 мм, причем длина нарезанной части составляет от 0,5 до 0,6 всей длины шурупа. Головка шурупа имеет прорезь (шлиц) для установки отвертки, с помощью которой он завинчивается и вывинчивается. Головка шурупа может быть потайной, полукруглой и полупотайной.

Нарезка у шурупов — остроугольная, благодаря чему он сам нарезает себе резьбу в древесине. Шурупы надежно стягивают соединяемые детали и прочно держатся в древесине при условии их ввинчивания, а не вбивания молотком. Прочность крепления шурупами зависит от плотности древесины, длины и толщины шурупа, глубины его нарезной части. Чем больше эти показатели, тем прочнее будет соединение. Небольшие шурупы в мягкую древесину ввинчивают так: поставив в исправный шлиц головки шурупа лезвие отвертки, правильно заточенное, сильно нажимают на отвертку и поворачивают ее по часовой стрелке. При ввинчивании шурупа в твердую древесину или при ввинчивании толстого шурупа необходимо предварительно просверлить или сделать столярным шилом (под мелкие шурупы) отверстие диаметром примерно 0,7 диаметра шурупа на глубину, равную 1/2 или 3/4 длины ввинчиваемой части шурупа. Иначе шуруп будет трудно завинтить и можно сорвать шлиц в его головке.

Разновидностью шурупа является глухарь — шуруп большого размера с квадратной или шестигранной головкой, завинчивающийся с помощью гаечного ключа. Глухари изготавливаются длиной 35—250 мм и диаметром нарезаемой части 6—20 мм. Их применяют для крепления крупных съемных деталей и ввинчивают только в предварительно подготовленные отверстия.

Болты с шайбами и гайками применяют для тех же целей, что и глухари.

Для дополнительного крепления шиповых соединений применяют нагели и клинья.

Нагели (деревянные гвозди) применяют для дополнительного крепления шиповых соединений, не требующих прозрачной отделки. Обычно нагели изготавливают толщиной 3—12 мм.

Для крепления деталей, изготовленных из мягкой древесины, нагели делают из древесины твердых пород, придавая им почти квадратную форму. Такие нагели сильнее раздвигают волокна и крепче сжимаются ими.

Для крепления деталей, изготовленных из твердой древесины, применяют нагели круглой формы из мягкой древесины.

Перед забивкой конец нагеля заостряют и весь его смазывают клеем. Забивают нагели металлическим молотком.

Соединения могут быть на одном или двух нагелях. В первом случае нагель располагают в середине соединения, во втором — по диагонали, соединяющей внутренний и наружный углы соединения на расстоянии 1/4 длины диагонали от этих углов на 1/3 и 1/4 ширины бруска.

Если в соединении на сквозной открытый шип  входит в гнездо неплотно, то шип расклинивают. Клинья выпиливают мелкозубой пилой. Угол их заострения не более 5—7°. Расклинивают шип в направлении волокон той детали, в которую он входит, иначе деталь, в которую входит расклиниваемый шип, может расколоться.

Расклинивание всегда выполняют двумя клиньями, так как один клин, забитый в середину шипа, может легко расколоть шип и саму деталь.

Клинья, смазанные клеем, вбивают в расколы, сделанные стамеской с обеих сторон шипа на 5—10 мм от края. В этом случае тонкие края шипа плотно прижмутся к стенкам гнезда. Клинья надо вбивать с обеих сторон шипа одновременно и осторожно, иначе можно сместить шип к одной стороне.

### Клеевые соединения

Для склеивания деревянных деталей применяются клеи животного происхождения и синтетические.

К клеям животного происхождения относятся коллагеновые (глютиновые), казеиновые и альбуминовые.

В зависимости от вида сырья, из которого изготовлены коллагеновые клеи, они могут быть: мездровым (из мездры — подкожного слоя шкур животных), костным (из костей животных) и рыбьим (из отходов, полученных при переработке рыбы).

Коллагеновые клеи применяют для изделий, эксплуатируемых в сухих помещениях, так как они обладают малой водоупорностью и грибостойкостью. Предел прочности клеевого соединения на скалывание для коллагеновых клеев 6—10 МПа в зависимости от сорта клея.

Казеиновые клеи изготавливают из обезжиренного молока путем осаждения творога действием кислот. Казеиновый клей бывает порошкообразным и жидкосмешиваемым; чаще применяется порошкообразный. Порошок представляет собой сухую смесь всех необходимых компонентов в частях по массе: казеина — 100, гашеной извести — 27, кальцинированной соды — 6, фтористого натрия — 6, керосина — 2.

Разновидностью казеинового клея является казеиново-цементный клей, в который в определенной пропорции добавляется цемент не ниже марки 400.

Соединения на этом клее обладают высокой прочностью в сухом состоянии, а также повышенной водо- и атмосферостойкостью.

В заводских условиях применяют синтетические клеи. Существует много синтетических клеев, изготовляемых на основе искусственных смол. Наибольшее распространение получили мочевино-формальдегидные (карбамидные), полистирол-винил-ацетатные (ПВА)  фенолформальдегидные клеи. Эти клеи обладают многими положительными качествами: водо- и грибостойкостью, дают более прочные соединения, приготовление их проще и быстрее и др.

К недостаткам следует отнести малую жизнеспособность, уменьшение водоупорности карбамидных клеев под воздействием горячей воды. Наличие фенола делает фенолформальдегидные клеи вредными для здоровья человека, поэтому в учебных мастерских институтов, педучилищ и школ при отсутствии там приточно-вытяжной вентиляции их применение должно быть исключено. Предпочтение следует отдать казеиновым клеям.

Состояние любого клея характеризуется следующими основными показателями: вязкостью, концентрацией и температурой.

### Склеивание деревянных детален

Качество клеевого соединения во многом зависит от правильно выбранного режима склеивания и его выполнения.

Режим склеивания определяется следующими основными условиями: влажностью древесины, давлением, температурой древесины и помещения, состоянием склеиваемых поверхностей, толщиной клеевого шва и др.

Влажность древесины склеиваемых деталей обусловливается назначением изделия, но всегда для склеивания пригодна лишь сухая древесина.

Температура склеиваемых деталей должна быть 13—20 °С, а температура воздуха в помещении, где производится склеивание, — 18—22 °С. Повышенная температура при склеивании ускоряет затвердение многих видов клеев.

Склеиваемые поверхности должны быть тщательно профрезерованы на фуговальном или рейсмусовом станках или отфугованы вручную. Каждые две поверхности должны плотно прижиматься, без малейших зазоров.

Нанесение клеевого раствора на поверхность древесины может быть произведено вручную или клеесмазочными механизмами. При ручном нанесении раствора пользуются лубяными кистями или щетинными щетками. Механическое нанесение раствора производится с помощью механических приводных вальцов разной конструкции.

Склеивание древесины бывает с односторонним и двусторонним нанесением клея, когда клеевой раствор легко впитывается обеими склеиваемыми поверхностями.

Для обеспечения прочного соединения на клею после наложения склеиваемых деталей друг на друга их подвергают сжатию (прессованию).

Рекомендуемое давление при применении казеиновых клеев 0,05—0,6 МПа, костных — 0,2—0,4 МПа, мездровых — 0,6—1,2 МПа.

Величина давления зависит не только от вида клея, но и от его вязкости, породы древесины. При склеивании более вязкими клеями давление должно быть больше, иначе клеевой шов получится излишней толщины, а при склеивании жидкими клеями давление не должно быть большим, так как можно выдавить весь клей. При склеивании твердых пород древесины рекомендуется большее давление. Для обеспечения однородности толщины клеевого шва давление должно распределяться равномерно по всей склеиваемой поверхности.

Спрессованные заготовки должны находиться под давлением до полного схватывания клеевого шва. После освобождения заготовок из пресса перед их дальнейшей обработкой необходима выдержка для равномерного распределения влаги, уравновешивания внутренних напряжений в древесине.

При использовании казеиновых и глютиновых клеев продолжительность свободной выдержки после пресса составляет: для хвойных пород — 12—18 ч, для лиственных пород — 18—24 ч, для облицованных шпоном щитов —

48—72 ч. При применении синтетических клеев время выдержки значительно меньше.

Толщина клеевого шва 0,08—0,15 мм обеспечивает наиболее прочное клеевое соединение. При увеличении толщины клеевого шва прочность соединения уменьшается.

Сплачивание — это соединение досок (делянок) по ширине кромками в щиты. Соединение осуществляется на клею, наиболее часто применяется сплачивание на гладкую фугу.

При сплачивании на гладкую фугу кромки делянок плотно прифуговывают по всей длине без просветов. Фуговка кромок двух делянок производится одновременно.

После проверки качества прифуговки кромки помечаются одной карандашной линией, две другие — двумя и т. д. Проверку плотности прифуговки осуществляют накладыванием делянок кромками одну на другую. Неровности по фуге хорошо просматриваются с неосвещенной стороны; если имеются просветы, их устраняют дальнейшим прифуговыванием. Соседние делянки подбирают так, чтобы направление годичных колец на их торцах было противоположным.

После подбора делянок их кромки намазывают по всей длине клеем и сжимают.

Приспособления и оборудование, применяемые для сжатия при склеивании, весьма разнообразны.

Для склеивания небольших щитов, состоящих из трех-четырех делянок, применяют обычные струбцины, сила давления их в момент зажатия равна

5,0—5,8 кН.

Для склеивания по толщине широких заготовок или деталей применяют хомутовые струбцины; винтовые струбцины и наймы применяют для склеивания брусков в щиты.

Не следует применять приспособления с клиновыми зажимами, так как при этом не обеспечивается равномерное сжатие заготовок.

При наличии компрессорной установки можно применять пневматическую струбцину с упругой камерой, которая состоит из поддона с двумя продольными бортами и упругого шланга. Бруски с намазанными клеем кромками укладываются вдоль одного из бортов, к последнему бруску кладут прижимной брусок, а между ним и вторым бортом — упругий шланг (камеру), в которую впускается сжатый воздух. Камера под воздействием воздуха расширяется и сжимает склеиваемый материал.

При тщательном выполнении работ по прифуговыванию делянок, хорошем качестве клея и правильном склеивании сплачиваие на гладкую фугу является прочным.

При сплачивании на гладкую фугу в качестве дополнительного крепления можно применять вставные и плоские шипы. При этом диаметр круглых шипов не более половины толщины делянок, длина — в 2—4 раза больше толщины, расстояние между шипами — 100—150 мм.

Толщина плоского шипа — Уз толщины делянки, длина — двойная толщина делянки, а ширина — в 1—2 раза больше толщины.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите и покажите основные элементы деревянной детали.

2. Что называют шипом и проушиной, покажите их на плакате или образце.

3.  Назовите основные виды шиповых соединений с примерами.

4. Опишите последовательность разметки и выработки шипов и проушин.

5. Расскажите об  особенностях соединения деталей гвоздями.

6.  Расскажите об  особенностях соединения деталей шурупами.

7.  Расскажите об  особенностях соединения деталей нагелями.

8. Как производиться расклинивание шипов?

9. Назовите основные виды клеёв.

10. Какова последовательность при склеивании деталей из древесины?

11 Что такое сплачивание деталей?

Задания

- Определите виды предложенных шиповых соединений.

- Разметить шип и проушину.

- Изучить клей применяемый в учебных мастерских.