## Slide 1: Сборка резиновой обуви

## Slide 2
Материалы для производства резиновой обуви
Функциональное назначение резиновой обуви обуславливает ее отличительные особенности: она должна иметь полную герметичность конструкции и повышенную износостойкость. Достигается это подбором материалов и технологии производства.
К материалам относятся:

## Slide 3
резиновые смеси – их получают из натурального и синтетического каучука с добавлением наполнителей, вулканизаторов, красителей, мягчителей. Применяется для облицовки изделия, получения каркасных деталей и промазывания внутренних и промежуточных текстильных деталей;
текстильные материалы – используют хлопчатобумажные ткани (бумазею, саржу), шерстяные и полушерстяные (сукно, габардин), трикотажные полотна (футерный), нетканые материалы, натуральный и искусственный мех;

## Slide 4
резино-текстильные смеси – представляют собой отходы резино-текстильного полуфабриката. Применяются для обкладки текстильных деталей;
лаки – масляные (льняные) и каучуки;
резиновый клей – представляет собой раствор каучука в органических растворителях. Применяется для промазывания и склеивания деталей обуви;
ПВХ используют для производства обуви литьем под давлением или формованием;
микропористый полиуретан – для производства обуви методом жидкого формования.

## Slide 5
Конструкция и детали обуви
По конструкции обувь делится: для ношения непосредственно на ноге, поверх другой обуви (калоши).
Виды резиновой обуви определяются формой и количеством деталей.
Детали делятся на: наружные – резиновая облицовка (подошва, перед, бордюр, каблук), текстильные детали; внутренние – подкладка, задник, цветная стелька; промежуточные – межподкладка, черная стелька.

## Slide 6
Производство резиновой обуви
Существует несколько способов производства. К ним относят: клеевой метод, штампование, формование, литье под давлением, жидкое формование и метод литья из пластизоля поливинилхлоридного.
Клеевой метод самый распространенный способ. Им изготавливают сапоги, галоши, ботинки. Сущность метода заключается в скреплении клеем отдельных деталей между собой. Включает следующие операции:

## Slide 7
  изготовление деталей. Наружные детали вырабатывают из сырой листованной резиновой смеси, причем ее состав зависит от вырабатываемой детали. Передовая резина содержит больше мягчителей и меньше наполнителей, что придает ей большую растяжимость и эластичность.
  Подошвенная резина содержит меньше мягчителей и больше наполнителей, что придает ей твердость и жесткость. Внутренние и промежуточные детали выкраиваются из тканей трикотажа (подкладка, толстый задник, черная и цветная стельки), из плотного (усилитель по носку и заднику) и из прорезиненного нетканого материала (тонкий задник и носок);
  сборка обуви. Сначала на колодке склеивают внутренние детали, затем промежуточные наружные между собой. Собранные детали проклеивают клеем и обтягивают каркас из внутренних деталей. В местах стыка деталей проводят прокатку для увеличения прочности их соединения;

## Slide 8
  лакирование – производят ручным, механическим и электростатическим способами. При ручном и механическом способе обувь погружают в жидкий лак. При электростатическом способе лак наносят распылением под действием электрического тока, что обеспечивают более равномерную толщину лаковой пленки и исключает появление подтеков лака;
  вулканизация – обработка паром при 200 °С и при повышенном давлении. При этом происходит образование плотного и окончательного скрепления деталей.
Достоинства: легкая, гибкая, износостойкая обувь, имеет красивый внешний вид. Отличительными признаками является разная толщина деталей и видимость соединения деталей.

## Slide 9
Штампование применяется для производства мужских и мальчиковых галош. В отличие от клеевого способа обувь изготавливают на металлическом сердечнике, на след колодки кладут заготовку резиновой смеси, представляющей собой толстый шнур диаметром 3 см. Под действием пуансона резиновая смесь растекается, заполняя зазоры между колодкой и пресс-формой. Затем производится лакирование и вулканизация.
Достоинства: высокая износостойкость (благодаря монолитности и высокой толщине), прочность крепления облицовки с тканью.

## Slide 10
Недостатки: повышенная жесткость и таким образом толщина облицовки (из-за применения одной рецептуры для подошвенной резины и резины для переда).
Внешние отличительные признаки: плоская форма подошвы и наличие швов от пресс-формы).

## Slide 11
Формованием изготавливают резино-текстильную и цельную резиновую обувь (сапоги и безподкладочные галоши).
Этот метод наиболее перспективный, так как формование резиновой облицовки и вулканизация происходят одновременно. Формование осуществляют двумя способами:

## Slide 12
на жестких сердечниках. Прорезиненную текстильную подкладку в виде чулка надевают на металлический сердечник и помещают в пресс-форму.
Затем на подкладку накладывают резиновые детали. В пресс-форму под действием высокой температуры и давления происходит формование и вулканизация.
Готовые изделия подергают отделке: срезают излишки по краю деталей, удаляют заусенцы и выпрессовки. Недостатки: невысокая прочность связи облицовочной резины с подкладкой;

## Slide 13
  на сердечниках с эластичной камерой. Эластичная камера имеет форму и размеры сапога и состоит из резиновой заготовки. Сапоги собирают их трикотажного чулка со стелькой и четырех резиновых деталей: подошвы, каблука, голенища, переда. На эластичную камеру надевают трикотажный чулок, которым обкладывают остальные детали;
Достоинства формования: высокая износостойкость.
Недостатки: невысокая гибкость и эластичность.
Обувь метода формования не лакируют, так как после вулканизации резина теряет способность адгезии к лаковой пленке.

## Slide 14
Литьем под давлением изготавливают резино-текстильную обувь и обувь из ПВХ. Сущность метода аналогична производству кожаной обуви методом литья под давлением.
Жидким формованием изготавливают сапоги из микропористого полиуретана с верхом из текстильных материалов и кожи.
Заготовку надевают на сердечник, зазор между сердечником и заготовкой заполняют полиуретаном и формуют.
Достоинства: высокие теплозащитные свойства, легкость, масло- и бензостойкость.

## Slide 15
Метод литья из пластизоля поливинилхлоридного заключается в том, что в металлические формы заливают композиции на основе ПВХ и помещают из в нагревательные печи.
При определенной температуре на стенках формы откладывается гель из пластизоля. При этом толщина слоя зависит от температуры.
После охлаждения оболочку соединяют с внутренними деталями и подошвой. Этим методом изготавливают сапоги и ботинки разнообразных фасонов.

## Slide 16
Классификация и ассортимент резиновой обуви
Резиновую обувь классифицируют по следующим признакам:
По назначению: бытовая, спортивная, производственно-техническая.
По видам: галоши, сапоги, сапожки, ботинки, ботики, туфли и сандалии.
По половозрастному назначения: мужские, женские, мальчиковая, школьная, детская, молодецкая.

## Slide 17
По материалам верха: цельнорезиновая, резинотекстильная, с верхом из пластмассы.
По способу производства: 6 способов.
По способу отделки: лакированная и нелакированная.

## Slide 18
Бытовая резиновая обувь. По методу изготовления галоши бывают клееные, штампованные, формованные. По высоте задника обыкновенные, полувысокие и высокие.
Ботинки по конструкции напоминают кожаные ботинки. Закрепляются пряжками, застежками-молниями, шнурками; высота 10 см для детской и 18 см для мужской.
Сапожки и полусапожки – вырабатывают цельнорезиновые и комбинированные с застежкой-молнией, шнуровкой и кроя мокасин. Цельнорезиновые сапожки могут иметь по верху голенища бордюр, а сапожки из ПВХ – имитацию бордюра.
Сапоги – в отличие от сапожек бывают только черного цвета, на низком каблуке, не лакированные. Туфли – выпускаются кроя «конверт», лодочка, мокасин, пантолеты, пляжные.

## Slide 19
Спортивная резиновая обувь. По назначению делится на обувь для активного отдыха (по внешнему виду напоминает кожаные туфли. Вырабатывают литьевым методом).
Теннисные – выпускают с текстильным верхом, конструкция на шнурках, со специальным рифлением подошвы в форме елочки, без утолщения подошвы в каблучной части.
Футбольные – подошва с шипами. Волейбольные – имеют усилители в пучковой и перебменной частях, высокий задник, утолщение подошвы в каблучной части. Кроссовые туфли – резиновый носок и обсоюзка, высокий задник. Гимнастические – резинка на подъеме.
Туфли купальные цельнорезиновые. Сандалии купальные для бассейна – на ноге удерживаются двумя резиновыми ремешками. Полуботинки для спортивной ходьбы. Ботинки – для активного отдыха, футбольные, туристские, баскетбольные.

## Slide 20
Производственно-техническая обувь. К ней предъявляются требования водонепроницаемости, устойчивость к действию кислот, щелочей, электрического тока. К ней относятся: сапоги рабочие, галоши, боты, гидроботы.
Нумерация резиновой обуви
Обувь, надетую на ногу, номеруют в метрической системе, аналогично кожаной. А надеваемую поверх другой обуви – в условной.
Условная нумерация характеризует длину стельки. Например: женские галоши имеют нумерацию от 0 до 10. При этом 0 соответствует длине стельки в 226 мм, а смежные нумерации различаются на 7 мм.

## Slide 21
Оценка качества резиновой обуви
Показатели качества делятся на: обязательные для всех видов обуви (соответствие конструкции обуви требованиям технической документации, толщина резины в отдельных деталях, художественно-эстетические показатели, физико-механические); обязательные для отдельных видов резиновой обуви (водонепроницаемость, кислото- и щелочеустойчивость, коэффициент морозо-, масло- и бензостойкости, электрофизические свойства).

## Slide 22
При внешнем осмотре проверяют соответствие деталей в паре по толщине, форме, размеру, цвету, наличие дефектов.
При лабораторных испытаниях проверяют физико-механические показатели и толщину. Толщину клеевой обуви определят после отделения резиновых деталей от текстильных; остальной обуви – вместе с текстильными.

## Slide 23
К физико-механическим показателям относятся: предел прочности при растяжении и удлинении (нормируется для подошвенной и передовой резины); качество лаковой пленки, эластичность и прочность лаковой пленки определяют растягиванием резины на 20%; водопроницаемость – погружением обуви в воду.
Пороки резиновой обуви делятся на 3 группы:

## Slide 24
  ухудшающие эксплуатационные свойства обуви: механические повреждения, отслоения облицовочных деталей. В этой группе не допускаются пороки;
  пороки, ухудшающие внешний вид: несоответствие цвета подкладки и верха обуви, пятна. Допускаются в пределах установленных норм стандарта;
  отклонение по размерам: расхождение деталей в паре по высоте и ширине.

## Slide 25
Сорт обуви – по худшей полупаре. Сапоги резиновые формованные и спортивная обувь резиновая и резинотекстильная на сорта не делятся.
Остальная обувь делится на 2 сорта. В сапогах формовых, спортивной обуви на каждой полупаре должно быть не более 3 отклонений.
В остальной обуви – для 1 сорта не более 2 отклонений, для 2 сорта не более 3. В клееных галошах в каждом сорте должно быть не более 3 отклонений.

## Slide 26
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение резиновой обуви
Маркировка обуви в геленочной части подошвы или на каблуке каждой полупары. Маркировка содержит следующие реквизиты: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, дату изготовления, артикул, размер, полноту. Сорт обуви обозначают несмываемой краской на подошве или на стельке.
Упаковывают в бумагу попарно а в транспортную тару из картона, короба.
Условия хранения: 5…15 °С, относительная влажность воздуха 50 – 70%.