## Slide 1: ПОДГОТОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
1. Влажность поверхнос­тей, подлежащих облицовке, не должна превышать 8 %.
2. Гори­зонтальность и вертикальность поверхности не должны иметь от­клонений от вертикали более 10 мм. 3.Неровности основа­ния, определяемые двухметровой рейкой, не должны превышать 10 мм.

## Slide 2
Способ подготовки поверхности зависит от основания и мате­риала, на который будет уложено облицовочное покрытие.

## Slide 3
.
Бетонные поверхности тщательно проверяют
Отклоне­ния больше 10 мм, устраняют выравнивающим слоем цементного раствора без последующего заглаживания и затирки.
Отклонения более 15 мм устраняют выравнивающим слоем цементного раствора, нанесен­ным по надежно закрепленной стальной сетке.

## Slide 4
4. Выпуклости 10 мм срубают. Маслянистые пятна удаляют 3 %-м раствором соляной кислоты или 5 %-м раствором кальцинированной соды или вырубают.
5. На гладкую поверхность наносят насечки — неглубокие борозды.
Пыль с поверхности насечки уда­ляют кистями, смоченными в воде. Поверхность грунтуют.

## Slide 5
Кирпичные поверхности, выложенные впустошовку (швы на глубине до 15 мм не заполнены раствором), выверяют. Пыль удаляют сжатым воздухом или щетками, смоченными в воде. На кирпичных поверхностях, выложенных вподрезку (швы за­полнены раствором), швы насекают пнев­матическим молотком или ручными инструментами. Поверхности перед укладкой плитки предварительно оштукатуривают не затирая

## Slide 6
Непрочные участки штукатурки выявляют легким по­стукиванием молотка. Обнаруженные дефектные места отбивают, а поврежденные участки заделывают раствором.

## Slide 7
Деревянные поверхности пропитывают антисептиком и фунгицидами

## Slide 8
Затем на деревянные поверхности крепят сетку или дранку и оштукатуривают .

## Slide 9: Оштукатуривание деревянных стен

## Slide 10
Но можно прикрутить гипсокартонные листы бескаркасным способом или на каркасе металлическом (профили) и деревянном (бруски) и затем наклеить плитку.

## Slide 11
Крупнопанельные стены и перегородки заводского изготовления имеют гладкую и ровную поверхность. Их облицовывают плиткой, уложенной на мастике предварительно прогрунтовав бетон – контактом и грунтовкой глубокого проникновения.

## Slide 12: ПРОВЕШИВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Первая операция при выполнении работ по облицовке верти­кальных стен — это проверка стен, т.е. выявление отклонений плоскостей стен от вертикали и горизонтали. Метод проверки плос­костей называют провешиванием.
Провешивание обязательно для того чтобы основание было ровным, чтобы не было толстого слоя клея при укладке плитки.

## Slide 13
После провешивания устанавливают маяки

## Slide 14
Затем оштукатуривают по маякам