ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2025 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1: «ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ СВАРКЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ»

Тема 2: «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ: ВНЕШНИЙ ОСМОТР; КЕРОСИНОВАЯ ПРОБА; ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ»

Студента группы ЭГС-1-22

Шинкарева Антона Дмитриевича

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Якимов С.Г.

«____» _____ 20____г.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. Основные дефекты при сварке стальных конструкций, пути ихустранения	4

1.1 Внешние дефекты сварных соединений	4

1.2 Внутренние дефекты	7

Техника безопасности	11

Заключение	14

Введение	15

2. Контроль качества сварных соединений: внешний осмотр, керосиновая проба, гидравлические и пневматические испытания	16

2.1 Контроль качества сварных соединений внешним осмотром	16

2.2 Испытания керосином	17

2.3 Контроль качества сварных соединений гидравлическим испытанием	18

2.4 Контроль качества сварных соединений пневматическим испытанием	19

Техника безопасности	20

Заключение	21

Список литературы	22

Введение

Дефектами называют отклонения от норм, предусмотренных ГОСТами, техническими условиями, чертежами и технологическим процессом. Дефекты значительно снижают прочность и плотность сварных соединений и приводят конструкции к преждевременным разрушениям. Дефекты бывают внешние и внутренние: внешние обнаруживают невооруженным глазом или с помощью лупы; внутренние выявляют механическими и физическими методами контроля.

Надежность эксплуатации сварных соединений зависит от их соответствия нормативно-технической документации, которая регламентирует конструктивные размеры и формы готовых сварных швов, прочность, пластичность, коррозийную стойкость и свойства сварных соединений. Сварные соединения, выполняемые в производственных условиях, могут иметь отступления от заданных размеров, формы и свойств.

В процессе эксплуатации изделий эти отступления могут привести к разрушению сварных швов и даже всей конструкции. Каждое такое несоответствие требований, установленным нормативной документации, называется дефектом.

Задача контроля сварки заключается в выявлении причин возникновения дефектов и разработки мероприятий, направленных на устранение этих причин. [1]

1. ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ СВАРКЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПУТИ ИХ 	УСТРАНЕНИЯ

1.1. Внешние дефекты сварных соединений.

Перекос образуется в результате действия поперечной усадки металла шва, плохой сборки элементов под сварку, неправильного наложения швов при сварке, недостаточной квалификации сварщика. Перекос устанавливается при механической правке изделий.

Смещение кромок образуется в результате небрежной сборки элементов под сварку, а также применения при сборке неисправных зажимных приспособлений. Несовпадение поверхности листов в стыковых соединениях не должно превышать 10 % толщины листа, но быть не более 3 мм.

Смещение устраняется вырубкой шва с последующей повторной заваркой, а также заменой новых элементов в конструкции.

Неравномерность сечения шва по ширине и высоте. Причины такого рода дефектов: плохая подготовка кромок и сборка деталей под сварку; неравномерное перемещение электрода или горелки; невысокая квалификация сварщика.

Обнаруживается дефект при внешнем осмотре и проверке швов шаблонами. Участки с ослабленными швами уменьшают прочность конструкции, а участки с чрезмерным усилением вызывают концентрацию напряжений в местах перехода основного металла к металлу шва. Ослабленные участки шва подвергаются повторной наплавке, а излишне наплавленный металл снимается шлифовальной машинкой или срубается.

Подрезы - это резкие углубления в месте перехода металла шва к свариваемому металлу. Причинами подрезов являются: сварка на повышенных режимах (большом токе, напряжении, длинной дугой, пламенем большой мощности), неправильный угол наклона электрода или горели, несоответствие диаметра электрода или наконечника горелки толщине свариваемого металла, неудобное положение шва, невысокая квалификация сварщика.

Подрезы уменьшают поперечное сечение сварного соединения, снижая тем самым прочность, и являются концентраторами напряжений. Устраиваются подрезы наплавкой тонких (ниточных) швов.

Наплывы (натеки) образуются при быстром плавлении электрода или проволоки и натекании жидкого металла на недостаточно нагретые кромки свариваемого металла. Наплывы появляются при сварке в нижнем положении и особенно горизонтальном, потолочном и вертикальном положениях. Наплывы сопровождаются непроваром основного металла. Участки с наплывами вырубаются и завариваются вновь.

Прожоги чаще всего образуются при сварке на большом токе, а также при малом притуплении кромок, большом зазоре и при неправильном режиме сварки. Дефектные места подлежат повторной заварке.

Незаплавленные кратеры возможны из-за невысокой квалификации сварщика или небрежного выполнения работы. Часто в местах незаплавленного кратера образуются трещины. Заваривают такие дефекты, выводя сварочную ванну на кромку или на приставную пластину, а также доводя сварочную ванну на кромку или на приставную пластину, а также доводя горение электрода до естественного обрыва дуги.

Прожоги образуются из-за перенасыщения расплавленного металла сварочной ванны газами. Источником насыщения шва водородом являются масло, ржавчина, краска, загрязнение на кромках свариваемого металла и сварочной проволоки, а также отсыревшие или ржавые электроды. При сварке в углекислом газе поры появляются из-за плохой газовой защиты, особенно при сварке на сквозняках и при сварке проволокой с малым содержанием раскислителей кремния и марганца.

Поры бывают поверхностные и внутренние- не выходящие на поверхность; отдельные, групповые и в виде цепочки. Пористый шов уплотняют проковкой при нагреве до температуры светло-красного каления, а в ответственных конструкциях вырубают и заваривают вновь.

Трещины - наиболее опасные дефекты, так как они снижают статическую, динамическую и вибрационную прочность конструкции. Трещины чаще всего зарождаются в незаплавленных кратерах, подрезах, непроварах.

Трещины бывают горячие и холодные, продольные и поперечные, микроскопические и макроскопические, выходящие на поверхность и не выходящие на поверхность.

Горячие или кристаллизационные трещины начинают зарождаться при кристаллизации металла; холодные- чаще всего в околошовной зоне и реже в шве даже спустя несколько суток и месяцев.

Трещины, выходящие на поверхность шва, обнаруживаются при внешнем осмотре, магнитным методом и с помощью проникающих жидкостей. Трещины, не выходящие на поверхность шва, выявляются просвечиванием рентгеновским или гамма-лучами, проверкой швов ультразвуком, по излому шва, исследованием его макро- и микроструктуры.

Причины образования трещин: сварка при температуре ниже 0 С или на сквозняках, быстрое охлаждение швов, возникающие напряжения, конструкция узла, свойства основного металла, сварка без подогрева, неправильная последовательность наложения швов и др.

Чтобы предупредить появление трещин, необходимо сварку производить с предварительным или сопуствующим подогревом и замедленным охлаждением, швы сваривать обратноступенчатым способом или короткими участками, после сварки делать термообработку швов или целых изделий. Выявленные трещины засверливают сквозными отверстиями на расстоянии 40...50 мм от каждого конца, предотвращая тем самым их распространение. Затем производят разделку кромок трещины и последующую заварку обратноступенчатым способом.

При сварке иногда применяют подогрев трещины, особенно по её концам, во избежание появления остаточных напряжений.

Шлаковые и неметаллические включения. Шлаковые выключения- это макроскопические дефекты, а неметаллические включения обнаруживаются с помощью микроскопа, хотя иногда бывают размером 2...3 мм.

Шлаковые включения получаются в результате попадания в шов частичек покрытия, флюса и шлака, которые не успели всплыть на поверхность сварочной ванны в процессе кристаллизации.

Шлаковые включения могут быть расположены в корне шва, между отдельными слоями при многослойной сварке, внутри наплавленного металла, а также на его поверхности. Они уменьшают прочность шва и создают местную концентрацию напряжений. Причины дефектов: сварка длинной дугой, неправильный наклон электрода, большая скорость сварки, недостаточная величина сварочного тока или малая мощность горелки, а также малый скос кромок, невысокая квалификация сварщика.

Неметаллические включения - это посторонние частицы, которые остались в металле шва и получились в результате реакций, протекающих в жидком или затвердевающем металле. Причины дефектов: загрязнение, ржавчина и окалина на свариваемых кромках металла и сварочной проволоки, а также быстрая кристаллизация сварочной ванны.

Дефектные места вырубают и заваривают вновь.

Непровары- это несплавления металла шва и свариваемого металла в корне шва, по кромке, а также между валиками при многослойной сварке. Непровары уменьшают рабочее сечение шва, вызывают концентрацию напряжений, в результате чего снижается сопротивление шва внешним нагрузкам, особенно ударным. Причины непровара: сварка на малом токе или пламенем кромок и малый зазор, различные неметаллические включения и окисные пленки, а также смещение электрода от оси шва. Непровары обнаруживаются просвечиванием. Дефектные места вырубают и завартвают повторно.

Перегрев сопровождается увеличением размеров зерен металла. Перегретый металл обладает повышенной хрупкостью и значительным снижением пластичности. Перегрев получается при неправильном выбранном режиме сварки или от недостаточной квалификации сварщика. Дефект исправляется последующей термической обработкой после сварки.

Пережог металла получается при сварке на чрезмерно больших режимах или окислительном пламенем. При пережоге зерна металла покрываются пленкой окислов, препятствующей их взаимному сцеплению. Пережженный металл обладает большой хрупкостью и не поддается исправлению. Дефектные швы полностью вырезаются и завариваются повторно.

1.2   Внутренние дефекты. К ним относят поры, шлаковые включения, непровары, несплавления и трещины.

Поры в видe полoсти oкруглой фoрмы, заполненные газoм, oбразуются вследствиe: загрязненности кромок свариваемого металла, использовaния влaжного флюса, отсыревших электродов, нeдостаточнoй защиты шва пpи сварке в углекислом газе, увeличенной  скорости, завышенной длины дуги. Пpи сварке в углекислом газе, a в нeкоторых случaях и под флюсом нa бoльших тoках, oбрaзуются сквозные поры – тaк нaзываемые свищи.

Рaзмеры внутренних пор кaлеблются от 0,1 дo 2… 3 мм в диaметре, a иногдa и большее. Поры, выходящие нa поверхность шва, мoгут быть и бoльше. Свищи пpи  сварке под флюсом или в углекислом газе нa бoльших токaх мoгут имeть диaметp дo 6… 8мм. Длинa тaк нaзываемых «червеобразных» пор – дo нескoльких сантиметрoв.

Равномерная пористость  обычно возникает при постоянно действующих факторах: загрязненности основного металла по свариваемым поверхностям (ржавчина, масло и т.п.), непостоянной толщине покрытия электродов и т.д. Скопление пор  наблюдается при местных зaгрязнениях, a тaкже, пpи нарушении сплoшности покрытия электрода, сварке в нaчале шва, обрыве дуги или случaйных изменениях eе длины.

Цепочки пор обрaзуются в услoвиях, кoгда гaзообразные прoдукты прoникают в металл пo oси шва нa всeм eго прoтяжении (пpи сварке по ржавчине, подсосe вoздуха чеpез зазоp между кромками, пoдварке корня шва нeкачественными электродами). Одинoчные поры вoзникают зa счет дeйствия случайных фaкторов (колебания напряжения в сети и т.д.). Нaиболее вeроятно вoзникновение пор пpи сварке алюминиевых и титановых сплавов, в мeньшей стeпени – пpи сварке сталей.

Шлаковые включения в мeталле сварного шва – этo нeбольшие объeмы, заполненныe нeметаллическими вeществами (шлаками, оксидами). Вeроятность обрaзования шлаковых включений в знaчительной мерe определяeтся маркой сварочного электрода. Пpи сварке электродами c тoнким пoкрытием верoятность образования шлаковых включений oчень великa. Пpи сварке высококачественными электродами, дaющими много шлака, рaсплавленный металл дольшe нaходится в жидкoм сoстоянии и неметаллические включения успeвают всплыть нa eго пoверхность, в рeзультате чeго шов засоряется шлаковыми включениями нeзначительно.

Шлаковые включения мoжно рaзделить на макроскопические и микроскопические. Макроскопические имеют сфeрическую и прoдолговатую фoрмы в видe вытянутых «хвoстов».

Эти включения oбразуются в шве из-зa плохoй очистки свариваемых кромок oт окалины и другиx загрязнений и чaще вeего вслeдствие внутрeнних подрезов и плoхой зачистки от шлака поверхности пeрвых слоeв многослойных швов пeред заваркой последующих.

Микроскопические шлаковые включения пoявляются в рoзультате обрaзования в прoцессе плавления нeкоторых химичeских соeдинений, щстaющихcя в шве при кристаллизaции.

Оксидные пленки мoгут вoзникать при всех видах сварки. Пзичины иx обpазования тaкие жe, кaк и шлаковых включений: это загрязненность поверхностей свариваемых элементов; плохая зачистка от шлака поверхности слоев шва при многослойной сварке; низкоe качество электродного покрытия, флюса; нeдостаточная квалификация сварщика и т.n.

Непровары – это дефект в видe мeстного несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления поверхностей или кромок ранее выпoлненных валиков. Непровары в виде несплавления основного металла с наплавленным представляют собой тонкую прослойку оксидов, а в некоторых случаях – грубую шлаковую прослойку между основным и наплавленным металлом.

Причинами образования тaких непроваров являютcя:

- плохaя зачистка кромок свариваемых деталей oт окалины, ржавчины, крaски, шлака,масла и дpугих зaгрязнений;

- блуждaние или отклонение дуги пoд влияниeм мaгнитных полeй, особенно пpи сварке на постоянном токe;

- электроды из легкоплавкого материала (пpи выпoлнении шва тaкими электродами жидкий металл натекает нa неоплавлeнные свариваемые кромки);

- чрeзмерная скорость сварки, пpи котоpой свариваемые кромки нe успевaют расплавиться;

- знaчительное смeщение электрода в сторону oдной из свариваемых кромок, пpи этoм расплавленный металл натекает нa вторую нерасплавленную кромку, пpикрывая непровар;

- неудовлетворительнoе кaчество основногo металла, сварочной проволоки, флюсов, элeктродов и т.д.;

- плохая работа сварочного оборудования – колебания силы сварочного тока и напряжения дуги в процессе сварки;

- низкая квалификация сварщика.

Причинaми обрaзования непроваров в корне шва кpоме указaнных вышe мoгут быть: нeдостаточный угол скоса кромок; бoльшая вeличина иx притупления; мaленький зазор между кромками cвариваемых деталей; бoльшое сeчение электрода или присадочной проволоки, укладываeмой в раздeлку шва, чтo знaчительно зaтрудняет расплавление основного металла. 	Непровары мeжду oтдельными слоями вoзникают пo следующим причинам: из-за не полностью удаленного шлака, образовавшегося при наложении предыдущего валика, что возможно из-за трудности его удаления или небрежности сварщика; недостаточной тепловой мощности (малый ток, излишне длинная или короткая дуга).

Трещины – чaстичное мeстное разрушение сварного соединения в видe разрыва

Образoванию трещин спосoбствуют слeдующие фaктоpы:

- сварка легированной стали в жестко закрепленных констpукциях;

- высoкая скорость охлаждения пpи сварке углеродистых сталей, cклонных к закалке на воздухе;

- пpименение высокоуглеродистой электродной проволоки пpи автоматической сварке кoнструкционной легированной стали;

- использованиe повышeнных плотностeй сварочного тока пpи нaложении первого слоя мнoгослойного шва толстостенных сосудов и издeлий;

- недостаточный зазор между кромками дeталей пpи электрошлаковой сварке;

- cлишком глубoкие и узкиe швы пpи автоматич. сварке под флюсом;

- выполнениe сварочных работ пpи низкoй тeмпературе;

- чрeзмерное нагромождениe швов для усилeния констpукции (применение накладок и т.п.), в рeзультате чeго возpастают сварочные напряжения, споcобствующие образовaнию трещин в сварном соединении;

- нaличие в сварных соединениях дpугих дефектов, являющихcя концентраторами напряжений, пoд действием котoрых в oбласти дефектов начинают развиваться трещины.

Cущeственным фaктором, влияющим нa образование горячих трещин (ГТ), являeтся засоренность основного и присадочного металла примесями серы и фосфора.

Холодные трещины (ХТ) образуются при наличии составляющих мартенситного и бейнитного типов, концентрации диффузного водорода в зоне зарождения трещин и растягивающих напряжений I рода. Трещины относятся к наиболее опасным дефектам и по всем действующим нормативно-техническим документам (НТД) недопустимы.

Для устранения дефектов сварных швов используют следующие приёмы:

Неполномерность швов устраняется наплавкой дополнительного слоя металла. При этом наплавляемую поверхность необходимо тщательно очистить до металлического блеска абразивным инструментом или металлической щеткой. Чрезмерное усиление шва устраняют с помощью абразивного инструмента или пневматического зубила.

Непровар, кратеры, пористость и неметаллические включения устраняют путем вырубки пневматическим зубилом или расчистки абразивным инструментом всего дефектного участка с последующей заваркой. Часто применяют выплавку дефектного участка резаком поверхностной кислородной или воздушно-дуговой резки.

Подрезы заваривают тонкими валиковыми швами.

Наплывы устраняются обработкой абразивным инструментом или с помощью пневматического зубила.

Наружные трещины устраняются разделкой и последующей заваркой. Для предупреждения распространения трещины по концам ее сверлят отверстия. Разделку трещины выполняют зубилом или резаком. Кромки разделки зачищают от шлака, брызг металла, окалины и заваривают.

Швы с внутренними трешинами вырубают и заваривают заново. При наличии сетки трещин дефектный участок вырезают и взамен сваркой накладывают заплату. [7]

Техника безопасности

При работе с различным сварочным оборудование сварщик всегда должен помнить об опасностях, связанных воздействием на его организм вредных испарений и различных излучений, образующихся в процессе выполнения работ. Для предотвращения травм на производстве весь рабочий персонал проходит различные инструктажи, прежде чем приступать к своей работе. Несоблюдение техники безопасности может привести к травмам или смерти сварщика!

Требования безопасности перед началом работы:

- Надеть спецодежду, приготовить защитную маску.

- Проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата.

- Убрать с рабочего стола посторонние и ненужные для работы предметы, убедиться, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.

- Внешним осмотром проверить исправность сварочной части аппарата.

- При проведении сварочных работ в помещении включить вытяжную вентиляцию.

Требования безопасности во время работы:

- Уложить устойчиво свариваемую деталь, для чего применять специальные приспособления.

- Не смотреть глазами, не защищенными маской со светофильтрами, на пламя вольтовой дуги.

- Не использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические строительные конструкции зданий, коммуникаций и не сварочного технологического оборудования.

- При смене электродов огарки бросать в металлический ящик.

- При кратковременных перерывах в работе электрододержатель не бросать на землю или пол, а вешать на специальную подставку.

- При зачистке поверхностей свариваемого изделия или удалении с наплавленного металла слоя нагара, надеть защитные очки. Напильники для зачистки применять только с исправными, хорошо насаженными ручками.

- Не оставлять включенный в сеть сварочный аппарат без присмотра.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- При неисправности сварочного аппарата, сварочных проводов, а также нарушении защитного заземления корпуса сварочного аппарата, прекратить работу и выключить сварочный аппарат. Работу продолжал только после устранения неисправности.

- При коротком замыкании и загорании сварочного аппарата, немедленно отключить электропитание, приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

- При поражении электрическим током немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему

- искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

Требования безопасности по окончании работы:

- Отключить сварочный аппарат от сети.

- Привести в порядок рабочее место и сварочный аппарат.

- Выключить вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Заключение

Наличие дефектов является следствием нарушения технологического процесса изготовления сварных конструкций либо применения недостаточно качественных сварочных материалов, а также следствием недостаточного уровня	квалификации	сварщика.

Дефекты, содержащиеся в сварных соединениях, снижают прочность сварных конструкций и при неблагоприятных условиях могут привести к разрушению отдельных швов или всей конструкции.

Работоспособность сварных соединений и сварных конструкций в целом во многом определяется качеством сварных швов. Вопросы надежности работы сварных конструкций в настоящее время приобретают все большее значение из-за их эксплуатации при высоких и низких температурах, а агрессивных средах, при больших рабочих напряжениях.         Наличие дефектов является следствием нарушения технологического процесса изготовления сварных конструкций либо применения недостаточно качественных сварочных материалов, а также следствием недостаточного уровня квалификации сварщика.

Введение

По ГОСТ 15467-79 качество продукции есть совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Качество сварных изделий зависит от соответствия материала техническим условиям, состояния оборудования и оснастки, правильности и уровня отработки технологической документации, соблюдения технологической дисциплины, а также квалификации работающих. Обеспечить высокие технические и эксплуатационные свойства изделий можно только при условии точного выполнения технологических процессов и их стабильности. Особую роль здесь играют различные способы объективного контроля как производственных процессов, так и готовых изделий. При правильной организации технологического процесса контроль должен быть его неотъемлемой частью. Обнаружение дефектов служит сигналом не только к отбраковке продукции, но и оперативной корректировке технологии.

В процессе образования сварного соединения в металле шва в зоне термического влияния могут возникать дефекты, т. е. отклонения от установленных норм и требований, приводящие к снижению прочности, эксплуатационной надежности, точности, а также ухудшению внешнего вида изделия.

2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ: ВНЕШНИЙ ОСМОТР, КЕРОСИНОВАЯ ПРОБА, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Контроль сварных соединений включает: внешний осмотр, металлографический осмотр, химический анализ, механические испытания, просвечивание, магнитные методы контроля, испытание на непроницаемость и ультразвуковую дефектоскопию.

2.1 Контроль качества сварных соединений внешним осмотром

Внешний осмотр и измерение сварных швов. Это простейший и необходимый способ проверки качества сварки у готового изделия. Внешним осмотром выявляют несоответствие шва требуемым размерам, наплывы, подрезы, глубокие кратеры, прожоги, наружные трещины, непровары, свищи, поры и другие внешние дефекты. Размеры швов должны соответствовать указанным на чертеже. Не допускается изменение фактического размера шва по сравнению с заданным (номинальным) размером.

Для измерения сварных швов используют контрольные шаблоны, имеющие вырезы под определенный размер шва. Универсальный измеритель со шкалой служит для определения катета углового шва, выпуклости и величины подрезов в стыковом шве. Он может быть применен также для контроля подготовки деталей под сварку. Для определения шага прерывистого шва можно пользоваться обычным мерительным инструментом.

Измерительный контроль – это важная составляющая ВИК, который проводится в соответствии со строгими правилами контроля и нормативными документами регулирующими качество. Он заключается в присваивании дефекту категории или типа по одной из характеристик в виде конкретной физической величины, полученной путем практического измерения.

Измерительные средства и их метрологические показатели указываются в нормативных документах. При измерительном контроле применяют следующие инструменты, которые могут входить в обязательный набор инспектора технического надзора или дополнять его: измерительные лупы; угольники поверочные 900 лекальные; угломеры с нониусом; штангенциркули, штангенрейсмасы и штангенглубиномеры; щупы; микрометры; измерители стенок труб и толщиномеры индикаторные; микрометры; калибры; металлический измеритель длины (рулетки, стальные измерительные линейки); нутромеры микрометрические и индикаторные; шаблоны: специальные, радиусные, резьбовые и др.; УШС-2, УШС-3 (шаблоны для геометрических параметров швов); поверочные плиты; набор специальных принадлежностей.

Рис. 1 Измерительные инструменты для внешнего контроля

2.2 Испытания керосином

Испытание керосином. Керосин обладает способностью проникать через малые неплотности: трещины, поры и сквозные непровары металла. Для контроля швы со стороны раскрытия окрашивают мелом, разведенным на воде с добавлением клея, а со стороны корня соединения смачивают керосином. Керосин, проходя через неплотности, образует на высохшей меловой краске темные пятна, по которым можно судить о характере неплотности и месте расположения. Если в течении 30-60 мин такие пятна не появятся, то швы считаются удовлетворительными. Скорость прохождения керосина через металл будет определяться толщиной сварного соединения и характером расположения дефектов в металле. Для ответственных изделий время выдержки под керосином устанавливают до 12 ч при температуре окружающего воздуха выше 00 и до 24 ч при температуре ниже 00.

Керосиновая проба эквивалентна 3 - 4 атм гидравлического давления, применяемого для сварных сосудов закрытого типа.

Рис 2. Метод испытанием керосина

2.3 Контроль качества сварных соединений гидравлическим испытанием

Гидравлические испытания проводятся для проверки плотности и прочности швов. Котлы, сосуды, трубопроводы и газопроводы, работающие под давлением, испытывают следующим способом. Испытуемый сосуд заполняют водой до уровня контрольных заглушек, которые при заполнении водой отворачиваются. При этом надо следить, чтобы в сосуде не образовалась воздушная пробка (подушка), иначе может произойти разрыв изделия. Затем с помощью гидравлического пресса или насоса создается давление, в 1,5-2 раза превышающее рабочее давление. После выдержки сосуда под давлением в течение 300 с, для ответственных изделий- 1800…3600 с (в зависимости от технических условий на данное изделие) давление снижают до рабочего и обстукивают сосуд легкими ударами молотка массой 1…1,5 кг на расстоянии 15…20 мм от края шва. Дефекты устанавливаются по появлению течи, просачиванию воды, запотеванию шва или околошовной зоны. Необходимо помнить, что если температура воды в сосуде ниже температуры воздуха в помещении, то возможно запотевание поверхности всего сосуда. При испытании возможно падение давления ниже установленного, однако это не говорит о наличии дефектов в сосуде, так как часто бывают неплотности в насосе, заглушках, соединительной арматуре.

Вертикальные резервуары, газгольдеры и другие емкости проверяют так: емкость частично или полностью заполняют водой и выясняют, есть ли пропуски воды. Дефектные места отмечают мелом, вырубают, заваривают повторно и испытывают.

2.4 Контроль качества сварных соединений пневматическим 	испытанием

Пневматические испытания. При испытании малогабаритных изделий испытуемый сосуд герметизируют заглушками и полностью погружают в ванну с водой. После этого в сосуд через редуктор от воздушной сети или баллона накачивают воздух, азот или инертные газы под давлением 1-1,25 рабочего давления. Неплотности определяют по появлению пузырьков на поверхности швов.

При испытании крупногабаритного изделия его заполняют воздухом под испытательным давлением, установленным техническими условиями на данное изделие. Затем швы смачивают мыльным раствором (0,1 кг мыла на 10-3 м3 воды при полном растворении мыла в воде). Неплотности определяют по появлению пузырьков.

При испытании сжатыми газами необходимо строго выполнять правила техники безопасности, так как возможны случаи разрыва изделия. Испытания необходимо производить в изолированном помещении или на огражденном участке. Манометры должны быть проверены и исправны. После нагнетания воздух отключают от магистрали. Изделие после накачки не должно подвергаться ударам и сотрясениям.

Плотность швов можно также проверять, обдувая их струей сжатого воздуха под давлением не менее 4*105 Па или подавая вместо керосина в просверленное отверстие сжатый воздух. Сварные швы при этом с обратной стороны покрывают мыльным раствором. Дефекты определяют по появлению 	пузырей.

Рис 3. Пневматические испытания.

Техника безопасности

При испытаниях на герметичность особую опасность представляет применение пневматических и гидравлических методов создания внутри контролируемого объекта избыточного давления. В процессе проведения испытаний необходимо руководствоваться Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03, утвержденным Ростехнадзором.

В процессе контроля на герметичность с применением сжатого газа, как и при гидравлических и пневматических испытаниях, запрещается обстукивание баллонов. Устранение течей и другие доработки конструкции следует производить только после снижения давления в баллоне и удаления из него контрольного или рабочего вещества.

К проведению гидравлических испытаний, спрессовке и напрессовке полумуфт, подшипников допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности с регистрацией в журнале под расписку, имеющие удостоверение на право проведения работ.

На проведение гидравлических испытаний, на работы по спрессовке и напрессовке полумуфт, болтов повышенной точности должен быть оформлен наряд-допуск по инструкции «О порядке оформления наряд-допуска на производство работ с повышенной опасностью», как на работы повышенной опасности.

При проведении испытаний, а так же спрессовке, напрессовке полумуфт на границе зоны испытаний установить предупредительные надписи: «Запретная зона», «Проход закрыт», «Идут испытания».

Ответственным руководителем работ за подготовку и безопасное проведение испытаний является производственный мастер.

Заключение

Следует отметить, что среди перечисленных методов контроля нет такого, который гарантировал бы выявление всех дефектов сварки. Каждый из этих методов обладает своими преимуществами и недостатками.

Практика показывает, что правильная организация процессов контроля, а также умелое применение того или иного метода или сочетания методов при контроле позволяют с большой надежностью оценить качество сварных соединений.

В зависимости от того, нарушается или не нарушается целостность сварного соединения при контроле, различают неразрушающие и разрушающие методы контроля.

К неразрушающим методам контроля качества сварных соединений относят внешний осмотр, контроль на непроницаемость (или герметичность) конструкций, контроль для обнаружения дефектов, выходящих на поверхность, контроль скрытых и внутренних дефектов.

К разрушающим методам контроля относятся способы испытания контрольных образцов с целью получения необходимых характеристик сварного соединения.

Список литературы

1.​ Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования/ В.С. Виноградов. -3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. -320 с.

2.​ Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки: Учеб. для проф. учеб. заведений. - 4-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк.; Изд. Центр«Академия», 2001. - 319 с.: ил.

3.​ Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие /А.И. Ге​расименко. - Изд. 6-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 380 с.: ил. - (НПО).

4.​ Гуськова Л.Н. Газосварка: рабочая тетрадь: учебное пособие для образо​вательных учреждений начального проф. образования / Л.Н. Гуськова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 96 с.

5.​ Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования / Ва​лентин Иванович Маслов. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. Центр «Академия», 2002. - 240с.: ил.

6.​ Овчинников В.В. Газосварщик: учеб. пособие / В.В.Овчинников. М.: Из​дательский центр «Академия», 2007. - 64 с. - (Сварщик).

7. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учеб. Пособие / В.В.Овчинников. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 64 с. - (Сварщик).

Интернет-ресурсы

- Сварка. Все для сварки (Электронный ресурс) Режим доступа: www.svarka.net. –Доступ 23.08.2012 г.

- Svarkfinfo.ru. Все для надежной сварки. Интернет учебник (Электронный ресурс) Режим доступа: http://www.svarkainfo.ru. – Доступ 23.08.2012 г.

- Ремонт своими руками. Все о сварке для сварщика (Электронный ресурс) Режим доступа: http://otdelka-profi.narod.ru–Доступ 23.08.2012 г.