ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2025 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	 «ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ»

Тема 2:	 «СВАРОЧНЫЕ ФЛЮСЫ»

Тема 3:	 «ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ. СВАРКА СТАЛЕЙ»

Студента группы ЭГС-1-16

Проничева Глеба Михайловича Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Якимов С.Г.

«____» _____ 20____г.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ТЕМА 1. ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ	5

1.1 Тепловые процессы при сварке основные понятия и схемы нагреваемых тел	5

1.2 Типы источников нагревании и параметры термического цикла сварки	8

1.3 Особенности плавления и переноса электродного металла	13

1.4 Нагрев и плавление основного металла при сварке	20

Техника безопасности	26

Заключение	27

Введение	28

2. ТЕМА 2. СВАРОЧНЫЕ ФЛЮСЫ	28

2.1 Флюсы для дуговой и электрошлаковой сварки	28

Техника безопасности	37

Заключение	38

Введение	39

3. ТЕМА3. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ. СВАРКА СТАЛЕЙ	40

3.1 Сварка в защитных газах	40

3.2 Оборудование для сварки в защитных газах	41

3.3 Аргоно-дуговая сварка	47

3.4 Сварка в углекислом газе	51

Техника безопасности	54

Заключение	57

Список литературы	58

Введение

Сварка – это технологический процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их нагревании или пластическом деформировании, или совместном действии того и другого.

Благодаря своей относительной простоте применения, быстроте соединения различных материалов сварка находит широкое применение.

Сварка является экономически выгодным, высокопроизводительным технологическим процессом, что обеспечивает ее использование во всех областях машиностроения, строительства, науки и техники. Например, при замене клепаных конструкций на сварные соединения экономия металлов составляет 15–20 %, а при замене литых деталей сварными – около 50 %. Сварка является необходимым технологическим процессом обработки металлов. В настоящее время сваркой соединяют разнородные и однородные материалы: металлы и неметаллы – от нескольких микрон в микросхемах до нескольких метров – в тяжелом машиностроении. Трудно назвать отрасль промышленности, которая обходилась бы без применения сварки. Сваркой соединяют детали космических кораблей, лопасти турбин, корпуса подводных лодок и самолетов, корпуса приборов и выводы микросхем. Детали, соединенные сваркой, имеют прочность, равную прочности основного металла.

Различают два вида (способа) сварки по типу энергетического воздействия:

• сварка плавлением (с применением тепловой энергии);

• сварка давлением (с применением механической энергии).

В первом случае материал в месте соединения расплавляют, а во втором процесс выполняют с приложением давления и местным нагревом или без него.

Энергия в зону сварки вводится в виде теплоты, упругопластической деформации, электронного, ионного, электромагнитного и других видов воздействия.

В зависимости от формы энергии, используемой для образования сварного соединения, все виды сварки разделяют на три класса:

• К термическому классу (Т) относятся виды сварки, осуществляемой плавлением с использованием тепловой энергии. Основными источниками теплоты являются сварочная дуга, плазма, лучевые источники энергии (лазерное, электронное, фотонное излучение), теплота, выделяемая при химических реакциях (газовая, термитная).

• К механическому классу (М) относятся виды сварки, осуществляемые с использованием механической энергии и давления (ультразвуковая, взрывом, трением).

• К термомеханическому классу (ТМ) относятся виды сварки с использованием тепловой энергии и давления (диффузная сварка, контактная и др.).

I. ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СВАРКЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СХЕМЫ НАГРЕВАЕМЫХ ТЕЛ

1.1 Тепловые процессы при сварке основные понятия и схемы нагреваемых тел

Под тепловыми процессами при сварке принято подразумевать изменение температуры свариваемых изделий (и присадочного материала) под влиянием источников сварочного нагрева, распространение теплоты в изделии и ее отвод в окружающую среду.

Температура характеризует нагрев изделия. В шкале Кельвина началом отсчета температур служит точка абсолютного нуля. Абсолютные температуры выражают в кельвинах (К). В шкале Цельсия за нуль принята точка таяния льда, которой соответствует значение температуры 273,16 К. Приращения температур в обеих шкалах одинаковы.

Температурное поле -  это распределение температур в изделии в конкретный момент. Температура Т в данной точке является функцией теплофизических констант материала, координат точки тела х, у, и времени τ. Распределение температур может быть объемным Т = Т(х, у, z, τ), плоским Т = Т (х, у, z, τ) и линейным Т = Т (х, τ).

Процесс распространения теплоты при сварке разделяют на три стадии: теплонасыщение, связанное с повышением температуры в температурном поле, перемещающемся вместе с источником нагрева; равновесное (установившееся) состояние, при котором устанавливается практически постоянное распределение температур в подвижном температурном поле; выравнивание температуры по окончании сварки.

Термический цикл сварки Т = Т (τ) -  изменение температуры во времени в некоторой точке свариваемого изделия.

Изотермическая поверхность -  выделенная на контуре или в объеме тела поверхность, образованная точками, имеющими одинаковую температуру в данный момент.

Изотерма -  линия на поверхности или в сечении тела, соединяющая точки с одинаковой температурой. Градиент температуры grad Т -  приращение температуры в направлении, перпендикулярном изотерме в данной точке.

Удельная (массовая) теплоемкость с, Дж/(г.К), -  количество теплоты, необходимое для изменения на 1 К температуры единицы массы тела.

Объемная теплоемкость сρ, Дж/(см3.К), где ρ -  плотность вещества, г/см3, -  количество теплоты, необходимое для изменения температуры единицы объема тела на 1 К.

Теплопроводность -  способность материалов проводить теплоту. Характеризуется коэффициентом теплопроводности А, Вт/(см‘К), который связывает удельный тепловой поток 4, с градиентом температуры в уравнении теплопроводности Фурье. q=-λgradT

Коэффициент температуропроводности а = λ/сρ, см2/с, представляет собой отношение коэффициента теплопроводности к объемной теплоемкости. В расчетах обычно используют усредненные значения теплофизических характеристик (Таблица 1).

Таблица 1

| Материал | Плотность р, г/см3 | Коэффицент теплопроводности | Объёмная ёмкость | Коэффициент температуропроводности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкоуглеродистые и низколегированные стали | 7,8 | 0,38-0,42 | 4,9-5,2 | 0,8-0,10 |
| Корозионно-стойкие аустенитные стали | 7,8 | 0,25-0,33 | 4,7-4,8 | 0,05-0,07 |
| Медь | 8,9 | 3,70-3,80 | 3,8-4,0 | 0,95-0,96 |
| Латунь | 8,7 | 1,17 | 3,4 | 0,34 |
| Алюминий | 2,7 | 2,70 | 2,7 | 1,00 |
| Технический титан | 4,5 | 0,17 | 2,8 | 0,06 |

Распространение теплоты существенно зависит от формы и размеров свариваемой детали, а также количества теплоты, вводимой сварочным источником. Обычно при выполнении тепловых расчетов выбирают одну из следующих основных схем (Рисунок 1)

Бесконечное тело (Рисунок 1, а) соответствует случаю, когда границы детали не влияют на распространение теплоты. Тепловой расчет можно проводить для тела неограниченной протяженности по всем трем осевым направлениям -  х, у и z.

Полубесконечное тело (Рисунок 1,б) применяется для описания массивной детали с одной ограничивающей плоскостью z = 0. Остальные поверхности детали значительно удалены и не влияют на распространение теплоты. Схема используется при расчете температур в случае наплавки валиков и укладки угловых швов с малым проплавлением на листах толщиной более 30 мм.

Плоский (Рисунок 1,в) - пластина, у которой значения температуры по толщине неодинаковы, а толщина тела не настолько велика, чтобы можно было пренебречь влиянием ограничивающей плоскости х = S и считать тело полубесконечным.

Бесконечный и полубесконечный стержни (Рисунок 1,r) - тела, протяженные в одном направлении, с одинаковой температурой в пределах поперечного сечения. Данная схема используется в случае расчета температур при контактной стыковой сварке арматуры и стержней.

Бесконечная пластина (Рисунок 1,g) - тело, ограниченное двумя параллельными плоскостями -  z=0 и z=S. Температура по толщине листа S постоянна, и теплота распространяется только в плоскости хОу. Эта схема соответствует случаям сварки пластины встык и выполнения углового шва с полным проплавлением.

Полубесконечная пластина -  тело, ограниченное двумя параллельными плоскостями -  z= 0 и z=S  -   и плоскостью у = 0. Остальные условия такие же, как и у бесконечной пластины. Данная схема применяется при расчете температур в конструктивном элементе (стенка, ребро, накладка), привариваемом к пластине угловым швом, а также в случае наплавки валика на торец пластины.

1.2 Типы источников нагрева и параметры термического цикла сварки

По продолжительности действия различают мгновенные источники, выделяющие теплоту за очень малый промежуток времени, и непрерывно действующие. Последние в соответствии с расчетной схемой могут быть неподвижными, подвижными и быстродвижущимися. При ручной дуговой сварке и наплавке целесообразно использовать схему подвижного источника теплоты, а для механизированной или автоматической сварки -  схему быстродвижущегося источника.

В зависимости от размера зоны, в которой выделяется теплота, различают сосредоточенные и распределенные источники.

Сосредоточенные источники могут быть точечными (теплота выделяется в очень малом объеме), линейными (теплота выделяется по линии) и плоскими (теплота выделяется в плоскости). В случае сварки углового шва на массивной детали или выполнения наплавки на нее для тепловых расчетов используется схема точечного источника на поверхности полубесконечного тела или плоского слоя. Если пластина сваривается стыковым или угловым швом с полным или почти полным проплавлением, то применяют схему линейного источника в пластине (теплота вводится равномерно по всей толщине вдоль условной линии). Для стыковой сварки стержней приемлема схема плоского источника (теплота выделяется в плоскости стыка).

Распределенные источники выделяют теплоту по какой-либо поверхности (в пятне нагрева) или в некотором объеме детали, причем интенсивность ввода теплоты (удельный тепловой поток) в разных точках пятна нагрева неодинакова. В зависимости от характера распределения удельного теплового потока по пятну нагрева распределенные источники могут быть различными. При дуговой и плазменной сварке удельные тепловые потоки распределены по закону, приближающемуся к нормальному, и источники теплоты называют нормальными. Если пятно нагрева имеет форму круга, то источник считают нормально круговым (дуговая и плазменная сварка).

Эффективная тепловая мощность сварочного источника теплоты, т.е. количество теплоты, вводимой при сварке источником в деталь за единицу времени, определяется, если известны параметры режима сварки, по формуле

q=ηIU,

где η -  эффективный КПД процесса нагрева; I -  сила сва рочного тока; U -  напряжение дуги. Значения η для разных способов сварки приведены в Таблице 2.

Погонная энергия сварки, т.е. количество теплоты, вводимой на единицу длины шва, в этом случае находится по формуле

qn= q/Vсв,

где Vсв -  скорость сварки.

Если режим сварки неизвестен, но задана площадь поперечного сечения наплавляемого за один проход металла шва (стыкового или углового), то погонную энергию можно определить, решив уравнение

qn= Qv/Fш,

где Qv, -  коэффициент, определяемый по Таблице 3;Fш -  площадь поперечного сечения наплавленного металла шва.

Таблица 3

| Способ сварки | Сварочные материалы | Дж/мм3 |
| --- | --- | --- |
| Ручная дуговая | Электроды |  |
|  | УОНИ-13/45 | 65 |
|  | ЭА-400/10, ЭА606/10 | 42 |
|  | ЭА-981/15 | 48 |
| Механизированная в углекислом газе | Проволока Св-08ГС | 38 |
| Механизированнаяя в углекислом газе | Проволока Св-08А,Флюс ОСЦ-45 | 65 |
|  | Проволока Св-10ГСМТ,Флюс АН-42 | 71 |

При сварке угловых, тавровых и нахлесточных соединений погонная энергия определяется в зависимости от соотношения толщин свариваемых элементов. При сварке угловым швом пластины толщиной S и конструктивного элемента толщиной Sк погонная энергия q1, и q2. вводимая соответственно в пластину и конструктивный элемент (ребро, стенка, накладка), может быть вычислена по формулам

q=2qпS/(2S+Sк),q2=qпSк/(2S+Sk).

Эффективная тепловая мощность в этих случаях определяется по аналогичным формулам с учетом выражения.

Термический цикл сварки характеризуется следующими пара- метрами: максимальная температура Tmax скорости нагрева WH и охлаждения Wo, продолжительность t1, нагрева до заданной температуры T1, и продолжительность t2, нахождения металла при температуре, превышающей Т2(Рисунок 2).

При однослойной сварке (наплавке) закономерность изменения максимальной температуры во времени может быть определена для точечного источника теплоты на поверхности массивного тела

по формуле Tmax-TH=2q/( πeVсвcpr02),

где ТH, -  начальная температура изделия или температура предварительного подогрева; π,е -  поправочные коэффициенты (е ≈2,718); r0 -  расстояние от источника теплоты до точки, в которой определяется температура.

Скорость охлаждения W0, при заданной температуре Т1; зависит не только от формы изделия. Она снижается при увеличении погонной энергии и температуры подогрева и уменьшении толщины листа. При дуговой наплавке валика на массивное тело

W0=-2πλcp(T1-TH)2/(q/Vсв).

При сварке листов встык или при наплавке валика на лист малой толщины

W0=-2πλcp(T1-TH)3/(q/VсвS)2.

При многослойной сварке термический цикл зависит от длины очередного слоя (участка шва). При сварке длинными (0,5... 1,0 м) участками наиболышую скорость охлаждения испытывает металл первого слоя. Последующие слои укладывают на подогретый металл предыдущих слоев, что уменьшает вероятность образования закалочных структур в металле шва и околошовной зоне.

Для расчета скорости охлаждения первого слоя при сварке соединений различного типа применяются схемы наплавки валика на плоский слой, приведенные на Рисунке 3.При этом в качестве q/Vсв и Sсвв формулы подставляют значения q/Vрасч и Sрасч Представленные в Рисунке 3. Скорость охлаждения первого слоя уменьшается с ростом погонной энергии и наиболее существенно -  с увеличением температуры подогрева.

Рисунок3

При многослойной сварке короткими (40...400 мм) участками термический цикл должен обеспечить нахождение металла при температуре, превышающей заданную, И умеренную скорость охлаждения ниже этой температуры. Режим сварки короткими участками выбирается исходя из следующего условия: температура шва и околошовной зоны Тв к моменту выполнения второго слоя должна быть на 50 К выше температуры начала образования закалочной структуры -  мартенсита (470...620 К -  для перлитных сталей).

Для расчета температуры Тв, до которой охлаждается первый слой, принимается схема мгновенного выделения теплоты на свариваемом коротком участке длиной l. Согласно схеме линейного быстродвижущегося источника теплоты в пластине для точек, расположенных на оси шва,

Tв-Tн=q/(VсвS√4πλcpt),

и длительность охлаждения первого слоя до температуры Tв

tв=q2/[4πλcptV2свS2(Tв-Тн)2]

К моменту т, должен быть наплавлен следующий слой. С учётом основного времени сварки - времени чистого горения дуги tг=l/Vсв и продолжительности перерывов t, между выполнением отдельных слоев время сварки одного слоя

tсв=tг+tп.

Длина завариваемого участка, обеспечивающая к началу сварки второго слоя температуру первого слоя выше Тв:

l=tгVсв=kгtсвVсв,

где kг-  коэффициент чистого горения дуги. , Для автоматической многодуговой сварки kг = 1, а для ручной многослойной сварки kг = 0,6...0,8. Если предположить, что tсв=tв , то длина завариваемого участка, обеспечивающая к началу сварки второго слоя температуру первого слоя выше Тв:

l=kэkгq2/[4πλcptV2свS2(Tв-Тн)2],

где kэ -  поправочный коэффициент, учитывающий тип сварного соединения. Значение этого коэффициента равно 1,5 для стыкового соединения, 0,9 для таврового и нахлесточного соединенийи 0,8 для крестового соединения. Общая длительность сварки n слоев

tсв=nl/(kтVсв).

Продолжительность нахождения околошовной зоны последнего слоя при температуре выше Тв определяют приближенно по формуле

tвп=tв-[tсв-l/(Vсвkг)].

Длительность нагрева до температуры, превышающей заданную, возрастает с увеличением площади поперечного сечения шва.

1.3 Особенности плавления и переноса электродного металла

При дуговой сварке нагрев и расплавление электрода осуществляются за счет энергии, выделяемой дугой в активном пятне, расположенном на его торце, и теплоты, выделяемой при прохождении тока в вылете электрода по закону Джоуля-Ленца. Вылетом называется участок электрода от места контакта с токоподводящим устройством до горящей дуги. Например, при сварке вручную вылет электрода в начале процесса составляет 200 400 мм, а в конце -  30...40 мм. При автоматической и механизированной сварке под флюсом и в защитных газах вылет электродной проволоки составляет 12... 70 мм в зависимости от ее размера и теплофизических свойств.

Количество теплоты, выделяющееся в электроде в единицу времени, тем значительнее, чем больше плотность тока, удельное сопротивление и вылет электрода.

Теплота дугового разряда и тепловая энергия, выделяющаяся при протекании сварочного тока по электроду, обеспечивает плавление последнего.

При механизированной сварке средняя скорость подачи электродной проволоки Vпод должна быть равна средней скорости ее плавления Vпл. Для такого установившегося теплового процесса уравнение баланса имеет вид

Vплhк=qэ+qв-qп.

где hк-  удельная энтальпия расплавленного металла на торце электрода перед отрывом капель, кал/г; qэ-  мощность дуги, затрачиваемая кал/с; qв тепловая мощность, выделяющаяся в электроде вследствие протекания в нём тока, кал/С; qп-  потери тепловой мощности вследствие теплопроводности электрода и теплоотдачи в окружающую среду, в основном через боковые поверхности электродной проволоки, кал/с. При обычно применяемых режимах механизированной сварки больших скоростях подачи электродной проволоки (100...220 м/чили 28...61 см/с), относительно невелики. При сварке под флюсом они составляют 1...5% теплоты, вносимой в электрод. При обдуве электрода защитным газом эти потери возрастают.

Для упрощения рассмотрим влияние различных факторов на подогрев и плавление электродной проволоки без учёта этих потерь. Количество теплоты, вводимой в электродную проволоку дугой за единицу времени, может быть выражено как часть полной электрической мощности дуги

Qэ=0.24Iuηэ

При дуговой сварке плавящимся электродом производительность плавления определяют коэффициентом расплавления электрода αр, г/(А*ч), представляющим собой массу, г, расплавленного в течение 1ч. металла электрода, приходящуюся на единицу силы сварочного тока:

α=3600Gp/I, или αр =864Uηэ/(hк=hп).

Для низкоуглеродистой и аустенитной электродных проволок и некоторых марок электродов, применяемых при ручной сварке сталей, значения h, находятся в пределах 400... 500 кал/г в зависимости от полярности дуги и плотности тока в электроде, а , при сварке штучным электродом составляет 0,20...0,27.

Вследствие довольно быстрой подачи электрода (по мере плавления и отрыва капель) его нагрев теплотой дуги происходит на небольшом участке, прилегающем к расплавленному торцу. Считая дугу при нагреве электродного стержня подвижным плоским источником тепловой энергии, получаем следующее уравнение для количества теплоты, поступающей от дуги в электрод в единицу времени:

qэ=FэcpVпл(Tк-Tп),

где Tк и Tп -  температура соответственно капель и электрода, нагретого проходящим током.

Распределение температуры подогрева Tп электродной проволоки диаметром 4 мм по ее длине при I= 840 Vпод= 3,45 см/с согласно расчетным (штриховая линия) и экспериментальным (сплошная линия) данным при автоматической сварке под флюсом. Считается, что длина l расчетного участка нагреваемого электрода равна Н1+ 0,75Н2.

Величина предварительного подогрева электродной проволоки при питании дуги постоянным током обратной полярности больше, чем при питании переменным током при одинаковом вылете, Это обусловлено меньшим коэффициентом расплавления и более низкими значениями скорости ее плавления и подачи, а следовательно, большей длительностью нахождения проволоки в вылете под током.

При питании дуги постоянным током прямой полярности в связи с увеличением αр (как следствие большего катодного падения напряжения, чем анодного) величина Тп оказывается еще меньше, чем при переменном токе.

Для ориентировочного расчета максимальной силы тока ImaxA, исходя из температуры подогрева электродной проволоки в вылете длиной l, мм, можно применить упрощенные формулы. При сварке переменным током с использованием электродной проволоки диаметром d, мм, [Imax=(8 000 + 55ТTп)d2/l; постоянным током.

При дуговой сварке штучными электродами длительность нагрева током разных участков по длине электрода неодинакова. По мере расплавления электрода его оставшаяся часть подогревается все сильнее, и Тп увеличивается. На Рисунке 4б показано изменение температуры электродного стержня при его плавлении для сварочного тока I= 310 А и плотности тока j=10 А/мм?.

Увеличение скорости плавления электрода по мере его подогрева протекающим по стержню током вызывает возрастание коэффициента расплавления. Так, при среднем для штучных электродов значении αр равном 10 г/(А*ч), повышение температуры подогрева от 100 до 700 °С сопровождается увеличениемαр на 15...20 %. Это приводит к неравномерному плавлению электрода по его длине.

Основной характеристикой плавления электрода является линейность скорости его расплавления, зависящей от состава электрода и покрытия, режима сварки, плотности и полярности тока.

В общем случае скорость плавления электрода возрастает с увеличением силы сварочного тока примерно по линейному закону и определяется условиями выделения и передачи теплоты в анодной и катодной областях, т.е. зависит от полярности тока.

При плавлении на торце электрода образуется капля жидкого металла. Большая удельная поверхность и высокие температуры капель способствуют интенсивному взаимодействию металла с окружающей средой. Поэтому характер переноса электродного металла оказывает значительное влияние на металлургические процессы при сварке.

Перенос электродного металла зависит от соотношения сил, действующих на каплю металла на торце электрода.

При сварке покрытыми электродами наблюдается крупно- или мелкокапельный перенос металла Рисунок 5а. Тип переноса зависит от состава и толщины покрытия, режима сварки, рода и полярности тока.

Рисунок 5

При малом напряжении (короткая дуга) перенос металла может осуществляться путем коротких замыканий, поскольку свободный рост капель затруднен. В момент короткого замыкания происходит перетекание металла с торца электрода в ванну. С увеличением напряжения масса переносимых капель увеличивается. так как создаются условия для их свободного роста на торце электрода. Для сварки электродами с кислым и рутиловым покрытиями характерен мелкокапельный перенос. Малый размер капель обусловлен сравнительно низким поверхностным натяжением на границе металла со шлаком, поскольку и тот и другой содержат значительное количество кислорода. Размер капель при этом существенно зависит от силы тока.

При низких плотностях тока металл переносится сравнительно крупными каплями. С увеличением плотности тока масса переносимых капель резко уменьшается, сокращается также продолжительность их взаимодействия с окружающей средой (шлак, газовая фаза). При высоких плотностях тока наблюдается мелкокапельный перенос металла.

Изменение напряжения дуги практически не отражается на переносе металла у электродов с рутиловым и кислым покрытиями. При увеличении толщины кислого или рутилового покрытия наблюдается повышение содержания кислорода в каплях и сокращение их размеров. Уменьшению размеров капель способствует также влияние аэродинамических сил.

Для электродов с основным покрытием характерен крупнокапельный перенос металла в широком диапазоне режимов сварки. Такой перенос обусловлен высоким поверхностным натяжением металла капли на границе со шлаком, поскольку шлак и металл хорошо раскислены, и действием электродинамических сил. У электродов с основным покрытием содержание кислорода в каплях снижается с увеличением толщины покрытия, что способствует увеличению размеров капель. Таким образом, от толщины покрытий на электродах и их состава зависит в основном содержание кислорода в каплях, которое и оказывает решающее влияние на силы поверхностного натяжения, удерживающие каплю на торце электрода.

Струйный перенос электродного металла (Рисунок 5б) характерен для сварки плавящимся электродом в инертных газах. При этом образуются мелкие капли, которые следуют одна за другой в виде непрерывной цепочки (струи). Струйный перенос металла возникает при сварке проволокой малого диаметра с большой плотностью тока. Например, при сварке в аргоне проволокой диаметром 1,6 мм струйный перенос металла начинается при силе тока 300 А. В случае сварки при меньшей силе тока наблюдается капельный перенос металла.

Для сварки плавящимся электродом в активных газах наиболее характерен перенос с короткими замыканиями дугового промежутка.

При импульсно-дуговой сварке в защитных газах перенос металла через дугу имеет свои особенности, так как с помощью специальной системы создаются условия для управляемого и направленного переноса металла с незначительными потерями на угар и разбрызгивание.

Существуют две разновидности управляемого переноса металла. Первая состоит в том, что при каждом импульсе сварочного тока от электрода отделяется и переносится в сварочную ванну одна капля расплавленного металла. Особенностью второй разновидности процесса является то, что во время прохождения импульса сварочного тока большей длительности, чем в первом случае, происходит интенсивное плавление электрода со струйным переносом металла.

Производительность процесса дуговой сварки оценивают по количеству проплавленного (Gпр) или наплавленного (Gн) основного металла в единицу времени. Последнее определяют как увеличение массы конструкции после сварки по сравнению с ее массой до сварки.

При сварке неплавящимся электродом встык или с отбортовкой без присадочной проволоки важно обеспечить необходимую производительность проплавления, а при сварке плавящимся электродом -  производительность проплавления и наплавки. При сварке плавящимся электродом производительность наплавки, г, оценивают по формуле

Gн=αнItг

где α -  коэффициент наплавки, г/(А*ч); I -  сила тока, А;t -

время чистого горения дуги, ч.

Коэффициент наплавки равен отношению массы металла, наплавленного за единицу времени горения дуги, к силе сварочного тока. Обычно этот коэффициент представляют количеством наплавленного в течение 1 ч электродного металла в граммах. приходящимся на 1 А сварочного тока. При сварке покрытыми электродами коэффициент наплавки составляет 6... 12 г/(А ч} под флюсом -  10... 20, в углекислом газе -  12...20, при электрошлаковой сварке -  18...22 г/(А.ч).

Другой важный показатель процесса сварки - производительность расплавления Gp,г электродной проволоки:

Gp=αpItr.

где αp -  коэффициент расплавления электродной проволоки, г/ (А. ч). На коэффициент расплавления влияет ряд факторов, определяющих условия сварки: род и сила тока, его полярность, напряжение дуги, состав и толщина покрытия электрода или флюса.

При сварке плавящимися электродами в защитных газах коэффициент расплавления изменяется в зависимости от полярности тока и состава газа. С увеличением сварочного тока коэффициент расплавления возрастает. Особенно это заметно при больших плотностях тока, применяемых при механизированной н автоматической сварке.

1.4 Нагрев и плавление основного металла при сварке

Большая часть теплоты сварочной дуги затрачивается на нагрев и плавление присадочного и основного металлов, электродного покрытия либо флюса и на химические реакции в зоне сварки, а ее остальная часть теряется в окружающей среде. В связи с этим значения основных составляющих теплового баланса дуги принято оценивать, используя эффективные КПА, обычно определяемые экспериментальным путем.

Значение эффективного КПД, является отношением тепловой мощности данной составляющей теплового баланса к тепловому эквиваленту электрической энергии дуги.

Эффективный КПД процесса нагрева изделия сварочной дугой, зависящий главным образом от условий ее горения (Таблица 2), уменьшается при увеличении длины дуги и возрастает с углублением ее в сварочную ванну. На КПД влияет и форма детали в зоне сварки - так называемый геометрический фактор: Например, при наплавке валика открытой дугой в разделку стыкового шва значения КПД на 5...10% выше, чем при наплавке на плоскость, что связано с улучшением теплообмена между дугой и изделием, а также уменьшением потерь теплоты, содержащейся в брызгах электродного материала. Кроме того, теплота, затраченная на нагрев электрода и флюса, участвует затем в нагреве основного металла, что в определенной степени оказывает влияние на характер ввода теплоты сварочной дуги в изделие.

Таблица 2

| Процесс | η |
| --- | --- |
| Электрическа дуговая сварка и наплавка: |  |
| Графитовым электродом | 0.5...0.6 |
| Покрытым электродом на постоянном токе | 0.75...0.85 |
| Покрытым эллектродом на переменном токе | 0.65...0.75 |
| В углекислом газе | 0.72...0.92 |
| В аргоне вольфрамовым электродом | 0.65...0.75 |
| В аргоне плавящимся электродом | 0.70...0.80 |
| Порошковой проволокой(открытая дуга) | 0.80...0.90 |
| Под слоем флюса | 0.80...0.95 |
| Лентой открытой дугой и в газе | 0.68...0.75 |
| Вибродуговая наплавка | 0.60...0.75 |
| Плазменно-дуговой нагрев | 0.60...0.75 |
| Нагрев плазменной струёй | 0.1...0.5 |
| Нагрев газовым пламенем | 0.30...0.80 |
| Электрошлаковая сварка листов толщиной ,мм: |  |
| 50 | 0.55 |
| 100 | 0.80 |
| 200 | 0.90 |
| Электрошлаковая сварка листов толщиной, мм: |  |
| 50 | 0.75...0.80 |
| 100 | 0.90 |
| 200 | 0.90 |
| Электрошлаковая сварка с гранулированным присадочным материалом листов толщиной, мм: |  |
| 50 | 0.75...0.80 |
| 100 | 0.90 |
| Электрошлаковая наплавка | 0.75...0.95 |
| Электронно-лучевой нагрев | 0.70...0.90 |
| Нагрев лучом лазера | 0.02...0.20 |

Для большинства открытых дуг длиной 3...6 мм эффективный КПД процесса нагрева составляет 50...65 %. При полном погружении дуги, когда потери на излучение минимальны, КПД достигает 75...85 %.

Согласно наиболее распространенной схеме теплота сварочной дуги передается непосредственно изделию через эффективное пятно дуги, конвективными потоками плазмы вдоль столба дуги и излучением. Такой схеме наиболее точно соответствуют дуги сравнительно небольшой мощности при сварке покрытыми электродами с небольшим количеством шлакообразующих составляющих в покрытии, а также дуги с неплавящимся электродом, горящие в среде аргона. При сварке электродами с высококачественным покрытием либо под флюсом значительная часть теплоты вводится в изделие через электродный металл или шлак, что приводит к существенно более сложному распределению теплового потока.

Процесс нагрева металла сварного соединения при дуговой сварке определяется эффективной тепловой мощностью дуги и распределением выделяемой теплоты на поверхности и в объеме детали. Наибольшую интенсивность тепловой поток сварочной дуги имеет в центре активного пятна. В областях, пограничных с активным пятном, металл нагревается преимущественно за счет излучения и конвективного обмена с горячими газами дуги. При сварке под флюсом тепловой поток дуги является более сосредоточенным, чем при ручной дуговой сварке.

Распространение теплоты в основном металле происходит за счет теплопроводности. В начальный момент сварки поступление теплоты в металл от дуги превышает его теплоотвод от места нагрева. При этом температура металла в точках. находящихся под дугой, непрерывно повышается, т.е. тепловой режим является неустановившимся.

По прошествии некоторого времени наступает равновесие между количеством теплоты, поступающей от источника нагрева, и теплоты, отводимой в изделие. При этом температура в металле на одном и том же расстоянии от дуги остается неизменной, а тепловой режим характеризуется как установившийся.

Тепловое состояние металла сварного соединения обычно изображают в виде системы изотерм. семейство которых образует температурное поле в нагреваемом металле.

По отношению к нагреваемому металлу источники теплоты подразделяют на неподвижные и подвижные, перемещающиеся с определенной скоростью. При неподвижном источнике нагрева тепловое поле в металле характеризуется системой концентрических изотерм с общим центром (Рисунок 6). При подвижном источнике нагрева изотерма приобретают вытянутую форму и перемещаются в направлении его движения.

Процесс распространения теплоты в металле зависит от ряда  факторов: эффективной тепловой мощности дуги, характера ее перемещения, теплофизических свойств материала, размера и формы свариваемого изделия. Так, с увеличением мощности дуги области металла, нагретые до одинаковых температур, расширяются .Увеличение скорости перемещения дуги приводит к сужению этих областей в направлении, перпендикулярном оси шва, и сгущению изотерм перед дугой.

Высокая теплопроводность алюминия и меди является причиной значительного уменьшения размера областей, нагретых до одинаковых температур, по сравнению со сталями. Меняется и форма температурного поля: изотермы укорачиваются, приближаясь по форме к окружности, и смещаются в область, расположенную перед источником теплоты.

В процессе сварки источник перемещается вдоль соединяемых кромок, и вместе с ним перемещается сварочная ванна. От формы и размеров сварочной ванны зависят форма и размеры сварных швов и, следовательно, эксплуатационные характеристики получаемых соединений. Форма сварочной ванны при дуговых процессах характеризуется ее длиной, шириной и глубиной проплавления основного металла. В зависимости от способа и режима сварки объем сварочной ванны изменяется от 0,1 до 10 см3.

В плане сварочная ванна имеет форму эллипса, вытянутого вдоль направления сварки. В поперечном сечении в зависимости от режима и условий сварки форма сварочной ванны изменяется в широких пределах. Наиболее. характерной для дуговой сварки является форма провара, приближающаяся к полуокружности.

Время пребывания металла сварочной ванны в жидком состоянии для различных ее участков неодинаково. Приближенно среднюю продолжительность существования сварочной ванны т.е. можно определить по формуле

t=L/Vсв,

где L- длина ванны, мм; Vсв-  скорость сварки, мм/С. Теоретически форма ванны расплавленного металла соответствует изотермической поверхности объемного теплового поля, температура которой равна температуре плавления Тпл основного металла. Однако известные расчетные схемы не учитывают распределение источника нагрева, скрытую теплоту плавления и изменение теплофизических характеристик в зависимости от температуры. Поэтому расчет позволяет лишь приближенно оценить Размеры ванны.

Техника безопасности

Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ нередко приводит к самым печальным последствиям – пожарам, взрывам и, как следствие, травмам, а то и гибели людей.

Также при сварке возможны следующие травмы: поражение электрическим током, ожоги от шлака и капель металла, травмы механического характера.

Для предотвращения всех этих положений важно неукоснительно соблюдать следующие меры предосторожности.

1. Надежная изоляция всех, проводов, связанных с питанием источника тока и сварочной дуги, наличие геометрически закрытых включающих устройств, заземление корпусов сварочных аппаратов. Заземлению подлежат: корпуса источников питания, аппаратного ящика, вспомогательное электрическое оборудование. Сечение заземляющих проводов должно быть не менее 25 мм2. Подключением, отключением и ремонтом сварочного оборудования занимается только дежурный электромонтер. Сварщикам запрещается производить эти работы.

2. Применение в источниках питания автоматических выключателей высокого напряжения, которые в момент холостого хода разрывают сварочную цепь и подают на держатель напряжение 12 В.

3. Надежное устройство электрододержателя с хорошей изоляцией, которая гарантирует, что не будет случайного контакта токоведущих частей электрододержателя со свариваемым изделием или руками сварщика (ГОСТ 14651-69). Электродержатель должен иметь высокую механическую прочность и выдерживать не менее 8000 циклов зажима электродов.

4. Работа в исправной сухой спецодежде и рукавицах. При работе в тесных отсеках и замкнутых пространствах обязательно использование резиновых галош и ковриков, источников освещения с напряжением не свыше 6-12 В.

Заключение

Исходя из вышеизложенного можно понять, что в следствие нагрева протекают определённые физические процессы которые надо учитывать при выполнении сварочных работ, а так же необходимо понимание действий которые вы собираетесь совершить.

Введение

Сварочный флюс—материал, используемый при сварке для защиты зоны сварки от атмосферного воздуха, обеспечения устойчивости горения дуги, формирования поверхности сварного шва и получения заданных свойств в наплавленного материала. Например, при газовой и кузнечной сварке металлов широко используют такие компоненты, как бура, борная кислота, хлориды и фториды. Они образуют жидкий защитный слой, в котором растворяются оксиды, образующиеся на свариваемых поверхностях.

При электрошлаковой сварке используют измельчённые композиции сложного состава, через них, кроме того, должен проходить электрический ток, с выделением тепла для нагрева свариваемых деталей.

Сварочные флюсы применяют при механизированной сварке под флюсом, по флюсу, с магнитным флюсом электрошлаковой сварке.

Классификации флюсов. В зависимости от способа изготовления различают керамические, плавленые и плавлено-керамические, а также флюсы-смеси.

II.ФЛЮСЫ ДЛЯ ДУГОВОЙ И ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКИ

2.1 Флюсы для дуговой и электрошлаковой сварки

Керамические флюсы получают в виде крупки перемешиванием шихты определённого состава со связующим веществом (жидкое стекло), грануляцией и последующей прокалкой при соответствующих температурах. Некоторые марки керамических флюсов изготавливают, не применяя связующее, а спекая смесь компонентов шихты при повышенных температурах без их сплавления. Флюсы применяют преимущественно при наплавке, поскольку они позволяют легировать наплавляемый метал, изменяя его свойства в широких пределах. Для этой цели во флюсы вводят металлические порошки и ферросплавы.

Плавленые флюсы получают сплавлением компонентов шихты в электрических или пламенных печах с последующей грануляцией расплава мокрым способом в воде, сухим дроблением застывшего шлака или распылением жидкой струи расплава воздушный потоком. Принципиальное отличие плавленого флюса от керамического состоит в том, что плавленый флюс не может содержать легирующие элементы в чистом виде, поскольку в процессе выплавки они неизбежно окислятся. Раскисление и легирование плавленным флюсом происходит  путем восстановления элементов из находящихся в нем оксидов.

В плавлено-керамичесхих флюсах плавленный флюс служит шлакообразующей основой керамического флюса, что позволяет повысить  стабильность  горения  дуги,  уменьшить газовыделение, улучшить формирование наплавленного металла и отделяемость шлаковой корки.

Флюсы-смеси изготавливают механическим смешением крупинок различных материалов или флюсов. Серьёзным недостатком механических смесей является их склонность к разделению при транспортировании и в процессе сварки вследствие разницы в плотности, форме и размере крупинок. Поэтому флюсы-смеси не обеспечивают достаточной стабильности сварных швов.

В зависимости от шлаковой основы сварочные флюсы подразделяют на три группы: оксидные, солевые и солеоксидные.

Оксидные    флюсы   состоят   из оксидов металлов и могут содержать до 10 % фтористых соединений. Их применяют преимущественно для сварки углеродистых и низколегированных статей. Флюсы солевой группы состоят из фтористых и хлористых соней металлов, а также других химических  соединений, не  содержащих кислород. Их применяют для с варки алюминия, титана и других активных металлов, а также в электрошлаковой технологии. Флюсы солеоксидной группы содержат фториды и оксиды металлов. Этa  группа   флюсов  наиболее   широко   используется при сварке и наплавке средне- и высоколегированных статей и сплавов.

Распространено деление флюсов по содержанию в них оксидов кремния и марганца.  По   содержанию кремнезёма различают бескремнистые (до 5 % SiO2 в виде примеси), низкокремнистые (6 ... 35 %) и высококремнистме (более  35 %)  флюсы: по  содержанию  оксида  марганца  —  безмарганцовистые  (до  1  % MnO в виде примеси), низкомарганцовистые (до 10 %), средиемарганцовистьіе ( 15 ... 30 %) и высокомарганцовистые ( более 30 %).

Химическое воздействие расплавленного флюса-шлака на металл шва в значительной степени определяется соотношением кислых, основных и афмотерных оксидов. К основным  оксидам  относят   CaO,  MgO,  MnO,  FeO  и  др.,   к  кислым — SiO2,  TiO2,  ZrO2,. Оксиды алюминия  (AL2O2)железа(Fe2O3)являются  амфотерными. Если в составе содержится   большое количество кислых оксидов, то AL2O2 и Fe2O3 ведут себя как основные оксиды; если же флюс состоит преимущественно из основных оксидов — как кислые. Фториды и хлориды считаются химически нейтральными соединениями.

Критерием основности шлака служит соотношение В между количеством основных и кислых оксидов, входящих в состав данного шлака. Флюсы   считаются   кислыми, если   В < 1, основными при В > 1 и нейтральными при В =1.

По строению частиц (крупки)  плавленые  флюсы подразделяют на пемзовидные,  стекловидные  и кристалические.

Объёмная масса пемзовидных флюсов составляет 0,6...1,0 кг/ дм3, стекловидных и кристаллических — 1,4...1,8 кг/дм3. Промежуточное положение занимают флюсы полупемзовидного строения.

Поставляемые флюсы имеют размеры зерён 0,25...4,0 мм. При механизированной дуговой сварке используют флюсы размерами 0,25...1,6мм при автоматической дуговой — с размерами зёрен 0,25...2,5; 0,25...4,0; 0,35...3,0 и 0,35...4,0 мм. Стекловидные флюсы с размерами зёрен не более 1,6 мм предназначены для сварки электродной проволокой диаметром, не превышающим 3 мм.

Маркировка флюсов. В связи с широким применением плавленых флюсов разработан стандарт (ГОСТ 9087—81), в котором регламентирован химический состав 21 марки плавленых флюсов, указан цвет, строение и размеры зерна и даны рекомендации в отношении области их применения (Таблица ). Кроме того, введён в действие ГОСТ Р 52222—2004 на плавленые сварочные флюсы для автоматической сварки.

Марка флюса обычно включает в себя наименование разработчика и порядковый номер флюса (серии АН и ФЦ) или индексы, характеризующие состав флюса, например ОФ-6 и -10 (основной флюс) КФ- 16 (кислый) НФ-17 (нейтральный).

Флюсы разных марок отличаются также размером зёрен. Так например, флюсы АН-348-АAH-20C, AH-26П  и  ОСЦ-45  имеют размеры зёрен 0,35... 3,0  мм;  АН-348-АМ,  ОСЦ-45-М  и  ФЦ-9 0,25...1,6 мм;  AH-8,  AH-22иАН-26С—0,35... 4,0 мми флюсAH-26-CП	0,25... 4,0мм.

В обозначении марки флюса буквы означают: М—мелкий, С—стекловидный, П—пемзовидннй, CП—смешаннмй. Пример условного обозначения флюса по стандарту:

Флюс АН-348-АМ — ГОСТ 9087—81.

При сварке и наплавке высоколегированных сталей и сплавов применяют главным образом безокислительные и безкислородные флюсы (Таблица 5).

При механизированной сварке меди ее сплавов успешно используют обычные марки флюсов (ОСЦ-45, АН-348-А, AH-20, АН-26) широко применяемых для сварки статей.

При сварке алюминия, титана и их сплавов используют бескислородные флюсы, в состав которых входят преимущественно фтористые и хлористые соединения. Первые могут реагировать с оксидами титана и растворять их, поэтому для обеспечения необходимых технологических свойств флюсов них вводят хлористые соединения   Таблица 5.

| Марка флюса | Массовая доля, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кремния (IV) оксид | Марганца (II) оксид | Кальция оксид | Магния оксид | Алюминия оксид |
| АН-348-А | 40-44 | 31-38 | Не более 12 | Не более 7 | Не более 6 |
| АН-348-АМ | 40-44 | 31-38 | Не более 12 | Не более 7 | Не более 6 |
| АН-348-В, АН-348-ВМ | 40-44 | 30-34 | Не более 12 | Не более 7 | Не более 8 |
| ОСЦ-45 | 37-44 | 37-44 | Не более 10 | Не более 3 | Не более 6 |
| ОСЦ-45М | 38-44 | 38-44 | Не более 10 | Не более 3 | Не более 6 |
| ОСЦ-45П | 38-44 | 38-47 | Не более 8 | Не более 2,5 | Не более 5 |
| АН-8 | 33-36 | 21-26 | 4-7 | 5-8 | 11-15 |
| АН-15М | 6-10 | Не более 0,9 | 29-33 | Не более 2 | 36-40 |
| АН-17М | 18-22 | Не более 3,0 | 14-18 | 8-12 | 24-29 |
| АН-18 | 17-21 | 2,5-5,0 | 14-18 | 7-10 | 14-18 |
| АН-20С, АН-20СМ, АН-20П | 19-24 | Не более 0,5 | 3-9 | 9-13 | 27-32 |
| АН-22 | 18-22 | 7,0-9,0 | 12-15 | 12-15 | 19-23 |
| АН-26С, АН-26СП, АН-26П | 29-33 | 2,5-4,0 | 4-8 | 15-18 | 19-23 |
| АН-42 | 30-34 | 14-19 | 12-18 | - | 13-18 |
| АН-43 | 18-22 | 5,0-9,0 | 14-18 | Не более 2 | 30-36 |
| АН-47 | 28-33 | 11,0-18,0 | 13-17 | 6-10 | 9-13 |
| АН-60 | 42-46 | 36-41 | Не более 10 | Не более 3 | Не более 6 |
| АН-65 | 38-42 | 22-28 | Не более 8 | 7-11 | Не более 5 |

Для электрошлаковой сварки применяют флюсы общего назначения— АН-348-А , АН-22(Таблица  6)

Таблица 6

| Марка флюса | Особенности | Содержание (не более), % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  | Примерное назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SiO2 | MnO | Al2O3 | CaO | MgO | CaF2 | NaF | S | P |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более |  |  |
| АН-30 | Безокисл-ительный | 2--5 | - | 39-44 | 16-20.5 | 13-16 | 19-23 | - | 0.08 | 0.05 | Сварка хромоникелевых сталей |
| АН-70 | То же | 8.0 | - | 30-40 | 25-35 | - | 20-30 | 1-3 | 0.09 | 0.05 | Наплавка высоколегированных сталей |
| 48-ОФ-6 | То же | 3.5-6.0 | 0.3 | 20-24 | 16-20 | 2.0 | 50-60 | - | 0.025 | 0.025 | Дуговая и электрошлаковая сварка хромоникелевых сталей при работе сварных соединений в сильно агрессивной среде |
| АНФ-8 | То же | 2.0 | - | 25-35 | 12-18 | - | 45-55 | - | 0.5 | 0.05 |  |
| АНФ-5 | Бескисло-родный | 2.0 | - | - | - | - | 75-80 | 17-25 | 0.05 | 0.05 |  |

48-ОФ-6,АНФ — Таблица 7

Таблица 7

| Марка флюса | Назначение |
| --- | --- |
| АН-348-а, АН-348-АМ, АН-348-В, АН-348-ВМ, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45П, ФЦ-9, АН-60, АН-65 | Механизированная сварка и наплавка углеродистых низколегированных сталей углеродистой и низколегированной сварочной проволокой |
| АН-8 | Электрошлаковая сварка углеродистых и низколегированных сталей и сварка низколегированных сталей углеродистой и низколегированной сварочной проволокой |
| АН-20С, АН-20СМ, АН-20П, АН-15М, АН-18 | Дуговая автоматическая сварка и наплавка высоколегированных и среднелегированных сталей соответствующей сварочной проволокой |
| АН-22 | Электрошлаковая сварка и дуговая автоматическая наплавка и сварка низколегированных и среднелегированных сталей соответствующей сварочной проволокой |
| АН-26С, АН-26СП, АН-26П | Автоматическая и полуавтоматическая сварка нержавеющих коррозионно-стойких и жаропрочных сталей соответствующей сварочной проволокой |
| АН-17М, АН-42, АН-43, АН-47 | Дуговая сварка и наплавка углеродистых низколегированных и среднелегированных сталей повышенной и высокой прочности соответствующей сварочной проволокой |

и флюсы, предназначенные именно для данного процесса (АН-8 и АН-25). Содержащие в этих флюсах оксидов титана обеспечивает их высокую электропроводимость в твёрдом состоянии, что важно в начале процесса, при возбуждении дуги для создания исходного объёма шлаковой ванны. Лучшим с технологической точки зрения является флюс АН-8.

Одной из  наиболее важных физических	характеристик флюсов является их вязкость в расплавленном состоянии. От вязкости	зависят характер формирования шва, глубина проплавления основного металла и выход газов из зоны плавления. Образующиеся при плавлении флюса шлаки влияют на вязкость, в определённом диапазоне температур.	В зависимости от характера изменения вязкости различают	 «длинные» и короткие» шлаки. Если вязкость флюса-шлака меняется в широком диапазоне температур, то шлак называют «длинным», если в узком «коротким».

Температура плавления сварочных флюсов-шлаков должна бьггь несколько ниже температуры плавления металла. Например, при сварке сталей оптимальной считается разница температур, составляющая 200...300 С. Другими важными   физическими   характеристиками   флюсов   является их плотность и газопроницаемость. При меньшей плотности шлак легче удаляется из металла сварочной ванны, всплывая на её поверхность. Это способствует получению сварных швов, не содержащих неметаллических включений.

От газопроницаемости флюсов зависит количество газов и паров в зоне плавления.

Высокая газопроницаемость флюса ухудшает его защитные свойства, но способствует лучшему удалению газов, выделившихся в сварочной ванне при кристаллизации. Газопроницаемости флюсов-шлаков зависит от их плотности, гранулометрического состава и строения частиц (пемзовидные, стеклoвидные или кристалические). Лучшей защитной способностью обладают стекловидные флюсы с плотным строением частиц мелкой грануляции и смесь частиц разного гранулометрического состава, обеспечивающего их плотную укладку. Эффективная защита сварочной ванны от атмосферного воздействия осуществляется лишь при определённой толщине своя флюса.

Электропроводностъ флюса в жидком состоянии еще одна важная физическая характеристика. При дуговой сварке под флюсом шунтирование тока через жидкий шлак обычно составляет 2... 5 %. Повышенная электропроводность жидкого шлака может усилить эффект шунтирования, что вызовет нарушение дугового процесса.

Устойчивость горения дуги при сварке под флюсом повышают, добавляя в eгo состав вещества-стабилизаторы с низким потенциалом выхода электронов (соединения щелочных и щелочно-земельных металлов).  Благодаря   этому  облегчается  ионизация  газа в столбе дуги и увеличивается ее длина (при неизменном напряжении), что способствует получению высококачественных швов с необходимыми геометрическими параметрами.

Отделяемость шлаковой корки определятся как прилипанием шлака к поверхности металла шва, так и заклиниванием шлака между кромками сварного соединения. При правильном выбope флюса шлаковая корка должна легко отделяться от поверхности сварного шва. В случае механического заклинивания   легче дробить и удалять шлаки с низкой прочностью. Чем ниже основность шлака, тем больше его   прочность,   поэтому  кислые шлаки удаляются из разделки кромок труднее. Шлак прочно удерживается на поверхности металла шва в том случае, если эта поверхность окислена, а в составе шлака имеются соединения, которые прочно сцепляются с оксидами. Хорошей отделимости шлаковой корки способствует отсутствие оксидного слоя на поверхности шва.

Техника безопасности

Техника бехопасности стандартная для сварочных работ. Отдельного внимания стоит уделить двум пунктам.

1) Ожоги от брызг расплавленного металла и нагретого шлака. Для защиты от ожогов сварщики одевают спецодежду, сшитую из огнеупорной ткани, рукавицы выполняются из плотного материала - спилка (натуральная кожа) или из брезента.

2) Я довитые газы, исходящие иногда от зоны сварки и металлическая пыли в воздух. При сварке возможно выделение ядовитых газов, включающих соединения марганца, цинка, хрома, выделение металлической пыли. Для удаления газов в помещении должна работать вентиляция, а при ее отсутствии используются респираторы, дыхание через трубы с поступающим воздухом и др. Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны при выполнении сварки не должны превышать допустимых концентраций (ПДК), регламентированных по ГОСТ 12.1.005-88.

Заключение

В процессе газовой и электродуговой сварки высокотемпературная зона обработки чрезвычайно увеличивает свою химическую активность. Следствием являются интенсивное окисление металла, испарение части материала сварочной проволоки, снижение интенсивности металлургических процессов, что препятствует эффективному плавлению. Наконец, с увеличением продолжительности сварки в ванне начинается скапливаться всё больше шлаков. Поэтому такую зону необходимо эффективно изолировать, что и выполняется сварочными флюсами – неметаллическими композициями с определённым набором свойств.

Введение

Аргонодуговая сварка – дуговая сварка в среде инертного газа аргона. Аргон является одним из основных газов, применяемых при сварке металлов для защиты зоны сварки от вредного воздействия окружающей среды. Сварка в среде аргона в технической литературе получила название аргонодуговая сварка. Может осуществляться плавящимся или неплавящимся электродом. В качестве неплавящегося электрода обычно используется вольфрамовый электрод. Весьма производительна и удобна для использования в опредёлённых условиях.

III. РУЧНАЯ АРГОНО-ДУГОВАЯ СВАРКА

3.1. Сварка в защитных газах

Аргон — одноатомный инертный газ без цвета и запаха, тяжелее воздуха. Получают аргон из воздуха. Аргон поставляется двух сортов: высшего и первого. Высший сорт содержит 99,992% аргона, не более 0,006% азота и не более 0,0007% кислорода. Первый сорт содержит аргона 99,987%, азота — до 0,01% и кислорода — не более 0,002%. Аргон поставляется в газообразном виде в баллонах типа А. под давлением 15 МПа. Баллоны окрашены в серый цвет с зеленой полосой и зеленой надписью «Аргон чистый».

Аргон применяют при сварке ответственных сварных швов и при сварке высоколегированных сталей, титана, алюминия, магния и их сплавов.

Гелий — одноатомный инертный газ без цвета и запаха. Газообразный гелий производится также двух сортов: гелий высокой чистоты (99,985% гелия) и гелий технический (99,8%). Транспортируется и поставляется в баллонах. типа А при максимальном давлении 15 МПа. Баллоны окрашены в коричневый цвет белой надписью «Гелий». Гелий используют так же, как аргон, но значительно реже ввиду высокой стоимости.

Углекислый газ СО, не имеет цвета и запаха. Получают его из газообразных продуктов сгорания антрацита или кокса, при обжиге известняка ит. д. Поставляется в сжиженном состоянии в баллонах типа А вместимостью 40 л, в который при максимальном давлении 7,5 МПа

вмещается 25 кг углекислоты (при испарении образуется около 12 750 л газа). Для сварки используют сварочную углекислоту. Чистота углекислоты первого сорта должна быть не менее 99,5%, а высшего — 99,8%. Баллоны с углекислотой окрашивают в черный цвет с желтой  надписью «СО, сварочный». Применяется при сварке низкоуглеродистых и некоторых конструкционных и специальных сталей.

— Для снижения влажности углекислого газа рекомендуется установить баллон вентилем вниз и после отстаивания в течение 15 минут осторожно открыть вентиль и выпустить из баллона влагу. Перед сваркой необходимо из нормально установленного баллона выпустить небольшое количество газа, чтобы удалить попавший в баллон воздух. Часть влаги задерживается в углекислоте в виде водяных паров, ухудшая при сварке качество шва. Кроме того, при выходе из баллона от резкого расширения про исходит снижение температуры углекислоты, и влага, отлагаясь в редукторе, забивает каналы и даже полностью закрывает выход газа. Для предупреждения замерзания влаги между баллоном и редуктором устанавливают электрический подогреватель. Окончательное удаление влаги после редуктора производится специальным осушителем, наполненным прокаленным медным купоросом, хромистым кальцием или другим осушительным веществом.

3.2 Оборудование для сварки в защитных газах

Аргонодуговая сварка неплавящимся или плавящимся электродом производится на постоянном и переменном токе. Установка для ручной сварки постоянным током состоит из сварочного генератора постоянного тока или сварочного выпрямителя, балластного реостата, газоэлектрической горелки, баллона с газом, редуктора и контрольных приборов (амперметра, вольтметра и расходомера газа) (Рисунок 7).

Рисунок 7

Источником питания дуги служат сварочные генераторы постоянного тока с жесткой или пологопадающей внешней характеристикой. Для регулирования и получения малых значений сварочного тока и повышения устойчивости горения дуги в сварочную цепь включают балластные реостаты.

Газоэлектрические горелки бывают различной конструкции. Наибольшее применение получила горелка типа ЭЗР. Выпускаются горелки типов ЭЗР-66 для сварки током до150 А, ЭЗР-4—68 — до 500.А и ЭЗР-5—71 — до 800 А.

Электродный держатель типа ЭЗР-3—66 состоит из корпуса, сменного наконечника, рукоятки с устройством включения подачи газа и газотокоподводящего кабеля. Диаметр сопла сменных наконечников — 8 и 10 мм. Они позволяют использовать электроды диаметром 1,5; 2.и 3 мм, рассчитанные на сварочные токи до 150 А. Расход аргона составляет 120—360 л/ч. Масса горелки с газотокопроводящим кабелем — около 3 кг.

Для сварки при больших сварочных токах (до 450 А) применяют также горелки типов АР-10—3 (большая), АР-75, АР-9, снабженные системой водяного охлаждения.

Установка для ручной сварки переменным током состоит из источника питания дуги, осциллятора, балластного реостата, газоэлектрической горелки, баллона с газом, редуктора и контрольных приборов.

Источники питания должны иметь повышенное вторичное напряжение, чтобы обеспечить устойчивое горение дуги. Для этого в сварочную цепь включают два сварочных транс форматора с последовательно включенными вторичными обмотками или применяют трансформатор типа ТСДА с повышенным вторичным напряжением холостого хода. Осциллятор обеспечивает быстрое и легкое возбуждение и устойчивое горение дуги. Применяют газоэлектрические горелки типов ГРАД200 и ГРАД400; отличающиеся легкостью. Такие установки имеют однофазный силовой трансформатор с неподвижным подмагничиваемым шунтом. Сердечник шунта с обмоткой, питаемой постоянным током, расположен перпендикулярно стержням трансформатора, на которых находятся секции первичной и вторичной обмоток. Различают два диапазона регулирования сварочного тока: при параллельном соединении секций обмоток получают большие токи и при их последовательном соединении — малые токи. В пределах каждого диапазона плавное регулирование тока осуществляют подмагничиванием шунта, изменяя ток, питающий его обмотку.

Полуавтоматическая сварка неплавящимся электродом производится шланговым полуавтоматом типа ПШВ-1, состоящим из сопла, вольфрамового электрода, корпуса, сварочной проволоки, рукоятки, механизма подачи сварочной проволоки. ПШВ-1 предназначен для сварки металлов толщиной 0,5—5 мм. Полуавтомат снабжен электродвигателем, который через редуктор и гибкий вал, проходящий по шлангу, приводит во вращение ролики, расположенные на газоэлектрической горелке. Ролики протягивают по шлангу присадочную проволоку и подают ее в зону дуги. Скорость подачи проволоки диаметром 1— 2 мм устанавливается в пределах 5—50 м/ч. Сварку осуществляют постоянным или переменным током с включением в сварочную цепь осциллятора. Полуавтомат позволяет выполнять сварку во всех пространственных положениях шва.  Полуавтоматическая сварка плавящимся электродом производится с помощью полуавтоматов типов ПШПА-6, ПШПА-7 и ПШП-9. Первые два предназначены для сварки электродной проволокой диаметром 1,6—2,5 мм при сварочном токе до 300 А, а последний — для сварки малых толщин проволокой диаметром 0,5—1,2 мм при сварочных токах до 180 А. Комплект полуавтомата состоит из переносного пульта управления, механизма подачи. электродной проволоки с кассетой и газоэлектрической горелки в виде пистолета. Электродная проволока вытягивается из кассеты но шлангу роликами, расположенными в пистолете. Ролики вращаются электродвигателем через редуктор с помощью гибкого привода. Пистолет полуавтомата типа ПШПА- 7 предназначен для сварки многослойных швов деталей из алюминия, магния и их сплавов с толщиной кромки до 100—150 мм. Для предохранения от нагрева пистолет имеет водяное охлаждение. Пистолет состоит из сопла, механизма подачи проволоки, шланга для подачи проволоки, шланга для подвода аргона, проводов управления, рукоятки. Для сварки в монтажных условиях рекомендуется ранцевый полуавтомат типа ПДГ-304, имеющий ремни для крепления на спине сварщика. Источником питания служит выпрямитель типа ВДГ-301. Сварочный ток — 315 А, диаметр сварочной проволоки 0,8—2,0 мм, скорость подачи проволоки 0,05—0,2 м/с. Масса механизма полуавтомата ПДГ-304 — 7 кг.

Автоматическая сварка может производиться неплавящимся и плавящимся электродами.

Автомат типа УДПГ-300 служит для сварки в защитном газе. В его комплект входят: сварочная головка, механизм подачи проволоки, электродная проволока, кассета с электродной проволокой, кнопка управления, электродвигатель механизма подачи. |

Применяются специализированные сварочные тракторы типа АДСП-2 для сварки черных и цветных металлов толщиной 0,8 мм и более. Автоматы типа АТВ предназначены для сварки труб различного диаметра неплавящимся вольфрамовым электродом и присадочной проволокой диаметром 1,6—2,0 мм.

Сварка в углекислом газе производится полуавтоматическими и автоматическими аппаратами. Полуавтоматическая установка (Рисунок 8) состоит из сварочного преобразователя постоянного тока, газоэлектрической горелки, механизма подачи электродной проволоки, аппаратного шкафа, баллона с углекислым газом, осушителя, подогревателя, редуктора и расходомера. Применяют сварочные преобразователи типов ПСГ-350 или ПСГ-500—2.

Рисунок 8

Газоэлектрические горелки служат для подвода газа и подачи электродной проволоки в зону дуги и для подвода сварочного тока к электродной проволоке. Они выпускаются различных типов для малых сварочных токов: (до 300 А) и для сварки на больших токах (до 1000 А). Последние снабжены водяным охлаждением. Механизм подачи электродной проволоки используется от полуавтоматов типов ПШПА-6, ПШПА-7. Подача электродной проволоки производится с постоянной скоростью независимо от напряжения дуги. Аппаратный шкаф содержит электрооборудование, необходимое для подвода сварочного тока и тока цепей управления к соответствующей аппаратуре установки. Осушитель газа типа РОК-1, начиненный обезвоженным медным купоросом, применяют для удаления влаги из углекислого газа. Подогреватель с электронагревательным элементом служит для подогрева углекислоты. Это необходимо для предупреждения замерзания редуктора, которое может произойти от понижения температуры газа при редуцировании.

Широкое применение получил полуавтомат типа А-547ум (ПДГ-309), предназначенный для сварки листового материала толщиной до 3 мм во всех пространственных положениях электродной проволокой диаметром 0,8— 1,2 мм с постоянным током обратной полярности. Источниками питания дуги являются выпрямители типа ВС-ЗООБ или ВДГ-301. Сварочный ток. устанавливается в пределах 60—300 А. Механизм подачи электродной проволоки вмонтирован в чемоданчик и состоит из электродвигателя постоянного тока, роликов и катушки с проволокой.

Реостат, включенный. в обмотку двигателя, позволяет плавно изменять скорость вращения электродвигателя и тем самым изменять скорость подачи электродной проволоки в пределах 100—340 м/ч. Применяется электродная проволока марок Св-12ГС, Св-08ГС и Св-08Г2С.

Для автоматической сварки применяют специальные сварочные аппараты типов АДПГ-500, АСУ-6 или сварочные тракторы типов АДС-1000—2, ТС-17М, переоборудованные для сварки в углекислом газе.

3.3 Аргоно-дуговая сварка

При аргонодуговой сварке постоянным током неплавящимся электродом используют прямую полярность. Дуга. горит устойчиво, обеспечивая хорошее формирование шва. При обратной полярности устойчивость процесса снижается, вольфрамовый электрод перегревается, что приводит к необходимости значительно уменьшить сварочный ток. Вследствие этого производительность процесса снижается.

При автоматической и полуавтоматической сварках плавящимся электродом применяется постоянный ток обратной полярности, при котором обеспечивается высокая производительность процесса. Кроме того, при сварке алюминия, магния и их сплавов происходит мощная бомбардировка поверхности сварочной ванны положительными ионами, что наряду с процессом катодного распыления приводит к разрушению пленки оксидов алюминия и магния, облегчая процесс качественной сварки без применения флюсов.

При сварке переменным током неплавящимся электродом необходимо, чтобы источник тока имел более высокое напряжение холостого хода, что обеспечивает устойчивое горение дуги и стабилизирует процесс сварки. Однако в связи с ограничением напряжения по условиям безопасности применяют ток допускаемого напряжения, на который накладывается ток высокой частоты, включая в сварочную. цепь осциллятор.

При сварке переменным током происходит частичное выпрямление тока вследствие различной электронной эмиссии вольфрамового электрода и свариваемого изделия. В периоды, когда вольфрамовый электрод является катодом, электронная эмиссия имеет большую интенсивность, проводимость дугового промежутка повышается, а напряжение на дуге понижается. Вследствие этого сварочный ток увеличивается. В периоды, когда катодом является изделие, электронная эмиссия менее интенсивна, в результате чего сварочный ток уменьшается. Ввиду этого появляется некоторая составляющая постоянного тока, что приводит к уменьшению тепловой мощности дуги и значительно затрудняет разрушение оксидной пленки при сварке алюминиевых и магниевых сплавов и тем самым способствует образованию поверхностных и внутренних дефектов. Поэтому при сварке переменным током принимают меры по устранению или снижению составляющей постоянного тока. Для этой цели в сварочную цепь последовательно включают конденсаторную. батарею. 100 мкФ на 1 А сварочного тока или аккумуляторную батарею (положительный полюс батареи присоединяют к электроду. Применяется также последовательное включение в сварочную цепь активного сопротивления, но такая мера снижает устойчивость горения дуги, и поэтому при такой схеме сварочной цепи приходится использовать источники питания дуги с повышенным напряжением холостого хода до 120 В. При ручной сварке неплавящимся электродом возбуждение дуги производят на угольной или графитовой пластинке и некоторое время разогревают электрод, а затем  быстро переносят дугу в начало разделки кромок. При сварке переменным током возбуждение дуги осуществляют с помощью осциллятора без короткого замыкания электрода на изделие.  При полуавтоматической и автоматической сварке возбуждение дуги производят путем касания электродной проволокой вводной планки, которую устанавливают для предупреждения дефекта в начале свариваемого шва. Аргонодуговой сваркой можно выполнять швы стыковых, тавровых и угловых соединений. При толщине листов до 2,5 мм рекомендуется производить сварку с отбортовкой кромок. При малом зазоре порядка 0,1—0,5 мм можно сваривать тонколистовой материал толщиной 0,4—4 мм без отбортовки и разделки кромок. При этом чем меньше толщина свариваемых встык листов, тем меньше допустимый зазор. Листы толщиной 4—12 мм сваривают с У-образной разделкой кромок при угле разделки 50—70°. Допустимый зазор в стыке составляет не более 1,0 мм. Расход аргона должен. обеспечить надежную защиту электрода и металла сварочной ванны от воздействия воздуха. Следует учитывать конфигурацию свариваемого изделия, чтобы при экономном расходовании газа создать хорошую защиту шва. Рекомендуются следующие соотношения:

Диаметр вольфрамового электрода, мм ... 1,5—2, 0 2,5—3 3,5—4 4,5—6

Диаметр выходного отверстия сопла, мм ....... 5—7 7—9 912 12—14

Расход аргона, л/мин ........ 2—3 4—5 6—8 10—18

Перед началом сварки следует продуть шланг и горелку небольшой порцией аргона. Возбуждение дуги следует производить спустя 3—4 с после подачи аргона в горелку. Струя аргона должна защищать не только сварочную ванну, но и обратную сторону шва. Если доступ к обратной стороне шва затруднен, то применяют подкладки или флюсовую подушку.

Ручную сварку листов малой толщины производят левым способом, при котором горелка перемещается по шву справа налево. Листы большой толщины (более 12 мм) сваривают правым способом, т. е. горелку ведут слева направо. Ось мундштука горелки при сварке тонких листов (толщиной до 4 мм) должна составлять с поверхностью свариваемых листов 75—80°. Присадочный пруток вводится в зону дуги под углом 10—15° к поверхности свариваемых листов, т. е. почти перпендикулярно оси мундштука горелки. При сварке листов большей толщины ось мундштука горелки располагают почти перпендикулярно к поверхности свариваемых листов. Длина дуги при аргонодуговой сварке небольшая и составляет 1,5—2,5 мм при длине выступающего вольфрамового электрода в пределах 6—12 мм. Дугу следует гасить постепенно, увеличивая дуговой промежуток. Подачу аргона в зону дуги следует прекратить лишь спустя 10—15 секунд после гашения дуги, чтобы защитить металл шва от воздействия воздуха до его затвердевания.

Автоматическая и полуавтоматическая сварка плавящимся электродом производится при постоянной скорости подачи электродной проволоки независимо от напряжения дуги. Постоянство длины дуги поддерживается автоматическим саморегулированием. Применяется электродная проволока диаметром 0,5—2,0 мм. Листы толщиной до 5 мм соединяют стыковой сваркой без разделки кромок, а при толщине листов более 5 мм производят У образную разделку шва с углом разделки 30—50°.

Сварочный ток влияет на характер переноса. металла в: шов. С увеличением тока капельный перенос металла электрода сменяется струйным; и глубина проплавления увеличивается. Значение тока, при котором металл электрода. начинает стекать в сварочную ванну в виде тонкой струи, | называют критическим. Практика показала, что при сварке _ алюминиевых сплавов критический ток составляет 70 А. на 1 мм2сечения электродной проволоки, при сварке сталей — 60—120 А на 1 мм2 сечения проволоки.

Подготовка поверхностей под сварку включает обезжиривание растворителями, бензином авиационным или ацетоном техническим, а затем удаление оксидной пленки механической зачисткой или химическим способом. Механическую зачистку производят металлическими щетками из проволоки диаметром до 5 мм. Химический способ включает травление в течение 0,5—1, ‚0 минуты раствором, состоящим из 45—55 г едкого натра технического и 40— 50 г фтористого натрия технического на 1л воды, промывку проточной водой, нейтрализацию в 25—30%-ном водном растворе азотной кислоты в течение 1—2 минут, промывку в проточной воде, затем в горячей воде, сушку до полного испарения влаги. Обработку рекомендуется выполнять не более чем за 2—4 часа до сварки.

3.4 Сварка в углекислом газе

Сварку в Углекислом газе производят почти во всех пространственных положениях. Сварку осуществляют при питании дуги постоянным током обратной полярности. При сварке постоянным током прямой полярности снижается стабильность горения дуги, ухудшается формирование шва и увеличиваются потери электродного металла на угар и разбрызгивание. Однако в этом случае коэффициент наплавки в 1,6—1,8 раза выше, чем при обратной полярности. Это качество используют при наплавочных работах. Сварку можно производить и на переменном токе при включении в сварочную цепь осциллятора. Источниками питания дуги постоянным током служат сварочные выпрямители с жесткой внешней или универсальной характеристиками.

Листовой материал из углеродистых и низколегированных сталей успешно сваривают в углекислом газе. Листы толщиной 0,6—1,0 мм сваривают с отбортовкой кромок. Допускается также сварка без отбортовки, но с зазором между кромками не более 0,3—0,5 мм. Листы толщиной 1,0—8,0 мм сваривают без разделки кромок, при этом за- зор между свариваемыми кромками должен быть не более 1 мм. Листы толщиной 8—12 мм сваривают V-образным швом, а при больших толщинах — Х-образным швом. Перед сваркой кромки изделия должны быть тщательно очищено от грязи, краски, окислов и окалины.

Наилучшие результаты дает сварка при больших плотностях тока, обеспечивающих более устойчивое горение дуги, высокую производительность процесса и снижение потерь металла на разбрызгивание. Для этого при сварке в углекислом газе применяют электродную проволоку диаметром 0,5—2,0 мм. и выполняют сварку при плотности тока не менее 80 А/мм2.

Сварочная проволока применяется из низкоуглеродистой стали с повышенным содержанием кремния и марганца марок Св-08ГС, Св-08Г2С. Поверхность проволоки должна быть чистой от смазки, антикоррозионных покрытий, ржавчины и загрязнений, нарушающих устойчивость режима сварки.

Режим сварки выбирается в зависимости от толщины свариваемых кромок или величины катета шва (Таблица 8). Сварочный ток и скорость сварки в значительной степени зависят от размеров разделки свариваемого шва, т. е. от количества наплавляемого металла. Напряжение устанавливается таким, чтобы получить устойчивый процесс сварки при возможно короткой дуге (1,5—4,0 мм). При большей длине дуги процесс сварки неустойчивый, увеличивается разбрызгивание металла, возрастает возможность окисления и азотирования наплавляемого металла.

Скорость подачи электродной проволоки зависит от сварочного тока и напряжения. Практически она устанавливается так, чтобы процесс протекал устойчиво при вполне удовлетворительном формировании шва и незначительном разбрызгивании металла.

Расход углекислого газа устанавливается так, чтобы обеспечить полную защиту металла шва от воздействия атмосферного воздуха. При сварке толстых изделий сварочными токами 500—1000 А расход газа достигает 15— 20 л/мин.

Расстояние от торца мундштука горелки до сварного ‘соединения должно быть при сварочных токах до 150 А в пределах 7—15 мм, а при токах до 500А — в пределах 15— 25 мм.

Полуавтоматическую сварку можно вести углом вперед, перемещая горелку справа налево, и углом назад, перемещая горелку слева направо. При сварке углом вперед глубина проплавления меньше, наплавляемый валик получается широкий. Такой метод применяют при сварке тонкостенных изделий и при сварке сталей, склонных к образованию закалочных структур. При сварке углом назад глубина проплавления больше, а ширина валика несколько уменьшается. Угол наклона горелки относительно вертикальной оси составляет 5—15°.

Перед началом сварки следует отрегулировать расход углекислого газа и только спустя 30—40 секунд возбудить дугу и приступить к сварке. Это необходимо, чтобы газ вытеснил воздух из шлангов и каналов сварочной горелки.

Вылет электродной проволоки устанавливается в пределах 8—15 мм при диаметре проволоки 0,5—1,2 мм и 15— 35 мм при диаметре проволоки 1,2—3 мм.

В процессе сварки электроду сообщается такое движение, чтобы получилось хорошее заполнение металлом разделки свариваемых кромок и удовлетворительное формирование наплавляемого валика. Эти движения аналогичны движениям электрода при ручной дуговой сварке качественными электродами. Рекомендуется для снижения опасности образования трещин первый слой сваривать при малом сварочном токе. Заканчивать шов следует заполнением кратера металлом. Затем прекращается подача электродной проволоки, и ток выключается. Подача газа на заваренный кратер продолжается до полного затвердевания металла.

При сварке в углекислом газе следует помнить об отравляющем действии выделяющегося оксида углерода СО. Поэтому при сварке в резервуарах и закрытых помещениях необходимо иметь хорошую вентиляцию.

Техника безопасности

Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ нередко приводит к самым печальным последствиям – пожарам, взрывам и, как следствие, травмам, а то и гибели людей.

Также при сварке возможны следующие травмы: поражение электрическим током, ожоги от шлака и капель металла, травмы механического характера.

Для предотвращения всех этих положений важно неукоснительно соблюдать следующие меры предосторожности.

1. Надежная изоляция всех, проводов, связанных с питанием источника тока и сварочной дуги, наличие геометрически закрытых включающих устройств, заземление корпусов сварочных аппаратов. Заземлению подлежат: корпуса источников питания, аппаратного ящика, вспомогательное электрическое оборудование. Сечение заземляющих проводов должно быть не менее 25 мм2. Подключением, отключением и ремонтом сварочного оборудования занимается только дежурный электромонтер. Сварщикам запрещается производить эти работы.

2. Применение в источниках питания автоматических выключателей высокого напряжения, которые в момент холостого хода разрывают сварочную цепь и подают на держатель напряжение 12 В.

3. Надежное устройство электрододержателя с хорошей изоляцией, которая гарантирует, что не будет случайного контакта токоведущих частей электрододержателя со свариваемым изделием или руками сварщика (ГОСТ 14651-69). Электродержатель должен иметь высокую механическую прочность и выдерживать не менее 8000 циклов зажима электродов.

4. Работа в исправной сухой спецодежде и рукавицах. При работе в тесных отсеках и замкнутых пространствах обязательно использование резиновых галош и ковриков, источников освещения с напряжением не свыше 6-12 В.

5. При работе на электронно-лучевых сварочных установках необходимо максимально полная защита от воздействий жесткого рентгеновского излучения, связанного с горением дуги. Особую опасность для представляет и световой луч квантовых генераторов (лазеров), так как даже отраженные лучи лазера могут вызвать тяжелое повреждение глаз и кожи. Поэтому лазеры имеют автоматические устройства, предотвращающие такие поражения, однако лишь при условии строгого соблюдения производственной инструкции операторами-сварщиками, работающими на этих установках.

Защитные стекла, вставленные в щитки и маски, снаружи закрывают простым стеклом для предохранения их от брызг расплавленного металла. Щитки изготовляют из изоляционного металла - фибры, фанеры и т.д. По форме и размерам они должны полностью защищать лицо и голову сварщика (ГОСТ 1361-69). Для ослабления резкого контраста между яркостью дуги и малой яркостью темных стен (кабины) последние должны быть окрашены в светлые тона (серый, голубой, желтый) с добавлением в краску окиси цинка с целью уменьшения отражения ультрафиолетовых лучей дуги, падающих на стены. При работе вне кабины для защиты зрения работающих сварщиков и вспомогательных рабочих должны применяться переносные щиты и ширмы.

Предотвращение опасности поражения брызгами расплавленного металла и шлака. Образующиеся при дуговой сварке брызги расплавленного металла имеют температуру до 1800 градусов Цельсия, при которой одежда из обычной ткани разрушается. Для защиты от таких брызг обычно используют спецодежду (брюки, куртку и рукавицы) только из специальной ткани. Куртки при работе не следует вправлять в брюки, а обувь должна иметь гладкий верх, чтобы брызги расплавленного металла не попадали внутрь одежды, так как в этом случае возможны тяжелые ожоги.

Для защиты от соприкосновения с влажной, холодной землей и снегом, а также с холодным металлом при наружных работах и в помещении сварщики должны обеспечиваться теплыми подстилками, матами, подколенниками и подлокотниками из огнестойких материалов с эластичной прослойкой. Предотвращение отравления вредными газами и аэрозолями, выделяющимися при сварке.

Высокая температура дуги (6000-8000 °С) неизбежно приводит к тому, что часть сварочной проволоки, покрытий, флюсов переходит в парообразное состояние. Эти пары, попадая в атмосферу цеха, конденсируются и превращаются в аэрозоль конденсации, частицы которого по дисперсности приближаются к дымам и легко попадают в органы дыхания сварщиков. Эти аэрозоли представляют одну из главных профессиональных опасностей труда сварщиков. Количество пыли в зоне дыхания сварщика зависит главным образом от способа сварки и свариваемых материалов, но в известной степени определяется и типом конструкций. Химический состав электросварочной пыли зависит от способов сварки и видов основных и сварочных материалов.

Существуют строгие требования и к обеспечению вентиляции и очистке воздуха при сварочных работах. Для улавливания сварочного аэрозоля на стационарных постах (а там, где это возможно, и на нестационарных) необходимо устанавливать местные отсосы в виде вытяжного шкафа, вертикальной или наклонной панели равномерного всасывания для стола с подрешеточным отсосом и др. При сварке крупногабаритных серийных конструкций на кондукторах, манипуляторах и т. п. местные отсосы необходимо встраивать непосредственно в эти приспособления. При автоматической сварке под флюсом, в защитных газах, а также при электрошлаковой сварке применяют устройства с местным отсосом газов.

Заключение

Благодаря своим преимуществам, сварка в среде аргона получила достаточно большое распространение при сварке различных материалов. Но у аргонодуговой сварки есть и недостатки. Ручная сварка в среде аргона затруднена. При ручной аргонодуговой сварке не рекомендуется выполнять колебательные движения электродом из-за возможного нарушения защиты зоны сварки. В связи с этим производительность ручной сварки в среде аргона оказывается невелика. А сварку автоматическую не во всех случаях возможно применить.

Список использованных источников

Нормативные акты

1.​ ГОСТ 26001-84 Свариваемость материалов.

2.​ ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

3.​ ГОСТ 14771-76 Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов.

4.​ ГОСТ 15543-70 Полуавтоматы для сварки в защитных газах.

5.​ ГОСТ19903-74 Сталь прокатная толстолистовая. Сортамент.

6.​ ГОСТ 8732-78 Трубы Сортамент.

7.​ ГОСТ 9467-75 Электроды.

8.​ ГОСТ 22456-80 Сварочная проволока омеднённая.

9.​ Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999г

Научно-техническая литература

10.​ Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования/ В.С. Виноградов. -3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. -320 с.

11.​ Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки: Учеб. для проф. учеб. заведений. - 4-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк.; Изд. Центр«Академия», 2001. - 319 с.: ил.

12.​ Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие /А.И. Ге​расименко. - Изд. 6-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 380 с.: ил. - (НПО).

13.​ Гуськова Л.Н. Газосварка: рабочая тетрадь: учебное пособие для образо​вательных учреждений начального проф. образования / Л.Н. Гуськова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 96 с.

14.​ Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр, «Академия» , 2008. - 256 с.

15.​ Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования / Ва​лентин Иванович Маслов. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. Центр «Академия» , 2002. - 240с.: ил.

16.​ Овчинников В.В. Газосварщик: учеб. пособие / В.В.Овчинников. М.: Из​дательский центр «Академия», 2007. - 64 с. - (Сварщик).

17.Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учеб. Пособие / В.В.Овчинников. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 64 с. - (Сварщик).

18.​ Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация свароч​ных процессов: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 128 с.

19.​ Овчинников В.В. Сварщик на лазерных и электронно-лучевых сварочных установках: учеб. пособие / В.В.Овчинников. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 64 с. - (Сварщик).

20.​ Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. Пособие / В.В.Овчинников. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 64 с. - (Сварщик).

21.​ Полякова Р.Г. Газосварщик: Учебное пособие для ПТУ \ Под ред. В.В.Шапкина. - СПб.: Политехника, 2003.- 354 с.: ил.

22.​ Потапьевский А.Г. Сварка в защитных газах плавящимся электродом М.: Машиностроение, 2004. - 273 с.

23.​ Прох Л.Ц. и др. Справочник по сварочному оборудованию - 2-е издание, переработанное и дополненное. - К.: Техника, 2007. - 207 с.

24.​ Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка. М.: Высшая школа, 2008.

25.​ Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х т./ Ред.- с 24 кол.: Г.А.Николаев (пред.) и др.- М.: Машиностроение, 2005. - Т.2 (Под ред. А.И. Акулова), 2005. - 462 с.

26.​ Сварка и резка материалов: Учеб. Пособие для нач. проф. образования / М.Д. Банов, Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и др.; Под ред. Ю.В. Казакова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 400 с.

27.​ Сварочные работы. ООО «Аделант». 2008. - 320 с. (Серия «Советы про​фессионалов»)

28.​ Справочник электрогазосварщика и газорезчика: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Г.Г.Чернышов, Г.В.Полевой, А.П.Выборнов и др.; Под ред. Г.Г.Чернышова. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 400 с.

29.​ Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. Пособие /А.Н.Феофанов. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 80 с.

30.​ Шебеко Л.П. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки: Учеб. Для сред. ПТУ. - М.: Высшая школа, 2007. - 279 с.

31.​ Юрьев В.П. Справочное пособие по нормированию материалов и электроэнергии для сварочной техники. М.: Машиностроение, 2005. - 52 с.

32.​ Юхин Н.А. Газосварщик: Учеб. Пособие для нач. проф. образования /Николай Александрович Юхин; Под ред. О.И.Стеклова. - М.: Издатель​ский центр «Академия», 2005. -160 с.

33.​ Юхин Н.А. Выбор сварочного электрода. Учебно - справочное пособие под ред. О.И. Стеклова изд. «СОУЭЛО» - М.: 2003. - 69 с.

34.​ Юхин Н.А. Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG) под ред. О.И. Стеклова изд. «СОУЭЛО» - М.: 2002. -73 с.

35.​ Юхин Н.А. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах (TIG/WIG) под ред. О.И. Стеклова изд. «СОУЭЛО» - М.: 2001. - 49 с.

36.Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: Учебник для нач. проф. образования / Георгий Георгиевич Чернышов. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 496 с