ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УМР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2023 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ. ЭЛЕКТРОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»

Тема 2:	«СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА»

Студента группы ЭГС-1-20

Солошенкова Сергея Викторовича
Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Ткаченко Т.В.

«____» _____ 20____г.

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ. ЭЛЕКТРОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	5

1.1 Оборудование и электроды для ручной дуговой сварки	5

1.2 Ручная дуговая сварка	7

1.3 Подзаголовок	12

Техника безопасности	14

Заключение	17

Введение	18

2. ТЕМА 2 ВСЕ прописНЫЕ	20

2.1 Подзаголовок	20

2.2 Подзаголовок	25

2.3 Подзаголовок	27

Техника безопасности	28

Заключение	29

Список литературы	30

Введение

Текст

ТЕМА 1 ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ. ЭЛЕКТРОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1.1 Оборудование и электроды для ручной дуговой сварки

Технологические процессы сварки занимают ведущее место при производстве изделий, поскольку с их помощью изготавливают почти 70 % всех деталей.

Ручную дуговую сварку выполняют, как правило, ме¬таллическими электродами при питании дуги постоянным или переменным током. Электрическая дуга постоянного тока более стабильна, кроме того, эту сварку можно про¬водить при прямой или обратной полярности, присоеди¬няя в первом случае к детали плюс источника энергии, а к электроду — минус, а в другом случае — наоборот.

Таблица 2. Технические характеристики сварочных преобразователей

| Параметр | псо-зоо-з | ПСО500 | ПСГ-500 | ПСУ-500 | ПС- 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная сила сварочного тока, А | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| Границы регулирования силы сварочного, тока, А | 100—300 | 65—500 | 60—500 | 60—50.0 | 300—1000 |
| Номинальное напряжение, В | 32 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 9,6 | 20 | .20 | 20 | 45 |
| Электродвигатель : мощность, кВт | 14 | 28 | 30 | 30 | 55 |
| частота вращения, об/мин | 1450 | 2930 | 2930 | 2930 | 1450 |
| Внешняя вольт-амперная характеристика | Крутопадающая | Крутопадающая | Жесткая | Жесткая или падающая при соответственном соединении обмоток | Падающая |

Обратная полярность позволяет уменьшить глубину проплавления детали, поскольку на положительном элек¬троде выделяется тепла на 20 % больше, нежели на отри¬цательном. Поэтому детали толщиной менее 3 мм необ-ходимо сваривать постоянным током обратной полярности, чтобы избежать прожогов.

Источниками постоянного тока при ручной сварке являются преобразова¬тели, выпрямители и агрегаты (табл. 2—4).

Источниками перемен¬ного тока при ручной сварке являются - сварочные трансформаторы (табл. 5).

Таблица 3. Технические характеристики сварочных выпрямителей с жесткой внешней  вольт-амперной  характеристикой

| Параметр | ВС-ЗОО | ВС-600 | всж-зоз | ВДГ-302 | ВДГ-601 | ВДУ-504 | ВДУ-1001 | ВДУ-1601 | ВКСМ-1001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная сила сварочного тока, А | 300 | 600 | 315 | 315 | 630' | 500 | 1000 | 1600 | 1000 |
| Границы регулирования силы сварочного тока, А | 30—300 | 100—600 | 50—315 | 100—315 | 100—630 | 70—500 | 300—1000 | 500—1600 | 300—1000 |
| Рабочее напряжение, В | 20—40 | 20—40 | 32 | 16—38 | 18—66 | 18—50 | 24—66 | 26—66 | 70 |
| Потребляемая мощность, кВт | 17 | 35 | 20 | 19 | 67 | 40 | 105 | 165 | 76 |
| кпд, % | 70 | 75 | 76 | .75 | 82 | 82 | 83 | 84 | 86 |
| Напряжение без нагрузки, В | 20—40 | 20—40 | 18—50 | 30—55 | 66 | 80 | 100 | 100 | 70 |

Таблица 4. Технические характеристики сварочных агрегатов

| Параметр | АСБ-ЗОО-7 | АДВ-306 | АДД-ЗОЗ | АСД-З-1 | АСДП-500Г-ЗМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение, В Границы регулирования силы тока, А Двигатель: тип мощность, кВт Внешняя вольт-амперная характеристика | 32 100-300 ГАЗ-320 23,58 Крутопадающая | 32 15-300 ГАЗ-320Б 23,58 Крутопадающая | 32 100-300 Д-37М 29,44 Крутопадающая | 40 120—500 ЯАЗ-М69-204Г 47,16 Падающая | 55 600 ЯАЗ-М204Г 47,16 Жесткая |

Таблица 5. Технические характеристики сварочных трансформаторов

| Параметр | ТСП-2 | ТС-300 | ТД-ЗОО | СТН-450 | СТШ-500 | ТСД-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В: сети питания рабочее без нагрузки Границы регулирования силы сварочного тока, А Номинальная мощность, кВт | 380/220 30 62 90-300 19,4 | 380/220 30 63 30-385 20 | 380/220 30 75 60-400 19,4 | 380/220 30 80 80-800 40 | 380/220 30 60 145-650 33 | 380/220 42 71 400-1200 78 |
| Примечание. Внешняя вольт-амперная характеристика всех сварочных трансформаторов — падающая. |  |  |  |  |  |  |

1.2 изготовлении деталей

При изготовлении деталей дуговой сваркой возни¬кают следующие нежелательные последствия: окисляется металл, поглощается азот, выгорают легирующие добавки, происходят объемные и структурные превращения, что приводит к короблению деталей, нарушению термической обработки и снижению твердости. Окисление металла понижает механические свойства и пластичность на¬плавленных или сваренных участков. Поглощение азота за счет образования нитрида железа, марганца и других элементов увеличивает прочность сварного шва, однако резко уменьшает его пластичность.

Для уменьшения отрицательного влияния рассмотрен¬ных явлений на изготавливаемые детали сварку или наплавку выполняют электродами с обмазкой. При вы¬боре электродов необходимо учитывать их назначение. Если электроды применяют для сварки деталей из конструкционных сталей, их выбирают исходя из условий максимального приближения качества и свойств материала шва к ме¬таллу изготавливаемой детали, чтобы твердость была одинаковой на всех участках. При сварки деталей из легированных сталей основным критерием является твердость наплавленного слоя и износостойкость.

Электроды для сварки обозначают буквой «Э» и двумя цифрами, например Э-42. Цифры после буквы свидетель¬ствуют о прочности шва на разрыв.

Электроды для наплавки обозначают двумя буквами «ЭН» и цифрами, показывающими гарантированную твер¬дость наплавленного слоя. Наплавочные электроды спе¬циального назначения обозначают тремя буквами. На¬пример, электрод типа ЭНР-62 расшифровывается так: электрод для наплавки режущего инструмента обеспечи¬вает твердость слоя НКСэ 63.

Каждому типу электрода может соответствовать не¬сколько марок обмазки. Обмазки электродов по составу подразделяют: на руднокислые — Р, рутиловые — Т, фто¬ристо-кальциевые — Ф, органические — О. Наибольшее распространение в получили группы Р, Т и Ф. К группе Р относятся электроды ОММ-5, ЦМ-7, ЦМ-8; к группе Т — ЦМ-9, ОЗС-6, АНО-3; к группе Ф — УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, УОНИ-13/65. Марки, типы электродов и их назначение приведены в табл. 6.

Таблица 6. Электроды для ручной дуговой сварки и наплавки

| Электрод |  | Твердость поверхности НВ (HRCэ) после |  | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Тип | наплавки | закалки |  |
| ОММ-5 | Э-42 | 120—140 | - | Сварка и наплавка малоуглеродистых сталей |
| ОМА-2 | Э-42 | 120—140 | - |  |
| ЦМ-7 | Э-42 | 120—140 | - | Наплавка поверхностей, которые не требуют высокой твердости |
| УОНИ- 13/45 | Э-45 | 140—200 |  |  |
| УОНИ- 13/55 | Э-55 | 140—210 | - |  |
| ОЗН-300 | ЭН-15ГЗ-25 | 250—300 | 250—300 | Наплавка деталей, работающих в условиях высокого контактного напряжения и ударного нагружения |
| ОЗН-400 | ЭН-20Г4-40 | 370—430 | - |  |
| ОМГ | ЭН-70Х 11-25 | 250—320 | - | Наплавка деталей из стали 110Г13Л, работающих в условиях интенсивного абразив- ного ковшей экскаваторов и т. д.)изнашивания (звенья гусениц, зубья |
| ОМГ-Н | ЭН-70Х1ШЗ-25 | 250—310 | - |  |
| ЦН-5 ЭН-60М | ЭН-25Х 12-40 ЭН-60Х2СМ-50 | (41,5) (51,5) | (50) (61) | Наплавка деталей, быстроизнашивающихся и требующих механической обработки ре- жущим инструментом после наплавки (валы, оси, штампы и т. д.) |
| ЦШ-1 | ЭН-ЗОХЗВ8 | (41,5 после отжига) | (55) |  |
| Т-590 Т-620 вкн/ливт | ЭН-УЗОХ25РС2Г-60 ЭН-УЗОХ25Р2 С2ТГ-55 | (56—60) (59—63) (57—61) | - | Наплавка деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания (ножи дорожных машин) |

Порошковые электроды изготовляют из порошковой проволоки. На стержень могут быть нанесены покрытия (30—35 % массы стержня), состоящие из феррохрома, ферротитана, феррованадия и других компонентов. Твер¬дость слоя, наплавленного электродами ПЭ-6ХЗВ10, после закалки 64—65 НКСЭ. Порошковые электроды с наполни¬телями из доменного ферромарганца и У35Х717 образуют металлопокрытия высокой твердости (51,5—57 НКСЭ) и износостойкости.

Рисунок. 4. Зависимость диаметра электрода от толщины сваривае¬мых деталей

Диаметр электрода выбирают в зависимости от тол¬щины свариваемых деталей и размещения сварного шва в пространстве. При потолочной сварке применяют элек¬троды диаметром около 4 мм, при вертикальной — до 5 мм. При сварке деталей толщиной до 4 мм диаметр электрода должен равняться толщине деталей. В других случаях для высококачественной свар¬ки диаметр электрода можно определить, используя гра¬фик, представленный на рис. 4. Сила сварочного тока зависит от допустимой плот¬ности тока (10—20 А/мм2) и диаметра электрода. При диаметре электродов 3— 6 мм силу тока (А) опреде-ляют по формуле

I == md,

где m — коэффициент  (m = 35-60);   d — диаметр    электрода, мм.

2.	Ручная дуговая сварка

Существует несколько наиболее распространенных спо¬собов дуговой сварки.

Ручная дуговая сварка является далеко не совершенным способом, но универсальным технологическим процессом. Этим способом сваривают конструкции во всех простран¬ственных положениях, из разных марок сталей, цветных сплавов в случаях, когда применение автоматических и полуавтоматических методов не представляется возможным, например при отсутствии требуемого оборудования, недо¬статочного освоения технологического процесса.

Сварные соединения должны быть по возможности рав¬нопрочными с основным металлом элементов конструкций при всех температурах во время эксплуатации, а также при всех видах нагрузок (статических, ударных, вибрацион¬ных).

Слабыми участками в сварных соединениях могут быть швы, зоны термического влияния и сплавления.

Зоной термического влияния называют участок основного металла, прилегающий к швам, который в результате свар¬ки изменяет механические свойства.

Последнее обстоятельство особенно часто имеет место при сварке термически обработанных, а также нагартованных сталей и сплавов.

Улучшение механических свойств сварных соединений достигается:

выбором рациональной конструктивной формы соеди¬нения;

применением рациональных методов сварки;

термической и механической обработкой сварных кон¬струкций после сварки.

Конструкции с равнопрочными сварными соединениями отвечают требованиям экономичности. Избыточная проч¬ность сварного соединения по сравнению с целым элемен¬том лишь удорожает конструкцию и не улучшает условий ее эксплуатации. Недостаточная прочность сварного соеди¬нения снижает несущую способность всей конструкции и не позволяет полностью использовать рабочие сечения ее элементов. Поэтому из условия равнопрочности расчет¬ные усилия соединения определяют:

при растяжении

Р = []РА;

при   сжатии

р = []сжА;

при  изгибе

М = []РW,

где []Р — допускаемое напряжение при растяжении; []сж —допускаемое напряжение при сжатии; А — пло¬щадь поперечного сечения; W — момент сопротивления се¬чения.

В конструкциях со сварными соединениями в металле швов могут возникать напряжения двух родов: рабочие и связующие. Чтобы установить различие между рабочими и связующими напряжениями, рассмотрим несколько приме¬ров.

На рис. 3.1, а изображены две полосы, соединенные стыковым швом. Полосы подвергаются растяжению. Оче¬видно, что при разрушении шва разрушится и вся конструк¬ция. То же самое произойдет и в соединении, изображен¬ном на рис. 3.1, б.

Сварные соединения, разрушение которых влечет за собой выход из строя конструкции, называются рабочими; напряжения, действующие в этих конструкциях,— рабо¬чими напряжениями.

Совершенно иначе работает наплавленный металл в шве, соединяющем две полосы, показанные на рис. 3.1, в. Наплавленный металл, соединяющий полосы, деформируется вместе с основным, при этом в нем возникают напряжения. Если модуль упругости наплавленного металла незначительно отличается от модуля упругости основного, то в швах при их работе в пределах упругих деформаций обра¬зуются напряжения приблизительно той же величины, что и в растягиваемых полосах, Эти напряжения, возникающие в швах, вследствие их совместной работы с основным ме¬таллом во многих случаях не опасны для прочности конст¬рукций и называются связующими. Пример связующих швов показан на рис. 3.1

Рисунок. 3.1.  Примеры рабочих (а, б) и связующих (в, г) швов

Основными типами сварных соединений являются сое¬динения стыковые, нахлесточные, тавровые, угловые. В свар¬ных конструкциях наиболее целесообразны стыковые сое¬динения.

Стыковые соединения. Подготовка кромок стыкового соединения определяется технологическим процессом свар¬ки и толщиной соединяемых элементов. В табл. 6 приве¬дены примеры подготовки кромок стыковых соединений при ручной дуговой сварке по ГОСТ 5264—80,

Можно видеть, что обозначения С1, С2 и т. д, соответст¬вуют определенному характеру выполнения шва (односто¬ронний, двусторонний, на подкладке и т. д.) и форме подготовленных кромок.

Таблица 6. Примеры стыковых соединений

Если элемент работает на растяжение, то допускаемое усилие в сварном соединении

Р = [']рsl;

при сжатии

Р = [']сжsl;

где s — толщина основного металла, так как усиление шва не учитывается; l — длина шва; [ '] р — допускаемое напря¬жение растяжения сварного соединения; [']сж —допу¬скаемое напряжение сжатия сварного соединения.

При работе элементов из высокопрочных сталей наиболее слабым участком в сварном соединении оказывается не металл шва, а прилегающая к нему зона, которая в резуль¬тате термического действия дуги или образования концент¬раторов напряжений может оказаться разупрочненной. В таких случаях необходимо заменить расчет прочности швов расчетом прочности соединений в ослабленных зонах с учетом особенностей механических свойств металла, его термической обработки и других факторов, зависящих от конкретных условий. Если стыковой шов направлен под углом а к усилию (как правило, 45°), то его следует считать равнопрочным основному элементу.

Нахлесточные соединения. В нахлесточных соединениях швы называются угловыми.

При ручной сварке угловые швы имеют различные очер¬тания: нормальные, условно принимаемые очерченными в форме равнобедренного треугольника, выпуклые, вогнутые (рис. 3.2, а. . .в).

Выпуклые швы нецелесообразны ни с технической, ни с экономической стороны. Они требуют больше наплавлен¬ного металла, вызывают концентрацию напряжений.

Целесообразны швы, имеющие очертания неравнобедренных треугольников с отношением основания к высей 1,5 : 1,2 : 1,0 (рис. 3.2, г, д). В швах этого типа иногда производят механическую обработку концов, чтобы обеспечить плавное сопряжение наплавленного металла с основным (рис. 3.2,е). Подобного рода швы, как будет показано ниже, целесообразно применять в конструкциях работающих при циклических нагружениях.

Рис. 3.2. Очертания  угловых  швов:

а - нормальное;  б - выпуклое;   в - вогнутое;   г - с отношением катетов 1 : 1,5;

д - с отношением катетов 1 : 2; е - то же, с обработкой конца шва

В широкой практике конструирования распространение применение  угловых  швов  с  нормальными  очертаниями (рис.  3.2, а).  Размер  катета  углового шва  нормального очертания обозначают К.

Наименьшая толщина рабочих швов в машинострои¬тельных конструкциях 3 мм. Исключение составляют кон¬струкции, в которых толщина самого металла меньше 3 мм. Верхний предел толщины швов не ограничен, но применение швов, у которых К20 мм, очень редко. В местах зажига¬ния и обрыва дуги механические свойства швов ухудшают¬ся, поэтому минимальную длину рабочих швов целесооб¬разно ограничивать и принимать равной 30 мм. Швы мень¬ших размеров применяют лишь в качестве нерабочих сое¬динений. В зависимости от направления угловых швов по отношению к действующему усилию их разделяют на лобо¬вые, косые, фланговые, комбинированные.

Лобовые швы направлены перпендикулярно усилию. В соединении, показанном на рис. 3.4, а, усилие Р переда¬ется двумя лобовыми швами. Вследствие эксцентриситета элементы несколько искривляются. Расстояние между лобовыми швами следует принимать С>4s. На рис. 3.4, б усилие передается через один лобовой шов на накладку; далее это же усилие переходит с накладки на второй лист. Таким образом, в соединении этого рода имеется лишь один расчетный шов.

Рассмотрим несущую способность угловых швов. В ло¬бовом шве возникает несколько составляющих напряжений (рис. 3.4, в): нормальные напряжения, а на вертикальной плоскости шва в зоне сплавления и касательные напряже¬ния  на горизонтальной плоскости.

Фланговые   швы    направлены    параллельно    усилию (рис. 3.4, г). В них возникают два рода напряжений. В результате совместной деформации основного и наплавленного металла во фланговых швах образуются связующие

напряжения. Как было указано выше, их не учитывают при определении прочности соединения. По плоскостям соприкосновения валика флангового шва с каждым из листов, а также в самом валике возникают напряжения среза, которые являются рабочими напряжениями соединения.

Рис. 3.4. Соединения с лобовыми и фланговыми швами:

а - с двумя расчетными лобовыми швами; б - с одним лобовым швом;

в - схема усилия в лобовом шве; г - фланговые швы; д - косой шов;

е - комбинированное соединение; ж - прикрепление уголка

Косые швы направлены к усилию под некоторым углом а (рис. 3.4, д). Их часто применяют в сочетании с лобовыми и фланговыми.

Пример комбинированных швов приведен на рис. 3.4, е.

Распределение усилий в отдельных швах, составляющих комбинированное соединение, не одинаково

1.3 Подзаголовок

Текст

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.). Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Точка в конце названия не ставится. [1]

Пример:

Рисунок 1. Нанесение раствора

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа. Например: Таблица 1 - ________

Точка в конце названия не ставится. В таблице применяется шрифт 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 0 мм. Между предыдущем текстом и названием таблицы, а также между таблицей и последующим текстом необходимо оставить по одной пустой строке. [2]

Пример:

Таблица 1 - Спецификация сборных железобетонных элементов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед.в кг. | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Центрирование текста заголовков в ячейках таблицы осуществляется по горизонтали и вертикали.

Цифровые значения в таблице выравниваются по центру (по горизонтали и вертикали), текстовые – выравниваются по левому краю с центрированием по вертикали.

Если цифровые или иные данные в таблице отсутствуют, то в соответствующей ячейке ставится прочерк

Перечисления

Перечисления при необходимости могут быть приведены внутри пунктов или подпунктов. Перечисления следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, например: 1), 2), 3) и т.д., и печатать строчными буквами с абзацного отступа

- Инструмент для…

- Инструмент для…

- Инструмент для…

- Инструмент для…

Оформление формул и уравнений

Формулы  должны быть  выделены из текста в отдельную строку, выше и ниже каждой формулы оставлено по одной свободной строке. Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках

Оформление ссылок

Должны быть ссылки в тексте на таблицы, иллюстрации, приложения, источники литературы

Оформление списка использованных источников

На все источники в тексте должны быть даны ссылки. Например: [7]. Библиографическое описание использованных источников осуществляется в соответствии с требованиями к оформлению

Техника безопасности

Текст

Заключение

Текст

Введение

Текст

ТЕМА 2 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ

2.1 Подзаголовок

Текст

Техника безопасности

Текст

Заключение

Текст

Список литературы

Текст