ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2025 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«СВАРКА МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ»

Тема 2:	«ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ»

Студента группы ЭГС-1-22

Антипкина Андрея Дмитриевича

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Якимов С.Г.

«____» _____ 20____г.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. СВАРКА МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ	4

1.1 Определение и свойства меди и её сплавов	4

1.2 Основные трудности при сварке меди	8

1.3 Ручная дуговая сварка меди	11

Техника безопасности	15

Заключение	17

Введение	18

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ	20

2.1 Общие сведения о сварке в защитных газах	20

2.2 Оборудование для ручной сварки	20

2.3 Оборудование для полуавтоматической сварки	21

Техника безопасности	29

Заключение	30

Список литературы	32

Введение

Сварка - один из распространённых технологических процессов в современном промышленном производстве, в значительной мере определяющий технический уровень, качество, рентабельность и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Поэтому, важное значение имеет освоение высокопроизводительных сварочных процессов и нового оборудования.

Дуговая сварка плавлением остаётся основным видом сварки, применяемым в различных областях техники, так как позволяет создавать конструкции, отличающиеся высокой технологичностью, обеспечивает короткие сроки изготовления, ремонта и восстановления конструкций большой экономии труда и металла. Так же дуговая сварка плавлением широко применяется при сварке цветных металлов.

Температуры плавления и кипения цветных металлов относительно невысокие, поэтому при сварке легко получить перегрев и даже испарение металла. Если сваривают сплав металлов, то перегрев и испарение его составляющих может привести к образованию пор и изменению состава сплава. Способность цветных металлов и их сплавов легко окисляться с образованием тугоплавких оксидов значительно затрудняет процесс сварки, загрязняет сварочную ванну оксидами, снижает физико-механические свойства сварного шва.

Ухудшению качества сварного соединения способствует также повышенная способность расплавленного металла (сплава) поглощать газы (кислород, азот водород), что приводит к  пористости металла шва. Большая теплоёмкость и высокая теплопроводность цветных металлов и их сплавов вызывают необходимость повышения теплового режима сварки и предварительного нагрева изделия перед сваркой.

Для выполнения качественного сварного соединения применяют различные технологические меры, учитывающие особенности каждого металла (сплава).

1. СВАРКА МЕДИ И ЕЁ СПЛАВОВ

1.1 Определение и свойства меди и её сплавов

Медь — золотисто-розовый пластичный металл, на воздухе быстро покрывается оксидной плёнкой, которая придаёт ей характерный интенсивный желтовато-красный оттенок. Чистую медь применяют для электротехнических целей и поставляют в виде полуфабрикатов - проволоки, прутков лент листов, полос и труб. Из-за малой механической прочности чистую медь не используют как конструкционный материал, а применяют ее сплавы с цинком, оловом, алюминием, кремнием, марганцем, свинцом Легирование меди обеспечивает повышение ее механических, технологических и эксплуатационных свойств. Различают три группы медных сплавов: латуни, бронзы, сплавы меди с никелем. Латуни. Латунями называют двойные или многокомпонентные сплавы на основе меди, в которых основным легирующим элементом является цинк. При введении других элементов (кроме цинка) латуни называют специальными по наименованию элементов, например железофосфорномарганцевая латунь и т.п. В сравнении с медью латуни обладают большей прочностью коррозионной стойкостью и лучшей обрабатываемостью (резанием литьем давлением). Латуни содержат до 40-45% цинка. При большем содержании цинка снижается прочность латуни и увеличивается ее хрупкость. Содержание легирующих элементов в специальных латунях не превышает 7-9%. Сплав обозначают начальной буквой Л - латунь. Затем следуют первые буквы основных элементов образующих сплавов: Ц-цинк 0-олово, Мц - марганец, Ж - железо, Ф - фосфор, Б - бериллий и т.д. Бронзы. Сплавы меди с оловом, алюминием, кремнием, марганцем, свинцом, бериллием называют бронзами. В зависимости от введенного элемента бронзы называют оловянными, алюминиевыми и т.д. Бронзы обладают высокой стойкостью против коррозии, хорошими литейными и высокими антифрикционными свойствами и обрабатываемостью резанием. Для повышения механических характеристик и придания особых свойств, бронзы легируют железом, никелем,	титаном,	цинком,	фосфором.

Свариваемость медью. Медь сваривается плохо ввиду её высокой теплопроводности, жидкотекучести и повышенной склонности к образованию трещин при сварке.

Теплопроводность меди при комнатной температуре в 6 раз больше теплопроводности технического железа, поэтому сварка меди и её сплавов должна производиться с увеличенной погонной тепловой энергией, а во многих случаях с предварительным и сопутствующим подогревом основного металла.

При переходе из твердого состояния в жидкое медь выделяет большое количество тепла (скрытая теплота плавления), поэтому сварочная ванна поддерживается в жидком состоянии более длительное время, чем при сварке стали. Повышенная жидкотекучесть меди затрудняет её сварку в вертикальном, горизонтальном и особенно в потолочном положении.

Водород в присутствии кислорода оказывает отрицательное действие на свойства меди. Водород, проникающий в медь при повышенных температурах сварки, реагирует с кислородом закиси меди (Cu2O + 2H > H2O + Cu), образует водяной пар, который, стремясь расшириться, приводит к появлению мелких трещин. Это явление при сварке меди называют (водородной болезнью). Если сваривать медь покрытыми медными электродами без подогрева свариваемого изделия (с быстрым охлаждением), то возникают горячие трещины.

Однако при сварке с подогревом, создающим условия медленного охлаждения. водяной пар в большинстве случаев до затвердевания металла выходит наружу; небольшая часть водяного пара остаётся между слоём сварочного шлака и поверхностью металла шва. В результате этого поверхность металла шва после удаления шлака становиться неровной с мелкими углублениями (<рябой>), что можно избежать при очень медленном охлаждении шва.

Чем больше содержится кислорода в свариваемой меди, тем значительнее проявляется <водородная болезнь>.

Примеси в меди мышьяка, свинца, сурьмы, висмута и серы затрудняют сварку. Они практически не растворяются в меди, но образуют с ней легкоплавкие химические соединения, которые, находясь в свободном состоянии, располагаются по границам зёрен и ослабляют межатомные связи. В результате под действием растягивающей усадочной силы в процессе охлаждения сварного соединения образуются горячие трещины. Поэтому содержание каждой из вредных примесей - кислорода, висмута, свинца в меди и в сварочных материалах – не должно быть более 0,003%,

а для особо ответственных сварных изделий –0,01%.

Коэффициент линейного расширения меди больше коэффициента линейного расширения железа, в связи с чем сварочные деформации при сварки конструкций из меди и её сплавов несколько больше, чем при сварке сталей. [3]

1.2 Основные трудности при сварке меди

Основными трудностями при сварке меди являются:

1) лёгкая окисляемость в расплавленном состоянии, что способствует образованию горячих трещин;

2) влияние вредных примесей, усугубляющих склонность к трещинообразованию и охрупчиванию металла швов;

3) высокая чувствительность к вредному влиянию водорода; 4)склонность к росту зерна связанному с этим охрупчиванию под влиянием сварочного нагрева в зоне термического влияния.

Сварка меди и ее сплавов существенно отличается от сварки сталей в силу различия теплофизических и химических свойств этих металлов.

При выборе технологии сварки меди и ее сплавов учитывают необходимость ввода большого количества теплоты, активное взаимодействие меди с кислородом и влияние кислорода на образование трещин в сварном соединении.

Влияние теплофизических свойств. Высокая теплопроводность меди приводит к появлению значительных перепадов температур и скоростей охлаждения, а также обусловливает малую продолжительность существования сварочной ванны, что требует повышенной погонной энергии или применения предварительного подогрева.

Малая продолжительность существования сварочной ванны в жидком состоянии ограничивает возможности ее металлургической обработки. В частности, для меди требуются более активные раскислители, чем при сварке сталей. Повышенные режимы сварки вызывают рост зерен, поэтому при выполнении многослойных швов для измельчения зерен металл каждого прохода проковывают при температурах 550…800 0С.

Значительный коэффициент линейного расширения (в 1,5 раза более высокий, чем у стали) приводит к необходимости сварки при жестком закреплении кромок или по прихваткам. При большой толщине металла применяют переменный зазор в стыке.

Повышенная жидкотекучесть расплавленной меди и ее сплавов (особенно бронзы) затрудняет сварку в вертикальном потолочном положении. Для формирования корня шва без дефектов необходимы подкладки.

Металлургические особенности сварки меди и ее сплавов. При сварке меди вследствие ее взаимодействия с кислородом в металле шва содержатся тугоплавкие оксиды. Оксид меди растворим в жидком металле и ограниченно – в твердом. С медью оксид образует легкоплавкую эвтектику Cu-Cu2O (температура плавления 10640С), которая сосредотачивается по границам зерен, что может привести к образованию горячих трещин. Для раскисления сварочной ванны требуется введение энергетических раскислителей – фосфора, марганца, кремния и др. Содержание кислорода в основном металле ограничивают значением 0,03%; в сплавах меди для особо ответственных конструкций оно должно составлять менее 0,01%.

Для разрушения тугоплавких оксидов, образующих пленку на поверхности сварочной ванны, применяют флюсы на основе буры (95%Na2B4O7 и 5% Mg), которые способствуют химической очистке, переводя эти оксиды в легкоплавкие комплексные соединения. Использование фосфора для целей раскисления следует ограничивать, поскольку он образует и легкоплавкие эвтектики. Наличие некоторых примесей может усилить склонность сварных соединений к образованию горячих трещин. Содержание, масс %, этих примесей должно быть строго ограничено: Bi меньше 0.002,Pb меньше 0.03, Sb меньше 0,005, и S меньше 0,1.

При сварке алюминиевых бронз легко образуется тугоплавкий оксид Al2O3, ухудшающий сплавление металла и свойства сварного соединения. Для его разрушения применяют флюсы, состоящие из фторидов и хлоридов, щелочных и других металлов. Выгорание легирующих добавок из бронз может быть одной из причин возникновения пористости сварных швов.

При сварке латуней возможно испарение цинка (температура его кипения 9070С, т.е. ниже температуры плавления меди) и его взаимодействие с кислородом. Образующийся оксид цинка ядовит, поэтому при сварке требуется хорошая вентиляция. Испарение цинка может привести к пористости металла шва. Введение в шов марганца и кремния уменьшает испарение цинка.

Подготовка под сварку. Очистку свариваемых кромок и сварочной проволоки от оксидов и загрязнений осуществляют разными способами. Кромки очищают механической обработкой (наждаком, металлической щеткой и т.п.), проволоку – травлением в растворе, состоящем из азотной, серной и соляной кислот, с последующей промывкой в щелочи и воде и сушкой горячим воздухом.

В ряде случаев (сварка в азоте) для повышения качества сварного соединения применяют флюс на борной основе, который наносят на присадочный металл или поверхность подкладки.

Подготовка кромок зависит от толщины металла. Если она не превышает 5 мм, то сварку производят по стыку без скоса кромок, при толщине 6…12 мм – со скосом двух кромок, а при большой толщине – с двумя симметричными скосами двух кромок и углом разделки кромок 70…900 для неплавящегося электрода и 60…700, без притупления, - для плавящегося.

Сборку деталей под сварку выполняют на прихватках (с шагом до 400 мм) или в специальных жестких приспособлениях, обеспечивающих меньше деформации. Для формирования корня шва используют подкладки из предварительно прокаленного графита или меди с водяным охлаждением.

1.3 Ручная дуговая сварка меди

А) Латунь

Б) Бронза

Дуговая сварка меди угольным электродом находит применение преимущественно для малоответственных изделий. Сварка осуществляется вручную угольным или чаще графитовым электродом постоянным током прямой полярности. Углекислый газ, выделяющий при сварке, недостаточно защищает расплавленный металл от окисления. Поэтому применяют присадочный металл с раскислителем – фосфором, а также флюс (94…96% прокаленной буры, 6…4% металлического магния). Флюс наносят на смоченную жидким стеклом поверхность прутка или на свариваемые кромки.

При толщине металла до 5мм стыковые соединения сваривают без разделки кромок; более 5мм – с разделкой кромок под углом 1,27…1,57 рад. Сборку деталей под сварку ведут на графитовой или асбестовой прокладке с зазором между свариваемыми кромками не более 0,5мм. В процессе сварки электрод наклоняют углом вперёд на 0,17…0.35 рад к вертикали. После сварки рекомендуется проковка швов. Соединения из металла толщиной до 5мм проковывают без подогрева, при большей толщине металла – с подогревом до температуры 800 ºC и с последующим быстрым охлаждением. Стыковые швы рекомендуется сваривать в один слой с одной стороны. Повторное воздействие нагрева, происходящее при сварке многослойных и двухсторонних швов, приводит к снижению прочности шва.

Сварка покрытыми электродами выполняется электродами (Комсомолец-100) со стержнем из медной проволоки м1, м2, и электродами ЗТ со стрежнем из бронзы БрКМц3-1.

Сварку меди покрытыми ведут постоянным током обратной полярности . Без подогрева и без разделки кромок сваривают медь толщиной до 4мм. При толщине металла 5…10 мм необходимы предварительный подогрев до температуры 250…300 ºC и односторонняя разделка кромок под углом 1….1,22 рад с притуплением кромок 1,5…3 мм. При больших толщинах рекомендуется X-образная разделка и соответственно большая температура подогрева. Сварку выполняют короткой дугой электродами диаметром 4…6 мм без поперечных колебаний. Силу сварочного тока подбирают в пределах 50…70А на 1 мм диаметра электрода. Стыковые соединения сваривают на графитовых или металлических подкладках.

Механические свойства металла шва и сварного соединения меди, выполненного электродами (Комсомолец-100%), достигают 27*109 Па. Однако электропроводность шва составляет лишь 20…22% по сравнению с основным металлом. Значительно повышается электропроводность шва до уровня 90…95%основного металла при сварке в инертном газе с присадкой, а также под флюсом. Это обусловлено добавкой в металл шва лишь небольшого количества кремния (около 0,2%).

А) Латунь

Сварка латуни. Основная трудность сварки латуни в том , что в процессе сварки цинк значительно испаряется и сгорает , при этом снижается содержание цинка в металле шва и ухудшается его качество (появляется пористость, снижается прочность). Особенно интенсивно цинк выгорает из электродного металла, загрязняя окружающее пространство вредными для здоровья сварщика парами цинка и его окислов.

Латунь небольшой толщины сваривают графитовым электродом на постоянном токе прямой полярности, короткой дугой, без присадки, с погружением конца электрода в расплавленный металл. При это дуга горит в оболочке, образующеёся вокруг электрода из паров цинка. Такой метод ведения сварки снижает угар цинка.

При сварке латуни толщиной более 10мм необходим предварительный подогрев до 300…350 0C. Для предотвращения прожогов используют подкладки. При толщине металла 3…16 мм сварку ведут с разделкой кромок под углом 1,22 рад с притуплением 1,5…2 мм.  Сварка покрытыми электродами находит применение в основном для исправления брака литья.

При такой сварке наблюдается наиболее интенсивное по сравнению с другими способами испарение и выгорание цинка. Сварку покрытыми электродами применяют в том случае, когда не могут быть применены другие способы сварки – угольным электродом , под флюсом, в защитных газах. Для сварки латуни применяют электроды с покрытием ЗТ. Сварку ведут постоянным током обратной полярности. Сварку выполняют без колебаний конца электрода при короткой дуге, что снижает угар цинка. Под стыком устанавливают прокаленную асбестовую прокладку. Зазор между свариваемыми кромками 0,5…1,5 мм. При толщине металла 4…10 мм производят V-обратную, а при толщине более 10 мм X-образную подготовку кромок с углом раскрытия 1…1,22 рад.

Б) Бронза

Сварка бронзы. Деформируемые бронзы толщиной до 4 мм сваривают всеми способами дуговой сварки без предварительного подогрева.

Литейные бронзы сваривают с подогревом. Чрезмерный подогрев вреден, особенно при сварке оловянных бронз. Он может вызвать плавление избыточного олова, расположенного по границам зёрен, и вследствие этого-разрушение свариваемой детали. В большинстве случаев бронзы сваривают угольным или покрытым электродом. В качестве присадки или электродного стержня используют бронзы того же состава, что и свариваемый металл. Флюсы и покрытия для сварки оловянных бронз изготавливают на борной основе. Для сварки безоловянных бронз применяют флюсы, содержащие хлористые и фтористые соли щелочных и щелочноземельных металлов и криолит, удаляющие окись алюминия либо препятствующие её образованию.

Техника безопасности

Рабочее место сварщика должно содержаться в чистоте и порядке, не допуская ничего лишнего, мешающего работе на рабочем месте, а так же в проходах и проездах. Детали и заготовки следует держать в устойчивом положении на подкладках и стеллажах, высота штабелей не должна превышать полторы ширины или полтора диаметра основания штабеля и во всех случаях не должна быть более 1 м.

Сварочные кабели нельзя располагать рядом с газосварочными шлангами и трубопроводами, находящимися под давлением, или по участкам с высокой температурой, а также вблизи кислородных баллонов и ацетиленовых генераторов.

Средство индивидуальной зашиты

При электродуговой ручной сварке зона сварки (сварочная дуга, расплавляемый металл) является источником возможного травмирования электросварщика излучением и теплом сварочной дуги и брызгами расплавленного металла. Для защиты глаз, лица, кожного покрова головы и щеи сварщика от излучения и брызг металла, а также частичной защиты органов дыхания от непосредственного воздействия выделяемых при сварке паров металла, шлака и аэрозолей (мелких частичек расплавляемого металла и шлака, взвешенных в парах предназначены защитные щитки.

Важными средствами индивидуальной защиты сварщика является спецодежда и спецобувь. Спецодежда (куртки и брюки) изготовляется из материала, предохраняющего сварщика от излучения и имеющего противоискровые нашивки.

К средствам индивидуальной защиты относятся также резиновый коврик, резиновые перчатки и галоши, применяемые при работе в особо опасных местах. Во время работы сварщик должен застёгивать куртку, не допуская оголения и поражения лучами дуги открытых мест тела. Клапаны куртки должны быть закрыты, брюки носятся на выпуск так, чтобы они закрывали ботинки во избежание попадание брызг металла на ноги.

При использовании материалов, выделяющих повышенное количество сварочных аэрозолей (цветных металлов и сталей с цинком и цинковым покрытием), применяют усиленную вентиляцию, обеспечивающую подачу чистого воздуха к сварщику. Однако общая вентиляция не всегда достигает нужного эффекта, поэтому прибегают к средствам индивидуальной защиты. Для этого в основном используют фильтрующие противопылевые респираторы марки ШБ-1, (лепесток), (Астра-2) и другие. А в замкнутых резервуарах - со шланговым противогазом, чтобы не допустить попадания в дыхательные органы паров цинка, входящего в состав латуней. Для снижения концентрации вредных веществ на рабочих местах до предельно допустимой необходимо применять отсосы различных типов.

При дуговой электрической сварке происходит выделение вредных аэрозолей (взвешенных в воздухе частиц окислов металлов, минералов, пыли), паров и газов, которые приводят к раздражению слизистых оболочек и повышению утомляемости.

При сварке и резке медно-цинковых сплавов и оцинкованных сталей происходит выделение окси цинка, которая в процессе воздействия на организм работающего проявляется в виде сладковатого привкуса во рту, потери аппетита, жажды, повышенной утомляемости и сухого кашля.

Заключение

Медь и медные сплавы широко применяют в качестве конструкционного материала для изготовления изделий различного назначения: сосудов, трубопроводов, электрораспределительных устройств, электрооборудования, химической аппаратуры. Многообразие в использовании меди и медных сплавов связано с их особыми физико-механическими свойствами. Медь обладает наиболее высокой (после серебра) электропроводностью и теплопроводностью, полной устойчивостью в отношении атмосферной коррозии, сохраняет высокие пластические свойства в условиях высокого холода.

Введение

В своей работе я раскрываю тему как особенности ручной газовой сварки, суть газовой сварки, её особенности, виды оборудования и газов.

Сварка – это самый надежный и популярный метод скрепления двух металлических деталей в одно целое. Он может производиться несколькими видами, одним из которых является газовая сварка. Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки такого метода, область применения данного вида соединения и материалы, которые нужны для пайки газовой сваркой. Газовая сварка металлов – это такой способ соединения их, при котором используются газы для создания высокой температуры. Чаще всего используется кислород и ацетилен, хотя возможны и другие варианты. Ведущая роль здесь отводится пламени, ведь именно от него и зависит высота температуры и возможность расплавления разных типов металлов. Пламя состоит из трех зон ядра (где распадается ацетилен), восстановительной зоны (в которой окисляется углерод и водород) и факела (область полного сгорания газов). Их бывает три вида (в зависимости от соотношения газов ацетилена и кислорода) (таблица 1).

Таблица 1

| Вид пламени | Соотношение | Краткая характеристика пламени | Основная часть |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальное (Восстановительное) | 1,1…1,3 | Чётко очерченное ядро пламени, восстановительная зона и факел. Длинна восстановительной зоны до 20мм | Сварка стали, меди, бронзы, и алюминия |
| Окислительное | Более 1,3 | Укороченное, заострённое ядро с нечёткими очертанием. | Сварка латуни |
| Науглероживающие | Менее 1,1 | Ядро увеличенное расплывчатого очертания. На конце которого образуется зелёный венчик | Сварка чугуна |

Для работы газовой сваркой мастер регулирует подачу рабочих газов в зависимости от пламени, показателем которого является их цвет. От типа пламени зависит температура, которая воздействует на металл. Обычно это свыше 3000 градусов, что позволяет плавить и резать различные виды изделий.

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ

2.1 Общие сведения о сварке в защитных газах

Сварку в защитной газовой среде конструкций из углеродистых и легированных сталей, а также из цветных и лёгких металлов и их сплавов осуществляют вручную, полуавтоматически и автоматически.

Этот вид сварки удобен для выполнения сварных соединений в любых пространственных положениях, легко поддаётся механизации, позволяет наблюдать за сварочной ванной в процессе работы, характеризуется довольно высокой производительностью, достигающей при ручной сварке 40 – 50м\ч, а при автоматической – 200м\ч.

В качестве защитных газов применяют инертные газы (аргон, гелий) и активные газы (углекислый газ, водород, азот и др.). Наибольшее распространение в промышленности получили аргон и углекислый газ. Сущность этого способа сварки заключается в защите электрической дуги и расплавленного металла от вредного воздействия воздуха.

2.2 Оборудование для ручной сварки

В среде инертного газа происходит по схеме на рис. 3.17. При этом кромки свариваемого изделия и присадочного металла расплавляются дугой, горящей между неплавящимся электродом и изделием. Дуга, сварочная ванна, торец присадочной проволоки и кристаллизующийся шов защищены от воздуха инертным газом, который подаётся горелкой в зону сварки.

Принципиальная схема поста, рабочее место и горелка для ручной дуговой сварки в среде инертных газов показаны на рис. 3.18-3.20.  В состав оборудования для ручной сварки постоянным током входят: источник сварочного тока, сварочная горелка, устройство возбуждения сварочной дуги, аппаратура управления сварочным циклом и газовой защитой. Перемещение сварочной горелки и подача присадочной проволоки в зону горения дуги производится вручную.

2.3 Оборудование для полуавтоматической сварки

Дуговая сварка плавящимся металлическим электродом (проволокой) в среде инертного или активного газа с непрерывной автоматической подачей электродной проволоки широкого применяется в промышленности. Зона сварки защищается извне подаваемым газом. Сварка плавящимся электродом с успехом применяется при автоматизированной и роботизированной сварке. Набольшее распространение получила полуавтоматическая сварка, наиболее универсальная.

Применение термина «полуавтоматическая» не вполне корректно, поскольку оборудование предусматривает автоматическое саморегулирование дуги и скорость плавления электрода. Единственное ручное управление, требуемое от сварщика при полуавтоматической сварке, – позиционирование и перемещение с определенной скоростью сварочной горелки. Длина дуги и сварочный ток поддерживаются автоматически.

Управление сваркой и режимом дуги осуществляют три основных элемента установки для сварки в защитном газе:

. сварочная горелка и подающий рукав;

. механизм подачи проволоки;

. источник сварочного тока.

Сварочная горелка и подающий рукав выполняют три функции –

Подают защитный газ в область горения дуги, подают сварочную проволоку к контактному наконечнику и проводят сварочный ток к контактному наконечнику. На рукоятке горелки имеется выключатель, нажатие на который включает и выключает сварочный ток, подачу проволоки и подачу газа.

Механизм подачи сварочной проволоки и источник сварочного тока для обеспечения автоматического саморегулирования длины дуги соединены обратной связью. Для полуавтоматической сварки применяются два типа источников сварочного тока: источник с постоянным (неизменным) током и источник с постоянным (неизменным) напряжением.

Полуавтоматы для сварки плавящимся электродом в защитных газах типа ПДГ. Входящие в состав конструкции полуавтоматов электронный блок управления сварочным процессом (типа БУСП-2), редукторный привод подачи проволоки открытого (МПО) или закрытого (МПЗ) типа, горелки  с шлангами (типа ГДПГ), тормозные устройства и кассеты унифицированы.

Для плавного регулирования скорости подачи проволоки применяют приводной электродвигатель постоянного тока. В этих полуавтоматах механизм подачи электродной проволоки имеет одну или две пары подающих роликов, а блоки управления встроены в сварочные выпрямители или в корпус механизма подачи.

Существуют полуавтоматы со ступенчатым регулированием скорости подачи электродной проволоки, обеспечиваемым переключением шестерен  в коробке скоростей. Механизм подачи приводится в действие асинхронным двигателем переменного тока. Проволока подается одной парой роликов.

Конструкция сварочных горелок типа ГДПГ, рассчитанных на силу тока 100…600А, разработана  на основе  полого электросварочного кабеля КПЭС с разъемом типа ВКМ или евроразъемом; охлаждение горелок естественное, а при большой силе тока – водяное.

Основные технические характеристики некоторых полуавтоматов для дуговой сварки в защитных газах приведены в табл.9.5.

Полуавтоматы для импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом типа ПДИ.

Таблица 9.5.

| Марка полуавтомата | Номильная сила сварочного тока, А, при ПВ 60% | Электродная проволока |  | Марка сварочного выпрямителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДГ – 308УЗ ПДГ – 502УЗ ПДГ – 515УЗ ПДИ – 303УХЛ4 | 351 500 500 315 | 1,2…1,6 1,0…2,0 1,2…2,0 1,2…2,0 | 120…960 120…1200 120…960 72…720 | ВДГ – 302 ВДУ – 504-1 ВДУ – 506 ВДГИ - 301 |

Это оборудование предназначено для сварки алюминия, его сплавов высоколегированных сталей в аргоне. Полуавтомат комплектуется выпрямителем типа ВДГИ и сварочными горелками со сменными пластмассовыми каналами для обеспечения равномерной подачи алюминиевой проволоки диаметром 1,6 и 2,0 мм. Полуавтоматы данного типа применяют для сварки алюминиевых сплавов толщиной 2…20мм при силе тока 60…300А. Для каждого значения силы сварочного тока необходимо устанавливать определенную частоту и энергию импульсов.

Установки с тиристорным управлением и инверторными выпрямителями. Установка УПС – 301У4, предназначенная для ручной сварки вольфрамовым электродом, включает в себя сварочный выпрямитель с тиристорным регулированием силы тока, горелки для плазменной и аргоновой сварки, блок зажигания, содержащий возбудитель дуги УПД – 1 или ВИС – 501, газовую аппаратуру (клапан, ротаметры) в дистанционный регулятор силы сварочного тока.

Установка УДГ – 350 для ручной сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов разработана на базе транзисторного

Таблица 9.6. Основные технические характеристики установок для ручной сварки вольфрамовым электродом

| Параметр | УДГ – 501 - 1 | УДГУ - 301 | УПС - 301 | УДГ - 201 | УДГ - 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сварочный ток | Переменный | Постоянный, переменный | Постоянный | Постоянный | Постоянный |
| Номинальня сила сварочного тока, А | 500 | 315 | 315 | 200 | 315 |
| Номинальная продолжительность нагрузки ПН,% | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 72 | 65/72* | 68 | 60 | 60 |
| Рабочее напряжение, В | 16 | 12/16* | 40 | 12 | 12 |
| Диапазоны регулирования силы тока, А | 40…150 120…500… | 15…25 20…100 90…315 | 4…25 25…315 … | 7…200 … … | 10…315 … … |

*В числителе указано постоянное напряжение, в знаменателе – переменное.

Автоматическая сварка может выполняться без присадочного материала и с присадочным материалом.

Односторонняя сварка неплавящимся электродом встык без разделки кромок, без гарантированного зазора, без присадки, а также без применения приемов увеличения глубины проплавления (активирующих флюсов), обеспечивает полный провар при толщине заготовки не более 5мм.

Процесс автоматической сварки без присадочного материала чрезвычайно прост и поэтому широко распространен. Образование сварочного шва без присадки происходит за счет расплавления стыкуемых кромок. Свариваемые заготовки собираются без зазора.

Процесс автоматической сварки с присадочной проволокой широко используется для соединения заготовок толщиной более 1,5мм. Присадочная проволока подается с заданной скоростью, которая регулируется в весьма широких пределах.

В состав оборудования для автоматической сварки входят: сварочная головка, устройство для перемещения сварочной головки или изделия, аппаратура управления механизмами автомата (рис.3.22, а).

Простейшая сварочная головка включает в себя: сварочную горелку, устройства для установочных перемещений горелки – настройки на шов, установка длины дуги (рис.3.22, б). Обычно сварочная головка содержит и другие функциональные узлы – механизм подачи присадочной проволоки, механизмы установочных перемещений мундштука для подвода присадки к сварочной ванне, устройство для колебания горелки поперек стыка (колыбель); автоматический регулятор напряжения дуги и т.п.

Автоматы, полуавтоматы и установки для сварки. Для сварки в защитных газах применяют автоматы тракторного типа, подвесные головки, специализированные трубосварочные автоматы, полуавтоматы для механизированной сварки и установки для сварки неплавящимся электродом.

Автоматы тракторного типа. Автоматы типа АДГ предназначены для сварки плавящимся электродом (на постоянном токе в углекислом газе) стыковых соединений с разделкой и без разделки кромок, угловых швов и нахлесточных соединений. Автоматы комплектуют из двух частей: сварочного трактора типа ТС и источника питания дуги – выпрямителя типа ВДУ.

Схема управления автоматами выполнена на полупроводниковых устройствах. Работа автоматов основана на существовании зависимости скорости подачи электродной проволоки от напряжения дуги. Используемая схема управления позволяет задавать необходимое время для продувки защитного газа, растягивания дуги для сварки кратера и обдува шва защитным газом по окончании сварки.

Управление автоматами производится с пульта, размещенного на сварочном тракторе. На пульте помимо кнопок управления имеются приборы для контроля режима, регуляторы напряжения дуги, а также скоростей сварки и подачи электродной проволоки. На дополнительном пульте управления, укрепленном на сварочном выпрямителе, расположены элементы управления подачей защитного газа.

Токоподвод в зоне сварки защищен водоохлаждаемым соплом, в которое поступает углекислый газ. Схема сварочной головки автомата тракторного типа для сварки в защитных газах плавящимся электродом показана на.

Автоматы типа АДСВ применяют для сварки вольфрамовым электродом в аргоне продольных швов на постоянном, пульсирующем или переменном токе силой до 315А в зависимости от того, каким источником питания комплектуют автомат. Скорость сварки составляет 5…80м/ч, точность поддержания этого параметра – составляет   _+2%. Скорость подачи присадочной проволоки диаметром 0,8…2мм изменяют в пределах 8…120м/ч. Горелка рассчитана на закрепление вольфрамовых электродов диаметром 1…5мм.

Автоматы комплектуют унифицированной сварочной головкой с механизмом подачи присадочной проволоки, регулятором напряжения дуги и устройством слежения за линией стыка. Сварочную головку применяют в различных установках для сварки в инертном защитном газе неплавящимся электродом, головка может быть установлена на подвеске кареточного типа.

Автоматы типов СА и ГСНВ предназначены для сварки в аргоне неплавящимся электродом с дополнительной присадочной проволокой и без нее неповоротных стыков труб в монтажных и цеховых условиях. В зависимости от вида свариваемого материала их комплектуют источниками питания дуги постоянного и переменного тока. С их помощью сваривают трубы диаметром до 1020мм с толщиной стенки до 20мм. Тракторные головки автоматов снабжены механизмами подачи присадочной проволоки и поперечных колебаний электрода, а также регулятором напряжения дуги для установки тракторных головок автоматов на трубу используют специальные цепные крепления или жесткие направляющие. [3]

Подвесные сварочные головки типов ГСВ и АСТВ. Самоходные и стационарные подвесные головки применяют для сварки продольных и кольцевых поворотных швов изделий из разных сталей, алюминиевых и титановых сплавов. Они предназначены для сварки в аргоне неплавящимся электродом с дополнительной присадочной проволокой и без нее. В зависимости от вида свариваемого материала их комплектуют источниками питания дуги постоянного и переменного тока. Некоторые марки головок окрашены горелками для сварки сжатой и трехфазной дугой.

Специализированные автоматы типа ОДА. Автоматы данного типа используют для сварки в аргоне неплавящимся электродом без присадочной проволоки неповоротных стыков труб диаметром 8…76мм и с толщиной до 3мм и с подачей дополнительной присадочной проволоки при утолщении стенки трубы до 3,5мм. Переносные головки имеют небольшую массу (до 12кг), малую установочную длину (до 10мм) и малый радиус вращающихся частей (до 90мм), что позволяет применять их в условиях монтажа.

Техника безопасности

Уход за установками для сварки в защитных газах включает ежедневную проверку перед началом работы герметичности шлангов для подвода защитного газа и охлаждающей воды. При наличии неплотностей, вызывающих просачивание воды или газа, необходимо произвести устранение неисправностей.

При обращении с баллонами необходимо следить и не допускать резких ударов и нагрев их выше 400С. Перед началом работы сварщик должен проверить состояние контактного наконечника. Не допускается загрязнение и прилипание металлических брызг на его резьбы наконечника. Наконечники должны изготовляться из меди или бронзы.

Сопло горелки должно периодически очищаться от брызг металла. При большом (налипании) брызг возможно образование контакта между соплом и наконечником. При сварке, в случае соприкосновения со свариваемой деталью, сопло может обгореть. (Прилипание) брызг уменьшается при использование специальных смазок, которыми покрывается поверхность сопла и свариваемый металл. Для этой цепи применяются смазки, минеральные масла и пасты. Состав паст может быть рекомендован следующий: 8-10% графита, 70-75% мыла, 15-22% мела, сульфатно-спиртовая барда в количестве 150-200г на 1л воды.

Перед началом работы необходимо хорошо закрепить конец шланга к контактной коробке подающего механизма, отрегулировать пружину нажимного устройства, установить напрявляющие втулки шланга против канавки подающего ролика на расстоянии не более 2-3мм.

При сварке в среде углекислого газа работу необходимо производить при наличии исправной вентиляционной системы, которую надо располагать не только вверху, но и внизу, так как углекислый газ тяжелее воздуха.

Заключение

В данном проекте имеется рисунки: Влияние угла наклона мундштука горелки на глубину проплавления; Углы наклона мундштука горелки в зависимости от толщины металла; Способы перемещения мундштука горелки при газовой сварки; Левой сварки; Правой сварки; Сварка наконечниками двухпламенным и трехпламенным; Схемы сварки сквозным валиком при толщине металла от 2мм  до 20мм; Сварки ванночками; Сварки горизонтальными швами; Сварки вертикальными швами способами сверху в низ и снизу в верх; Сварки потолочными швами с левом и правом способами; Сварки тонкого металла с отбортовкой кромок, встык, и в применение уклона.

Достоинства газовой сварки:

- Сваривать можно где угодно, поскольку нет необходимости в дополнительном дорогом оборудовании и источниках энергии

- При помощи газовой сварки можно сваривать металлы с различными температурами плавления

- Свинец, чугун, латунь и медь лучше всего свариваются именно при помощи газовой сварки

- Если правильно подобрать вид и мощность пламени, а также хорошую присадочную проволоку, можно получить очень качественные и прочные швы

- Нагревание и остывание поверхностей происходит достаточно медленно.

Недостатки газовой сварки

- Очень большая зона нагрева, что может способствовать повреждению близлежащих к сварке неустойчивых компонентов.

- Чем толще металл, тем ниже производительность сварки (так сварка металла, толщина которого превышает пять миллиметров, абсолютно невыгодна).

- При сваривании металлов внахлест использовать газовую сварку не рекомендуют, поскольку в таком случае велика вероятность напряжения в металле, что может привести к разрушению и деформациям места спайки.

- При сварке используются очень опасные вещества, которые в сочетании с воздухом образуют взрывоопасные смеси (ацетилен, водород и пр.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные акты

1.​ ГОСТ 26001-84 Свариваемость материалов.

2.​ ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

3.​ ГОСТ 14771-76 Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов.

Научно-техническая литература

4.​ Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования/ В.С. Виноградов. -3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. -320 с.

5.​ Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки: Учеб. для проф. учеб. заведений. - 4-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк.; Изд. Центр«Академия», 2001. - 319 с.: ил.

6.​ Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие /А.И. Ге​расименко. - Изд. 6-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 380 с.: ил. - (НПО).

7.​ Гуськова Л.Н. Газосварка: рабочая тетрадь: учебное пособие для образо​вательных учреждений начального проф. образования / Л.Н. Гуськова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 96 с.

8.​ Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования / Ва​лентин Иванович Маслов. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. Центр «Академия» , 2002. - 240с.: ил.

9.​ Овчинников В.В. Газосварщик: учеб. пособие / В.В.Овчинников. М.: Из​дательский центр «Академия», 2007. - 64 с. - (Сварщик).

10. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учеб. Пособие / В.В.Овчинников. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 64 с. - (Сварщик).